ОСТ 36-57 –81

ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

НА ДАВЛЕНИЕ Ру ДО 9,81 МПа (100 кгс/см2)

РУЧНАЯ АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА

Типовой технологический процесс

Настоящий стандарт распространяется на технологические трубопроводы из углеродистых и легированных сталей, обеспечивающие ведение технологического процесса, включающего получение, переработку и транспортировку промежуточных продуктов, и устанавливает технологический процесс ручной аргонодуговой сварки стыков трубопроводов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические требования

2. Технологический процесс сварки

3. Требования к контролю качества сварных соединений

4. Требования безопасности

Приложения:

1. Характеристика сталей, применяемых при изготовлении технологических трубопроводов

2. Источники питания для ручной аргонодуговой сварки

3. Рекомендуемые марки горелок

4. Технические характеристики сварочных осцилляторов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Требования к материалам трубопроводов.

- Для изготовления стальных технологических трубопроводов необходимо применять трубы из материалов, соответствующих указаниям проектной документации заказчика и по своему химическому составу и механическим свойствам соответствующих требованиям государственных стандартов и технических условий согласно обязательному приложению 1.

- Применение труб из других материалов разрешается только по согласованию с проектной организацией при условии, что технологические и эксплуатационные характеристики заменяющих материалов не ниже, чем у заменяемых. Предприятие-изготовитель должно подтверждать качество материала труб соответствующими сертификатами.

- При отсутствии сертификата предприятие-поставщик (заказчик) должно перед сваркой подвергать материалы труб проверке для подтверждения соответствия химического состава и механических свойств марке стали согласно требованиям стандартов или технических условий, приведенных в обязательном приложении 1.

- Материалы труб, к которым предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии, независимо от наличия сертификата перед запуском в производство должны быть испытаны на склонность к межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032 - 75.

1.2. Требования к сварочным материалам

1.2.1. Для ручной аргонодуговой сварки необходимо применять следующие сварочные материалы:

– проволоку стальную сварочную по ГОСТ 2246 - 70;

– аргон газообразный по ГОСТ 10157-73 (сорта высшего, первого или второго);

– вольфрам лантанированный по ТУ 48-19-27 - 77;

– вольфрам иттрированный по ТУ 48-19-221 - 76;

– флюс-пасту ФП8-2 по ТУ 14-4-737 - 76 и ТУ 14-4-736 -76.

- Каждая партия сварочной проволоки должна иметь сертификат с указанием предприятия-изготовителя, марки, диаметра, номера плавки и химического состава проволоки. К каждой бухте (мотку) сварочной проволоки должна быть прикреплена бирка с указанием предприятия-изготовителя, номера плавки и обозначения проволоки в соответствии со стандартом.

- Каждая бухта сварочной проволоки, не имеющая сертификата, перед сваркой должна быть проконтролирована на соответствие марочному составу путем стилоскопирования для определения легирующих элементов. Для анализа легированной и высоколегированной сварочной проволока стилоскопированию подвергают оба конца бухты. В случав неудовлетворительных результатов стилоскопирования проводят химический анализ проволоки. При выявлении не соответствия химического состава сертификату данная бухта сварочной проволоки не может быть использована для сварки.

- Сварочную проволоку необходимо хранить в сухом закрытом помещении в условиях, предохраняющих ее от ржавления, загрязнения и механических повреждений в соответствий о ГОСТ 2246 - 70,

- Качество аргона в соответствии с ГОСТ 10157 - 73 удостоверяет сопроводительный документ, который закладывают в закрываемый колпачком маховичок вентиля каждого баллона.

- Перед использованием баллона с аргоном необходимо проверить качество газа. Для этого на пластину или трубу наплавляют сварочный валик длиной 100-150 мм и с помощью технического осмотра по ГОСТ 3242 - 79 поверхности наплавки и излома шва определяют надежность газовой защиты. При наличии пор в металле шва газ, находящийся в данном баллоне, бракуют.

1.2.7. В качестве неплавящихся электродов для ручной аргонодуговой сварки необходимо применять прутки или проволоку из вольфрама диаметром от 0,8 до 4,0 мм в соответствии с 
ОСТ 1.41710 - 77.

- Каждая партия неплавящихся электродов должна иметь сертификат предприятия-изготовителя с указанием марки.

- Неплавящийся электрод перед работой должен быть заточен на конус. Угол конуса φ должен быть равен 28 - 30°, длина конической части (LК) должна составлять 5-6 диаметров электрода (DЭ). Конус после заточки должен быть притуплен, диаметр притупления (dП ) должен быть равен 0,2 - 0,5 мм (черт. 1).

1.2.10. Приготовлять, транспортировать и хранить флюс-пасту ФП8-2 следует в соответствия с ТУ 14-4-737 - 76 и ТУ 14-4-736 - 76.

Схеме заточки вольфрамового электрода

Черт. 1.

1.3. Требования к оборудованию для сварки

1.3.1. Для ручной аргонодуговой сварки следует применять источники питания постоянного тока с падающей вольтамперной характеристикой. Преобразователи с жесткой вольтамперной характеристикой могут быть использованы с применением балластных реостатов РБГ-301, изготовленных по 17 16-527-109 - 70, а также РБ-301, РБ-501 и РБ-201, изготовленных по 
ГОСТ 304-77В. Источники питания необходимо выбирать в соответствии с обязательным приложением 2.

1.3.2. Горелки для ручной аргонодуговой сварки выбирают в соответствии с обязательным приложением 3.

1.3.3. Для облегчения зажигания дуги необходимо применять осцилляторы, которые выбирают в соответствии с обязательным приложением 4.

1.3.4. Для понижения давления аргона, поступающего из баллона, до рабочего давления и поддержания его постоянным, необходимо применять аргоновые редукторы с показывающими расходомерами марок AP-10, AР-40 и AP-150 по ТУ 26-05-I96 - 74 и кислородный баллонный редуктор ДКМ-1-70 по ТУ 26-05-251 - 71 с ротаметром марки РС-3, а также редукторы типа БКО по ГОСТ 6268 -78.

1.4. Требования к квалификации сварщиков

1.4.1.  К аргонодуговой сварке технологических трубопроводов допускают сварщиков не ниже 5-6 разрядов, выдержавших теоретические и практические испытания в соответствии с действующими "Правилами аттестации сварщиков", утвержденными Госгортехнадзором СССР 22 июня 1971 г., и имеющих удостоверение установленной формы на право производства соответствующих сварочных работ.

К сварке трубопроводов из легированных сталей допускают сварщиков, имеющих опыт сварки этих сталей и прошедших предварительные испытания по сварке соответствующих труб.

1.4.2. Сварщики, впервые приступающие к сварке трубопроводов на монтаже данного объекта или имевшие перерыв в работе более 2 мес., а также все сварщики в случаях применения новых сварочных материалов или оборудования, независимо от наличия у них документов о сдаче испытаний, должны заварить пробные стыки в присутствии мастера-контролера в условиях, тождественных тем, в которых производится сварка трубопроводов.

1.4.3. Пробные стыка должны быть подвергнуты техническому осмотру по ГОСТ 3242 - 79, проверке сплошности физическими методами контроля и механическим испытаниям на разрыв и загиб, а для трубопроводов категории (СНиП III-31 - 78) - и на ударную вязкость.

1.4.4. Сварщики, не выдержавшие испытания, могут быть допущены к сварке трубопроводов только после сдачи повторных испытаний, которые проводят не ранее, чем через 10 дней с момента отстранения их от сварки трубопроводов.

1.4.5. Каждый сварщик должен иметь личное клеймо (цифровое или буквенное).

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СВАРКИ

- Технологический процесс сварки должен содержать элементы, представленные на черт.2.

- Подготовка труб под сварку и сборка стыков.

2.2.1. Трубы под сварку необходимо выбирать по внутренним диаметрам. В одну группу должны входить трубы, имеющие расхождение по внутреннему диаметру до 1,6 (не более 2 мм).

Схема технологического процесса сварки

Черт. 2.

2.2.2. Огневая резка труб и обработка кромок допустима для труб из сталей марок I и 2 групп и аналогичных (обязательное приложение 1).

2.2.3. Огневую резку труб на монтаже из сталей 3 группы (обязательное приложение 1) и аналогичных можно производить в исключительных случаях.

Перед огневой обработкой участок трубы, примыкающий к резу, должен быть подогрет до 300 - 350°С. После резки следует обеспечить медленное охлаждение кромок трубы, которые затем должны быть зачищены наждачным кругом на глубину не менее 3 мм (считая от максимальной впадины реза) и тщательно проконтролированы на отсутствие трещин (на ширину на менее 20 мм) методом цветной дефектоскопии по ГОСТ 18442 - 72.

2.2.4. Допускается плазменная и воздушно-дуговая резка труб из сталей 4,5, и 6 групп (обязательное приложение 1), после чего должна быть произведена механическая зачистка поверхности реза на глубину не менее 1мм.

При обнаружении трещин глубину зачистки кромок необходимо увеличить (до полного удаления трещин).

2.2.5. Сборку стыка трубопровода необходимо производить в условиях надежной защиты от ветра и попадания на стык атмосферных осадков и грязи.

- При отсутствии специальных указаний на чертежах проекта угол разделки и притупление следует выполнять в соответствии с ГОСТ 16037 - 80.

- Перед сборкой труб под сварку необходимо проверить правильность подготовки фасок и зачистить до металлического блеска кромки стыкуемых труб. Наружная поверхность кромок трубы (на расстоянии 30 - 40 мм от торца) и внутренняя (на 20 -30 мм) должна быть зачищены от грязи, масла и окалины.

- Сборку стыков труб под сварку необходимо производить либо в специальных сборочных приспособлениях, либо с использованием центровочных приспособлений любой конструкции, обеспечивающих расположение осей стыкуемых труб на одной линии.

2.2.9. Несовпадение кромок (по внутреннему диаметру) при сборке стыков труб не должно превышать 10% толщины стенки,   а для труб с толщиной стенки более 20 мм - не превышать 
2 мм. При наличии разности толщины стенок стыкуемых труб, превышающей указанную величину, плавный переход от более толстого элемента к более тонкому должен быть обеспечен посредством соответствующей обработки. При этом толщина стенки трубы в любом месте разделки не должна выходить за пределы допусков по толщине.

- Прямолинейность оси и смещение кромок стыкуемых, частей трубопровода необходимо проверять линейкой длиной 400 мм, прикладываемой в трех местах по окружности стыка. По оси трубы зазор между концом линейки и трубой не должен превышать 1 мм.

- Правка и доводка стыкуемых труб путем нагрева стенок не допускаются.

- Разделку кромок при сварка стыка из труб разных сталей необходимо подбирать по более легированной стали.

- Сборку стыка между трубопроводом и запорной арматурой следует производить с применением расплавляемой вставки. Размеры расплавляемой вставки должны соответствовать черт.3а, а размеры стыкового соединения с применением расплавляемой вставки - черт. 3б.

2.3. Прихватка стыков трубопроводов

- К прихватке стыков трубопроводов разрешается приступить только после проверка мастером по сварке соответствия основных и присадочных материалов, правильности подготовки и обработки кромок и сборки.

- Прихватку собранных стыков производят ручной аргонодуговой сваркой симметрично по окружности стыка трубопровода. Количество и размеры прихваток следует выбирать в соответствии с табл. 1.

Схема сварки стыка с расплавляемой вставкой

Dв - внутренний диаметр свариваемой трубы

а

а - размеры расплавляемой вставки;

б - стыковое соединение с расплавляемой вставной

Черт.3.

Таблица 1. Количество и длина прихваток

| Диаметр трубопровода, мм | Количество прихваток по окружности трубы | Длина прихватки, мм |
| --- | --- | --- |
| До 100 100 -200 200 -600 свыше 600 | 3 3-4 3-6 6-10 | 3-8 25-30 25-30 80-100 |

2.3.3. Прихватку стыков трубопроводов должен выполнять тот же сварщик, который будет выполнять сварку корневого шва на данном стыке.

2.3.4. Для прихватки должна быть использована присадочная проволока той же марки, что и для сварки корневого шва.

2.3.5. Прихватка к трубам с толщиной стенки менее 8 мм из легированных и высоколегированных сталей, к которым предъявляются требования по стойкости к межкристаллитной коррозии, сборочных приспособлений и других временных вспомогательных деталей (в том числе вторичного сварочного провода) не допускается.

2.3.6. К качеству прихваток предъявляются такие же требования, как и к основному сварному шву. При обнаружении посредством технического осмотра и измерения в соответствии с ГОСТ 3242 - 79 дефектов в прихватке, последняя должка быть полностью удалена абразивным инструментом.

2.3.7. Прихватку стыков с расплавляемой вставкой следует производить аргонодуговой сваркой без сварочной проволоки. Длина прихваток должна быть равна 3 - 8 мм, шаг прихваток - 10-15 мм.

2.4. Сварка стыков трубопроводов

2.4.1. Ручной аргонодуговой сваркой следует выполнять корень шва технологических трубопроводов из углеродистых, низколегированных, легированных и среднелегированных сталей диаметром менее 100 мм с толщиной стенки не более 10 мм в соответствии с проектом производства сварочных работ. Дальнейшее заполнение разделки производят ручной дуговой сваркой покрытыми металлическими электродами или механизированными способами сварки в соответствии с проектом производства сварочных работ. Покрытые металлические электроды и присадочную проволоку для механизированных методов сварки следует выбирать по 
ГОСТ 9467 -75, ГОСТ 10052 - 75, ГОСТ 2246 - 70 и в соответствии с ОСТ 36-39- 80.

2.4.2. Ручной аргонодуговой сваркой следует выполнять стыки технологических трубопроводов из хромоникелевых сталей с толщиной стенки не более 3 мм. При толщине стенки трубопровода более 3 мм аргонодуговой сваркой следует выполнять корень шва, а дальнейшее заполнение разделки можно производить ручной аргонодуговой сваркой с применением присадочной проволоки, ручной дуговой сваркой покрытыми металлическими электродами или механизированными методами сварки в соответствии с проектом производства сварочных работ. Покрытые металлические электроды и присадочную проволоку следует выбирать по 
ГОСТ 10052 - 72, ГОСТ 2246 - 70 и в соответствии с ОСТ 36 - 39 - 80.

- Сварочную проволоку для аргонодуговой сварки однородных сталей необходимо выбирать в соответствия с табл.2, а для аргонодуговой сварки разнородных сталей - в соответствии с табл.3.

- При зазоре между трубами не более 0,5 мм можно сваривать корневой шов без присадочной проволоки, при большом зазоре сварку необходимо производить с присадочной проволокой.

2.4.5. При аргонодуговой сварке без присадочной проволоки кратер, образовавшийся при замыкании шва, должен быть заделан путем ускоренного отведения горелки в сторону противоположную направлению сварки, быстрого возвращения горелки на прежнее место.

Таблица 2. Проволока для сварки труб из однородных сталей

| Марка стали свариваемых труб | Марка сварочной проволоки по ГОСТ 2246 – 70 для сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стыка трубопровода с толщиной стенки до 3 мм | корня шва стыка трубопровода с толщиной стенка более 3мм | всего остального сечения шва |
| Ст. 2сп Ст. 2пс Ст. 3пс Ст. 3сп Ст. 4сп В Ст. 2пс В Ст. 3пс В Ст. 3сп В Ст. 4сп Ст. 10 Ст. 20 | Св-08Г2С Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС | Св-08Г2С Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Cв-08ГC Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС | Св-08Г2С Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС Св-08ГС |
| 10Г2 17ГС 17Г2СФ 15ГС 16ГС | Св-08Г2С Св-08Г2С Св-12ГС Св-12ГС Св-12ГС Св-12ГС | Св-08Г2С Св-08Г2С Св-12ГС Св-12ГС Св-12ГС Св-12ГС | Св-08Г2С Св-08Г2С Св-12ГС Св-12ГС Св-12ГС Св-12ГС |
| 15X5M 15X5 15Х5ВФ 15Х1МФ 15XM 15MX 12МХ 12Х1МФ | Св-10Х5М Cв-10X5M Cв-10X5M Св-08ХМ Св-С8ХМ Св-08MX Св-08МХ Св-08ХМФА | Cв-10X5M Cв-10X5M Cв-10X5M Св-08ХМ Св-С8ХМ Св-08MX Св-08МХ Св-08ХМФА | Са-08Г2С Св-08Г2 Cв-10X5M Св-08ХМ Св-08Г2С Св-08МХ Св-08Г2 Св-08ХМФА |
| 12Х18Н10Т 08Х22Н6Т 12X18HI2T 08X19Н10T 03Х18Н11 08XI8H12Б 08X13 08XI7T 15X25T 10Х1713М2Т 08Х17Н15М3Т 08Х20Н14С2 08Х21Н6М2Т 10X23HI8 06ХН28МДТ 03Х16Н15МЗ | Cв-06X19H9T Cв-07X25H13 Св-06Х19Н9Т Cв-06Х19H9T Св-01X19HS9 Св-07Х19Н10Б Cв-07X25H13 Cв-06X25H12ТЮ Cв-13X25H18 Св-06Х19Н10МЗТ Св-06Х19Н10МЗТ Св-04Х19Н9С2 Св-06Х29Н10МЗТ Св-10Х20Н15 Св-07Х25Н13 Св-01Х23Н28МЗД3Т Св-04Х19Н11МЗ | Св-06Х9Н9Т Cв-07X25Н13 Cв-06X19H9T Cв-06X19H9T Cв-01X19H9 Св-07Х19Н10Б Cв-07X25H13 Св-06X25H12T10 Св-13Х25Н18 Св-06Х19Н10МЗТ Св-06Х19Н10МЗТ Св-04Х19Н9С2 Св-06Х29Н10МЗТ Св-10Х20Н15 Св-07Х25Н13 Св-01Х23Н28МЗДЗТ Св-04Х19Н11МЗ | Св-08Н19Н9Т Св-07Х25Н13 Cв-06Х19Н9Т Cв-06Х19Н9Т Cв-01Х19Н9 Св-07Х19Н10Б Cв-08X14, Св-08Х14ГКТ Св-08Х20Н19ГТ Cв-13X25H18 Св-06Х19Н10МЗТ Св-06Х19Н10МЗТ Св-04Х19Н9С2 Св-06Х29Н10МЗТ Св-10Х20Н15 Св-07Х25Н13 Св-01Х23Н28МЗДЗТ Св-04Х19Н11МЗ |

Таблица 3. Проволока для сварки труб из разнородных сталей

| Марки свариваемых сталей |  | Марки сварочной проволоки ГОСТ 2246-70 |
| --- | --- | --- |
| менее легированные | более легированные |  |
| От. 2, 3, 4, 10. 20 | 10Г2, 17ГС, 16ГС, 17Г1С, 15Г2СФ | Св-08Г2С, Св-18ГС, Св-12ГС |
|  | 12МX, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1МФ | Св-08ХМФА |
|  | 08Х13, 08Х17Т, 15Х25Т | Св-07Х23Н13 |
|  | 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 08Х17Н15МЗТ | Св-06Х20Н10М3ТБ |
| 10Г2, 17ГС, 17Г2СФ, 15ГС, 16Г | 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 08Х17Н15МЗТ | Св-07Х25Н12Г2Т |
| 15МХ, 15ХМ, 12МХ, 12Х1МФ | 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 08Х17Н15МЗТ | Св-06Х19Н10М3Т Св-06Х19Н10М3В Св-06Х20Н11М3ТВ |

- При изготовлении технологических трубопроводов стыки сваривают в поворотном и неповоротном положении.

- При сварке поворотных стыков ось трубы должна располагаться горизонтально или вертикально.

2.4.8. Если вращение стыка затруднительно, сварку корневого шва необходимо выполнять в два поворота согласно черт.4.

Сварка корневого шва в два поворота при затрудненном вращении стыка.

1,2,3,4 - последовательность выполнения корневого шва при сварке в два поворота

Черт.4.

2.4.9. Направление и порядок сварка корневого слоя вертикального и горизонтального неповоротных стыков должны соответствовать черт. 5.

Длина сваренных участков не должна превышать 200 мм. При большей длине участка его следует сваривать обратноступенчатым способом.

2.4.10. Стыки трубопроводов из мартенситных и мартенситноферритных сталей диаметром менее 219 мм независимо от толщины стенки должен сваривать один сварщик. Стыки трубопроводов диаметром 219 мм и более должны сваривать одновременно два сварщика. Для поддержания необходимого температурного режима по всему периметру трубы сварку стыков трубопроводов диаметром более 800 мм могут производить две пары сварщиков, работающие попеременно. Порядок наложения валиков первого и последующих швов при сварке вертикального стыка должен соответствовать черт. 6.

Порядок сварки неповоротного стыка

а - корневого шва;

б - второго и последующего швов;

1-4 - последовательность наложения швов при сварке стыка

Черт.5.

Порядок наложения корневого и последующих швов при сварке вертикального неповоротного стыка двумя сварщиками

а - корневой шов;

б - второй и последующие слои

I - первый сварщик; II- второй сварщик; 1-8 -последовательность сварки

Черт. 6.

- Горизонтальные стыки трубопроводов диаметром менее 219 мм необходимо сваривать в соответствии с черт. 7.

- Сварку горизонтальных стыков двумя сварщиками следует производить в соответствии с черт. 8.

- Ручную аргонодуговую сварку необходимо выполнять при возможно более короткой дуге (длиной 1,0-2,0 мм), постоянным током прямой полярности.

2.4.14. Зажигание и гашение дуги следует производить на свариваемой кромке или на уже сваренном шве на расстоянии 20 - 25 мм позади кратера.

2.4.16. Подачу аргона из горелки необходимо начинать на 15 - 20 с раньше момента зажигания дуги и прекращать через 10-15 с после обрыва дуги. В течение этого времени следует направлять струю аргона на кратер.

Порядок наложения слоёв при сварке горизонтального стыка труб одним сварщиком

а - для трубопровода диаметром менее 219 мм;

б - для трубопроводов от 219 мм и более;

1-12 - последовательность наложения слоёв при сварке стыка

Черт. 7.

Порядок наложения корневого шва горизонтального стыка при сварка двумя сварщиками

а - для труб диаметром менее 300 мм;

б - для труб диаметром от 300 мм и более;

I - первый сварщик; II - второй сварщик;

1,2,3-последовательность выполнения сварки первым и вторым сварщиками

Черт .8.

2.4.16. При аргонодуговой сварке особое внимание должно быть уделено провару корня шва и заделке кратера. Для заделки кратера необходимо применять дистанционное управление сварочным преобразователем. В отсутствие системы дистанционного управления сварочным преобразователем заделку кратера необходимо производить путём ввода в кратер капли расплавленного металла сварочной проволоки с одновременным ускорением отвода горелки от стыка до естественного обрыва дуги.

- После сварки корневого шва должен быть проведен технический осмотр в соответствия с ГОСТ 3242 - 79 для выявления трещин. При обнаружении трещин дефектный участок должен быть удален узким наждачным кругом и снова заварен с присадочной проволокой.

- Сварку трубопроводов из мартенситно-ферритных сталей (см. обязательное приложение 1) необходимо производить при температуре окружающего воздуха не ниже 0°С, а сварку элементов из стали 15XМ - при температуре не ниже минус 10°С с подогревом до плюс 250 - 300°С независимо от толщины стенки.

- Сварку трубопроводов из мартенситных и мартенситно-ферритных сталей следует производить с предварительным и сопутствующим подогревом в соответствии с ОСТ 36-39- 80.

2.4.20. Допустимый перерыв между окончанием сварки и началом термообработки должен соответствовать требованиям проекта производства сварочных работ.

2.4.21. В процессе сварки не допускается перегрев стыка труб из аустенитной стели. Если основной металл на расстоянии 20-25 мм от линии сплавления нагрелся выше 100°С, надо сделать перерыв в сварке или, не прерывая сварки, охладить стык с помощью струи сжатого воздуха. Контролировать температуру необходимо в соответствии с ОСТ 36-50 - 81 и ОСТ 36-39-80.

2.4.22 . Количество, последовательность наложения и взаимное расположение сварочных валиков при многослойной сварке вертикальных и горизонтальных стыков должны соответствовать табл.4.

Таблица 4. Примерное расположение слоев и валиков по сечению шва в стыках и последовательность их наложения при выполнении аргонодуговым или другим способами сварки

| Толщина стенки, мм | Ручная аргонодуговая сварка вертикального стыка |  | Ручная аргонодуговая сварка горизонтального стыка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего сечения | корня шва | всего сечения | корня шва |
| До 4 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 7-10 |  |  |  |  |

Примечания. Заштрихованы  валики сварных швов, выполненных аргонодуговым способом.

Цифры обозначают последовательность наложения валиков в слоях сварного шва.

2.4.23. Взаимное положение горелки и присадочной сварочной проволоки при сварке вертикального и горизонтального стыков должно соответствовать схеме, приведённой на черт. 9. Угол α между электродом радиусом трубы в месте сварки) зависит от качества защиты и конструктивных особенностей горелки. Для горелки АГМ-2 и АГС-3 угол α может изменяться в пределах 3 - 70°, для остальных горелок (АР-3, МГ-3 и др.) с накальной схемой истечения газа - в пределах 0 - 25°.

2.4.24. Присадочная сварочная проволока при аргонодуговой сварке должна подаваться в сварочную ванну навстречу движению горелки, а горелка должна двигаться справа налево. Сварку корневого шва необходимо выполнять с амплитудой колебаний горелки и присадочной сварочной проволоки, равной 2-4 мм. При наложении последующих слоёв горелка должна совершать колебательные поперечные движения в соответствии с черт.10; амплитуда колебаний равна 6-8 мм.

Сплавляемый конец присадочной сварочной проволоки должен всегда находится под защитой аргона. Нельзя резко подавать конец сварочной проволоки в сварочную ванну.

Схема расположения горелки и присадочной проволоки при сварке вертикальных и горизонтальных стыков

а - сварка в обычных условиях вертикального стыка; б - то же горизонтального стыка;

в - сварка в стесненных условиях горизонтального стыка горелкой с удлинённым мундштуком;

1 - направление подачи проволоки; 2 - направление сварки

Черт. 9.

2.4.25. Аргонодуговую сварку стыков трубопроводов из аустенитных и аустенитно-ферритных сталей необходимо производить с обязательной защитой  корня шва  специальными средствами защиты (подачей защитного газа внутрь трубы или применением флюс-пасты ФП8-2).

2.4.25. Флюс-пасту ФП8-2 следует приготавливать смешиванием сухой шихты и силикатной связки в соотношении 1:1 по масса. Шихта перед, смешиванием должна быть просушена при температуре 100-110 в течение 2ч. Нанесенную на свариваемые кромки флюс-пасту перед сваркой следует просушивать. Время просушивания зависит от температуры и влажности воздуха.

2.4.27. Наносить флюс-пасту необходимо до сборки и прихватки в соответствии с черт.11. Флюс-пасту следует наносить при положительной температуре в защищенном от атмосферных осадков месте.

2.4.28. Наносить аргонодуговой сварки с применением флюс-пасты должны быть выбраны в соответствия с табл.5. При необходимости получения минимального усиления сварного шва с внутренней стороны трубопровода силу сварочного тока при наложении последующего слоя необходимо уменьшить на 20-30%.

Схема движения горелки относительно свариваемых кромок при выполнении сварки на вертикальных и горизонтальных стыках

а - вертикальный стык; б - горизонтальный стык; I - направление сварки; 2 - направление подачи проволоки; 3- траектория движения конца электрода при наложении корневого шва; 4 - траектория движения конца электрода при наложении последующих слоев

Черт. 10. Схема нанесения флюс-пасты ФП8-2

Черт.11.

Таблица 5. Режим аргонодуговой сварки с  применением флюс-пасты

| Толщина стенки трубы, мм | Диаметр, мм |  | Расход аргона в сварочной горелки, л/мин | Сварочный ток, А |  | Наложение на дуге, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вольфрамового электрода | присадочной проволоки |  | на первом слое | на последующих слоях |  |
| 1,0 2,0 4,0-14,0 | 1,5 2,0 3,0 | 1,0-1,2 1,6-2,0 1,6-2,5 | 6-8 6-8 6-10 | 90-95 100-120 100-120 | 120-140 | 9-10 9-10 10-12 |

2.4.29. Последовательность сварки с применением флюс-пасты и особенности выполнения каждого сварного шва должны соответствовать табл.6.

Таблица 6. Последовательность и особенности выполнения сварных швов с флюс-пастой

| Толщина стенки трубы, мм | Зазор, мм | Притупление, мм | Последовательность сварки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0-2,0 | 0-1,0 0,5-1,0 | - | Один проход ручной аргонодуговой сваркой с применением флюс-пасты, без присадки. Первый проход - ручной аргонодуговой сваркой с применением флюс-пасты, без присадки. Второй проход - ручной аргонодуговой сваркой с присадочной проволокой. |
| 4,0-9,0 | 0-2,0 | 0,5-1,5 | Первый проход - ручной аргонодуговой сваркой с применением флюс-пасты без присадки при зазоре до 1 мм. Последующие слои выполняют ручной аргонодуговой сваркой с присадочной проволокой или штучными электродами. |
| 9,0-14,0 | 0-2,5 | 0,5-1,5 | То же |

Схема установки заглушек в трубопровод для поддува защитного газа

I - защитный газ; 2 - свариваемые детали; 3 - заглушки; 4 - соединительные тросики

Черт.12.

2.4.30. Для подачи защитного газа внутри трубопровода для аргонодуговой сварке корневого шва до сборки стыка в конце стыкуемых труб необходимо устанавливать заглушки в соответствии с черт.12.

- При сварке разнородных сталей одного структурного класса, но разной степени легирования, следует выбирать технологию и режимы сварки, требуемые для болee легированной стали.

- При сварке разнородных сталей различных структурных классов следует выбирать режимы и технологию сварки, обеспечивающие минимальное проявление, основного металла.

- Сварку корневого шва с применением расплавляемой вставки следует выполнять без сварочной проволоки с обязательным расплавлением вставки на всю глубину и по всему периметру сварного соединения.

2.4.34. При сварке коррозионностойкой и жаропрочной стали, содержащей 12% хрома, с высокохромистыми хромоникелевыми сталями  температуру подогрева следует выдерживать близкой к применяемой для однородных соединений из стали с 12% хрома.

2.4.35. В дождливую и ветреную погоду аргонодуговую сварку следует производить в специальных укрытиях.

2.4.36. Прихватку и сварку стыков трубопроводов при температуре окружающего воздуха ниже 0°С необходимо производить с соблюдением условий, предусмотренных ОСТ 36-39 - 80 и СНиП II-31 - 78.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СВАНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Качество сварных соединений стыков трубопроводов необходимо проверять посредством систематического пооперационного контроля, осуществляемого в процессе сборки и сварки трубопроводов и включающего в себя:

технический осмотр и измерение по ГОСТ 3242 - 76;

проверку сварных швов неразрушающими методами контроля по ГОСТ 7512 - 75, 
ГОСТ 18442 - 80, ГОСТ 14782 - 76;

ГОСТ 22368 - 77, ГОСТ 23055 - 78;

механические испытания сварных соединений по ГОСТ 6996 - 66, СНиП III-4 - 80, 
ОСТ 36-39 - 80, ГОСТ 1497 - 73, ГОСТ 9454 -78, ГОСТ 14019 - 80, ГОСТ 7122 - 81;

определение содержания ферритной фазы по ГОСТ 9466 - 80, ГОСТ 2246 - 70 и 
ГОСТ 11878 - 66.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Требования безопасности и производственной санитарии при выполнении всех видов работ, связанных со оборкой, сваркой, подогревом и термообработкой должны быть обеспечены соблюдением требований, предусмотренных ГОСТ 12.1.004 - 76, ГОСТ 12.3.003 -75, 
ОСТ 36-39 - 80, СНиП III-A.П - 70. "Правилами пожарной безопасности при производстве строитально-монтажных работ" № 1-711, утвержденными Главным управлением пожарной охраны МВД 24 февраля 1977 г., "Санитарными правилами при сварке, наплавка и резке металла" № 1009 - 73, утверждёнными Минздравом СССР 5 марта 1973 г., "Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию" № 1042 - 73, утверждёнными Минздравом CCCР 4 апреля 1973 г.

- Содержание вредных веществ в аэрозоле при сварке не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) по ГОСТ 12.1.005 - 76.

- Сварщик должен быть обеспечен следующими индивидуальными средствами защиты от излучающего действия сварочной дуги:

одеждой, по ТУ 17-08-69 - 77;

обувью по ГОСТ 12.4.017 - 76;

защитными щитками по ГОСТ 12.4.023 - 76 и ГОСТ 12.4.035 -78; снабженными специальными светофильтрами по ГОСТ 12.4.080 -79.

- Баллоны с газом необходимо размещать и эксплуатировать в соответствии с 
ГОСТ 12.2.003 - 74, ГОСТ 12.2.007.0 - 75 и ГОСТ 10157 - 73.

- Редукторы необходимо эксплуатировать в соответствии с ГОСТ 13861 - 80. Ротаметры следует проверять в соответствии с ГОСТ 8.122-74.

ПРИЛ0ЖНИЕ 1

# Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

| Группа | Марка | Технические требования к изготовлению труб | Стандарт на сталь | Структурный класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст 2сп Ст 2пс Ст 3сп Ст 3пс Ст 4сп ВСт 3сп ВСт 3пс ВСт 4сп | ГОСТ 8731 – 74 ГОСТ 10706 - 76 ГОСТ 10706 - 76 То же ГОСТ 8731 - 74 ГОСТ 10706 - 76 То же - | ГОСТ 380-71 | Ферритно-перлитный |
|  | Ст 10 | ГОСТ 550- 75 ГОСТ 8731 - 74 ГОСТ 8733 - 74 | ГОСТ 1050 - 74 |  |
|  | Ст 20 | ГОСТ 550 - 75 ГОСТ 8731 - 74 ГОСТ 8733 - 74 ТУ 14-3-251 - 74 ТУ 14-3-460 - 75 |  |  |
| 2 | 10Г2 | ГОСТ 550 - 75 ГОСТ 8731 - 74 ГОСТ 8733 - 74 ГОСТ 21729 - 76 | ГОСТ 4532 - 71 | Перлитный |
|  | 17ГС 15Г2СФ 17Г1С 16ГС |  | ГОСТ 19282 - 73 |  |
|  | 12MX 15XM | ГОСТ 550 - 75 ГОСТ 8731 - 74 ГОСТ 8733 - 74 | ГОСТ 20072 - 74 ГОСТ 4543 - 71 |  |
|  | 12Х1МФ 15X1MФ | ТУ 14-3-160 - 75 | ГОСТ 20072 - 74 |  |
| 3 | 15X5M 15X5 15Х5ВФ 12Х8ВФ | ГОСТ 550 - 75 | ГОСТ 20072 - 74 | Мартенситный |
| 4 | 12X16H10T | ГОСТ 9940 - 72 ГОСТ 14162 - 69 ГОСТ 9941- 72 ГОСТ 11068 - 64 17 14-3731 - 78 | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 5949 - 75 ГОСТ 6032 - 75 | Аустенитный |
|  | 08Х22Н6Т | ГОСТ 9940-72 ГОСТ 11068 - 64 ГОСТ 9941 - 72 |  |  |
|  | 12X18H12T | ГОСТ 9940 - 72 ГОСТ 14162 - 69 ГОСТ 9941 - 72 ГОСТ 11068 - 64 ТУ 14-3-460 - 75 | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 5949 - 75 ГОСТ 6032 - 75 | Аустенитный |
|  | 03X18H11 | - |  |  |
|  | 08Х18Н12Б | ГОСТ 9940 - 72 ГОСТ 9941 - 72 |  |  |
|  | 10Х17Н13М2Т 10X17H13M2T | ГОСТ 9940 - 72 ГОСТ 11068 - 64 ГОСТ 9941 - 72 | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 6949 - 75 |  |
|  | 08Х17Н15М3Т | ГОСТ 9940-72 ГОСТ 9941 - 72 | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 5949 - 75 ГОСТ 6032 - 75 |  |
|  | 03Ц6Н15М3 | ГОСТ 10498 - 63 | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 6032 - 75 |  |
|  | 10Х14Г14Н4Т |  | ГОСТ 6032 - 75 ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 5949 - 75 |  |
|  | 10Х23Х18 | ГОСТ 9940 - 72 ГОСТ 9941 - 72 | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 5949 - 75 |  |
|  | 06ХН28МТД | ГОСТ 11068 - 64 | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 6032 - 75 |  |
| 5 | 08X20H14C2 | ГОСТ 9940 - 72 ГОСТ 5949 - 75 | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 5949 - 75 | Аустенитно-ферритный |
|  | 08X21H6M2T |  | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 6032 - 75 ГОСТ 5949 - 75 |  |
| 6 | 08X13 | — | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 5949 - 75 | Ферритный |
|  | 06Х17T | ГОСТ 9940 - 72 ГОСТ 9941 - 72 | ГОСТ 5632 - 72 ГОСТ 5949 - 75 |  |
|  | 15X25T | - | ГОСТ 6032 - 75 |  |

Примечание. Стали, сгруппированы по свариваемости.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# Обязательное

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ

Преобразователи

Таблица 1.

| Тип преобразователя | Напряжение, В |  | Сварочный ток, А |  | Номинальный режим работы ПР, % | Номинальная мощность, кВт | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочее | холостого хода | Номинальное значение | пределы регулирования |  |  | Длина | высота | ширина |  |
| ПСО-300 ПСО-300-2 ПСО-300-3 ПСО-300М ПСО-315М ПСО-500 ПСО-300 ПСО-500 ПСО-500-2 | 30 30 30 32 32 40 30 40 40 | 47-73 50-70 50-70 50-76 90 165-600 48 40 48 | 300 315 300 300 315 600 300 500 500 | 76-320 115-315 100-300 80-380 115-315 50-300 16-500 60-500 | 65 - 60 65 60 60 60 65 65 | 14,0 16,0 14,0 14,0 10,2 30,0 28,0 20,0 30,0 | 1015 1070 1070 1200 1225 1020 1160 1055 1075 | 590 620 590 755 485 650 490 580 650 | 980 1030 800 1180 780 1085 700 920 1085 | 440 435 428 600 393 540 315 540 592 |
| ВСО-300-3 ВПС-300 ВКС-300 ВД-301 ВД-302 ВД-303 КДМ-1601 БКС-500-I ВКСМ-100-1-1 | 220/380 380 220/380 220/380 220/380 220/380 380 220/380 220/380 | 58-65 58-64 58-65 65-68 65-58 82 70 78 78 | 300 300 300 300 300 300 1600 500 1000 | 35-300 32-360 30-330 45-300 55-300 45-300 - 65-550 - | 65 65 65 60 60 60 100 60 100 | 21,5 20,5 21,3 21,0 21,0 21,0 122,0 20,0 76,5 | 875 850 785 1200 1200 1200 1050 860 1050 | 735 550 628 770 770 770 850 860 820 | 900 972 953 830 830 830 1650 1145 1500 | 240 220 250 230 220 270 770 410 530 |

Таблица 3. Сварочные агрегаты

| Тип агрегата | Напряжение номинальное, В | ## Номинальный ток, А | Тип двигателя | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина | высота | ширина |  |
| АДБ-306 | 32 | 300 | Карбюраторный ГСО-300-5 | 1915 | 895 | 1265 | 640 |
| АДМ-309 | 32 | 315 | Карбюраторный ГД-302 | 1890 | 880 | 1200 | 750 |
| АДД-303 | 32 | 300 | Дизельный ГСО-300-12 | 1915 | 895 | 1250 | 900 |
| АДД-305 | 32 | 315 | Дизельный ГД-310 | 1915 | 895 | 1140 | 900 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Обязательное

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ ГОРЕЛОК

| Марки горелки | Максимальная величина тока, А | Диаметр электрода, мм | Расход аргона, л/мин | Масса горелки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А-408 А-461 Э3P-3 ЭЗР-5-2 АР-3 АР-10-2 РГА-150 РГС-1 АГМ-2 АГС-3 АРЮ-1 ЮТМ МГ-3 МАГ-3 | 50 50-200 150 80 180 200 150 120 130 140 300 150 180 320 | 1,0 2,0-4,0 1,5-3,0 1,0-1,5 1,5-3,0 2,0-3,0 0,8-З,0 0,8-2,0 2,5 2,5-3,0 2,0-3,0 1,6-3,0 1,6-2,0 1,6-2,5 | 1-5 6-8 6-10 1-5 6-10 6-8 5-6 4-5 4-5 4-5 6-8 5-6 5-9 5-7 | 0,30 0,45 0,40 0,40 0,50 0,40 0,30 0,40 0,32 0,36 0,25 0,30 0,45 0,20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

# Обязательное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРОЧНЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ

| Тип осциллятора | Напряжение, В |  | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | питающей сети | холостого хода |  | длина | высота | ширина |  |
| ТУ-2 ТУ-77 ТУ-177 М-2 М-3 OC-1 ОСЦН ОСП-3-300-М ОСП-3-2-М ОСП-3-2-М-1 ОБ-301 | 220; 65 220; 65 220; 65 220; 110 65; 40 65 200 220 220 220 380 220 | 3700 1500 2500 2600 2500 2500 2300 5000 6000 8000 5000 | 0,225 1,000 0,400 0,140 0,080 0,130 0,400 0,040 0,044 0,020 0,250 | 390 390 390 300 350 315 390 290 250 250 340 | 270 270 270 235 240 215 270 2254 170 176 235 | 350 550 350 265 290 260 310 150 170 110 300 | 20,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 35,0 7,0 6,5 3,8 16,0 |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА

"ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ Ру ДО 9,81 МПа (100 кгс/см2). РУЧНАЯ АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА. ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС"

ОСТ 36-57 -81

| Изменение | Номера листов |  | (страниц) |  | Номер документации | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | анули- рованных |  |  |  |  |