ОТУ 3-01

СОСУДЫ И АППАРАТЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА РЕМОНТ КОРПУСОВ

СОДЕРЖАНИЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3. СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

4. ВИДЫ ДЕФЕКТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ГРАНИЦ И ВЫБОР СПОСОБОВ РЕМОНТА.

5. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Размещение сварных швов при ремонте.

5.2. Подготовка дефектных мест под ремонтную сварку или наплавку.

5.3. Требования к сборке деталей под ремонтную сварку.

5.4. Температурные условия производства сварочных работ.

5.5. Ремонтная сварка и наплавка.

5.6. Термическая обработка корпусов после ремонтной сварки и наплавки.

5.7. Контроль и требования к качеству ремонтной сварки и наплавки.

5.8. Клеймение.

5.9. Испытание аппаратов после ремонта корпусов.

5.10. Пуск и остановка аппаратов в зимнее время.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. Выбор способа устранения дефекта.

6.2. Устранение трещин (типовой технологический процесс)

6.3. Ремонт участка корпуса, пораженного коррозией (типовой технологический процесс).

6.4. Замена дефектных днищ аппаратов (типовой технологический процесс).

6.5. Замена дефектных участков корпуса.

6.6 Замена штуцеров.

6.7 Замена дефектного штуцера без укрепляющего кольца (типовой технологический процесс).

6.8. Особенности замены дефектного штуцера с укрепляющим кольцом (типовой технологический процесс).

6.9. Вварка вставки в корпус из биметалла с эксплуатационным изменением свойств плакирующего слоя 08X13 (типовой технологический процесс)

Приложения.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие технические условия являются руководящим документом при ремонте и реконструкции стальных сварных сосудов и аппаратов с толщиной стенки от 4 до 120мм. работающих под давлением до 16 МПа (160 кгс/см2) и температуре не ниже минус 70"С, и не выше 540"С. на нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и других взрывопожароопасных производствах.

1.2. Ремонт корпусов аппаратов должен осуществляться ремонтными подразделениями предприятий или специализированными организациями, располагающими специальными техническими средствами и работниками (ИТР и рабочие соответствующей квалификации), обеспечивающими качественное выполнение работ в соответствии с требованиями стандартов и руководящих документов Госгортехнадзора РФ.

1.3. Руководящие инженерно-технические работники и сварщики, занятые монтажом и ремонтом сосудов, должны быть аттестованы в соответствии с «Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России» и «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» ПБ 03-273-99.

1.4. Сварщики должны иметь удостоверение установленной формы и могут производить сварочные работы тех видов, которые указаны в их удостоверении. Сварщики, впервые приступающие к сварке электродами с содержанием никеля 40% и более, должны пройти практическую тренировку и сварку контрольной пластины размерами 150x250x12; 18 мм, имитирующей положение шва в пространстве при ремонте, с контролем путем внешнего осмотра и проникающего излучения в объеме 100% сварного соединения и регистрацией результатов в протоколе.

1.5. К проведению работ по термической обработке допускаются аттестованные термисты-операторы имеющие удостоверение на право производства термических работ. Кроме того, термисты-операторы должны сдать испытания по электробезопасности не ниже чем на II квалификационную группу, а также по противопожарным мероприятиям к охране труда. Термисты-операторы подвергаются ежегодной переаттестации, результаты, которой должны быть оформлены протоколом и соответствующей записью в удостоверении.

1.6. Для выполнения ремонтной сварки должна использоваться технология, аттестованная в соответствии с требованиями «Правил изготовления паровых и водогрейных котлов сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий» ПБ 03-164-97.

1.7. Сосуды и аппараты должны быть подготовлены к ремонту в соответствии с действующими нормативными актами Госгортехнадзора РФ.

### 2. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для ремонта корпусов аппаратом должен применяйся материал, указанный в паспорте на аппарат Качество и характеристики этою материала должны подтверждаться соответствующими сертификатами предприятия-поставщика. При отсутствии материала, указанного в паспорте, может быть использован другой материал, приведенный в приложениях 2,3,4 настоящих ОТУ, ОСТ 26-291. ПБ 10-115-96. Этот материал по химическому составу, механическим свойствам и условиям применения должен быть не ниже заменяемого, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

Возможность замены марки стали должна быть подтверждена прочностным расчетом и согласована специализированной организацией.

2.2. При выборе материалов для ремонта корпусов аппаратов должны учитываться, расчетное давление, температура стенки (минимальная отрицательная и максимальная расчетная), химический состав и характер среды, технологические свойства и коррозионная стойкость материалов.

2.3. Требования к материалам, назначению, условиям и пределам их применения, а также виды испытаний должны соответствовать требованиям стандартов "Правил …" Госгортехнадзора РФ (см приложения 2,3,4).

### 3. СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

3.1. Сварочные электроды, используемые при ремонте, реконструкции и монтаже корпусных деталей аппаратов, должны выбираться по таблицам приложений 5,6,7,9. По согласованию со специализированной организацией могут быть использованы другие электроды, не указанные в этих таблицах.

3.2. Все используемые по п. 3.1. сварочные электроды должны удовлетворять требованиям стандартов или технических условий Качество и характеристики электродов должны подтверждаться предприятием-поставщиком электродов соответствующими сертификатами с указанием марки электрода, химического состава и механических свойств наплавленного металла.

3.3. Электроды типов, предусмотренных ГОСТ 9467 или ГОСТ 10052, должны обеспечивать механические свойства металла шва и наплавленного металла в соответствии с требованиями этих стандартов.

3.4. Механические свойства металла шва или сварного соединения, выполненных не указанными в таблицах приложений 5,6,7,9 электродами, должны быть не ниже требований, приведенных в таблице приложения 14.

3.5. При отсутствии сертификатов электроды можно использовать только после предварительной проверки химического состава наплавленного металла и механических свойств сварного шва или наплавки на образцах по ГОСТ 6996, а также сварочно-технологнческих свойств электродов (для аустенитных электродов, кроме того, при наличии требований проверяют количество ферритной фазы и склонность к межкристаллитной коррозии). Результаты проверки должны отвечать требованиям ГОСТ 9466, ГОСТ 9667, ГОСТ 10052 или техническим условиям (сертификатам поставки) на сварочные электроды.

3.6. В случае неудовлетворительных результатов по какому либо виду испытаний или химическому анализу разрешаются повторные испытания.

3.7. Повторные испытания проводят на удвоенном количестве образцов лишь по тем видам, которые дали неудовлетворительные результаты. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний данную партию электродов бракуют.

3.8. Независимо от наличия сертификата каждая партия электродов проверяется па сварочно-технологические свойства по ГОСТ 9466. Проверка сварочно-технологических свойств электродов выполняется опытным дипломированным сварщиком не ниже пятого разряда. При неудовлетворительных технологических свойствах данная партия электродов бракуется.

3.9. При выборе электродов необходимо учитывать, что температура эксплуатации сварных соединений должна быть не выше меньшей из максимально допустимых для свариваемых сталей и наплавленного металла, но не ниже большей из минимально допустимых для свариваемых сталей наплавленного металла и металла шва по таблицам приложений 5,6,7,9 настоящих ОТУ или ОСТ 26-291.

3.10. В металле шва аустенитных хромоникелевых электродов в зависимости от температуры эксплуатации должно быть регламентировано содержание ферритной фазы, которое должно соответствовать ГОСТ 10052 или сертификату на электроды. Допускаемое значение ферритной фазы в металле шва в зависимости от температуры эксплуатации не должно превышать значений приведенных в таблице приложения 8. При отсутствии сертификатных или паспортных данных аустенитные электроды, применяемые для температуры эксплуатации выше 350°С, должны подвергаться контролю на содержание ферритной фазы в металле шва или в наплавленном металле.

3.11. Ручная наплавка поверхностей деталей из малоуглеродистых и низколегированных сталей корпусов аппаратов из двухслойных сталей со стороны плакирующего слоя, а также сварка плакирующего слоя шва должны выполняться электродами, выбираемыми в зависимости от марки плакирующего (коррозионностойкого) слоя и рабочих условий (таблицы приложений 6, 7) При этом первый (переходный) слой должен быть выполнен электродами типа Э-10Х25Н1ЗГ2.

3.12. Сварочные электроды для сварки корпусных деталей аппаратов из разнородных сталей должны выбираться с учетом рабочих условий аппарата по таблице приложения 9 настоящих ОТУ.

3.13. Сварочные электроды перед выполнением сварных соединений, к которым предъявляются требования по стойкости против межкристаллитной коррозии, должны подвергаться испытаниям на стойкость против межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032.

3.14. Сертификаты и результаты испытаний сварочных электродов, если они выполнялись, должны прикладываться к ремонтной документации корпуса аппарата.

3.15. Электроды, во избежание их увлажнения, должны храниться в сухом, отапливаемом помещении с температурой не ниже плюс 18°С и относительной влажности воздуха не более 60%. Перед сваркой электроды необходимо прокалить по режимам приведенным в таблице приложения 10. Максимально допустимое число прокалок - не более двух.

При хранении электродов в обычных условиях, отличных от приведенных в таблице приложения 10 (например, в пеналах), срок их годности после прогалки не более восьми часов (одна смена). Количество электродов, выдаваемое сварщику не должно превышать его сменной потребности.

### 4. ВИДЫ ДЕФЕКТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ГРАНИЦ И ВЫБОР СПОСОБОВ РЕМОНТА.

4.1. Характерными дефектами корпусов аппаратов, появляющимися в процессе эксплуатации, являются:

а) трещины всех видов и направлений в сварных швах, околошовной зоне и в основном металле;

б) коррозионное поражение сварных швов и основного металла в виде сплошной равномерной или неравномерной коррозии, локальной коррозии (язвы, питтинги и т.п.);

в) эрозионный износ;

г) гофры, вмятины, выпучены и другие вилы деформации корпуса;

д) расслоение металла.

4.2. Для определения величины дефектов и границ дефектных участков применяются методы, приведенные в таблице приложения 21.

4.3. Выбор способов исправления дефектных участков корпусов аппаратов производится с учетом:

а) вида дефектов (трещины, коррозия, деформация корпуса и т.п.);

б) конструкции корпуса (толщина стенки, наличие приваренных внутренних устройств и т.д.);

в) материального исполнения корпуса;

г) экономической целесообразности выбранного способа исправления.

4.4. Ремонт корпусов аппаратов с учетом факторов, изложенных в п.4.3., производится тремя способами:

а) заварка дефекта или наплавка дефектного участка;

б) замена дефектного участка (установки вставок, смена листа, обечайки, днища, штуцера);

в) удаление дефекта. При этом остаточная толщина стенки должна обеспечивать прочность и надежность работы сосуда, что должно быть подтверждено расчетом.

### 5. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Размещение сварных швов при ремонте.

5.1.1. При ремонте корпусов аппаратов сваркой сварные швы должны быть расположены так, чтобы обеспечивалась возможность их визуального осмотра и проверки качества одним из неразрушающих методов контроля (УЗД. радиационный контроль и т.д.), а также обеспечивались возможность устранения в них дефектов.

5.1.2. Пересечение сварных швов, выполняемых при ремонте ручной дуговой сваркой, не допускается. Сварные швы должны быть смещены по отношению друг к другу на величину трехкратной наибольшей толщины стенки корпуса, но не менее чем на 100 мм между осями швов. Сварные швы корпусов сосудов и аппаратов, выполненных при изготовлении, допускается пересекать сварными швами, выполняемыми при ремонте (рис.6.6).

5.1.3. Сварные швы при ремонте не должны перекрываться опорами. В горизонтальных аппаратах допускается местное перекрытие седловыми опорами кольцевых (поперечных) сварных швов на обшей длине не более 0,35 · π · Д ., а при наличии подкладного листа - не более 0,5· π ·Д (Д - наружный диаметр аппарата). При этом перекрываемые участки сварных швов по всей длине должны быть проверены в объеме 100% радиационным контролем или ультразвуковой дефектоскопией.

5.1.4. Расстояние между краем шва приварки внутренних и внешних устройств и деталей и краем ближайшего шва корпуса должно быть не менее толщины стенки корпуса, но не менее 20 мм. Для сосудов из углеродистых и низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей, подвергаемых после сварки термообработке, расстояние между краем шва приварки деталей и краем ближайшего шва корпуса должно быть не менее 20 мм, независимо от толщины стенки корпуса.

5.1.5. При приварке к корпусу аппарата внутренних и наружных устройств (опорных элементов, тарелок, рубашек, перегородок укрепляющих колец штуцеров и др.) допускается пересечение этих сварных швов с ремонтными стыковыми швами корпуса при условии предварительной проверки перекрываемого участка шва корпуса радиографическим контролем или ультразвуковой дефектоскопией.

5.1.6. Отверстия для люков, лючков и штуцеров должны располагаться. как правило, вне сварных швов.

Допускается расположение отверстий:

– на продольных швах цилиндрических и конических обечаек корпуса, если номинальный диаметр отверстий не более 150 мм;

– на кольцевых швах цилиндрических и конических обечаек сосудов без ограничения диаметра отверстий;

– на швах выпуклых днищ без ограничения диаметра отверстии при условии 100%-ной проверки сварных швов днищ методом радиографии или ультразвуковой дефектоскопии;

– на швах плоских днищ.

5.2. Подготовка дефектных мест под ремонтную сварку или наплавку.

5.2.1. Работы на внутренней и наружной поверхностях корпуса аппарата проводятся после разборки внутренних и наружных устройств, препятствующих ремонту, а при наличии в зоне дефекта теплоизоляции - снятия ее на площади, обеспечивающей качественное выполнение всех подготовительных, ремонтных и контрольных операций.

Демонтаж устройств, приваренных к корпусу, как правило, должен производиться по металлу устройства механической обработкой (шлиф. машинкой и т.д.). Допускается использование для этого термической резки или строжки (кислородной, воздушно-дуговой, плазменно-дуговой). В этом случае резка проводится по металлу устройства на расстоянии 2025 мм от поверхности корпуса.

5.2.2. Поверхность дефектного участка и прилегающей зоны шириной не менее 20 мм на сторону очищается от антикоррозионных покрытий ржавчины, окалины и других загрязнений.

5.2.3. Определяются границы дефектной зоны в соответствии с таблицей приложения 21.

5.2.4. Метод удаления дефектного участка корпуса выбирается в зависимости от характера, размеров и особенностей развития дефектов:

– трещины всех видов и направлений, как правило, удаляются только механической обработкой с предварительным определением концов трещины цветной дефектоскопией и засверловкой обоих концов трещины на всю глубину сверлом диаметром 56 мм, исключающих ее развитие в процессе выборки. Наибольшее распространение получили методы вышлифовки и высверловки трещин. При сквозной трещине для удобства последующего заплавления целесообразно оставлять слой металла толщиной 2,02,5 мм в качестве подкладки новою шва (эту толщину проверяют несколькими сквозными сверлениями) который полностью переплавляется при последующей сварке корневого шва;

– полное удаление сварных швов с дефектами, а также сквозную вырезку дефектных участков корпуса, дефектных штуцеров и поверхностных дефектов в виде коррозии на большой площади допускается выполнять термической резкой или строжкой. При этом на корпусах аппаратов из низкоуглеродистых, низколегированных кремнемарганцовистых и хромомолибденовых сталей (типа 16ГС, 09Г2С, 12ХМ, 12МХ, 15ХМ) успешно используется кислородная резка). На корпусах из средне- и высоколегированных сталей типа 15Х5М, 08X18Н10Т используются воздушно-дуговая строжка графитовым электродом и плазменно-дуговая резка. Находят применение методы выборки дефектов специальными покрытыми электродами (таблица приложения 22).

В случае удаления дефектов методами термической резки и специальными покрытыми электродами на корпусных деталях из хромомолибденовых сталей необходим предварительный подогрев зоны удаления до температуры 200250 С.

После удаления дефектов любым способом термической резки зачистка поверхности механическим способом производится на глубину:

– углеродистых и низколегированных сталей до металлического блеска;

– аустенитных сталей типа 08Х18Н10Т, сталей типа 12МХ, 12ХМ, 15ХМ на глубину не менее 1 мм, а сталей типа 15Х5М, 1Х2М1 на глубину не менее 3 мм, считая от наибольшей впадины реза.

Зачищенная поверхность проверяется на отсутствие дефектов цветным методом контроля.

Примечание. Допускается вырезка дефектов без предварительного подогрева. В этом случае предусматривается припуск 45 мм на механическую обработку. Припуск удаляется механическим способом (наждачным кругом, фрезерованием и т.п.) с последующим контролем неразрушающими методами на отсутствие трещин.

5.2.5. Удаление дефектов корпусов из двухслойных сталей в основном производится механическим способом. Допускается удалять дефекты термической резкой только со стороны углеродистого основного слоя.

При необходимости вырезки дефекта со стороны плакирующего слоя, в последнем предварительно механическим способом разделывается окно, через которое возможно произвести вырезку дефекта в углеродистом слое термическим способом с зачисткой шлиф. машинкой по п. 5.2.4. При этом поверхность плакирующего слоя должна быть предохранена от брызг металла.

Допускается вырезка дефектов воздушно-дуговой строжкой (РВД) или специальным плавящимся электродом (таблица приложения 22) в корпусах из двухслойной стали с основным слоем из сталей марок СтЗсп, 16ГС, 09Г2С, 20К при отсутствии требований стойкости плакирующего слоя к межкристаллитной коррозии (МКК). При наличии этих требовании строжка РВД или плавящимся электродом может применяйся только в отдельных случаях, как исключение, при условии обязательной последующей обработки всей поверхности резки наждачным кругом или другим методом на глубину не менее 1 мм, считая от наибольшей впадины реза, для снятия поверхностного слоя с измененным составом.

5.2.6. После удаления дефектов и зачистки поверхности проверяется полнота удаления дефекта цветной дефектоскопией поверхности выборки и одним из неразрушающих методов контроля внутренних дефектов (см. таблицу приложения 21)

5.2.7. Подготовка дефектных мест под сварку или наплавку производится как механическим, так и термическим способами с соблюдением требований настоящего подраздела 5.2. При подготовке термическим способом необходимо стремиться к удалению минимальных объемов металла с целью уменьшения остаточных напряжений и объема сварочных работ, а полученная поверхность должна быть зачищена механическим способом на глубину по п. 5.2.4., считая от наибольшей впадины реза.

5.2.8. При установке на корпусах вставок (латок) замене листов, обечаек и днищ подготовку кромок под сварку производить в соответствии с требованиями чертежа на корпус или при его отсутствии, по типу соединении, приведенных в приложении 16.

– сварные соединения С-8 рекомендуется применять в условиях одностороннего доступа при сварке горизонтальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата или для приварки днищ к вертикальному корпусу. При этом на нижней кромке свариваемого элемента скос не производится (например, на нижнем днище для его приварки к корпусу или на корпусе для приварки верхнего днища);

– назначение подготовки кромок С-12, С-15 такое же, как С-8, только при двухстороннем доступе. При этом перед подваркой корня шва со стороны притупления (для С-15 после заплавления фаски с одной стороны) производятся вырубка или вышлифовка корня шва с контролем поверхности выборки цветной дефектоскопией;

– сварные соединения С-17 рекомендуется применять, в условиях одностороннего доступа при сварке вертикальных швов заплат на вертикальном аппарате (вварка обечаек, приварка днищ и т.д.);

– сварные соединения С-20 рекомендуются для двухсторонней сварки вертикальных швов на вертикальном корпусе или кольцевых швов на горизонтальном корпусе из двухслойных сталей;

– сварные соединения С-21, С-25 используются для тех же случаев, что и С-17, только при двухстороннем доступе к сварному соединению;

– сварные соединения С-39 по назначению и исполнению аналогичны С-25, когда с одной стороны шов выполнять более удобно;

– соединения С-43 по назначению и исполнению аналогичны С-15, когда с одной стороны шов

выполнять более удобно;

– соединения С-4 по назначению и применению аналогичны соединениям С-12, только при ремонте корпусов из биметалла;

– соединения С-7 по назначению и применению аналогичны соединениям С-21 только при ремонте корпусов из биметалла;

– соединения С-14 по назначению и применению аналогичны соединениям С-21, только они используются при ремонте корпусов аппаратов из двухслойных сталей в случаях, когда сварка с наружной стороны корпуса предпочтительна;

– соединения С-19 применяется в условиях одностороннего доступа при сварке вертикальных швов корпуса с жёсткими требованиями к провару корпя шва;

– соединения Н-2, Т-1, Т-3 используются для приварки неответственных внутренних устройств. Соединения Т-7, Т-8, У7, У8 применяются дня свирки ответственных наружных и внутренних устройств корпусов аппаратов;

– сварные соединения Т-19, Т-20, Т-46, Т-47 рекомендуется применять для вварки штуцеров в днище;

– сварные соединения Т-2, Т-35, Т-44, Т-45, предназначены для вварки штуцеров в корпус;

– сварные соединения Т-37, Т-41 рекомендуется применять для вварки центральных штуцеров в днища;

– сварные соединения С-24, С-26 - применять для сварки фланцев с патрубками и отводами, при сварке патрубков между собой, при сварке продольных стыков патрубков и отводов;

– сварные соединения С-32 - применять для сворки продольных стыков патрубков, отводов и кольцевых стыков патрубков;

– сварные соединения Т-23, Т-24, Т-25, Т-26, Т-53, Т-54 предназначены для вварки штуцеров в корпуса и днища аппаратов.

5.3. Требования к сборке деталей под ремонтную сварку.

5.3.1. Перед началом сборки должно быть проверено качество подготовки свариваемых элементов, т.е. размеры, состояние поверхности стыкуемых кромок и прилегающих к ним поверхностей.

5.3.2. При сборке элементов разной толщины необходимо предусмотреть плавный переход от одного элемента к другому постоянным утонением более толстого элемента. Угол «α» скоса кромок (рис.5.1) должен быть не более 20º (уклон 1:3). В случае двухслойной стали, скос осуществляется со стороны основного слоя. Допускается стыковка кромок без предварительного утонения толстого листа, если разность в толщинах соединяемых элементов не превышает 30º от толщины более тонкого элемента, но не более 5 мм. В этом случае форма сварного шва должна обеспечивать плавный переход от толстого листа к тонкому.

5.3.3. Смещение «а» кромок листов в продольных швах стыковых соединений (рис.5.2), определяющих прочность сосуда, не должна превышать 10° номинальной толщины более тонкого листа, но не более 3 мм.

5.3.4. Смещение кромок в кольцевых швах монометаллических корпусов, а также в кольцевых и продольных швах биметаллических корпусов со стороны плакирующего слоя не должно превышать величин, указанных в таблице приложения 23.

5.3.5. Совместный увод кромок «f» (рис.5.3) в продольных и кольцевых швах (угловатость) не должен превышать 10% толщины листа плюс 3 мм, но не более 5 мм, т.е.

f < 0,1S + 3 мм ≤ 5 мм

Угловатость продольных швов (см. рис.5.3 а,б) определяется по шаблону, длина которого по хорде равна 1/6 диаметра корпуса. Угловатость кольцевых швов (см. рис.5.3 в,г) определяется линейкой длиной не менее 200 мм. Увод кромок определяется без учета усиления шва.

5.3.6. Допускается подгонка кромок, если при сборке элементов не выдержаны требования настоящего подраздела. Методы подгонки должны исключать появление дополнительных напряжений в металле и повреждение поверхности.

5.4. Температурные условия производства сварочных работ.

5.4.1. Сварочные работы при ремонте корпусов аппаратов производятся при положительной температуре окружающего воздуха. Допускается производить сварочные работы при отрицательных температурах окружающего воздуха не ниже указанных в таблице приложения 24. Необходимость и режим подогрева представлены в этой же таблице. В случае отрицательных температур ниже указанных в таблице необходимо в зоне сварки создать микроклимат (палатка или другие устройства) с температурой, равной или выше приведенной в таблице приложения 24.

Стыковка листов разной толщины

Смешение кромок листов

Определение угловатости соединения.

Сварка углеродистых сталей толщиной более 36 мм, низколегированных кремнемарганцовистых - более 30 мм, а также легированных теплоустойчивых сталей, независимо от толщины стенки, при положительной температуре окружающего воздуха производится с предварительным и сопутствующим подогревом так же в соответствии с таблицей приложения 24.

5.4.2. При ремонте корпусов аппаратов на открытой площадке место сварки должно быть надежно защищено от ветра и атмосферных осадков.

### 5.5. Ремонтная сварка и наплавка.

5.5.1. Ремонт корпусов аппаратов выполняется ручной электродуговой сваркой или наплавкой. Ремонтная сварка включает в себя выполнение прихваток, сварных швов и наплавок.

5.5.2. Прихватку стыков при сборке выполняют электродами преимущественно диаметром 3 мм сварщики, которые осуществляют весь процесс сварки. Каждая прихватка должна быть проконтролирована внешним осмотром. К качеству прихваток предъявляются такие же требования, как и к основному шву. Дефектные прихватки полностью удаляются механическим способом (шлиф. кругом). Вновь выполненные прихватки контролируются внешним осмотром.

При сварке стыков, собранных на прихватках, особое внимание следует уделять выполнению корня шва. В связи с тем, что прихватки могут являться очагами возможных дефектов (трещины, поры и т.п.), необходимо обеспечить полный переплав металла прихваток и зоны основного металла вокруг прихваток. Для обеспечения хорошего переплава металла подбирается соответствующее сечение прихваток, или излишняя часть металла прихваток удаляется механическим способом (шлиф. машинкой).

5.5.3. Прихватки на месте пересечения швов не допускаются. Прихваточные швы должны быть равномерно расположены по периметру стыка.

Расстояние между прихватками для продольных швов аппаратов должны выбираться в пределах 100500 мм в зависимости от толщины металла. Длина прихваток 201ОО мм.

5.5.4. При V - образной подготовке кромок под сварку величина прихватки по сечению должна быть равна 1/3 сечения шва, но не более 15 мм.

При угловых соединениях величина катета прихватки должна соответствовать данным таблицы приложения 25.

5.5.5. Количество прихваток и их длины для трубных соединений, а также для приварки их к корпусу выбирать согласно таблице приложения 25.

5.5.6. В кольцевых стыках, собираемых без подкладочных колец, число прихваток, их протяженность, размеры скрепляющих планок зависят от диаметра корпуса и толщины стенки аппарата и должны соответствовать данным таблиц приложения 11 и 12.

5.5.7. Сварные швы в зависимости от длины и толщины свариваемого металла выполняются различными способами, обеспечивающими получение качественного сварного соединения. Сварка стыковых коротких швов длиной 250300 мм выполняется «на проход», средних швов длиной 3001000 мм - от середины к концам или обратноступенчатым способом (рис 5.4), длинных

Схема выполнения швов по сечению

Выполнение шва обратноступенчатым способом швов длиной более 1000 мм - обратноступенчатым способом. Длина ступени при сварке обратноступенчатым способом применяется равной 200250 мм.

5.5.8. Количество проходов в одном слое шва по ширине устанавливается с учетом ширины разделки при ширине менее 12 мм слои рекомендуется выполнять в один проход. При увеличении ширины количество проходов увеличивается. При сварке Сr-Ма сталей и аустенитных Сr-Ni сталей ширина каждого валика шва должна быть не более двух диаметров электрода.

5.5.9. Последовательность наложения проходов по сечению шва устанавливается с учетом технологической последовательности сборки и сварки. Наиболее рациональные выполнения швов при V-образной и X- образной разделках приведены на рис. 5.5. При выполнении многослойных швов особое внимание следует обратить на качественное выполнение первою слоя в корне шва, так как «провар» корня шва определяет прочность всего многослойного шва. При двухсторонней сварке стыковых швов выполнение шва с обратной стороны производится после удаления корня первого шва механическим способом (шлиф. машинка и т.д.).

В двухслойных сталях в первую очередь сваривается основной слой, а затем плакирующий. При сварке основною слоя недопустимо оплавление углеродистыми электродами высоколегированного металла коррозионно-стойкого слоя, так как это приводит к появлению трещин.

5.5.10. Ремонт дефектных участков корпусов наплавкой производится в два и более слоя. Первый слой рекомендуется выполнять валиками, расположенными перпендикулярно оси корпуса. Каждый последующий валик должен перекрывать предыдущий на 1/3 его ширины. При многослойной наплавке последовательность наложения валиков рекомендуется выполнять в каждом последующем слое перпендикулярно предыдущему. Дефекты, имеющие округлую форму диаметром до 40 мм, лучше наплавлять по спирали, начиная с центра участка дефекта.

Наплавка плакирующего покрытия может производиться в один, два и более слоев. Однослойная наплавка производится в том случае, если к наплавленному металлу не предъявляются требования по стойкости против МКК. В случае предъявления требования к наплавленному металлу по стойкости к МКК, наплавка производится в два и более слоев. При этом первый слой является переходным (электроды для сварки каждого слоя приведены в таблицах приложений 6 и 7).

5.5.11. При производстве ремонтной сварки или наплавки на корпусах аппаратов из углеродистых и легированных сталей величину сварочного тока рекомендуется выбирать по таблицам приложений 26 и 27, а температуру предварительного и сопутствующего подогревов, при необходимости - по таблице приложения 24.

5.6. Термическая обработка корпусов после ремонтной сварки и наплавки.

5.6.1. После ремонтной сварки и наплавки корпусов аппаратов термическая обработка, если она требуется, мест заварки или наплавки дефектных участков производится для снижения уровня остаточных сварочных напряжений и для улучшения свойств металла шва и околошовной зоны. Термическая обработка должна исключать деформацию корпуса. Термическая обработка, при необходимости, производится после окончательной сварки или наплавки и устранения всех дефектов. В случае повторной заварки дефектное место должно быть подвергнуто вновь термообработке.

5.6.2. Режимы и условия термообработки при сварке корпусных деталей аппаратов представлены в таблице приложения 13, а при сварке разнородных сталей - в таблице приложения 9.

5.6.3. Корпусные детали аппаратов из сталей марок 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 10Х2М1А-А, 10Х2ГНМ, 15Х2МФА-А, 1Х2М1, 15Х5, 15Х5М, 15Х8ВФ, 12Х8ВФ, Х9М и из двухслойной стали с основным слоем из сталей марок 12МХ, 12ХМ, 20Х2М после сварки должны быть термообработаны независимо от диаметра и толщины стенки.

Корпусные детали аппаратов из сталей марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б и других аустенитных сталей, стабилизированных титаном или ниобием, предназначенные для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание, а также при температуре выше 350С, в средах, вызывающих межкристаллитную коррозию, должны подвергаться термической обработке - стабилизирующему отжигу, независимо от диаметра корпуса и толщины стенки.

5.6.4. Корпуса аппаратов из углеродистых и низколегированных кремнемарганцовистых сталей подвергаются термообработке, если:

а) толщина стенки корпуса более 36 мм для углеродистых сталей и более 10 мм для низколегированных марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей (16ГС, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2 и др.);

б) толщина стенки корпуса превышает величину, вычисленную по формуле:

S = 0,009х(Д + 1200)

где - Д - минимальный внутренний диаметр аппарата, мм.

Данное требование должно выполняться только в случае использования при ремонте деформационных способов обработки деталей корпуса (вальцовка, гибка, штамповка). В остальных случаях это условие не учитывается.

в) они предназначены для эксплуатации в средах, вызывающих коррозионное растрескивание (жидкий аммиак, аммиачная вода, растворы едкого натрия и калия, азотнокислого натрия, калия, аммония, кальция, этаноламина азотной кислоты и др.).

5.6.5. Необходимость термической обработки корпусов аппаратов из двухслойной стали должна определяться в соответствии с требованиями п. 5.6.3 и п. 5.6.4. При определении толщины свариваемого элемента принимается вся толщина двухслойной стали.

При наличии требования по стойкости против межкристаллитной коррозии технология сварки и режим термообработки сварных соединений двухслойных сталей должны обеспечивать стойкость сварного соединения коррозионно-стойкого слоя против межкристаллитной коррозии.

5.6.6. В аппаратах, корпуса которых при изготовлении прошли термообработку, все вновь выполненные ремонтные сварные соединения подвергаются термообработке по режиму, указанному в паспорте на аппарат. При отсутствии указаний термообработку для снятия внутренних напряжении выполнить по режиму, указанному в таблицах приложений 9, 13.

5.6.7. Время выдержки ремонтных сварных соединений после сварки до термообработки не должно превышать приведенного в таблицах приложений 9 и 13. В этот период статические и ударные нагрузки сварных соединений не допускаются. При отрицательных температурах окружающего воздуха сварные соединения из теплоустойчивых сталей (12ХМ, 12МХ, 15ХМ и т.п.) должны быть термообработаны непосредственно после сварки. При отсутствии такой возможности, после окончания сварки производится нагрев сварного соединения до 300350С с выдержкой 0,51,0 час.

5.6.8. Приварка внутренних и наружных устройств к корпусам аппаратов, подвергаемых термической обработке, должна производиться до термической обработки корпуса.

Допускается приварка внутренних и наружных устройств без последующей термической обработки к термообработанным в соответствии с требованиями п.5.6.4 (а, б) корпусам аппаратов при условии, что величина катета сварного шва не более 8 мм.

На корпусах аппаратов из этих же сталей, подверженных при эксплуатации коррозионному растрескиванию под напряжением, допускается приварка наружных устройств без термической обработки при условии, что катет шва не более 8 мм, а толщина стенки корпуса превышает 50 мм. Приварка наружных устройств при меньшей толщине стенки корпуса, а также приварка внутренних устройств катетом не более 8 мм при всех толщинах допускается без термической обработки только при использовании специальных технологических мероприятий, снижающих остаточные сварочные напряжения. К таким мероприятиям относится проковка горячего шва. Проковке подвергается каждый наплавленный валик непосредственно после сварки. Для проковки используется ручной, электрический или пневматический инструмент.

5.6.9. Конкретные ситуации, которые не охватывают настоящие ОТУ в данном вопросе (исключение термообработки), в том числе разработку условии и режимов проковки, эффективно снижающих остаточные сварочные напряжения, разрабатывает для каждого конкретного случая специализированная организация по ремонту нефтехимоборудования ОАО «ВНИКТИнефтехнмоборудование».

5.6.10. Допускаются без термической обработки монтажные сварные швы приварки наружных устройств на монтажной площадке к специальным накладкам (кронштейнам), приваренным к корпусу аппарата и прошедшим вместе с ним термообработку на предприятии-изготовителе аппарата.

5.6.11. Допускается местная термическая обработка сварных соединений корпусов аппаратов, при проведении которой должны обеспечиваться равномерный нагрев и охлаждение по всей длине шва и прилегающих к нему зон основного металла. Ширина зоны нагрева определяется по РТМ 26-44-82.

При невозможности термической обработки за один нагрев всей зоны ремонта по техническим характеристикам нагревателя (например, при ремонтной сварке прожженных дефектных участков, расположенных вдоль оси корпуса аппарата, вварке вставок больших габаритов и т.д.), допускается многократный нагрев ремонтного участка со смещением зоны максимального нагрева. В этим случае зона максимального нагрева должна перекрывать зону максимальной температуры от предыдущего нагрева на 1,5 толщины стенки корпуса аппарата.

Перед местной термообработкой ремонтных сварных соединений на горизонтальных корпусах аппаратов для исключения их деформации необходимо установить временные опоры на расстоянии не более одного метра по обе стороны от термообрабатываемого сварного соединения.

При наличии требований по стойкости против коррозионного растрескивания и мсжкристаллитной коррозии возможность применения местной термической обработки должна быть согласована со специализированной научно-исследовательской организацией, которая в этом случае разрабатывает также технологические особенности ее проведения.

5.6.12. Для проведения местной термообработки нагреватели и тепловую изоляцию (асбест, шлаковата или другие несгораемые теплоизолирующие материалы) необходимо устанавливать и закреплять перед началом сварки по наружной и внутренней поверхностям корпуса, для чего должен быть обеспечен доступ к внутренней поверхности корпуса аппарата.

При этом для ведения процесса сварки в зоне ремонта оставляется оголенная часть корпуса шириной 2030 мм в каждую сторону от стыка. Непосредственно после сварки оголенная часть корпуса закрывается теплоизоляцией.

Толщина слоя теплоизоляции должна быть не менее 100 мм. Ширина теплоизоляции должна перекрывать зону нагрева в каждую сторону от оси шва не менее:

В = 3R ∙ h

где 	В - ширина теплоизоляции, мм;

R - радиус корпуса, мм;

h - толщина стенки корпуса, мм.

5.6.11. Контроль температуры при термической обработке осуществляется с помощью термопар с записью на потенциометре. В процессе нагрева разница показаний термопар в одной точке как внутри, так и снаружи корпуса аппарата, не должна быть более 50С. Термопары устанавливаются от края разделки дефектного участка на расстоянии не более 
30 мм. Количество термопар устанавливается из условия надежности контроля температуры по всей термообрабатываемой поверхности, но не менее трех в каждой зоне нагрева. Термопары, расположенные со стороны нагревательных устройств, должны быть защищены от прямого воздействия на них теплового потока.

5.7. Контроль и требования к качеству ремонтной сварки и наплавки.

5.7.1. Перед проведением ремонта необходимо проверить наличие технологии ремонтно-сварочных работ и знание ее ремонтным персоналом.

5.7.2. В процессе производства ремонтной сварки (наплавки) должен осуществляться следующий контроль:

а) контроль качества металла и сварочных материалов на их соответствие требованиям стандартов (по сертификатам). В случае возникновения сомнения в соответствии материалов сертификатам производится контроль их химического состава. Допускается определение легирующих элементов производить стилоскопированием.

При отсутствии сертификата на материал необходим его полный химический анализ и определение механических свойств;

б) проверка режимов прокалки электродов;

в) проверка квалификации сварщиков;

г) контроль качества подготовки мест под сварку и правильности сборки;

д) контроль технологических режимов сварки и термообработки;

е) контроль качества сварных соединений.

5.7.3. Контроль качества сварных соединении производится следующими методами:

1) визуально-измерительным - осмотр и измерение параметров швов на соответствие нормам РД 34.10.130 и «Правил ... »;

2) цветным или магнито-порошковым - на выявление выходящих на поверхность дефектов;

3) ультразвуковым или радиационным (рентгено-, гаммаграфированием) - для выявления дефектов внутри сварного соединения или выходящих на поверхность (внутреннюю);

4) механическими испытаниями на контрольных сварных образцах;

5) металлографическим исследованием (при необходимости),

6) стилоскопированием (при необходимости) за исключением случаев, указанных в п. 5.7.7, для которых это необходимо;

7) испытанием на стойкость против межкристаллитной коррозии, если предъявляются требования по стойкости против МКК;

8) замером твердости;

9) определением содержания в металле аустенитного шва ферритной фазы (при необходимости);

10) гидравлическим испытанием.

Окончательный контроль качества сварных соединении, подвергающихся термообработке, должен производиться после проведения термообработки.

5.7.4. Механические свойства сварных соединений по результатам испытаний контрольных образцов должны быть не ниже норм, приведенных в таблице приложения 14.

5.7.5. Испытание сварного шва на стойкость против межкристаллитной коррозии (МКК) должно производиться для аппаратов, изготовленных из сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного классов и двухслойной стали с коррозионно-стойким слоем из аустенитных и ферритных сталей при наличии требования в паспорте.

5.7.6. Форма и размеры образцов для испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии должны соответствовать требованиям ГОСТ 6032.

5.7.7. Стилоскопированию должны подвергаться сварные швы работающих под давлением деталей сталей марок:

12ХМ, 12МХ, 15ХМ. 10Х2М1А-А, 20Х2М, 1Х2М1, 15Х2МФА-А, 10Х2ГНМ. 15Х5М, 15X5, 08X13, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н1ЗМ2Т, 10Х17Н13МЗТ, 08Х17Н15МЗТ, 08Х16Н15МЗТ, 08Х21Н16М2Т, 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т, 08Х12Н10Т, 08Х22Н6Т м металл коррозионно-стойкой наплавки в объеме, не менее указанного в таблице приложения 28.

5.7.8. При получении неудовлетворительных результатов допускается повторное стилоскопирование того же сварного соединения на удвоенном количестве точек.

При неудовлетворительных результатах повторного контроля должен проводиться химический анализ сварного соединения, результаты которого считаются окончательными.

5.7.9. Контроль качества сварных соединений ультразвуковой (УЗД) или рентгеноскопией производится в объеме, указанном в таблице приложения 29 в зависимости от группы сосудов (аппаратов), определяемой по приложению 19.

5.7.10. При невозможности осуществления контроля радиографическим или ультразвуковым методом из-за недоступности к отдельным сварным соединениям, контроль качества этих соединений производить по РД 26-11-01.

5.7.11. Контроль качества наплавленных участков осуществляется визуально и УЗД или рентгеноскопией в полном объеме (100%).

5.7.12. Дефектоскопия сварных швов приварки штуцеров к аппарату проводится согласно РД 38.18.016 и разделов 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 ОСТ 26-2044 «Швы стыковых и угловых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля». При этом должны выполняться все требования ОСТ к чистоте контролируемой поверхности, используемой аппаратуре, квалификации дефектоскопистов, а также требования по подготовке и проведению контроля, оценке качества сварных соединений и оформлению результатов контроля.

Если контроль проводится по корпусу, для настройки параметров контроля (развертки, предельной чувствительности, положения строба) рекомендуется использовать специализированный криволинейный образец, изготовленный из материала аналогичного материалу аппарата, с нанесением искусственных отражателей (типа зарубок) в двух взаимоперпендикулярных направлениях - вдоль оси образца и в поперечном направлении с обеих (наружной и внутренней) сторон образца с удалением зарубок от боковых граней образца па расстояние не менее 25ЗО мм.

5.7.13. В сварных соединениях не допускаются следующие наружные дефекты:

1) трещины всех видов и направлений;

2) свищи и пористость наружной поверхности шва;

3) подрезы;

4) наплывы, прожоги и незаплавленные кратеры;

5) смешение и совместный увод кромок свариваемых элементов выше норм, предусмотренных в разделе 5.3. настоящих ОТУ;

6) несоответствие форм и размеров сварных швов требованиям стандартов, технических условий, проекта или разработанной технологии ремонта;

7) чешуйчатостъ поверхности и глубина впадин между валиками шва, превышающие допуск на усиление шва по высоте;

Допускаются местные подрезы в сосудах 3, 4 и 5-й групп, предназначенных для работы при температуре выше 0С. При этом их глубина не должна превышать 5% толщины стенки, но не более 0,5 мм, а протяженность - 10% длины шва.

5.7.14. В сварных соединениях не допускаются следующие внутренние дефекты, независимо от метода их обнаружения:

1) трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины;

2) свищи;

3) непровары (несплавления), расположенные в сечении сварного соединения;

4) смещения основного и плакирующего слоев в сварных соединениях двухслойных сталей выше норм, предусмотренных в таблице приложения 23 настоящих ОТУ;

5) усиление “ t ” переходного шва (рис 5.6.) в сварных соединениях двухслойных сталей выше линии раздела слоев на величину более 0,3 x S (S - толщина плакирующего слоя, S1 - толщина листа);

5.7.15. В сварных соединениях не допускаются следующие внутренние дефекты, выявленные радиографическим методом:

– поры, шлаковые и другие включения, выходящие за пределы норм, установленных допустимым классом дефектности сварного шва по ГОСТ 23055 в соответствии с таблицей приложения 30.

Допускается непровар в корне шва глубиной не более 10% от толщины стенки корпуса, но не более 2 мм и суммарной протяженностью:

а) не более 5% от длины шва в двусторонних угловых и тавровых сварных соединениях патрубков с внутренним диаметром не более 250 мм, предусмотренных с полным проплавленном, в сварных швах сосудов 2, 3, 4 и 5 групп, предназначенных для работы в средах, не вызывающих водородную и сероводородную коррозию:

б) не более 20% от длины шва в кольцевых стыковых сварных соединениях, доступных для сварки только с одной стороны и выполненных без подкладного кольца, в угловых сварных соединениях сосудов 4 и 5б групп, предназначенных для работы при температуре выше 0С

5.7.16. В сварных соединениях не допускаются следующие внутренние дефекты, выявленные ультразвуковым методом трещины, несплавления, поры, шлаковые и другие включения, непровары в корне шва, эквивалентные размеры которые превышают предельно-допустимые значения, указанные в нормативно-технической документации, паспорте изделия или в таблице приложения 15 настоящего документа.

Оценку допустимости обнаруженных несплошностей, выявленных ультразвуковым методом, проводят по методике, изложенной в РДИ 38.18.016 (раздел 6), по следующим характеристикам:

– амплитуде эхо-сигнала;

– условной протяженности;

– количеству дефектов с эквивалентной площадью от S0 до S1 на участке сварного шва определенной длины.

Выявленные при ультразвуковом контроле дефекты делят на точечные и протяженные.

Точечным считают дефект, условная протяженность которою не превышает условной протяженности искусственного отражателя, размеры которого определяются эквивалентной площадью или диаметром Д плоскодонного отверстия, выполненного на глубине залегания дефекта.

Протяженным считается дефект, условная протяженность которого превышает значения, установленные для точечного дефекта.

Точечные дефекты оценивают по амплитуде эхо-сигнала. Точечный дефект считается недопустимым, если амплитуда эхо-сигнала от него превышает амплитуду эхо-сигнала от искусственного отражателя, размеры которого определяются максимально-допустимой эквивалентной площадью S1.

Усиление переходного слоя в сварных соединениях двухслойной сталей.

Цепочку (скопление) точечных дефектов оценивают по амплитуде эхо сигнала, условной протяженности цепочки на участке определенной длины шва.

Цепочка (скопление) точечных дефектов считается недопустимой, если амплитуда эхо-сигнала от любого точечного дефекта в цепочке меньше (на 6 дБ, в два раза) амплитуды эхо-сигнала от искусственного отражателя, размеры которого определяются максимально допустимой эквивалентной площадью S1, но равна или больше амплитуды эхо-сигнала от искусственного отражателя размеры которого определяются наименьшей фиксируемой эквивалентной площадью S0, а условная протяженность цепочки на участке определенной длины превышает нормы, указанные в нормативно-технической документации, паспорте или в таблице приложения 15 настоящего документа.

Протяженные дефекты оценивают по амплитуде эхо-сигнала и условной протяженности.

Протяженный дефект считается недопустимым, если его условная протяженность превышает значения, установленные для точечного дефекта. При этом условная протяженность измеряется при условии, когда амплитуда эхо-сигнала от выявленного дефекта в два раза (на 6 дБ) меньше амплитуды эхо-сигнала от искусственного отражателя, размеры которого определяются максимально-допустимой эквивалентной площадью S1.

Примечание: при контроле по АРД - шкалам подход к оценке дефектов проводится по тем же параметрам, т.е. амплитуде сигнала от дефекта и его протяженности. Так, когда амплитуда сигналов от дефекта превышает уровень (кривую) заданной предельной чувствительности (S1), дефект считается недопустимым. Если амплитуда сигнала от дефекта меньше уровня предельной чувствительности S1, но ≥S0, оценивается его протяженность и сравнивается с условной протяженностью «точечного дефекта». Условную протяженность «точечною дефекта» определяют по графику для преобразователей с известными характеристиками в зависимости от глубины залегания обнаруженного дефекта (см. рис. 5.7.). Условная протяженность обнаруженного дефекта определяется между двумя крайними положениями преобразователя, при которых амплитуда сигнала от дефекта на 6 дБ меньше (в два раза) ее максимального значения.

Сварные соединения с недопустимыми дефектами оценивают как неудовлетворительного качества и бракуют. Все остальные сварные соединения считают удовлетворительными и допускают к эксплуатации.

Результаты контроля должны быть занесены в специальный журнал.

5.7.17. Если после исправления дефектов в ремонтном сварном соединении обнаружены дефекты, то допускается их повторное исправление но настоящим ОТУ.

Исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения допускается.

– для корпусов из низкоуглеродистых и низколегированных кремнемарганцовистых сталей типа 16ГС, 	09Г2С, а также из низколегированных и среднелегированных хромомолибденовых сталей типа 12ХМ, 15Х5М и т.д., обнаруженных до термической обработки - не более 3-х раз.

– для корпусов из этих же сталей, обнаруженных после термической обработки - не более 2-х раз

3ависимость условной протяженности точечного дефекта

от глубины его залегания для преобразователей

фирмы "Крауткремер".

5.8. Клеймение.

5.8.1. Все сварные швы подлежат клеймению, позволяющему установить сварщика, выполнявшего эти швы.

5.8.2. Клеймо наносится на расстоянии 2050 мм от кромки сварного соединения с наружной стороны. Если шов с наружной и внутренней сторон заваривается разными сварщиками, клеймо ставится только с наружной стороны. Через дробь, в числителе - клеймо сварщика с наружной стороны шва, в знаменателе - с внутренней стороны. Если сварные соединения сосуда выполняются одним сварщиком, то допускается клеймо ставить на любом открытом участке у сварных швов.

5.8.3. У продольных швов клеймо должно находиться в начале и в конце шва на расстоянии 100 мм от кольцевого шва. На обечайке с продольным швом длиной менее 
400 мм допускается ставить одно клеймо. Для кольцевого шва клеймо должно выбираться в месте пересечения кольцевого шва с продольным и далее через каждые 2 м, но при этом должно быть не менее двух клейм на каждом шве. Клеймение продольных и кольцевых швов заключается в хорошо видимую рамку, выполняемую несмываемой краской. Клеймение наплавкой запрещается.

5.8.4. Допускается вместо клеймения сварных швов прилагать к паспорту сосуда схему расположения швов с указанием фамилий сварщиков с их росписью.

5.9. Испытание аппаратов после ремонта корпусов.

5.9.1. Гидравлическому испытанию подлежат все аппараты после ремонта корпусов сваркой. Аппараты, имеющие защитное покрытие (футеровка, неметаллические покрытия) или изоляцию, подвергаются гидравлическому испытанию до наложения покрытия или изоляции.

5.9.2. Аппараты, после ремонт корпусов сваркой, подвергаются гидравлическому испытанию в соответствии с требованиями паспорта на аппарат. При отсутствии в паспорте на аппарат требований по гидроиспытанию, гидравлическое испытание производится в соответствии с требованиями «Правил» Госгортехнадзора. В этом случае перед проведением испытания разрабатывается инструкция по проведению гидравлического испытания сосуда применительно к условиям предприятия и утверждается главным инженером.

5.9.3. Гидравлическое испытание допускается производить водой или другими некоррозионными, неядовитыми, невзрывоопасными, невязкими жидкостями.

5.9.4.Гидравлическое испытание вертикально устанавливаемых сосудов допускается проводить в горизонтальном положении при условии обеспечения прочности корпуса сосуда, для чего должен быть выполнен расчет на прочность с учетом принятого способа опирания в процессе гидравлического испытания.

При этом пробное давление следует принимать с учетом гидростатического давления, действующего на сосуд в процессе эксплуатации.

В комбинированных сосудах с двумя или более рабочими полостями, рассчитанными на разные давления, гидравлическому испытанию должны подвергаться каждая полость пробным давлением, определяемым в зависимости от расчетного давления полости. Если одна из смежных полостей сосуда работает под вакуумом, то при определении пробного давления должно учитываться разряжение.

5.9.5. При заполнении сосуда водой воздух должен быть удален полностью. Для этого при наполнении сосуда водой следует держать открытым воздушник, расположенный в верхней точке.

5.9.6. Для гидравлического испытания сосудов должна применяться вода с температурой не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С, если в технических условиях не указано конкретное значение температуры, допускаемой но условию предотвращения хрупкого разрушения.

Разность температур стенки сосуда и окружающего воздуха во время испытаний не должна вызывать конденсации влаги на поверхности стенок сосуда.

5.9.7. Давление в испытываемом сосуде следует повышать плавно. Скорость подъема давления должна быть указана в инструкции по монтажу и эксплуатации.

Использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления не допускается.

5.9.8. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами. Оба манометра выбираются одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности, цены деления.

5.9.9. Под пробным давлением сосуд должен быть в течение 5 мин. (если отсутствуют другие указания изготовителя).

5.9.10. После выдержки под пробным давлением давление снижается до расчетного, при котором производят осмотр наружной поверхности сосуда, всех его разъемных и сварных соединений.

Обстукивание стенок корпуса, сварных и разъемных соединений сосуда, всех его разъемных и сварных сосуда по время испытаний не допускается.

5.9.11. Сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание, если не обнаружено:

– течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле;

– видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру.

5.9.12. Сосуд и его элементы, в которых при испытании выявлены дефекты, после их устранения подвергаются повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением.

5.9.13. Гидравлическое испытание допускается заменить пневматическим при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии или другим, согласованным с Госгортехнадзором России методом.

Пневматическое испытание сосуда проводится сжатым воздухом или инертным газом. Пневматическое испытание проводится по инструкции, утвержденной главным инженером предприятия, предусматривающей необходимые меры безопасности.

5.10. Пуск и остановка аппаратов в зимнее время.

5.10.1. Пуск, остановка и испытание аппаратов на герметичность в зимнее время следует проводить в соответствии с требованием регламента по приложению 18 настоящих ОТУ.

5.10.2. Регламент распространяется на химические, нефтехимические, нефтеперерабатывающие, газовые, газобензиновые и другие предприятия, эксплуатирующие аппараты под давлением, подведомственные Госгортехнадзору РФ.

### 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. Выбор способа устранения дефекта.

6.1.1. Перед началом ремонтных работ устанавливаются виды дефектов и определяются способы их устранения. Необходимость проведения термической обработки определяется требованиями подраздела 5.6. настоящих ОТУ, «Правил» и ОСТ 26-291.

6.1.2. Трещины, в зависимости от происхождения, расположения, марки стали корпуса и технологии его изготовления, устраняются заваркой или заменой дефектного участка.

Трещины вида а, б, в, г, д, е, ж, и (см.рис 6.1.) устраняются заваркой после соответствующей подготовки с соблюдением требований подраздела 5.2. при условии, что выход трещин в основной металл из сварного шва не более 100 мм.

Трещины, выходящие из сварного шва в основной металл на расстояние более 100 мм, и трещины вида к, л, м (рис. 6.1) устраняются путем вырезки дефектного участка с трещинами и установки вставки («латки»).

Расположение трещин на корпусах аппаратов.

Участок корпуса, пораженный коррозией.

6.1.3. Корпуса аппаратов ремонтируются наплавкой, если:

а) площадь одного дефектного участка для углеродистых и кремнемарганцовистых сталей не более 1000 см2 при общей площади дефектных участков, приходящихся на один лист металла корпуса, не более 10% его площади, но не более 3000 см2, для аустенитных и хромомолибденовых сталей – не более 500 см2 при общей площади дефектных участков, приходящихся на один лист металла корпуса, не более 5% его площади, но не более 
1500 см2;

б) глубина дефекта для углеродистых сталей не более 30% фактической толщины стенки сосуда, для низколегированных кремнемарганцовистых сталей - но более 20%, а для аустенитных сталей и сталей типа ХМ не более 10% фактической толщины стенки сосуда;

в) расстояние между подготовленными к наплавке участками не менее трехкратной фактической толщины стенки корпуса, но не менее 100 мм.

Наплавленные участки корпуса аппарата должны быть термообработаны в случаях, обусловленных подразделом 5.6 настоящих ОТУ.

Если эти условия невыполнимы, дефектный участок должен быть вырезан, и на его место вваривается вставка («латка»).

6.2. Устранение трещин (типовой технологический процесс)

6.2.1. Зачистить дефектное место и прилегающую к нему поверхность на расстоянии не менее 20 мм на сторону до металлического блеска, определить концы трещин одним из неразрушающих методов контроля (цветная дефектоскопия, УЗД и др.).

6.2.2. Концы трещин засверлить сверлом диаметром 612 мм на 23 мм более глубины трещины. Шлифовальной машинкой выбрать трещину до полного удаления.

6.2.3. Трещины глубиной не более 1/2 толщины стенки корпуса выбирать до получения кромок, приведенных на рис. 6.3.

6.2.4. Трещины глубиной более 0,5 толщины стенки аппарата или сквозные выбираются до получения кромок, приведенных в приложении 16 в зависимости от толщины стенки корпуса и условий ремонта.

6.2.5. Проверить полноту удаления трещины одним из неразрушающих методов контроля (цветная или магнитопорошковая дефектоскопия).

6.2.6. Разделку, приведенную на рис 6.3, варить, соблюдая требования подразделов 5.4 и 5.5, ниточными швами «на проход» по длине, а при длине разделки более 300 мм варить обратноступенчатыми ниточными швами от середины к краям по длине.

6.2.7. Заварить подготовленную под сварку разделку, полученную при удалении трещин глубиной более 1/2 толщины стенки или сквозных, соблюдая требования подразделов 5.4 и 5.5.

При сквозной односторонней выборке трещины с наружной стороны на внутренней поверхности корпуса ширина выборки может достигать 612 мм. В этом случае заварку выборки целесообразно производить на подкладной пластине из материала, аналогичного материалу корпуса. После заварки подкладная пластина удаляется, корень шва зачищается и, при необходимости, подваривается.

Возможность допуска корпуса аппарата к эксплуатации без удаления подкладной пластины (например, при ремонте корпусом жесткотрубных теплообменников и т.д.) должна быть согласована со специализированной научно-исследовательской организацией до проведения ремонта.

Выборка трещины.

Порядок наложения валиков швов при многослойной наплавке.

При двусторонней заварке разделки выполнение шва с обратом стороны производится после удаления корня первого шва.

Наплавленный металл должен на 1,52,0 мм выступать над поверхностью корпуса аппарата.

6.2.8. Необходимость в термообработке определяется в зависимости от материала и толщины стенки корпуса (подраздел 5.6). Термообработка производится по режиму, указанному в паспорте на аппарат. При отсутствии указаний в паспорте термообработку выполнять в соответствии с требованием подраздела 5.6 настоящих ОТУ.

6.2.9. После выполнения термообработки проконтролировать качество ремонта УЗД или радиографическим методом в объеме 100%.

6.3. Ремонт участка корпуса, пораженного коррозией (типовой технологический процесс).

6.3.1. Зачистить до металлического блеска дефектный участок (рис.6.2) и прилегающую к нему часть поверхности корпуса на расстоянии не менее 20 мм на сторону.

6.3.2. Произвести механическим способом выборку дефекта с учетом обеспечения полного провара во всех местах и проверить полноту удаления дефекта внешним осмотром и цветной дефектоскопией. Форма кромок после выборки дефекта должна соответствовать представленной на рис. 6.3.

6.3.3. Ремонт дефектных участков наплавкой производится в два и более слоев. Первый слой рекомендуется выполнять валиками, расположенными перпендикулярно оси корпуса. Каждый последующий валик должен перекрывать предыдущий на 1/3 ширины. При многослойной наплавке последовательность наложения валиков рекомендуется выполнять по схеме, приведенной на рис. 6.4;

В случае, если поверхность одного коррелированного участка корпуса превышает 
200 см2 , ее заварка производится в следующей последовательности. Первый слой (или два первых слоя) накладываются перпендикулярно оси корпуса. Затем оставшаяся часть сечения выборки разбивается на квадратные участки со стороной 60100 мм, которые наплавляются в последовательности, указанной цифрами на рис. 6.4.в) с таким расчетом, чтобы валики располагались пол углом 90° к валикам соседних участков.

Дефекты округлой формы диаметром до 40 мм лучше наплавлять по спирали, начиная с центра участка дефекта (рис. 6.4.г). В этом случае при глубине выборки, требующей два и более слоев наплавки, каждый слой наплавляется по спирали в обратном направлении по отношению к предыдущему.

6.3.4. Наплавку производить электродами, приведенными в таблицах приложений 5, 6, 7, 9 с соблюдением требований подраздела 5 4.

6.3.5. После наплавки и (при необходимости) проведенной термообработки поверхность подготовить к контролю и проконтролировать в объеме 100%. Контроль производится визуально, цветным или магнитопорошковым методом на отсутствие дефектов, выходящих на поверхность, ультразвуковым или радиографическим методом на отсутствие внутренних дефектов.

6.4. Замена дефектных днищ аппаратов (типовой технологический процесс).

6.4.1. Перед началом работ необходимо выполнять требования п.5.2.1. При замене днищ строго соблюдать правила техники безопасности при снятии и установке днищ.

6.4.2. В середине сварного шва приварки днищ к корпусу просверлить сквозное отверстие диаметром 1012 мм, являющееся началом реза шва. Начать рез от этого отверстия и выполнить его по середине сварного шва. Удалить отрезанное днище.

При отрезке днищ биметаллических корпусов предусмотреть выполнение требований п. 5.2.5 настоящих ОТУ.

6.4.3. Перед монтажом стыкуемые кромки нового днища и обечайки должны быть подготовлены механическим способом в соответствии с приложением 16 в зависимости от толщины стенки аппарата. Подготовку кромок допускается производить огневым способом, соблюдая требования п. 5.2.4. и 5.2.5.

6.4.4. В случае образования овальности обечайки в месте ее стыковки с остальной частью корпуса допускается ее исправление до сборки и сварки без образования существенных дополнительных напряжений (например, применение распорных устройств, устанавливаемых с помощью домкрата, а также местного нагрева до 100750С - в случае ремонта корпуса из низкоуглеродистых и котельных сталей).

6.4.5. Перед установкой днища равномерно по окружности обечайки приварить монтажные планки (рис.6.5) на расстоянии 15001700 мм друг от друга по окружности.

6.4.6. Прихватку днищ выполнять с внутренней стороны.

Длина прихваток 5070 мм с шагом 150200 мм. После выполнения прихваток срезать полностью монтажные планки заподлицо с поверхностью обечайки корпуса, не допуская выхватов металла корпуса более 5,0 мм. Выхваты после зачистки заплавить электродами, предназначенными для данной марки стали, после чего произвести зачистку шлиф. машинкой усиления шва заподлицо с поверхностью корпуса. Места удаления монтажных планок зачистить механическим способом. После выполнения основного наружного шва - механическим способом удалить прихватки и зачистить корень первого шва с последующим контролем цветной дефектоскопией. Выполнить внутренний шов приварки днища к обечайке корпуса. Прихватку и сварку выполнять электродами, указанными в таблицах приложении 5, 6, 7, 9, 25, с соблюдением требований подраздела 5.4.

6.4.7. Выполненные сварные швы подготовить к контролю и проконтролировать в объеме 100% визуально, ультразвуковым или радиографическим методами в объеме в соответствии с приложением 29.

6.5. Замена дефектных участков корпуса.

6.5.1 Дефекты корпусов (трещины и коррозия), не подлежащие исправлению, а также недопустимые вмятины или выпучины, устраняются путем замены обечайки, днища, листа или установки вставки («латки») вместо вырезанного дефектного участка.

6.5.2. Для удобства демонтажа и монтажа внутренних устройств корпуса допускается в определенных местах вырезка монтажных окон с последующей заваркой в соответствии с требованиями настоящих ОТУ.

6.5.1. Вырезка дефектного участка корпуса и вставки из листа производится по шаблону кислородной, плазменно-дуговой или воздушно-дуговой резкой с припуском на механическую обработку для удаления следов термической резки.

Размеры вставки должны быть такими, чтобы при установке ее в ремонтируемый корпус зазор по всему периметру был в приделах 24 мм.

6.5.4. Форма вставок («латок») и монтажных окон, их размеры и расположение на корпусах показаны на рис.6.6. Толщина вставок должна быть равна толщине корпуса или превышать ее не более чем на 3 мм.

6.5.5. Вставки («латки») формируются по кривизне радиусом на 58% меньшим, чем радиус корпуса аппарата и ввариваются встык заподлицо со стенкой корпуса аппарата. Углы «латки» должны быть скруглены радиусом R50 мм. При полистовой смене обечайки формирование по кривизне каждого листа производится радиусом, равным радиусу корпуса аппарата. При полистовой смене обечаек длина вырезаемою участка но диаметру должна быть не более 1/5 длины окружности корпуса. При этом вырезка каждого последующего участка корпуса выполняется только после полной замены и вварки предыдущего участка корпуса по всему периметру (полного заплавления фаски с внутренней и наружной сторон корпуса (рис 6.7.в)).

Допускается вырезка участка по длине более 1/5 длины окружности корпуса, но не более 1/4, при условии установки укрепляющих стоек. Кромка реза должна отстоять от дефекта на расстоянии не менее 30 мм.

6.5.6. Кромки под сварку на вставках и окнах в корпусе выполняются согласно рекомендаций в приложении 16 в зависимости от толщины стенки аппарата. При этом подготовку кромок вставки и корпуса следует выполнять таким образом, чтобы при прочих равных условиях по возможности избегать потолочных швов. Поэтому, например, если вставка устанавливается в нижней части горизонтального корпуса, то раскрытие кромок должно быть внутрь корпуса, и, следовательно, сварка в разделку должна производиться изнутри. В случае постановки вставки в верхней части горизонтального корпуса раскрытие кромок должно выполняться с наружной стороны корпуса, и сварка выполняться снаружи.

Установка монтажных планок на обечайку.

При вварке вставки на вертикальной части стенки корпуса разделка верхних кромок выполняется симметричная, К-образная с отсутствием скоса кромок на вставке, нижних кромок - также симметричная, К-образная с отсутствием скоса кромок на корпусе, а вертикальные кромки - с симметричным Х- образным скосом кромок обеих соединений деталей (см. разделки соответственно типов С-15, С-25 в приложении 16)

Последовательность выполнения сварных швов при установке вставок показана на 
рис. 6.7.

6.5.7. Сварка ведется без перерыва до полного заполнения разделки внутри и снаружи корпуса с соблюдением требований подраздела 5.4. При этом в условиях, требующих подогрева, температура зоны сварки на протяжении всего времени заполнения разделки не должна снижаться ниже температуры подогрева. К сварке каждого последующего слоя можно приступать только после сварки предыдущего слоя по всему периметру.

Вставки (латки) на корпусе аппарата

Последовательность выполнения каждого слоя сварного шва.

Рис 6.7.г)

а) - сварка каждого слоя вставки длиной по окружности корпуса до 600 мм;

б) - сварка каждого слоя вставки длиной по окружности корпуса более 600 мм обратноступенчатым способом;

в) - сварка каждого слоя вставки длиной по окружности корпуса более 1/5 периметра (вся вставка разделена на 3 части, ввариваемые последовательно;

г) - принципы обратноступенчатого способа сварки;

6.5.8. Сварные швы вставки небольших габаритов (со стороной l не более 600 мм), показанные на рис 6.7а, могут выполняться одним сварщиком (малый объем сварочных работ). Цифрами 1- 6 показана последовательность сварки швов вставки. Сварные швы вставки со стороной более 600 мм выполняются двумя и более сварщиками (большой объем сварочных работ, рис 6.7б).

При этом для исключения помех от соседнего сварщика (ослепление сварочной дугой и т д.) допускается установка специальных щитов, которые устанавливаются перпендикулярно поверхности корпуса и закрывают зону работы сварщика от соседней зоны (рис 6.7б).

Распределение сварщиков по рабочим зонам соответствует принятой последовательности сварки. На рис 6.7б участок 1 выполняет первый сварщик, одновременно участок 2 - второй сварщик. После выполнения швов 1 и 2 приступают к сварке следующих участков, первый сварщик - 3 участок, второй сварщик одновременно - 4 участок и т.д.

6.5.9. При вварке вставок с горизонтальной стороной длиной более 600 мм для снижения остаточных напряжений используется обратноступенчатый метод сварки (рис. 6.7б). Сущность этого метода заключается в том, что вся длина шва делится на определенное число ступеней, равных примерно 200-250 мм (длина валика при наплавке одного электрода на нормальном режиме). Каждая такая ступень сваривается в направлении, обратном основному направлению сварки (рис 6.7б).

На этом рисунке показана последовательность приварки отдельных участков периметра вставки при сборке с равномерным зазором, при котором сварку ведут одновременно несколько сварщиков. При отсутствии возможности выполнения работ одновременно несколькими сварщиками на вставках со стороной более 600 мм оптимальным является следующий метод сборки и сварки.

Вставка устанавливается в корпус с помощью сборочных планок, привариваемых к поверхности вставки по всему периметру с обеих сторон (внутренней и наружной) на таком расстоянии друг от друга, чтобы было обеспечено правильное положение вставки относительно корпуса (рис 6.8). Сборочные планки могут быть изготовлены из углеродистой (для корпусов из углеродистых, низко- и среднелегированных сталей) или аустенитных хромоникелевых сталей (для корпусов из высоколегированных хромоникелевых сталей) и приварены соответственно низкоуглеродистыми или аустенитными электродами (Приложения 5,6,7) с подогревом при необходимости и без термической обработки сварных соединений. Сборочные планки изготавливаются длиной 100-150 мм, сечением примерно 20х10 мм. Вставка устанавливается со смещением так, чтобы с двух сторон зазор совсем отсутствовал или был меньше, чем с противоположных сторон, где он должен составлять 3-5 мм.

Установка вставки на сборочных планках.

В этом случае сварка начинается со стороны, собранной с зазором, и ведется обратно-ступенчатым способом участками длиной 150-200 мм от ее середины в направлении и последовательности, указанных на рис 6.8 стрелками и цифрами. По мере заполнения разделки сборочные планки срубаются по материалу планок, и места их приварки зачищаются шлифмашинкой.

После заполнения разделки шва производится подварка корня с предварительной зачисткой и, при необходимости, с его механической выборкой.

6.5.10. При наличии дефекта, превышающего по длине 1/5 часть длины окружности корпуса, удаление дефекта производится участками длинной менее 1/5 длины окружности корпуса. В этом случае вырезка всей дефектной зоны корпуса и вварка на ее место нового металла производятся последовательно отдельными участками, причем второй участок дефектной зоны вырезается и удаляется только после вварки вставки на первом участке.

6.5.11. Для уменьшения возможности зарождения трещин, в участках перехода от горизонтальных швов к вертикальным, где возникает неблагоприятная концентрация сварочных напряжении, начало и конец вертикальных швов располагаются от горизонтальных швов на расстоянии, равном радиусу закругления вставки (50 мм). На рис 6.7 а,б,в начало и конец швов показаны точками. При этом горизонтальные швы вставки заканчиваются на ранее выполненных вертикальных швах с их перекрытием. После наплавки каждого слоя поверхность шва должна быть очищена от шлака и проконтролирована внешним осмотром.

6.5.12. После окончания сварки и подготовки поверхности произвести ультразвуковой или радиографический контроль ремонтных сварных соединений, объем контроля выбирается по таблице приложения 29. При ремонте с термообработкой указанный контроль выполняется после термообработки, а для Сr-Мо сталей - спустя сутки после термообработки.

6.6 Замена штуцеров.

6.6.1. Замена дефектных штуцеров выполняется по вариантам:

а) замена дефектного штуцера без укрепляющего кольца;

б) то же с укрепляющим кольцом.

Новый штуцер должен изготавливайся в условиях ремонтного цеха с соблюдением требований стандартов и нормативно-технической документации на изготовление штуцеров. Допускается изготовление укрепляющих колец для штуцеров из двух-четырех частей. При этом контрольные отверстия должны быть в каждой части укрепляющего кольца. Контрольные отверстия выполняются с резьбой М10 по ГОСТ 8724.

6.6.2. Если после вырезки штуцера отверстие в корпусе получилось овальной формы или большего диаметра, т.е. разность между диаметром полученного отверстия и наружным диаметром патрубка штуцера превышает величины, приведенные в таблице приложения 31, допускается производить наплавку кромки отверстия на наружную поверхность штуцера с выполнением следующих требований.

а) в зависимости от толщины стенки, материала штуцера и условий эксплуатации определяется необходимость предварительного и сопутствующего подогревов и последующей термообработки;

б) наплавку производить кольцевыми валиками с перекрытием 1/3 ширины каждого;

в) наплавка многослойная с послойным визуальным контролем, однослойная наплавка не допускается.

г) толщина наплавленного слоя «а» (см. рис 6.9) как на корпусе, так и на штуцере после наплавки должна быть не более 10 мм, а после механической обработки - не более 
8 мм. Ширина наплавленного слоя «в» по образующей штуцера должна быть больше суммарной толщины стенки корпуса и укрепляющего кольца на 15-20 мм; допускается увеличение толщины наплавленного слоя на штуцере до 20 мм (18 мм после чистовой обработки) с проведением объемной термической обработки штуцера после наплавки независимо от материала штуцера, толщины стенки патрубка и условий эксплуатации.

д) произвести обработку наплавленной поверхности и проконтролировать неразрушающими методами на отсутствие наружных и внутренних дефектов.

6.6.3. Не допускается приварка штуцеров, бобышек, люков и т.п. к корпусу сосудов с неполным проплавлением (конструктивным зазором):

а) в сосудах 1,2,3 групп при внутреннем диаметре патрубка 100 мм и более, в сосудах 4 и 5а групп при внутреннем диаметре патрубка более 250 мм;

б) в сосудах 1,2,3,4 и 5а групп из низколегированных марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей с температурой стенки ниже минус 30°С без термообработки и ниже минус 40°С с термообработкой;

в) в сосудах всех групп, предназначенных для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание, независимо от диаметра патрубка.

Для аналогичных штуцеров в корпусах аппаратов, выполненных из низко- и среднелегированных хромомолибденовых сталей (12ХМ, 15Х5М) возможность врезки штуцеров на этих же группах аппаратов по приведенным вариантам с исключением термической обработки сварных соединений может быть рассмотрена в каждом конкретном случае при участии ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

6.6.4. Контроль на герметичность швов приварки укрепляющих колец следует проводить пневматическим испытанием.

Пробное давление пневматического испытания должно быть 0,4 – 0,6 МПа (4 - 6 кгс/см2), но не более расчетного давления аппарата.

Контроль необходимо осуществлять с обмазкой швов мыльной эмульсией.

6.6.5. Не допускается применение конструктивного зазора в соединениях фланцев с патрубками сосудов, работающих под давлением более 2,5 МПа (25 кгс/см2) и при температуре более 300°С, и фланцев с обечайками и днищами сосудов, работающих под давлением более 1,6 МПа (16 кгс/см2 ) и температуре более 300°С.

В отдельных случаях по согласованию со специализированной научно-исследовательской организацией возможно отступление при рассмотрении каждого конкретного аппарата.

6.7 Замена дефектного штуцера без укрепляющего кольца (типовой технологический процесс).

6.7.1. Обрезать термическим способом штуцер на расстоянии 10-15 мм от поверхности корпуса. Удалить швы приварки штуцера к корпусу по металлу шва без оплавления металла корпуса.

Наплавка поверхности штуцера.

6.7.2. Зачистить остатки шва до металла корпуса до шероховатости RZ 40. Местные выхваты металла корпуса не допускаются. Проконтролировать кромки цветной дефектоскопией на отсутствие дефектов.

6.7.3. Если отверстие в корпусе получилось овальной формы или большего диаметра, допускается производить местную многослойную наплавку наружной поверхности нового штуцера с выполнением требований п.6.6.2.

6.7.4. Вместо наплавки на наружную поверхность штуцера разрешается установка штуцера, изготовленного с утолщенной стенкой патрубка.

Патрубок штуцера изготавливается из трубы или сплошной цилиндрической поковки (соответствующей марки стали) путем ее расточки и при положительных результатах контроля механических свойств образцов, вырезанных из этой же поковки вдоль ее образующей. Величина утолщения должна соответствовать требованию п.6.6.2.

6.7.5. Подготовить кромки отверстия в корпусе под сварку с зачисткой механическим способом и в соответствии с приложением 16 в зависимости от толщины стенки корпуса. Проконтролировать подготовленные кромки цветной дефектоскопией на отсутствие дефектов.

6.7.6. Установить новый штуцер в отверстие и прихватить с внутренней стороны к корпусу. Количество прихваток не менее трех с наибольшим расстоянием между ними 
200-250 мм.

6.7.7. Приварить штуцер к корпусу снаружи. После приварки зачистить механическим способом корень шва с удалением прихваток с внутренней стороны, провести контроль внешним осмотром и цветной дефектоскопией поверхности выборки в объеме 100%.

Выполнить внутренний сварной шов приварки штуцера к корпусу и при необходимости термообработать.

6.7.8. Подготовить сварное соединение к контролю и проконтролировать на отсутствие дефектов ультразвуковым или радиографическим методами.

6.8. Особенности замены дефектного штуцера с укрепляющим кольцом (типовой технологический процесс).

6.8.1. Отрезать термическим способом штуцер на расстоянии 10-15 мм от поверхности укрепкольца. Удалить швы соединения укрепкольца с корпусом и швы приварки штуцера к укрепкольцу и корпусу, не допуская при этом местные выхваты в металле корпуса и укрепкольца, если предполагается его повторное использование, глубиной более 10% от толщины стенки корпуса, но не более 5 мм. Снять укрепкольцо.

6.8.2. Выполнить требования п.6.7.2, 6.7.3, 6.7.5 с заплавкой местных выхватов на поверхности корпуса.

6.8.3. Установить патрубок штуцера в отверстие корпуса и прихватить с внутренней стороны к корпусу с соблюдением требований п.6.7.6.

6.8.4. Приварить патрубок к корпусу с соблюдением требований п.6.7.7 и проконтролировать по п.6.7.8. При необходимости провести термообработку.

6.8.5. Установить укрепляющее кольцо на корпус и приварить к корпусу и патрубку штуцера. При необходимости термообработать.

6.8.6. Проконтролировать плотность сварного соединения пневмоиспытанием через контрольное отверстие и качество соединения укрепляющего кольца с патрубком цветной дефектоскопией в объеме 100%. Контроль выполняется в соответствии с требованиями п.6.6.4, а также приложения 2 в части температуры пневмоиспытания.

6.8.7. Пристыковать, прихватить и приварить фланец к патрубку штуцера.

6.8.8. Проконтролировать сварное соединение фланца с патрубком штуцера внешним осмотром, цветной дефектоскопией и ультразвуковой дефектоскопией (рентгенопросвечиванием) в объеме 100%.

6.9. Вварка вставки в корпус из биметалла с эксплуатационным изменением свойств плакирующего слоя 08X13 (типовой технологический процесс).

6.9.1. Настоящий параграф распространяется на ремонт корпусов биметаллических аппаратов, в которых при длительной эксплуатации при температурах выше 300°С имеет место изменение свойств плакирующею слоя вследствие протекания процессов старения и 475°С отпускной хрупкости, а также развитие структурной неоднородности в зоне соединения основного и плакирующего слоев, что требует применения специальных технологических приемов при выполнении ремонтной сварки.

Особенности технологии сварки зависят от пластичности плакирующего слоя, одним из критериев которой является твердость. Особого внимания требуют при ремонтной сварке аппараты, имеющие твердость плакирующего слоя 190 НВ и более. При твердости менее 190 НВ плакирующий слой аппаратов обладает достаточной пластичностью, позволяющей вести сварочные работы в обычном порядке.

6.9.2. Перед ремонтом производится замер твердости плакирующего слоя каждого листа, попадающего в зону ремонта. Твердость замеряется не менее чем в трех точках, непосредственно примыкающих к удаляемому участку металла, в зоне, шириной не менее, чем 100 мм от линии разметки. Замер твердости производится переносным прибором, имеющим индентор с шариком диаметром не более 2 мм.

Для аппаратов при твердости плакирующего слоя менее 190 НВ ремонт производится в обычном порядке, как и при сварке аппаратов из нового металла

Для аппаратов при твердости плакирующего слоя 190 НВ и более, ремонт производится в соответствии с настоящим параграфом в части выбора сварочных материалов, подготовки кромок под сварку, сварки и термообработки.

6.9.3. Технология ремонта корпусов аппаратов из двухслойной стали с плакирующим слоем 08X13, эксплуатировавшихся при температуре более 300°С, согласовывается с ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» в случае, если в зону сварки попадают листы с твердостью плакирующего слоя более 190 НВ.

6.9.4. Удаление дефекта предпочтительно производить механическим способом. Допускается удаление дефекта термическим способом (воздушно-дуговая строжка, кислородная резка и др.) с последующей механической зачисткой и контролем поверхности выборки по настоящим ОТУ.

Удаление дефектов термическим способом производить с предварительным подогревом дефектного участка до 150-200°С.

6.9.5. Если твердость участков плакирующего слоя, примыкающих к удаленной зоне, после удаления дефектного участка превышает 190 НВ, то с целью повышения пластичности металла плакирующего слоя, произвести термообработку путем нагрева полосы металла по периметру вырезанного участка или удаленного металла шириной 
100-150 мм до температуры 580-700°С с выдержкой при этой температуре не менее 20 мин. Нагрев производится любым из способов (газопламенным, электронагревом активного сопротивления, индуктором), обеспечивающим равномерность и требуемый режим.

После термообработки необходимо провести повторный замер твердости, которая должна быть менее 190 НВ. Если значение твердости будет составлять 190 НВ и более, необходимо повторить термообработку.

6.9.6. С целью исключения перемешивания металлов разного легирования и связанного с этим образования трещин перед сваркой, после механической зачистки и цветной дефектоскопии подготовленных кромок, на двухслойной стали со стороны плакирующего слоя абразивным кругом выполнить уступ (рис.6.10), позволяющий при сварке определять границу перехода от основного металла к плакирующему слою. Полноту удаления плакирующего слоя на уступе контролировать протравливанием 20%-ным раствором азотной кислоты.

6.9.7. В первую очередь выполняется сварка основного слоя в соответствии с настоящими ОТУ, после чего - сварка плакирующего слоя. Для сварки плакирующего слоя необходимо применять высоконикелевые. электроды АНЖР-2 или ОК 92.45.

6.9.8. Сварка плакирующего слоя производится продольными валиками без поперечных колебаний электрода.

Первыми выполняются швы приварки плакирующего слоя к основному, затем остальные в последовательности, указанной на рис.6.11. Непосредственно после наплавки каждый валик, кроме швов приварки плакирующего слоя к основному, необходимо проковать. Проковка поверхности валика производится пневмозубилом (пневмолотком) или электрозубилом (электромолотком) с радиусом закругления бойка 3-5 мм или вручную - молотком весом 800г.

6.9.9. В местах Т-образного пересечения стыков, с целью предупреждения возникновения трещин в месте пересечения, первым заваривается плакирующий слой примыкающего шва (примыкающим является шов, имеющий продолжение от точки пересечения в одном направлении). Последовательность сварки плакирующего шва с проковкой каждого валика выдерживается по рис 6.11.

6.9.10. При ремонте корпуса из двухслойной стали с заменой листов или вваркой латки при толщине стенки корпуса более 20 мм сварка должна выполняться одновременно не менее чем двумя сварщиками.

Первыми выполняются одновременно вертикальные сварные швы. Направление сварки - снизу вверх. Сварка горизонтальных швов ведется поочередно от середины к краям обратноступенчатым методом.

В случае одновременной сварки вертикальных швов двумя сварщиками зазор по всему периметру «латки» при сборке устанавливается одинаковым.

При сварке с подогревом для предотвращения образования трещин в швах от усадки охлаждающегося металла, температуру «латки» необходимо поддерживать постоянной, подогревая ее со стороны, обратной ведению сварочных работ.

Подготовка кромок под сварку по линии раздела основного и плакирующего слоя.

Последовательность ремонтной сварки плакирующего слоя.

Выборка трещины со стороны плакирующего слоя.

Во избежание появления трещин в сварном шве прерывать сварочные работы до заполнения сечения шва на 2/3 не допускается.

Сварку плакирующего слоя производить после завершения работ по сварке основного слоя. Первыми выполняются ниточные швы приварки плакирующего слоя к основному (рис 6.11) без проковки. Остальные швы проковываются.

6.9.11. Заварка дефектов типа несквозных трещин со стороны плакирующего слоя при глубине разделки до 1/3 толщины стенки корпуса производится указанными в п.6.9.7 высоколегированными электродами одиночными ниточными валиками. Последние два слоя выполняются в порядке, как показано на рис.6.11 и проковываются.

При глубине разделки более 1/3 толщины корпуса сварку основного слоя производить в соответствии с настоящими ОТУ. Плакирующий слой выполняется высоколегированными электродами по п.6.9.7 в соответствии с рис.6.11. Плакирующий слой проковывается с соблюдением требований п.6.9.8.

6.9.12. Исправление участков корпуса с несквозными трещинами со стороны основного слоя производится односторонней выборкой и заваркой. После выборки и механической зачистки дефектной зоны производится травление зоны выборки 20%-ным раствором азотной кислоты для контроля на отсутствие трещин, а также на отсутствие выхода плакирующего слоя или высоколегированного шва.

Если при травлении обнаружится выход в разделку высоколегированного металла плакирующего слоя или сварного шва, то сварку производят по настоящему ОТУ с раздельным выполнением основного и плакирующего слоя как для сквозной трещины (п.6.9.13).

6.9.13. Исправление участков корпуса со сквозной трещиной на двухслойной стали с плакирующим слоем 08X13 производится в последовательности:

1) выборка трещины со стороны плакирующего слоя на 1/3 толщины металла корпуса, но глубина разделки должна быть на 6 мм больше, чем толщина плакирующего слоя или величина проплавления высоколегированного сварного шва (рис.6.12), если выборка дефекта затрагивает сварной шов;

2) сварка основного металла электродами в соответствии с настоящими ОТУ;

3) разделка с обратной стороны корпуса до полного удаления трещины, подтверждаемого обязательным протравливанием или цветной дефектоскопией;

4) сварка подготовленного основного слоя - электроды по ОТУ;

5) сварка плакирующего слоя шва производится ниточными швами высоколегированными по п.6.9.7 электродами с проковкой по п.6.9.8 (рис.6.11)

6.9.14. Расстояние между двумя соседними ремонтируемыми участками шва должно быть не менее 400 мм. При меньшем расстоянии эта перемычка подлежит удалению вместе с дефектными участками.

6.9.15. Вварку штуцеров производить в соответствии с ОТУ, при этом плакирующий слой заваривается высоколегированными электродами по п.6.9.7 с предварительной термообработкой подготовленных под сварку кромок нагревом до 580-700°С с выдержкой не менее 20 мин и последующим замером твердости, которая не должна превышать 190 НВ. Проковку валиков при сварке допускается не производить.

6.9.16. Особенности ремонта участка плакирующего слоя корпуса, пораженного язвенной коррозией.

6.9.16.1. При расстоянии между коррозионными язвами (диаметром до 25 мм) более 100 мм каждая из них зачищается шлифовальной машинкой и заплавляется высоколегированными электродами по п.6.9.7 с последующей проковкой наплавленных участков. Термическая обработка не производится.

6.9.16.2. При расстоянии между коррозионными язвами менее 100 мм весь дефектный участок плакирующего слоя покрывается накладкой из стали 08X13, которая обваривается по периметру катетом, равным толщине накладки. Порядок обварки накладки должен соответствовать порядку приварки заплаты согласно настоящих ОТУ. Сварные швы проковываются. Термическая обработка не производится.

При размерах дефектного участка более 200x200 мм, он покрывается накладками шириной не более 200 мм, каждая из которых обваривается по периметру. При этом в средней части каждой накладки дополнительно проставляются электрозаклепки путем сквозной засверловки накладки сверлом диаметром 8-10 мм и заплавления отверстий после подгонки накладки по месту и приварки ее по периметру. Расстояние между электрозаклепками 100мм. Сварные швы проковываются. Термическая обработка не производится.

6.9.17. Особенности ремонта отслоенных участков плакирующего слоя корпуса.

6.9.17.1. Вырезать дефектный (отслоенный) участок плакирующего слоя корпуса механическим способом (зубилом, шлиф. машинкой).

6.9.17.2. Зачистить кромки плакирующего слоя по периметру удаленного участка шлифовальной машинкой.

6.9.17.3. Проконтролировать кромки на отсутствие дальнейшего отслоения методом цветной дефектоскопии.

6.9.17.4. Приварить кромки плакирующего слоя корпуса к основному металлу ниточными валиками по периметру удаленного участка высоколегированными по п.6.9.7 электродами без проковки.

6.9.17.5. Подогнать по размеру накладку из стали 08X13 и приварить ее к основному металлу и ранее выполненному шву приварки плакирующего слоя биметалла к основному. Сварку вести ниточными валиками высоколегированными электродами по п.6.9.7, с проковкой каждого валика. Термическая обработка не производится.

6.9.17.6. При величине дефектного участка более 200x200 мм порядок установки и крепления накладок, а также их размеры, должны соответствовать п.6.9.16.2.

6.9.18. После завершения сварочных работ полоса поверхности плакирующего слоя шириной 150 мм, прилегающая к вновь выполненным сварным швам, контролируется на трещины тщательным внешним осмотром и цветной дефектоскопией в соответствии с настоящими ОТУ.

Контроль производится через 24 часа после окончания сварочных работ, в течение которых наиболее вероятно возникновение трещин в плакирующем слое 08X13.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- Рекомендуемое

- РЕМОНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ремонтная документация состоит из технологической карты и удостоверения о качестве. Ниже приводятся примерные формы этих документов.

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик
__________________________

__________________________

__________________________

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №

- на ремонт (модернизацию) корпуса сосуда или аппарата

Разработана на основе « …(название нормативного документа, согласованного с Госгортехнадзором РФ, в котором изложена аттестованная технология сварки использованная при ремонте без каких либо отклонений. В случае отступления от согласованного Госгортехнадзором нормативного документа привести основание отступления: например, решение специализированной организации конкретно по этому ремонту в соответствии с настоящим ОТУ - название, номер, дату решения).

1. Цех____________________________________________________________________

2. Установка ______________________________________________________________

3. Сосуд, аппарат __________________________________________________________

4. Сведения о сосуде, аппарате

Рабочая среда __________________________________________________________

Рабочая температура ____________________________________________________

Рабочее давление _______________________________________________________

5. Причина ремонта ________________________________________________________

6. Существо ремонта (модернизации)_________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Расположение участков (зон) производства ремонта на корпусе (чертеж, эскиз, рисунок)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Продолжение приложения 1.

- 8. Сведения об основных материалах

| Ремонтируемый элемент |  |  | Элемент, применяемый для ремонта, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Материал | Толщина | Наименование | Материал | Толщина |

Примечание: В случае двухслойной стали указывается материал основного и плакирующего слоя (20К + 0Х13) Толщина металла обозначается через дробь числитель - основной слои, знаменатель - плакирующий слой.

9. Способ и особенности выборки или удаления дефектного участка (трещины, коррелированной поверхности, части корпуса и т.д.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Форма подготовки кромок под ремонтную сварку или наплавку с указанием способа подготовки и контроля поверхности кромок (чертеж, эскиз, рисунок)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 11. Сведения о предварительном, сопутствующем подогреве и термообработке

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Сварочные материалы, режимы ремонтной сварки и сопутствующих операций:

способ сварки (наплавки) _________________________________________________________

наименование НД ________________________________________________________________

тип соединения по НД ____________________________________________________________

сварочные материалы (марка, стандарт, ТУ) _________________________________________

| Конструктивные элементы шва | Порядок сварки |
| --- | --- |

- Продолжение приложения 1

- Технологические параметры сварки (наплавки)

| Номер валика (шва) | Способ сварки | Диаметр электрода, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Технологические особенности сварки (наплавка кромок, колебания электрода, ширина валика, длина дуги и т.д.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Последовательность операций ремонта (модернизации)

| №№ п/п | Наименование операций | Оборудование, инструмент |
| --- | --- | --- |

14. Контроль сварных соединений

| Метод контроля | Наименование (шифр) НД | Объем контроля (%) |
| --- | --- | --- |

Руководитель работы _________________________________

Старший механик (механик) цеха ______________________

- Продолжение приложения 1.

- УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ

1. Работы выполнены в соответствии с технологической картой (указать допущенные отступления)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Сосуд (аппарат) испытан на прочность давлением ________МПа
в течение _______________, на плотность давлением ________ МПа

в течение _______________, на герметичность ___________________

давлением _________МПа.

3. Заключение по испытанию

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Документы, прилагаемые к удостоверению о качестве:

а) акт отбраковки элементов корпуса аппарата;

б) лицензия на право проведения ремонта корпусов аппаратов;

в) разрешение на проведение сварочных работ по результатам аттестации технологии сварки;

г) сертификат на основные материалы;

д) сертификат на сварочные электроды и акт испытаний;

е) копия удостоверений сварщика и дефектоскописта;

ж) заключение по результатам контроля сварных соединений;

з) копия лицензии на право контроля сварных соединений;

и) копия удостоверения термиста;

к) диаграмма термической обработки.

Начальник строительно-ремонтной службы (нач. ремонтного цеха)___________________________

Старшин механик (механик) цеха _______________________________________________________

- Начальник установки __________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3, 4

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ РЕМОНТА СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

(Извлечение из ОСТ 26.291)

с изменениями №№ 1,2

Приложение 2.

- ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

| Марка стали, обозначение стандарта или технических условий | Технические требования | Рабочие условия |  | Виды испытаний и дополнительные требования | Примечания (ссылки на пункты примечаний к прил.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура стенки, °С | Давление среды, МПа (кгс/см2), не более |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст3кп2, Ст3пс2, Ст3сп2 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | ГОСТ 14637 | От плюс 10 до плюс200 | 1,6(16) | ГОСТ 14637 | п.2 |
|  |  | От минус 15 до плюс 350 | 0,07 (0,7) |  |  |
| Ст3кп2, Ст3пс2, Ст3сп2 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 |  | От минус 30 до плюс 550 | - |  | п.3 |
| Ст3сп4, Ст3пс4, Ст3Гпс4 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 |  | От минус 20 до плюс 200 | 5(50) | ГОСТ 14637 и полистно при температуре стенки выше плюс 200°С | п.п.4,13 |
| Ст3пс3, Ст3сп3, Ст3Гпс3 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 |  | Св. 0 до плюс 200 |  |  |  |
| Ст3пс5, Ст3сп3, Ст3Гпс3 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 |  | От минус 20 до плюс 425 |  |  | п.п.4.11,13 |
| Ст4сп3,ГОСТ 380 ГОСТ 14637 |  | Св. 0 до плюс 200 | Не ограничено | ГОСТ 14637 | п.6 |
| Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс категорий 3,4,5 в зависимости от температуры стенки ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | Группы 1 и 2 по ТУ 14-1-3023 | От минус 20 до плюс 425 | 5(50) | ТУ 14-1-3023 | п.п.4,11,13 |
| 08кп ГОСТ 1050 | ГОСТ 9045 | От минус 40 до плюс 475 | Не ограничено | ГОСТ 9045 | п.7 |
|  | ГОСТ 1577 |  |  | Категория 2 по ГОСТ 1577 | п.7 |
| 20К ТУ 14-1-4088 | ТУ 14-1-4088 | От минус 20 до плюс 425 |  | ТУ 14-1-4088, полистно при температуре стенки выше | п.11 |
| 16К, 18К,20К,22К категории 5 ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | От минус 20 до плюс 200 |  | ГОСТ 5520 | п.п. 1,5,12,17,18 |
| 16К, 18К.20К, 22К категории 3 ГОСТ 5520 |  | Св. 0 до плюс 200 |  |  |  |
| 6К, 18К.20К.22К категории 18 ГОСТ 5520 |  | От плюс 200 до плюс 475 |  |  | п.п. 1,5,12,17,18,11 |
| 16К, 18К, 20К.22К категории 11 ГОСТ 5520 |  | От минус 20 до плюс 475 |  |  | п.п. 1,5,11,12,17.18 |
| 22К ТУ 108.11.543 | ТУ 108.11.543 | От минус 20 до плюс 350 |  | ТУ 108.11.543 | п.п. 1.5, 11,12,17,18 |
| 09Г2С, 10Г2С1 категорий 7,8,9 в зависимости от температуры стенки ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | От минус 70 до плюс 200 | Не ограничено | ГОСТ 5520 | п.п.5,8,10, 17 |
| 17ГС, 17Г1С 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категории 6 ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | От минус 40 до плюс 200 |  | ГОСТ 5520 | п.п.5,8,10, 17 |
| 17ГС, 17Г1С 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категории 3 ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | От минус 30 до плюс 200 |  | ГОСТ 5520 | п.п.5,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17ГС, 17Г1С категории 12. 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категорий 11,12,17 ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | От минус 40 до плюс 475 | Не ограничено | ГОСТ 5520 | п.п. 5,9,11, 17,18 |
| 09Г2С, 09Г2СА ТУ 302.02.122 | ТУ 302.02.122 | От минус 70 до плюс 475 |  | ТУ 302.02. 122 | п. 11 |
| 17ГС, 17ПС.16ГС,14Г2,09Г2, 09Г2С категории 3 ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | От минус 30 до плюс 200 |  | ГОСТ 19281 | п.п. 14,15,16,1 |
| 17ГС, 17ПС,16ГС,14Г2, 14Г2,09Г2С категории 4 ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | От минус 40 до плюс 200 |  | ГОСТ 19281 | 7.23,24 |
| 17ГС, 17Г1С,16ГС,14Г2,09Г2, 09Г2С категории 12 ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | От минус 40 до плюс 475 |  | ГОСТ 19281 | п.п. 11,14,15,16, 17,23,24 |
| 09Г2С-ш ТУ 14.1.2072 | ТУ 14.1.2072 | От минус 60 до плюс 450 |  | ТУ 14 1.2072 | п.11 |
| 09Г2СЮЧ, 09ХГ2СЮЧ ТУ 14.1.5065 | ТУ 14.1.5065 | От минус 70 до плюс 475 |  | ТУ 14.1.5065 | п.11 |
| 12МХ ГОСТ 20072 | ТУ 14.1.5093 | От минус 40 до плюс 540 | Не ограничено | ТУ 14 1 5091 | - |
| 12МХ ГОСТ 20072 | ТУ 14.1.5093, ТУ 24.10.003 | От минус 40 до плюс 540 |  | ТУ 14 1.5093. ТУ 24. 10 003 |  |
| 12ХМ ТУ 14.1.5093 ТУ 24.10.003 |  | От минус 40 до плюс 560 |  |  |  |
| 12ХМ категории 3 ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | От минус 40 до плюс 560 |  | ГОСТ 5520 |  |
| 12ХМ ТУ 14.1.2304 | ТУ 14.1.2304 | От минус 40 до плюс 560 |  | ТУ 14 1 2304 |  |
| 12ХМ ТУ 302.02.031 | ТУ 302.02.031 | От минус 40 до плюс 550 |  | ГУ 302 02 031 |  |
| 10Х2М1А-А, 10Х2М1А (10Х2М1А-ВД, 10Х2М1А-ш) ТУ 302.02.121 | ТУ 302.02.121 | От минус 40 до плюс 550 |  | ТУ 302.02 121 |  |
| 10Х2М1А-А ТУ 302.02.128 | ТУ 302.02.121 |  |  |  |  |
| 15Х5М ГОСТ 20072 | Группа М2б по ГОСТ 7350, ТУ 14.1.2657 | От минус 40 до плюс 650 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 | п. 19 |
| 10Х2ГНМ ТУ 108.11.928 ТУ 14.5117 | ТУ 108.11.928 | От минус 40 до плюс 550 |  | ТУ 108.11.928, ТУ 145117 | - |
| 20ЮЧ ТУ 14.1.4853 | ТУ 14.1.4853 |  |  | ТУ 14 1 4853 |  |
| О9ХГ2НАБЧ ТУ 14.1.3333 | ТУ 14.1.3333 | От минус 40 до плюс 475 |  | ТУ 14.1.3333 |  |
| 16ГМЮЧ ТУ 14.1.4824 | ТУ 14.1.4824 | От минус 40 до плюс 600 |  | ТУ 14 1 4824 |  |
| 15Х2МФА-А ТУ 302.02.014 | ТУ 302.02.014 | От минус 40 до плюс 510 |  | ТУ 302.02.0 14 |  |
|  |  | Св. плюс 510 до плюс 560 | 10(100) |  |  |
| 12Х2МФА ТУ 108.131 | ТУ 108.131 | От минус 40 до плюс 500 | Не ограничено | ТУ 108.131 |  |
| 15Г2СФ категорий 12,13,14 в зависимости от температуры стенки ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | От минус 60 до плюс 350 |  | ГОСТ 19281 | п.п. 14, 15, 16, 17,23,24 |
| 15Г2СФ ТУ 14.1.4502 | ТУ 14.1.4502 | От минус 60 до плюс 330 |  | ТУ 14.1.4502 | - |
| 09Г2ФБ, 10Г2ФБ ТУ 14.1.4083 | ТУ 14.1.4083 | От минус 60 до плюс 420 | 10(100) | ТУ 14.1 4083 |  |
| 09Г2БТ, 10Г2БТ, 07ГФБ-У ТУ 14.1.4083 | ТУ 14.1.4083 | От минус 70 до плюс 200 | Не ограничено | ТУ 14.1.4083 |  |
| 10ХСНД, 15ХСНД категории 3 ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | От минус 30 до плюс 200 | 16(160) | ГОСТ 19281 | п.п. 14,15,16, 17,23,24 |
| 10ХСНД, 15ХСНД категории 4 ГОСТ 19281 |  | От минус 40 до плюс 200 |  | ГОСТ 19281 |  |
| 10ХСНД, 15ХСНД категории 11,12 ГОСТ 19281 |  | От минус 40 до плюс 475 |  | ГОСТ 19281 |  |
| Д40, Е40 ГОСТ5521 | ГОСТ 5521 | От минус 40 до плюс 200 |  | ГОСТ 5521 | - |
| В ГОСТ 5521 |  | От 0 до плюс 200 | Не ограничено | ГОСТ 5 521 |  |
| Е32, Д32 ГОСТ 5521 |  | От минус 20 до плюс 200 |  |  |  |

| Продолжение приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 5632 | Группа М2б по ГОСТ 7350; ТУ 1-2676 Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 |  | От минус 196 до плюс 500 |  | Не ограничено |  | Группа М26 по ГОСТ 7350; с мех. св.по ТУ 14-1-2676, Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 |  | п. 19 |
| 08Х22Н6Т.08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 |  | Группа М26 по ГОСТ 7350; Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 |  | От минус 40 до плюс 300 |  | Не ограничено |  | Группа М2б по ГОСТ 7350; Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | п. 19 |
| 02Х8Н22С6, 02ХШ22С6-ПД, 02Х8Н22С6-ш ТУ 14.1.5076, ТУ 14.1.5075 |  | Ту 14 1.5076. ТУ 14 1.5075 |  | От минус 40 до плюс 120 |  | - |  | ТУ 14.1.5076, ТУ 14.1.5075 | - |
| 03Х19АГ3Н10 ТУ 14.1.2261 |  | ТУ 14.1.2261 |  | От минус 196 до плюс 450 |  | Не ограничено |  | ТУ 14.1.2261 | . |
| 03Х21Н21М4ГБ ГОСТ 5632 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 |  | От минус 70 до плюс 450 |  | Не ограничено |  | Группа М2б поГОСТ 7350 | п. 19 |
| 08Х18Г8Н2Т ГОСТ 5632 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 |  | От минус 20 до плюс 300 |  | 5(50) |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 | п. 19 |
| 07Х13АГ20 ТУ 14.1.3342. |  | ТУ 14.1.3342 |  | От минус 70 до плюс 300 |  |  |  | ТУ 14.1.3342 | - |
| 08Х18Н10Т ГОСТ 5632 |  | Группа М26 по ГОСТ 7350; Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582; ТУ 14.1.31.99; ТУ 14.1.4780. |  | От минус 253 до плюс 610 |  | Не ограничено |  | Группа М2б но ГОСТ 7350; группы М2а и М3а по ГОСТ 5582; ТУ 14.1.3199. ТУ 14.1.4780 | п. 19 |
| О8Х18Н10Т ГОСТ 5632 |  | ТУ 14.1.2542, ТУ 14.1.394, ТУ 108.930, ТУ 108.1151 |  | От минус 253 до плюс 610 |  | Не ограничено |  | ТУ 14.1.2542. ТУ 14.1.394, ТУ 108 930, ТУ 108.1151 | - |
|  |  |  |  | От плюс 610 до плюс 700 |  | 5(50) |  |  |  |
| 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б ГОСТ 5632 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 |  | От плюс 610 до плюс 700 |  | 5(50) |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 | п. 19 |
| 08Х18Н12Б ГОСТ 5632 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 |  | От минус 196 до плюс 610 |  | Не ограничено |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 | п. 19 |
| 03Х18Н11 ГОСТ 5632 |  | ТУ 14.1.5142, ТУ 14.1.5073. группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 |  | От минус 253 до плюс 450 |  |  |  | ТУ 14.1.5142. ТУ 14.1.5073. Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | - |

| 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 | Группа М2б по ГОСТ 7350; Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | От минус 253 до плюс 350 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350, группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | п.п. 19,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Св. плюс 350 до плюс 700 |  |  |  |

| 08Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 | Группа А по ТУ 14.1.394 | От минус 253 до плюс 700 |  | ТУ 14.1.394 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 | Группа М2б по ГОСТ 7350; Группа А по ТУ 14.1.394 Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | От минус 196 до плюс 350 |  | Группа М2б ГОСТ 7350, Группа А по ТУ 14.1.394, Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | п. 19 |

| 02Х18Н11 ТУ 14.1.3071 | ТУ 14.1.3071 | От минус 253 до плюс 450 | 5(50) | ТУ 14.1.3071 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 | Группа М2б по ГОСТ 7350 | Св. плюс 350 до плюс 600 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 | п.п. 19,20 |
| 08Х17Н15М3Т ГОСТ 5632 | Группа М2б по ГОСТ 7350 | От минус 196 до плюс 600 |  |  |  |
| 03ХН28МДТ, 06ХН2МДТ ГОСТ 5632 | Группа М26 по ГОСТ 7350. Группы М2а и М3а По ГОСТ 5582 | От минус 196 до плюс 400 | Не ограничено | Группы М2п и М3а по ГОСТ 7350; Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | п. 19 |
| 03Х17Н14 М3 ГОСТ 5632 | ТУ 14 1.5071. ТУ 14.1.5076. ТУ 14.1.5073. ТУ 14.1.5054 | От минус 196 до плюс 450 |  | ТУ 14.1.5071; ТУ 14.1.5076. ТУ 14.1.5073; ТУ 14.1.5054 | - |
| 08X18Н10 ГОСТ 5632 | Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 ТУ 14 1.31.99 | От минус 253 до плюс 600 |  | Группы М2п и М3а по ГОСТ 5582 ТУ 14 I 31.99 | - |
| 08Х18Н10Т, 08X17Н13М2Т ГОСТ 5632 | Группа М2б по ГОСТ 7350 | От минус 253 до плюс 600 | Не ограничено | ГОСТ 7350 | п. 19 |
| 15Х18Н12С4ТЮ ГОСТ 5632 | ГОСТ 73 50 ТУ 14.1.3669 | От минус 30 до плюс 200 | 2.5(25) | ГОСТ 7350 ТУ 14.1.3669 | - |
| 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Группа М26 по ГОСТ 7350 | От минус 253 до плюс 350 | Не ограничено | Группа М2б по ГОСТ 7350 | п. 19 |
|  |  | От минус 253 до плюс 610 |  |  | п.п. 19,20 |
| 12Х18Н1ОТ ГОСТ 5632 |  | От минус 610 до плюс 700 | 5(50) |  |  |
| 12Х18Н1ОТ ГОСТ 5642 | Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582. ТУ 14.1 31 99 | От минус 253 до плюс 350 | Не ограничено | Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582. ТУ 14 1 31 99 | - |
| 12Х18Н1ОТ ГОСТ 5632 | ТУ 14.1.2542. ТУ 108.1151. ТУ 108.930 |  |  | ТУ 14.1 2542. ТУ 108 1151, ТУ 108930 | - |
| 12Х18Н1ОТ ГОСТ 5632 | ТУ 14.1.394 | От минус 253 до плюс 610 | Не ограничено | ТУ 14 1 394 | п. 20 |
|  |  | От плюс 610 до плюс700 | 5(50) |  |  |
| 08X13 ГОСТ 5632 | Группа М2б по ГОСТ 7350 | От минус 40 до плюс 550 | До 0,07 (0,7) | Группа М2б по ГОСТ 7350 | п.п. 19.21,25 |
|  | Группы М2а и М3а ГОСТ 5582 | От минус 40 до плюс 550 | До 0,07 (0.7) | Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | - |
| 08X13, 12X13, 20X13 ГОСТ 5632 | Группа М2б по ГОСТ 7350 | От минус 40 до плюс 550 | Не ограничено | Группа М2б по ГОСТ 7350 | пп3,19,25 |
|  |  |  |  |  | п 22 (для сталей марок 12X13.20X13) |
| 08Х17Т ГОСТ 5632 |  | От плюс 20 до плюс 700 | - | Гру ппа М2б по Г ОСТ 7350 | п. п.З.19 |
| 15Х25Т ГОСТ 5632 |  | От плюс 20 до плюс 1000 | - |  |  |
| 07Х16Н6 ТУ 14.1.2375, ТУ 14.1.763 | ТУ 14.1.2375 ТУ 14.1.763 | От плюс 40 до плюс 350 | Не ограничено | ТУ 14.1.2375. ТУ 14.1.761 | - |

Продолжение приложения 2

Примечания:

1. Допускается применять сталь марок 15 и 20 по ГОСТ 1577 при тех же условиях, что сталь марок 16К, 18К и 20К, при этом объем и виды испытаний этих сталей должны быть проведены по ГОСТ 5520 в том же объеме, что и для сталей марок 15К, 16К, 18К и 20К соответствующих категорий.

2. Толщина листа не более 16 мм.

3. Для трубных решеток, а также ненагруженных деталей внутренних устройств и других неответственных конструкции.

4 Ограничения по толщине для сталей марок Ст3сп и Ст3пс кат. 3-не более 40 мм; для сталей марок Ст3сп и Ст3пс кат 4,5 - не более 25 мм; для стали марки Ст3Гпс- не более 30 мм

5. Механические свойства листов по ГОСТ 5520 толщиной менее 12 мм проверяются на листах, взятых от партии.

6 Допускается применять сталь марок Ст5пс2 и Ст5сп2 для деталей, не подлежащих сварке, при тех же параметрах, что и сталь марок Ст4спЗ с испытанием на ударный изгиб на предприятии-изготовителе сосудов или их отдельных деталей.

7. Для прокладок. Прокладки толщиной не более 2 мм могут применяться при температуре среды до минус 70°С.

8. Для сосудов из стали марки 10Г2С1, работающих под давлением, температура стенки должна быть не ниже минус 60°С.

9. При толщине листов более 60 мм и менее 12 мм применятся сталь категории 12.

10. Допускается применение стали марки 10Г2 по ГОСТ 1577 при температурах стенок от минус 70 до минус 41°С с техническими требованиями для стали марки 09Г2С в этом температурном интервале.

11. Испытание на механическое старение производится в том случае, если при изготовлении сосудов, имеющих температуру стенки выше 200°С, сталь подвергается холодной деформации (вальцовка, гибка, отбортовка и др. ).

12. Для сталей марок 16К, 18К, 20К испытание при минус 20°С производится на металлургическом предприятии. Значение ударной вязкости должно быть не менее 30 Дж/см2 (3 кгс×м/см2 ).

13. При толщине листов менее 5 мм допускается применение сталей по ГОСТ 14637 категории 2 вместо сталей категорий 3 и 4. При толщине листов менее 7 мм допускается применение сталей по ГОСТ 14637 категорий 3 и 4 вместо категорий 6 и 5 соответственно.

14. Листы по ГОСТ 19281 должны поставляться с осязательным выполнением пунктов 2.2.1. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7 ,2.2.9, 2.2.12 ГОСТ 19281, а также должен проводиться контроль макроструктуры по ГОСТ 5520 от партии листов.

15. Листы, поставляемые по ГОСТ 19281, должны быть испытаны полистно при температуре стенки ниже минус З0°С. выше 200°С или давлении более 5 МПа (50 кгс/см2) при толщине листа 12 мм и более.

16. Для нетермообработанных сосудов.

17. При толщине листов менее 5 мм допускается применение сталей по ГОСТ 5520 категории 2 вместо сталей категорий 3 - 17. При толщине листов менее 7 мм допускается применение сталей по ГОСТ 5520 категории 3 вместо категории 18, категории 6 вместо категорий 12 и 17.

18. По согласованию со специализированной научно-исследовательской организацией допускается применение сталей марок 16К, 18К, 20К по ГОСТ 5520 категорий 10 вместо категорий 18, стали 16ГС, 09Г2С по ГОСТ 5520 категорий 12, 13, 14 и 15 (в зависимости от температуры стенки, если она ниже 0°С) вместо стали категории 17.

19. Допускается применение стали по ГОСТ 7350 группы поверхности М3б и М4б при условии, что в расчете на прочность должны быть учтены глубина залегания дефектов и минусовые отклонения.

20. Для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию.

21. Для изделий толщиной до 12 мм.

22. Для изготовления деталей, не подлежащих сварке.

23. При заказе проката толщиной до 32 мм включительно класс прочности должен быть 325, 345; при толщине более 32 мм класс прочности - 265, 295.

24. ГОСТ 19281 распространяется на прокат из сталей повышенной прочности, применяемых для сосудов, не подвергаемых термической обработке. Возможность применения проката из сталей по ГОСТ 19281 для сосудов, подвергаемых термической обработке, должна согласовываться со специализированной научно-исследовательской организацией.

25 Для внутренних, не подлежащих сварке, деталей сосудов допускается применение стали марки 08X13 при температуре стенки от минус 60°С до плюс 550°С

- ЛИСТОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ СТАЛЬ

| Марка стали, обозначение стандарта или технических условий |  | Рабочие условия |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования | Температура стенки, °С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | Виды испытаний и требования | (ссылки на пункты примечаний к прил. 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст3сп4 + 08X13 ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От минус 20 до плюс 200 | 5(50) | ГОСТ 10885 | п.2 |
| Ст3сп3 + 08X13 ГОСТ 10885 |  | Св. 0 до плюс 200 |  |  |  |
| Ст3сп5 + 08X13 ГОСТ 10885 |  | От минус 20 до плюс 425 |  |  | п. п. 2.4 |
| Ст3сп4 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х 18Н1 0Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06Х28МДТ ГОСТ 10885 |  | От минус 20 до плюс 200 |  |  | п. 2 |
| Ст3сп3 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х18Н10Т. 08Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, ЮХ17Н13М2Т, 08Х17Н15МЗТ, 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | Св. 0 до плюс 200 | 5(50) | ГОСТ 10885 | п. 2 |
| Ст3сп5 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х 18Н 10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06X1128МДТ ГОСТ 10885 |  | От минус 20 до плюс 425 | 5(50) |  | п.п. 2,4 |
| 3ОК-5+08Х 13 ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От минус 20 до плюс 200 | Не ограничено | ГОСТ 10885 | п.п.2,4 |
| 2ОК-3 +08X13 ГОСТ 10885 |  | От 0 до плюс 200 |  |  |  |
| 2ОК-10+08X13 ГОСТ 10885 |  | От 0 до плюс 475 |  |  | п.2 |
| 2ОК-11 +08X13 ГОСТ 10883 |  | От минус 20 до плюс475 |  |  |  |
| 2ОК-5 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х18Н10Т. 08Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 |  | От минус20 до плюс200 |  |  |  |
| 20К-3 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 |  | От 0 до плюс200 |  |  |  |
| 20К-10 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х18Н10Т. 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15МЗТ, 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 |  | Св. 0 до плюс425 |  |  | п.п.1,2,4 |
| 20К-11 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 |  | От минус 20 до плюс425 |  |  |  |
| 16ГС-6+08Х13, 09Г2С-6+08Х13 ГОСТ 10885 |  | От минус 40 до плюс200 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16ГС-3+08Х13, 09Г2С-6+08Х13 ГОСТ 10885 |  | От минус 30 до плюс200 |  |  |  |
| 16ГС-17+08X13, 09Г2С-17+08X13 ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От минус 40 до плюс475 | Не ограничено | ГОСТ 10885 | п.п.3,4 |
| 09Г2С категорий 7,8,9 в зависимости от температуры стенки с плакирующим слоем из сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 |  | От минус70 до плюс200 |  |  |  |
| 10ГС-6, 09Г2С-6 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ, 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 10885 |  | От минус40 до плюс200 |  |  | п.п.2,4 |
| 16ГС-3, 09Г2С-3 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17П13М2Т, 06ХН28МДТ, 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 10885 |  | От минус30 до плюс200 |  |  |  |
| 16ГС-17, 09Г2С-17 с плакирующим слоем из сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н1ЗМ2Т, 06ХН28МДТ, 08Х17Н15М3Т ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От минус40 до плюс425 |  |  | п.п.1,3,4 |
| 12МХ+08Х13 ГОСТ 10885 |  | От минус 40 до плюс540 | Не ограничено | ГОСТ 10885 | - |
| 12ХМ+08Х13 ГОСТ 10885 |  | От минус 40 до плюс560 |  |  |  |
| 15Г2СФ с плакирующим слоем из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т ТУ 14.1.4688 ТУ 14.1.4212 | ТУ 14.1.4212, ТУ 14.1.4688 | От минус 40 до плюс425 |  | ГОСТ 5520 | - |
| 20К+НМжМц 28-2,5-1,5 ТУ 14.1.1034, ГОСТ 10885 | ТУ 14 1 1034, ГОСТ 10885 | От минус 20 до плюс425 | 5(50) | ТУ 14.1.1034 | - |
| 12ХМ+08Х18Н10Т ГОСТ 10885, ТУ 14 1 2726 (изм.1) | ГОСТ 10885, ТУ 14.1.2726 | От минус 40 до плюс560 | Не ограничено | ГОСТ 10885, ТУ 14.1.2726 | - |

Примечания:

1. Допускается применять двухслойные стали с коррозионностойким слоем из сталей марок 08Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, 10X17Н13М2Т, 08Х17Н15М31 при температуре стенки, не превышающей максимально допустимую для стали основного слоя, при толщине плакирующего слоя не более 15% от обшей толщины, но не более 8 мм.

2. При толщине двухслойных листов менее 10 мм допускается применение слоя сталей по ГОСТ 14637 и ГОСТ 5520 категории 2 вместо сталей категорий 3,4,5,6. При толщине двухслойных листов менее 12 мм допускается применение сталей основного слоя категорий 3 и 4 вместо категорий 6 и 5 соответственно.

3. По согласованию со специализированной научно-исследовательской организацией допускается применение двухслойных сталей с основным слоем из сталей марок 16ГС, 09Г2С по ГОСТ 5520 и ГОСТ 19281 категорий 12, 13, 14 и 15 (в зависимости от температуры стенки, если она ниже 0°С), вместо стали категории 17.

4 Испытания проводятся полистно на предприятии-поставщике металла при температуре стенки ниже минус 30°С. выше плюс 200°С, при давлении более 5 МПа (50 кгс/см2) при толщине листа 12 мм и более.

Приложение 3

- СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

| Марка стали, обозначение стандарта или технических условий. В скобках указано старое обозначение марки стали и сплава | Технические требования | Рабочие условия |  | Виды испытаний и требования | Примечания (ссылки на пункты примечаний к прил. 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура стенки, °С | Давление среды, МПа (кгс/см2), не более |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст3кп2 ГОСТ 380 ГОСТ 14637 | Трубы электросварные, Группа В по ГОСТ 10706 | От плюс 10 до плюс 200 От минус 15 до плюс 350 | 1,6(16) 0,07 (0,7) | Группа В по ГОСТ 10706 Гидравлическое испытание каждой трубы пробным давлением, равным 1,5 рабочего. Проверка механических свойств сварного соединения у каждой десятой трубы одной партии, контроль радиографическим или ультразвуковым методами сварного шва каждого корпуса, изготовленного из труб в соответствии с требованиями настоящих ОТУ | п.7 |
| Ст3сп4, Ст3пс4 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | Трубы электросварные ГОСТ 10706 | От минус20 до плюс200 | 5(50) | Группа В по ГОСТ 10706 Контроль радиографическим или ультразвуковым методами сварного шва каждого корпуса, изготовленного из труб в соответствии с требованиями настоящих ОТУ | п.7 |
| Ст3сп5, Ст3пс5 ГОСТ 380, ГОСТ 14617 |  | От минус20 до плюс400 |  |  |  |
| Сталь 10, 20 ГОСТ 1050 | Трубы электро-сварные ТУ 14.3.624 | От минус 30 до плюс 400 | 4(40) | ТУ 14.3.624 | п.7 |
|  | Группы А, Б по ГОСТ 550; Группа В по ГОСТ 8733; Группа В по ГОСТ 8731 | От минус 30 до плюс 475 | 5(50) | Группы А,Б по ГОСТ 550, группа В по ГОСТ 8731; группа В по ГОСТ 8733 | п.п. 1,2,3,6 |
|  | Группы А, Б по ГОСТ 550 | От минус30 до плюс 475 | 16(160) | Группы А,Б по ГОСТ 550 |  |
|  | Группа В по ГОСТ 8733 |  |  | Группа В по ГОСТ 8733 Испытание на сплющивание |  |
| Сталь 10,20 ГОСТ 1050 | Группы А,Б по ГОСТ 5 50 Группа В по ГОСТ 8731 | От минус 30 до плюс 475 | 16(160) | Группы А,Б по ГОСТ 550, группа В по ГОСТ 8731 Испытание на сплющивание и проверка макроструктуры |  |
|  | ТУ 14.3.190 | От минус 30 до плюс 425 | 64(64) | ТУ 14.3.190 |  |
| Сталь 20 ТУ 14.3.460 | ТУ 14.3.460 | От минус 30 до плюс 475 | Не ограничено | ТУ 14.3.460 | п.п.2,6 |
| Сталь 20ЮЧ ТУ 14.3.1600, ТУ 14.3.1652, ТУ 14.3.1745 | ТУ 14.3.1600 ТУ 14.3.1652 ТУ 14.3.1745 | От минус 40 до плюс 475 |  | ТУ 14.3.1600 ТУ 14.3.1652 ТУ 14.3.1745 | - |
| 15ГС ТУ 14.3.460 | ТУ 14.3.460 | От минус 40 до плюс 400 |  | ТУ 14.3.460 | п.10 |
| 09Г2С ГОСТ 19281 | ТУ 14.3.1128 | От минус 60 до плюс 475 |  | ТУ 14.3.1128 | - |
| 10Г2 по ГОСТ 4543 | Группы А, Б по ГОСТ 550; Группа В по ГОСТ 8731; Группа В по ГОСТ 8733 | От минус 70 до минус 31 | Не ограничено | Группы А, Б по ГОСТ 550 Испытание на ударный изгиб при температуре стенки для толщины более 12 мм | п.п. 1,2,3 |
|  |  | От минус 30 до плюс 475 |  | Группы А,Б по ГОСТ 550, Группа В по ГОСТ 8731, Группа В по ГОСТ 8733 |  |
| 10Г2ФБ ТУ 14.3.1464 | ТУ 14.3.1464 | От минус 60 до плюс 420 | 10(100) | ТУ 14.3.1464 | п.7 |

Продолжение приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13Г1С-У ТУ 14.3.1464 | ТУ 14.3.1464 | От минус 40 до плюс 320 | 5,5(55) | ТУ 14.3.1464 | п.7 |
| 15ХМ ТУ 14.3.460 | ТУ 14.3.460 | От минус 40 до плюс 560 | Не ограничено | ТУ 14.3.460 | - |
| 12Х1МФ ГОСТ 20072 |  | От минус 20 до плюс 560 |  |  | - |
| 1Х2М1 ГОСТ 550 | ГОСТ 550 | От минус 40 до плюс 650 |  | ГОСТ 550 | - |
| 15X5 ГОСТ 20072 | Группы А,Б по ГОСТ 550 | От минус 40 до плюс 425 |  | Группы А,Б по ГОСТ 550 | - |
| 15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5ВФ ГОСТ 20072 | Группы А,Б по ГОСТ 550 | От минус 40 до плюс 650 |  | Группы А,Б по ГОСТ 550 | - |
| 15Х5М ГОСТ 20072 | ТУ 14.3.1080 | От минус 40 до плюс 650 |  | ТУ 14.3.1080 | - |
| 12Х8ВФ ГОСТ 20072 | ГОСТ 550 | От минус 40 до плюс 650 |  | ГОСТ 550 | п. 3 |
| Х9М ТУ 14.3.457 | ТУ 14.3.457 | От минус 40 до плюс 650 |  | ТУ 14.3.457 | - |
| Х8 ГОСТ 550 | ГОСТ 550 | От минус 40 до плюс 475 |  | ГОСТ 550 | п. 3 |
| 10Х14Г14Н4Т ТУ 14.3.1095 | ТУ 14.3.1095 | От минус 196 до плюс 500 |  | ТУ 14.3.1095 | - |
| 08Х22Н6Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940; ГОСТ 9941; ТУ 14.3.1095 | От минус 40 до плюс 300 |  | ГОСТ 9940; ГОСТ 9941; ТУ 14.3.1095 | - |
| 07X13АГ20 ТУ 14.3.1322, ТУ 14.3.1323 | ТУ 14.3.1322 ТУ 14.3.1323 | От минус 70 до плюс 300 | 5(50) | ТУ 14.3.1322 ТУ 14.3.1323 | - |
| 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | ТУ 14.3.1095 | От минус 40 до плюс 300 | Не ограничено | ТУ 14.3.1095 | - |
| 08Х18Г8Н2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 5632 | От минус 20 до плюс 300 | 5(50) | ГОСТ 5632 | - |
| 03Х19АГ3Н10 ТУ 14.3.415 | ТУ 14.3.415 | От минус 196 до плюс 450 | Не ограничено | ТУ 14.3.415 | - |
| 03Х17Н14М3 ТУ 14.3.396 | ТУ 14.3.396; ТУ 14.3.1348; ТУ 14.3.1357 | От минус 196 до плюс 450 | Не ограничено | ТУ 14.3.396; ТУ 14.3.1357; ТУ 14.3.1348 | - |
| 02Х8Н22С6 ТУ 14.3.1024 | ТУ 14.3.1024 | От минус 40 до плюс 120 | - | ТУ 14.3.1024 |  |
| 08Х18Н10Т ЮХ18Н10Т ГОСТ 5632 | Трубы электросварные ТУ 14.3.1391 | От минус273 до плюс 610 | 5(50) | ТУ 14.3.1391 и п. 5.6.3 настоящих ОТУ | - |
| 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | От минус253 до плюс 350 | Не ограничено | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 | - |
|  |  | Св. 350 до плюс 610 |  |  |  |
| 12Х18Н12Т ТУ 14.3.460 | ТУ 14.3.460 | От минус253 до плюс610 | Не ограничено | ТУ 14.3.460 | п.5 |
| 08Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | От минус253 до плюс 610 |  | ГОСТ 9940, ГОСТ 994 1 | - |
| 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | От плюс610 до плюс700 | 5(50) | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 | - |
| 12Х18Н12Т ТУ 14.3.460 | ТУ 14.3.460 | От плюс 610 до плюс 700 | 5(50) | ТУ 14.3.460 | - |
| 08Х18Н12Б ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | От минус196 до плюс 610 | Не ограничено | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 | - |
| 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 |  | От минус196 до плюс 350 |  |  | - |
| 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | Св. плюс 350 до плюс 700 | Не ограничено | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 | - |

Продолжение приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08Х17Н15М3Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | От минус196 до плюс 600 |  | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 | - |
| О3Х18Н11 ГОСТ 5632 | ТУ 14.3.1401 | От минус196 до плюс 450 |  | ТУ 14.3.1401 | - |
| 02Х18Н11 ТУ 14.3.1401 | ТУ 14.3.1401 ТУ 14.3.1339 | От минус196 до плюс 450 |  | ТУ 14.3.1401, ТУ 14.3.1339 | - |
| 03Х21Н21М4ГБ ГОСТ 5632 | ТУ 14.3.751 ТУ 14.3.694 ТУ 14.3.696 | От минус 70 до плюс 400 |  | ТУ 14.3.751, ТУ 14.3.694, ТУ 14.3.696 | - |
| 03ХН28МДТ ГОСТ 5632 | ТУ 14.3.694. ТУ 14.3.751 ТУ 14.3.1201 | От минус196 до плюс 400 |  | ТУ 14.3.694, ТУ 14.3.751, ТУ 14.3.1201 | - |
| 06ХН28МДТ ГОСТ 5632 | ТУ 14.3.318 ТУ 14.3.763 ТУ 14.3.822 | От минус196 до плюс400 | Не ограничено | ТУ 14.3.318, ТУ 14.3.763, ТУ 14.3.822 | - |
| 15X25 ГОСТ 5632 | ТУ 14.3.949 | От 0 до плюс 300 |  | ТУ 14.3.949 | п.8 |
| 08Х17Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 | От 0 до плюс 700 |  | ГОСТ 9940, ГОСТ 994 1 | п.4 |
| 15Х25Т ГОСТ 5632 |  | От 0 до плюс900 |  |  |  |
| 15X28 ГОСТ 5632 |  | От 0 до плюс 900 |  | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 |  |
| 08X13,12X13 ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 | От минус 40 до плюс 600 |  | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 | п.4 |
| 15Х18Н12С4ТЮ ГОСТ 5632 | ТУ 14.3.310 | От минус 20 до плюс 200 | 2,5(25) | ТУ 14.3.310, ГОСТ 9941 | - |
| ХН32Т ТУ 14.3.489 | ТУ 14.3.489 | До плюс 900 | Не ограничено | ТУ 14.3.489 | - |

Примечания:

1.Трубы с толщиной 12 мм и более по ГОСТ 8731 должны быть испытаны на ударный изгиб при температуре плюс20°С на предприятии-изготовителе труб. Значение ударной вязкости и объем испытаний должны соответствовать ГОСТ 550.

2.Трубы из стали марок 10, 20, изготовленные по ГОСТ 8733, ГОСТ 550 и ТУ 14.3.460 диаметрами 20 и 25 мм толщиной не более 2,5 мм, допускается применять при температурах стенки от минус 60°С до плюс 475°С.

3. При заказе труб по ГОСТ 550, предназначенных для изготовления теплообменных аппаратов, необходимо оговаривать группу А.

- 4. Для деталей внутренних устройств, не подлежащих введению Госгортехнадзором России.

5. Для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию.

6. Допускается применять трубы толщиной не более 12 мм из сталей марок 10 и 20 по ГОСТ 550,

ГОСТ 8733, ГОСТ 8731, ТУ_14.3.460, ТУ 14.3.190 при температуре стенки от минус 40°С и выше.

- 7. Контроль неразрушающими физическими методами продольных сварных швов.

8. Для трубных пучков, не подлежащих сварке.

9. Значение ударной вязкости KCU при температуре минус 70°С должно быть не менее 25 Дж/см2

(2,5 кгс×м/см2)

10. Трубы из стали марки 15ГС при температуре стенки ниже минус З0°С должны испытываться на ударный изгиб при температуре минус 40°С. Значение ударной вязкости должно быть не менее 30 Дж/см2

(3,0 кгс×м/см2).

Приложение 4.

- ПОКОВКИ

| Марка стали, обозначение стандарта или технических условий. В скобках указано старое обозначение марки стали и сплава | Технические требования | Рабочие условии |  | Виды испытаний и требования | Примечания (ссылка на пункты примечаний к прил.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура стенки, °С | Давление среды, МПа (кгс/см2), не более |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст5сп ГОСТ 380 | Группа IV-КП.245 (КП.25) по ГОСТ 8479 | От минус 20 до плюс 400 | 5(50) | Группа IV по ГОСТ 84 79 | п.п.1,7 |
| Ст3сп ГОСТ 380 | Группа IV-КП.195 (КП.20) по ГОСТ 8479 | От минус 30 до плюс 450 |  | Группа IV по ГОСТ 8479 | п. 1 |
| 20 ГОСТ 1050 | Группы IV-КП.195 (КП.20) и IV-КП.215 (КП.22) по ГОСТ 8479 | От минус30 до плюс475 | Не ограничено | Группа IV по ГОСТ 8479 | п.п. 1,2,3,6 |
| 20К ГОСТ 5520 | Группы IV-КП.195 (КП.20) по ГОСТ 8479 | От минус 30 до плюс 475 |  | Группа IV по ГОСТ 8479 | п. 1 |
| 20, 22К ОСТ 108.030.113 | ОСТ 108. 030.113 | От минус 30 до плюс450 |  | ОСТ 108.030.113 | п.п. 2,6 |
| 22К, 22К-111, 22К-ВД, 22К-ВРВ ТУ 108.11.543 | ТУ 108.11.543 | От минус 30 до плюс 475 |  | ТУ 108.11.543 | - |
| 20ЮЧ ТУ 26.0303.1532 | ТУ 26.0303.1532 | От минус 40 до плюс 475 |  | ТУ 26.0303.1532 | - |
| 16ГС ГОСТ 1928 | Группа IV-КП.245 (КП 25) по ГОСТ 8479 | От минус 40 до плюс 475 |  | Группа IV по ГОСТ 8479 | п.п. 1,4 |
| 15ГС, 16ГС ОСТ 108.030.113 | ОСТ 108.030.113 | От минус 40 до плюс 450 | Не ограничено | ОСТ 108.030.113 | п. 4 |
| 15ГС ОСТ 108.030.113 | ОСТ 26-01-135 | От минус 40 до плюс 400 |  | ОСТ 26-01-135 |  |
| 14ХГС ГОСТ 19281 | ОСТ 26-01-135 | От минус 50 до плюс 380 |  | ОСТ 26-01-135 |  |
| 10Г2 ГОСТ 4543 | Группа IV-КП.215 (КП.22) по ГОСТ 8479 | От минус 70 до минус 30 |  | Группа IV по ГОСТ 8479 | п.п. 1,2,3,4,5 |
| 10Г2 ГОСТ 4543 |  | От минус 30 до минус 475 |  |  |  |
| 09Г2С ГОСТ 19281 |  | От минус 70 до плюс 30 |  |  | п.п. 1,4 |
| 09Г2С ГОСТ 19281 |  | От минус 30 до плюс 475 |  |  |  |
| 20Х ГОСТ 4543 |  | От минус 40 до плюс 450 |  |  | п. 1 |
| 15ХМ ГОСТ 4543 |  | От минус 40 до плюс 560 |  |  |  |
| 15Х5ВФ, 15Х5М ГОСТ 20072 | Группа IV-КП.395 (КП.40) по ГОСТ 8479: σ≥13%, ψ≥35%; КСU≥50 Дж/см2 | От минус 40 до плюс 650 |  |  | п.п. 1,2 |
| 12Х1МФ ОСТ 108.030.113 | ОСТ 108.030.113 | От минус 20 до плюс 450 |  | ОСТ 108.030.113 | - |
| 12МХ ГОСТ 20072 | Группа IV -КП. 235 (КП 24) по ГОСТ 8479 | От минус 40 до плюс 450 |  | Группа IV по ГОСТ 8470 | п. 1 |
| 12ХМ, 15ХМ ТУ 302.02.031 | ТУ 302.02.031 | От минус 40 до плюс 560 |  | ТУ 302.02.031 | - |
| 10Х2М1А-А ТУ 108.13.39 | ТУ 108.13.39 | От минус 40 до плюс 560 | Не ограничено | ТУ 108.13.39 | - |
| 10Х2М1А-А, 10Х2М1А-ВД, 10Х2М1А-Ш, ТУ 302.02.121 | ТУ 302.02.1 21 | От минус 40 до плюс 560 |  | ТУ 302.02.121 | - |

Продолжение приложения 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20Х2МА ОСТ 26-01-135 | ОСТ 26-01-135 | От минус 40 до плюс 475 | Не ограничено | ОСТ 26-01-135 | - |
| 15Х2МФА-А ТУ 302 02 014 | ТУ 302.02.014 | От минус40 до плюс 510 |  | Группа II по ТУ 302.02.014 | - |
|  |  | Св. плюс 510 до плюс 560 | 10(100) |  |  |
| 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | Группа IV по ГОСТ 25054 | От минус 40 до плюс 300 | Не ограничено | Группа IV по ГОСТ 25054 | п. 1,10 |
| 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |  | От минус 253 по плюс 610 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | п.п. 1,2,8,10 |
| 08Х18Н10Т ГОСТ 5632 |  | От минус 253 до плюс 610 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | п.п. 1,9,10 |
| 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632 |  | От плюс 610 до плюс 700 | 5(50) |  | п.п. 1,2, 8,10 |
| 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 |  | От минус 253 до плюс 600 | Не ограничено |  | п.п. 1,10 |
| 03Х18Н11 ГОСТ 5632 |  | От минус253 до плюс450 |  |  |  |
| 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 |  | От минус 196 до плюс 450 |  |  |  |
| 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 |  | От минус 196 до плюс 600 |  |  |  |
| 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 5632 |  | От минус 196 до плюс 600 | Не ограничено |  |  |
| 06ХН28МДТ ГОСТ 5632 |  | От минус 196 до плюс 400 | 5(50) |  |  |
| 08X13; 12X13 ГОСТ 5632 |  | От минус40 до плюс 550 | 6,4(64) |  | п. 1,7 |

Примечания:

1. Допускается применять поковки группы II для невзрывоопасных сред при давлении менее 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)

2. Допускается наравне с поковками применять стальные горячекатаные кольца для изготовления фланцев из сталей марки 20 по ТУ 14-1-1431 и марок 20, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т по ТУ 14-3-375.

3 Допускается применять фланцы приварные встык из поковок группы IV-КП.215 (КП 22) по ГОСТ 8479 и горячекатаных колец из стали марки 20 по ГОСТ 1050 и бандажных заготовок из стали марки 20 по 
ГОСТ 1050 для температуры стенки от минус 31°С до минус 40°С при условии проведения термообработки-закалки и последующего высокого отпуска или нормализации после приварки фланца к корпусу или патрубку. При этом патрубок, привариваемый к корпусу, должен быть изготовлен из стали марки 16ГС (09Г2С, 10Г2). Значение ударной вязкости основного металла должно быть не менее 
30 Дж/см2 (3 кгс×м/см2).

5. Допускается применение ответных фланцев штуцеров из стали марки 20 в термообработанном состоянии при температуре стенки от минус 30°С до минус40°С.

4. Поковки из сталей марок 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2, 14ХГС должны испытываться на ударный изгиб при температуре стенки ниже минус 30°С. Значение ударной вязкости должно быть не менее 30 Дж/см2 (3 кгс×м/см2)

5. Допускается применение заготовок, полученных методом электрошлакового переплава из сталей марок 20Ш, 10Г2Ш, по ТУ 0251-16, на параметры, аналогичные сталям 20 и 10Г2.

6. Допускается применять поковки из стали марки 20 с толщиной в месте сварки не более 12 мм при температуре стенки не ниже минус 40°С без проведения термической обработки сварного соединения.

7. Для изготовления деталей, не подлежащих сварке.

8. Для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию.

9. Термическая обработка по режиму стабилизирующего отжига при условиях, оговоренных в п.5.6.2 настоящих ОТУ.

10. Для сред, вызывающих межкристаллитную коррозию (МКК), применять поковки группы IVK.

Приложение 5

Электроды для ручной электродуговой сварки углеродистых,

низколегированных и среднелегированных сталей

| Марка стали | Электроды |  | Минимальная температура стенки под давлением для металла шва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип электрода по ГОСТ 9467 | Марка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСт3кп, ВСт3пс, ВСт3сп, ВСт3Гпс, В18Гпс, 10, 15, 20, 15К, 16К, 18К, 20К, 20Л и марок ВСт3сп, 20К основного слоя двухслойной стали | Э42 | ОЗС-23, ОМА-2, АНО-6, АНО-17 | Не ниже минус 15°С, но не ниже допустимой минимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
|  | Э46 | ОЗС-12, ОЗС-4, МР-3, АНО-4, ОК 46.00 |  |
|  | Э42А | УОНИ- 13/45, СМ- 11, ОЗС-2 | Не ниже минус 30°С, но не ниже допустимой минимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
|  | Э46А Э50А | УОНИ-13/55К, ОЗС-22Р, УОНИ-П/55, ОЗС-25, ОК 53.70, ОК 48.00 | Не ниже минус 40°С, но не ниже допустимой минимальной температуры основного металла (в том числе биметалла) по приложениям 2, 3, 4 |
| 22К, 25Л по ГОСТ 5520 | Э46А Э50А | УОНИ-13/55К, ОЗС-22Р, ОЗС-22Н, ОЗС-25, ОК 53.70 УОНИ-13/55, ОК 48.00 | Не ниже минус 40°С, но не ниже допустимой минимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 16ГС, 17ГС, 20ЮЧ, 17Г1С, 09Г2НАБЧ, 10ХСНД. Трубы толщиной менее 12 мм из сталей марок 10 и 20 и марки 16ГС основного слоя двухслойной стали | Э50А | УОНИ-13/55, ОЗС-25, ОК 53.70 ОК 48.00, | Не ниже минус 40°С, но не ниже допустимой минимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 16ГМЮЧ | Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М | ОЗС-11, ТМЛ-1У, ОК76 18, ОК 76.28 | Не ниже 0°С, но не ниже допустимой минимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 15Г2СФ | Э50А, Э 55, Э60 | УОНИ-13/55, ОЗС-25, ОК 53.70 | Не ниже минус 40°С, но не ни- ¦ же допустимой минимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 10Х2ГНМ | Э-05Х2М | 48Н-10, ОК 76.28 | Не ниже 0°С, но не ниже допустимой минимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 09Г2С, 10Г2, 10Г2С1 и марка 09Г2С основного слоя двухслойной стали | Э50А | УОНИ-13/55, ОЗС-25, ОК 48.00, ОК 53.70 | Не ниже минус 60°С. От минус 61°С до минус 70°С после нормализации |
| 09Г2С, 10Г2, 10Г2С1, 09Г2СЮЧ | 10ГН, 10ГНМ | ВП-4, ВП-6, ОК 73.80 | От минус 70°С до плюс 475°С, но в пределах, допускаемых по приложениям 2, 3, 4 для основного металла |
| 12МХ и марка 12МХ основного слоя двухслойной стали | Э-09МХ Э-09Х1М | ОЗС-11, ТМЛ-1У, ОК 76.18 | Не ниже 0°С, но не ниже допускаемой минимальной температуры для основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 12ХМ, 15ХМ и марка 12ХМ основного слоя двухслойной стали | Э-09Х1М | ТМЛ-1У, ЗИО-20, ОК 76.18 |  |
| 12Х1МФ | Э-09Х 1 МФ | ТМЛ-ЗУ, ЦЛ-20-67 |  |
| 10Х2М1А-А | Э-09Х1М | ТМЛ-1У, ЗИО-20, ОК 76.18 |  |
| 10Х2М1А-А, 20Х2МА и марка 20Х2МА основного слоя двухслойной стали | Э-09Х1М Э-05Х2М | ТМЛ-1У 48Н-10 ОК 76.28 |  |

Продолжение приложения 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Х2М1, 12Х1МФ | 10Х2М1 Э-09Х1МФ Э-05Х2М | ЭГЛ-8х ТМЛ-1У 48Н-10, ОК 76.28 | Не ниже 0°С, но не ниже допускаемой минимальной температуры для основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 15X5, 15Х5М, 15Х5МУ, 15Х5ВФ | Э-10Х5МФ | ЦЛ-17, ОК 76.35 |  |
| 12Х8ВФ | 08Х9М1 09X8ВФ Э-10Х5МФ | ЭГЛ-64х, ОК 76.96 ЦЛ-17, ОК 76.35 |  |
| Х9М | 08Х9М1 | ЭГЛ-6х, ОК 76.96 |  |

Примечания:

1. Без индекса "Э" условно указаны типы электродов, не предусмотренные ГОСТ 9467 Марки электродов со знаком х изготавливаются по разработке ВНИИнефтемаш.

2. Каждую партию электродов ЭГЛ-6, ЭГЛ-8 перед сваркой необходимо проверить на технологичность и на соответствие химического состава и механических свойств наплавленного металла паспорту на эти электроды независимо от наличия сертификата.

3. Максимальная температура металла шва под давлением принимается по основному металлу в соответствии с требованиями приложений 2, 3, 4.

4. Электроды типа Э42 и Э46 не допускается использовать в конструкции для сред, вызывающих коррозионное растрескивание и сероводородную коррозию.

5. Электроды серии ОК изготавливаются и поставляются шведской фирмой ЭСАБ и предприятиями России, освоившими производство этих электродов при содействии фирмы ЭСАБ.

- Приложение 6.

Электроды для ручной электродуговой сварки высоколегированных сталей и
плакирующего слоя двухслойной стали без обеспечения требований по
стойкости наплавленного металла против МКК

| Марка стали | Электроды |  | Диапазон температуры эксплуатации металла шва, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип по ГОСТ 10052 | Марка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08Х22Н6Т | Э-04Х20Н9 Э-07Х20Н9 | ОЗЛ-14А, ОЗЛ-8, ЦЛ-33, ОК 61.35, ОК 67.55 | От минус 40 до плюс 300 |
| 08Х18Г8Н2Т | Э-04Х20Н9 Э-07Х20Н9 | ОЗЛ-14А, ОЗЛ-8, ЦЛ-33, ОК 61.35, ОК 67.55 | От минус 20 до плюс 300 |
| 08Х21Н6М2Т | Э-02Х20Н14Г2М2 | ОЗЛ-20, ОК 67.55 | От минус 40 до плюс 300 |
| 07Х13АГ20 | Э-07Х20Н9 Э-04Х20Н9 Э-08Х20Н9Г2Б | ОЗЛ-14А, ОЗЛ-8, ЦЛ-33, ОЗЛ-36, УОНИ-13/НЖ 2, ОК 31.35, ОК 67.55, ОЗЛ-7, ЦЛ-11, АНВ-23, Л-40М, ОК 61.85 | От минус 70 до плюс 300 |
| 03Х19АГ3Н10 | Э-02X21Н10Г2 | ОЗЛ-22, ОК 61.10 | От минус 196 до плюс 450°С |
| 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н8ТЛ 08Х18Н12Б 12Х18Н12Т | Э-04Х20Н9 | ОЗЛ- 14А, ОЗЛ-36, УОНИ-13/НЖ2, ОК 61.35, ОК 61.85 | От минус 253 до плюс 450°С |
|  | Э-07Х20Н9 | ОЗЛ-8, ЦЛ-33, ОК 61.35, ОК 61.85 | Температурные условия применения для основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13МЗТ 08Х17Н13М2Т 12Х18Н12МЗТЛ | Э-07Х19Н11М3Г2Ф Э-02Х20Н14Г2М2 Э-02Х19Н18Г5АМЗ | Э-400/10У ОК 63.30, ОК 63.85 ОЗЛ-20, ОК 63.80 АНВ-17, АНВ-26 | От минус 196 до плюс 450°С Температурные условия применения для основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 10Х14Г14Н4Т | Э-10Х20Н9Г6С Э-ОЗХ15Н9АГА Э-04Х19Н9 | НИИ-48Г, АНВ-24 ОЗЛ-14А, ОК 61.35 | Температурные условия применения основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 03Х18Н11 02Х18Н11 | Э-02Х21Н10Г2 | ОЗЛ-22, ОК 61.15 | От минус 253 до плюс 450°С |
|  | Э-02Х19Н9Б | АНВ-13, ОК 61.81 | Температурные условия применения для основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т Коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | Э-10Х25Н13Г2 для переходного и коррозионно-стойкого слоя | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 67.75, ОК 67.70 | Температурные условия применения для основного слоя биметалла по приложениям 2, 3, 4 |
|  | Э-04Х20Н9 Э-07Х20Н9 только для коррозионно-стойкого слоя | ОЗЛ-14А, ОЗЛ-8, ЦЛ-33, ОК 61.35, ОК 61.30 |  |
| 10Х17Н13М2Т 08Х17Н13МЗТ Коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | Э-10Х25Н13Г2 только для переходного слоя Э-07Х19Н11МЗГ2Ф Э-09X19Н10Г2М2В только для коррозионно-стойкого слоя | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 67.75, ОК 67.70, НЖ-13, ОК 63.80 | Температурные условия применения для основного слоя по приложениям 2.3,4 |
| 03Х17Н14МЗ | Э-02Х19Н18Г5АМ3 Э-02Х20Н14Г2М2 | АНВ-17, АНВ-26, ОЗЛ-2, ОК 64.30 | Температурные условия применения для основного металла по приложениям 2,3,4. |

Продолжение приложения 6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08X13 применяется для коррозионностойкого слоя двухслойной стали и для внутренних устройств | Э-10Х25Н13Г2 | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 68.82, ОК 67.45 | От минус 40 до плюс 550, В двухслойной стали температурные условия применения по основному слою по приложениям 2,3,4 |
| 08Х17Т для внутренних устройств | Э-07Х25Н13Г2 | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 61.86, ОК 61.85 | От плюс 20 до плюс 700 |
| 15Х25Т для внутренних устройств ХН32Т | Э-07Х25Н13Г2 | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 61.86, ОК 61.85 | От плюс 20 до плюс 1000 |
|  | Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т Э-10Х20Н70Г2М2Б2В | КТИ-7А, ОЗЛ-25Б, ОК 92.45 | Температурные условия применения для основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | Н70Д30 | В56У по ТУ 14-4-807 с изм.1 ОК 92.86 | Температурные условия применения для основного слоя по приложениям 2, 3, 4 |

Примечания:

1. Во избежание образования сигмафазы и охрупчивания металла шва допустимое содержание ферритной фазы в аустенитном металле шва в зависимости от температуры эксплуатации не должно превышать значений, представленных в таблице приложения 8.

2. Применение сварных соединений выше плюс 600°С должно быть согласовано со специализированной научно-исследовательской организацией по ремонту - ОАО" ВНИКТИнефтехимоборудование".

- Приложение 7

Электроды для ручной электродуговой сварки высоколегированных сталей и плакирующего слоя двухслойной стали с обеспечением требований по стойкости наплавленного металла против МКК

| Марка стали | Электроды |  | Диапазон температуры эксплуатации металла шва, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип по ГОСТ 10052 | Марка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08Х22Н6Т | Э-08Х20Н9Г2Б | ОЗЛ-7, ЦЛ-11, АНВ-23, Л-40М, ОК 61.85 | От минус 40 до плюс 350, но не выше допустимой максимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4 |
| 08Х18Г8Н2Т | Э-08Х19Н10Г2Б | ЦТ-15, ЦТ-15-1, ЗИО-3, ОК 61.86 | От минус 20 до плюс 350, но не выше допустимой максимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4. |
|  | 08Х22Н7Г2Б | ОЗЛ-40 по ТУ 14-168-43 |  |
| 08Х21Н6М2Т | Э-09Х19Н10Г2М2Б Э-07Х19Н11МЗГ2Ф | НЖ-13; ОК 63.80; ОК 67.55 | От минус 40 до плюс 350, но не выше допустимой максимальной температуры основного металла по приложениям 2, 3, 4. |
|  | 08Х20Н7Г2М2Б | ОЗЛ-41 по ТУ 14-168-43 |  |
| 03Х19АГ3Н10 | Э-02Х21Н10Г2 Э-02Х19Н9Б | ОЗЛ-22, ОК61.35 АНВ-13, ОК 61.85 | От минус 196 до плюс 350. От минус 196 до плюс 450. Эксплуатация от 350 до 450 для обеспечения стойкости против МКК требует стабилизирующего отжига |
| 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т 12Х18Н9ТЛ | Э-08Х20Н9Г2Б | ОЗЛ-7, ЦЛ-11, Д-40М, АНВ-23, ОК 61.85 | До плюс 450, при этом эксплуатация от плюс 350 до плюс 450 требует стабилизирующего отжига |
| 08Х18Н12Б 12Х18Н12Т | Э-08Х19Н10Г2Б | ЦТ-15, ЦТ-15-1, ЗИО-3, ОК 61.86, ОК 61.35 | Температура эксплуатации по основному металлу по приложениям 2,3,4. Эксплуатация выше 350 требует стабилизирующего отжига |
| 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13МЗТЛ 12Х18Н12М3ТЛ 08Х17Н13 М2Т | Э-07Х19Н11МЗГ2Ф Э-09Х19Н10Г2М2Б | НЖ-13, ОК 63.80, ОК 63.85 | От минус 196 до плюс 350 |
| 08Х17Н15М3Т | Э-02Х19Н18Г5АМЗ | АНВ-17, ОК 69.21 | От минус 196 до плюс 350 |
| 03Х18Н11 02Х18Н11 | Э-02Х19Н9Б | АНВ-13, ОК 61.86 | Температура эксплуатации по ос- новному металлу по приложениям 2,3,4. Эксплуатация выше плюс 350 требует стабилизирующего отжига |
| 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т для коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | Э-10Х25Н13Г2 только для переходного слоя | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 67.75, ОК 67.70 |  |
|  | Э-08Х20Н9Г2Б только для коррозионно-стойкого слоя | ОЗЛ-7, ЦЛ-11, Л-40М, АНВ-23, ОК 61.85, ОК 61.86 | До плюс 350 |
|  | Э-08Х19Н10Г2Б только для коррозионно-стойкого слоя | ЦТ-15, ЦТ-15-1, ЗИО-3, ОК 61.86 | Температура эксплуатации по основному металлу по приложениям 2,3,4. Эксплуатация выше плюс 350 требует стабилизирующего отжига |
| 10Х17Н13М2Т 08Х17Н15МЗТ коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | Э-10Х25Н13Г2 только для переходного слоя Э-09Х19Н10Г2М2Б только для коррозионно-стойкого слоя | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 67.75, ОК 67.70 НЖ-13, ОК 63.80х | От минус 196 до плюс 350 |
| 03Х17Н14М3 | Э-02Х19Н18Г5АМ3 Э-02Х20Н14Г2М2 | ОЗЛ-20, ОК 64.63 | От минус 196 до плюс 350 |
| 15Х18Н12С4ТЮ | Э-10Х17Н13С4 | ОЗЛ-29 | От минус 20 до плюс 200 |
| 08Х8Н22С6 02Х17Н14С5 | Э-02Х17Н14С5 | ОЗЛ-24 по ТУ 14-4-579 | От минус 40 до плюс 120 |
| 03Х21Н21М4ГБ | 03Х24Н25М3АГ3 04Х23Н27М3Д3Г2Б 04Х21Н21М4Г2Б | АНВ-38 ОЗЛ-17У, ОК 69.33, ОЗЛ-26А | От минус 70 до плюс 350 |
| 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | 03Х24Н25М3АГ3Д 04X23Н27М3Д3Г2Б 04Х23Н26М3Д3Г2Б | АНВ-37, ОК 69.63, ОК 69.35, ОЗЛ-17У ОЗЛ-37-2 | От минус 196 до плюс 350 |
| 08X17Т 15Х25Т | Э-10Х25Н13Г2Б | ЦЛ-9 | От плюс 20 до плюс 350 |

Примечания:

1. Технические требования, рабочие условия, виды испытаний и условия применения сталей по графе 1 определяются по ОСТ 26-291.

2. Во избежание образования сигмафазы и охрупчивания металла шва допустимое содержание ферритной фазы в аустенитном металле шва в зависимости от температуры эксплуатации не должно превышать значений, представленных в таблице приложения 8.

3. Термообработка - высокий отпуск сварных соединении двухслойной стали, где это требуется, выполняется после полной сварки основною слоя и разделительного слоя перед наплавкой коррозионно-стойкого слоя.

4. Без индекса «Э» условно указаны типы электродов, не предусмотренных ГОСТ 10052.

5. Применение сварных соединений при температуре выше 600°С должно быть согласовано со специализированной научно-исследовательской организацией.

Приложение 8.

Допустимое содержание ферритной фазы в аустенитном металле шва.

| Температура эксплуатации сварных соединений, °С | Допустимое содержание фазы в аустенитном металле шва, балл по ГОСТ 11878 |
| --- | --- |
| До плюс 350 | Не ограничивается |
| В интервале плюс 350-450 | 10 |
| В интервале плюс 450-550 | 8 |
| В интервале плюс 550-700 | 6 |
| В интервале плюс 700-900 | 3 |

Приложение 9

Выбор электродов, режимы и условия термообработки при сварке разнородных сталей

| Сочетание марок сталей в сварном соединении (А+Б) |  | Марка электрода | Толщина стенки, мм | Термические условия сварки |  | Температурные условия соединения после сварки до термообработки |  | Допустимый разрыв во времени между сваркой и термообработкой |  | Вид и режим термообработки, °С | Особые требования к металлу шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б |  |  | Температура подогрева стыка перед сваркой, °С | Межваликовая температура, °С | Наличие «отдыха» | Непрерывное поддержание температуры стыка на уровне температуры подогрева перед сваркой | Перерыв, час | Условия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 |
| Вст3пс, Вст3сп, Вст3Гпс 10, 15, 20 15К,16К, 18К, 20К | 16ГС, 17ГС, 09Г2, 09Г2С, 10Г2СЛ, 10Г2 | АНО-1. ОЗС-23, ОМА-2, АНО-6, ОЗС-4, МР-3, АНО-4. ОЗС-12, ОК46.00 | >30 | Приложение 24 для каждой группы сталей | Не регламентируется | Нет | Нет | Не ограничено | - | Отпуск-- нагрев 620-650°С; - выдержка 3 мин на 1мм; - охлаждение Vохл≤300°С /ч до 300°С, далее - в теплоизоляции | Электроды не допускаются для сред, вызывающих коррозионное растрескивание и сероводородную коррозию, а также при температуре стенки аппарата под давлением ниже минус 15°С |
| Вст3пс, Вст3сп. Вст3Гпс, 10, 15, 20, 15К, 16К, 18К, 20К | 16ГС, 17ГС, 09П, 09Г2С, 10Г2С1, 10Г2 | УОНИ- 13/45, СМ-11, ОЗС-22Р, УОНИ-13/55К | >30 | Приложение 24 для каждой группы сталей | Приложение 24 для более легированной стали | Нет | Нет | То же | - | То же | Нет |
| Вст3пс, Вст3сп, Вст3Гпс, 10, 15, 20, 15К, 16К, 18К, 20К | 12МХ, 12ХМ, 15ХМ. 15ХМА | УОНИ-13/45, СМ-11, ОК53.70 | <12 | То же | То же | Нет | Нет | 72 | Исключение статических и динамических нагрузок | Отпуск - нагрев 680-700°С. - выдержка 3ч; - охлаждение Vохл≤200°С /ч до 300°С, далее - в теплоизоляции | Нет |
| То же | То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же | Нет |
| Вст3пс, Вст3сп, Вст3Гпс, 10, 15, 20, 15К, 16К, 18К, 20К | 12МХ, 12ХМ. 15ХМ, 15ХМА | УОНИ-13/45, СМ-11 | ≥12 | То же | То же | Нет | Нет | 48 | То же | То же | Нет |
|  |  |  | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же | Нет |
|  |  | ОК53.70 | То же | То же | То же | Нет | Нет | 72 | То же | То же | Нет |
|  |  |  | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же | Нет |
| 16ГС, 17ГС, 09Г2С, 09Г2, 10Г2С1, 10Г2 | 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 15ХМА | УОНИ-13/55, ОЗС-25, АНО-11, ОЗС-20Р, АНО-10, ОК 48.00, ОК53.70 | <12 | Приложение 24 для каждой группы сталей | Приложение 24 для более легированной стали | Нет | Нет | 72 | То же | То же | Нет |
| То же | То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же | Нет |
| То же | То же | То же | ≥12 | То же | То же | Нет | Нет | 48 | То же | То же | Нет |
| То же | То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же | Нет |
| 16ГС, 17ГС, 09Г2С, 09Г2, 10Г2С1, 10Г2 | 1Х2М1, 10X5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 20Х5МЛ, 20Х5ВЛ | УОНИ-13/55 ОЗС-25, АНО-11, ОЗС-20Р, АНО-10 | По проекту | То же | То же | Нет | Нет | Непосредственно после сварки | Без охлаждения стыка ниже температуры подогрева | Отпуск-- нагрев 740-750°С. (Vохл≤200°С/ч) -выдержка Зч, - охлаждение до 300°С с Vохл≤100°С/ч, далее - в теплоизоляции | Нет |
| То же | То же | То же | То же | Приложение 24 для каждой группы сталей | Приложение 24 для более легированной стали | Есть | Нет | 48 | Исключение статических и динамических нагрузок | Тоже | Нет |
| То же | То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Есть | Не ограничено | То же | Тоже | Нет |
| То же | То же | ОК 53.70 | То же | То же | То же | Нет | Нет | 48 | То же | То же | Нет |
| То же | То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же | Нет |
| 12МХ, 12ХМ. 15ХМ, 15ХМА | 1Х2М1, 10X5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 20Х5МЛ, 20Х5ВЛ | ТМЛ-1У, ЦУ-2ХМ, ЦЛ-38. ЗИО-20. ТМЛ-3У, ЦЛ-20 | По проекту | То же | Тоже | Нет | Нет | Непосредственно после сварки | Без охлаждения стыка ниже температуры подогрева | Тоже | Нет |
| То же | То же | То же | По проекту | То же | То же | Есть | Нет | 24 | Исключение статических и динамических нагрузок | То же | Нет |
| То же | То же | То же | По проекту | То же | плюс 350 | Есть | Есть | Не ограничено | То же | То же | Нет |
| То же | То же | ОК 76.18, ОК 76.28 | ≤12 | То же | плюс 350 | Нет | Нет | 48 | То же | То же | Нет |
| То же | То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же | Нет |
| То же | То же | То же | ≥12 | То же | плюс 350 | Нет | Нет | 12 | То же | Тоже | Нет |
| То же | То же | То же | То же | То же | плюс 350 | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же | Нет |
| 08Х22Н6Т | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н12Б, 0Х18Н11, 08Х17Н13М2Т 08Х17Н15МЗТ 10Х17Н1ЗМ2Т 10Х17Н13МЗТ 10Х17Н14МЗ | ОЗЛ-8, ОК 61.35 | По проекту | Приложение 24 | - | - | - | - | - | - | В средах, не вызывающих МКК |
| 08Х21Н6М2Т | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 03Х18Н11 | ОЗЛ-8, ОК 61.35, ОК 61.30 | По проекту | То же | - | - | - | - | - | - | В средах, не вызывающих МКК |
| 08Х21Н6М2Т | 08Х17Н13М2Т 08Х17Н13МЗТ 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13МЗТ 10Х17Н14МЗ | НЖ-13, ОК 63.80 | По проекту | Приложение 24 | - | - | - | - | - | - | В средах, не вызывающих МКК |
| 10Х14Г14Н4Т | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х12Н12Б, 03Х18Н11 | АНВ-20, ОК 69.21 | По проекту | То же | - | - | - | - | - | - | Равнопрочность. пластичность и вязкость при низких температурах, коррозионная стойкость в слабоагрессивных средах, без требований к МКК |
| 08Х18Г8Н2Т | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 03Х18Н11 | ЦЛ-11, ОК 61.85, ЦТ-15, ОК 61.86 | По проекту | То же | - | - | - | - | - | - | При наличии требований по стойкости против МКК |
| 08Х17Т для деталей внутренних устройств | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 03X18Н11 | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 67.75, ОК 67.70, | По проекту | 100-150 сталей типа 08Х17Тприложение 24 для группы сталей по графе 2 | ≤100 | - | - | - | - | - | В средах, не вызывающих МКК |
| Вст3пс, Вст3сп, Вст3Гпс, 10,15,20, 15К 16К, 18К,20К | 08X18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12В | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 67.75, ОК 67.70 | По проекту | Приложение 24 для каждой группы сталей. | То же | - | - | - | - | - | В средах, не вызывающих МКК |
| 16ГС, 17ГС, 09Г2, 10Г2, 10Г2С1 | 03X18Н11, 08X17Н13М2Т 08Х17Н15М2Т10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 10X17Н14М3Т | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 67.75, ОК 67.70 | По проекту | То же | То же | - | - | - | - | - | В средах, не вызывающих МКК |
| 08Х18Н10, 08Х18Н10Г, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Т, 03Х18Н11 | 08Х17Н13М2 08Х17Н15М3Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13МЗТ 10Х17Н14М3 | ОЗЛ-8, ЦЛ-33, ОК 61.35, ОЗЛ-14А | По проекту | Приложение 24 | То же | - | - | - | - | - | В средах, не вызывающих МКК |
| То же | То же | ЦЛ-11, ОЗЛ-7, АНВ23, Л-40М, ОК 61.85 | По проекту | Приложение 24 | То же | - | - | - | - | - | При наличии требований против МКК и температуре эксплуатации до 350°С |
| То же | То же | ЦТ-15, ЦТ-15-1, ЗИО-3, ОК 61.86 | По проекту | То же | То же | - | - | - | - | Стабилизирующий отжиг нагрев до 870-900°С. выдержка 3ч охлаждение на воздухе | При наличии требований против МКК, температурные условия применения для основного металла по приложениям 2, 3, 4 с учетом п. 3 9 настоящих ОТУ Для температуры эксплуатация выше 350°С необходим стабилизирующий отжиг |
| Вст3пс, Вст3сп, Вст3Гпс, 10,15,20, 15К,16К, 13К,20К, 16ГС, 09Г2С, 10Г2, 10Г2С1, 17ГС | 08X13, 08X17Т, 15Х25Т (применяется для внутренних устройств сосудов и аппаратов, а также для коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали – сталь 08X13) | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 68.82 | По проекту | 100-150 -для группы сталей графы 2 Приложение 24 - для группы сталей графы 1 | ≤100 | - | - | - | - | - | При отсутствии требований по стойкости против МКК |
| 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 15ХМА | 08X13, 08X17Т, 15Х25Т (применяется ДЛЯ внутренних устройств сосудов и аппаратов, а сталь 08Х13,-также для коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали) | ОЗЛ-6 ЗИО-8 ЦЛ-25 ОК 67.75 | По проекту | 100-150 -для группы сталей графы 2 Приложение 24 -для группы сталей графы 1 | ≤100 | - | - | - | - | - | При отсутствии требований по стойкости против МКК |
| 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 15ХМА, 1Х2М1, 15X5, 15Х5М, 15Х5МУ, 15Х5ВФ, 20Х5МЛ, 20Х5ВЛ | 08X22Н6Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 11Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 11Х18Н12Т, 03Х18Н12Б, 08Х17Н13М2Т 08Х17Н15МЗТ10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т10Х17Н14М3 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОК 67.75 | По проекту | 150-200 для группы сталей графы 1 Приложение 24 - для группы сталей графы 2 | То же | - | - | - | - | - | При температуре эксплуатации до 350°С и отсутствии требований по стойкости против МКК |
| То же | То же | НИАТ5 ЭА 395/9, ОК 92.45 | По проекту | То же | То же | - | - | - | - | - | При температуре эксплуатации до 450°С и отсутствии требований по стойкости против МКК |
| То же | То же | АНЖР-2 ОК 92.45 | По проекту | То же | То же | - | - | - | - |  | Температура эксплуатации по основному металлу, но не выше 550°С. При отсутствии требований по стойкости против МКК |
| 08X13, 08Х17Т, 15Х25Т (применяется для внутренних устройств сосудов и аппаратов, а 08Х13 - также для коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали) | 08Х22Н6Т, 08Х18Н10, 08Х18Н1СП, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н11, 08Х17Н13М2Т 08Х17Н15М3Т10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 10Х17Н14М3 | ОЗЛ-6, ЗИО-8, 11Л-25, ОК 92.45, ОК 92.26 | По проекту | 100-150 для группы сталей графы 1 Приложение 24 - для группы сталей графы 2 | <=100 | - | - | - | - | - | При отсутствии требований по стойкости против МКК |
|  |  | ЦЛ-11, ОК 92.45, ОК 92.26, ЦТ- 15, ОК 92.45, ОК 92.26 | То же | То же | То же | - | - | - | - | - | При наличии требований по стойкости против МКК |
| 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 11Х18Н9Т, 11Х18Н10Т, 11Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 03Х18Н11, 08Х17Н13М2Т08Х17Н15М7Т 10Х17Н13М2Т10Х17Н13МЗТ 03Х17Н14М13 | 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ | ОЗЛ-17У ОК 69.33 | По проекту | Приложение 24 | То же | - | - | - | - | - | При температуре эксплуатации до плюс 350°С и наличии требовании против МКК |

Примечание:

1. Во избежание образования сигмафазы и охрупчивания металла шва допустимое содержание ферритной фазы в аустенитном металле шва в зависимости от температуры эксплуатации не должно превышать значений, представленных в таблице приложения 8.

2. "Отдых" - равномерный прогрев стыка непосредственно после сварки при температуре предварительного подогрева в течении 1,0 час.

3. Во всех случаях, не отраженных в таблице, скорость нагрева сварного соединения в процессе термообработки не должна превышать 200°С/ч при толщине стыка до 25мм включительно. При большей толщине скорость нагрева определяется по формуле:

- где: S - толщина стыка, мм

При этом минимальная скорость нагрева должна быть не менее 50°С/ч.

Приложение 10

Рекомендуемые режимы прокалки и сроки годности наиболее распространенных сварочных электродов

| Марка электродов | Температура в печи при загрузке электродов. °С, не более | Скорость подъема температуры, С/ч | Температура прокалки °С | Время выдержки, ч | Охлаждение с печью при закрытых дверцах до температуры, °С | Охлаждение с печью при открытых дверцах до температуры, °С | Срок годности после прокалки при хранении в помещениях и кладовых с температурой не ниже + 18°С и относительной влажностью воздуха не более 60%, сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МР-З, ОЗС-4, ОЭС-12, ОЗЛ-6, ОЗЛ-8, ЗИО-6, ЭА-395/9 ЭА-400/10У, НИАТ-5, ЦЛ-11, ОК 46.00; ОК 63.80, ОК 69.85, ОК 61.86, ОК 69.63, ОК 69.33; ОК 61.10, ОК 64.30, ОК 92.45 | 100 | 100÷150 | 180÷200 | 1 | 150 | 100÷120 | 5 |
| ЦТ- 15, АНЖР-3, АНЖР-2, КТИ-7, АНВ-17, ОЗЛ-17У, ОЗЛ-20, НЖ-13 | 150 | 100÷200 | 200÷250 | 1 | 100 | 80÷100 | 5 |
| ЦЛ-20, ТИЛ-1, ЦЛ-17 | 150 | 100÷200 | 350÷400 | 1 | 200 | 100÷150 | 5 |
| УОНИ-13/45, УОНИ 13/55, СМ-11, ТМУ-21, ВП-4; ОК-48.00, ОК 53.70, ОК 73.80, ОК-76.18, ОК 76.28, ОК 61.25, ОК 61.85, ОК 67.75, ОК 76.85, ОК 76.96,.ОК 61.35, ОК 63.30, ОК 92.86, ОК 61.80 | 150 | 100÷200 | 350÷400 | 15 | 200 | 100÷150 | 5 |

Приложение 11

Количество планок и прихваток на кольцевые стыки для горизонтальных корпусов аппаратов

| Толщина стенки корпуса, мм | Параметры прихваток | Размер скрепляющей планки, мм | Расстояние между опорами, м | Диаметр корпуса аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Менее 30 | Катет 10мм, длина прихватки 100 мм, шаг между прихватками 400 мм | 100x360x10 | До 12 | 6 3 | 7 3 | 10 3 | 12 3 | 12 4 | 14 4 | 14 4 | 17 4 | 16 6 | 16 6 | 20 0 | 22 0 | 24 0 | 24 0 | 26 0 | 28 0 | 30 0 | 31 0 | 31 0 | 32 0 |
| От 30 до 60 |  | 100х160x16 | 12 | 7 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 4 | 10 6 | 11 6 | 13 6 | 16 6 | 16 6 | 17 6 | 18 8 | 18 8 | 19 8 | 20 10 | 21 10 | 22 12 | 24 12 | 24 12 | 25 12 |
| От 60 до 100 |  | 100x360x16 | До 8 | 5 4 | 6 4 | 8 4 | 8 4 | 9 6 | 10 6 | 11 8 | 12 8 | 14 8 | 15 8 | 16 8 | 15 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 21 12 | 22 12 | 22 12 | - | - |
|  |  |  | До 10 | 6 4 | 8 4 | 9 4 | 8 6 | 9 6 | 10 6 | 11 8 | 12 8 | 14 8 | 15 8 | 16 8 | 15 10 | 20 10 | 20 10 | 20 12 | 21 12 | 22 12 | 22 12 | - | - |
|  |  |  | До 12 | 10 4 | 10 4 | 12 4 | 12 4 | 10 6 | 11 6 | 11 8 | 12 8 | 14 8 | 16 8 | 16 8 | 15 10 | 20 10 | 20 10 | 20 12 | 21 12 | 22 12 | 22 12 | - | - |

Примечание:

Числитель - количество прихваток, знаменатель - количество планок. Планки ставят с шагом 400 мм. планки приварить с двух сторон по длине катетом 10 мм.

Приложение 12

Количество планок и прихваток на кольцевые стыки для вертикальных корпусов аппаратов

| Толшина стенки корпуса мм | Параметры прихваток | Размер скрепляющей планки, мм | Диаметр корпуса аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 1200 | 3400 | 1600 | 3800 | 4000 | 4500 |
| Менее 30 | Катет 10 мм, длина прихватки 100 мм шаг между прихватками 400 мм | 100x360x10 | 6 3 | 7 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 14 4 | 14 4 | 17 4 | 16 6 | 16 6 | 20 0 | 22 0 | 24 0 | 24 0 | 26 0 | 28 0 | 30 0 | 31 0 | 31 0 | 32 0 |
| От 30 до 60 |  | 100x360x16 | 7 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 4 | 10 6 | 11 6 | 13 6 | 16 6 | 16 6 | 17 6 | 18 8 | 18 8 | 12 8 | 20 10 | 21 10 | 22 12 | 24 12 | 24 12 | 11 12 |
| От 60 до 100 |  | 100х360x16 | 5 4 | 6 4 | 8 4 | 8 4 | 9 6 | 10 6 | 11 8 | 12 8 | 14 8 | 15 8 | 16 8 | 15 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 21 12 | 22 12 | 22 12 | - | - |

Примечание:

Числитель - количество прихваток, знаменатель - количество планок. Планки ставят с шагом 400 мм, планки приварить с двух сторон по длине катетом 10 мм.

Приложение 13

Режимы и условия термообработки при сварке корпусных деталей аппаратов

| Марка стали | Марка используемых электродов | Толщина свариваемых деталей, мм | Термические условия сварки |  | Температурные условия соединения после сварки до термообработки |  | Допустимый разрыв во времени между сваркой и термообработкой |  | Вид и режим термообработки °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура подогрева. °С | Межваликовая температура °С | Наличие «отдыха» | Непрерывное поддержание температуры стыка на уровне температуры подогрева перед сваркой | Перерыв, час | Условия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вст3пс. Всп3сп, Вст3Гпс, 10,15,20 15К,16К, 18К,20К | АНО-1, ОЗС-23, ОМА-2, АНО-6, УОНИ-13/45, СМ-11, ОЗС-4, МР-3, АНО-4, ОЗС-12, ОЗС-22Р, УОНИ13/55К ОК 46.00 | >36 | Приложение 24 | Приложение 24 | Нет | Нет | Не ограничено | - | Отпуск нагрев 620-650°С; (Vост≤ 300°С/ч). –выдержка 3 мин на 1мм толщины; охлаждение до 300°С с Vост≤300°С/ч, далее - в теплоизоляции |
| 16ГС, 17ГС, 09Г2С, 09Г2, 10Г2С2, 10Г2 | УОНИ-13/55 ОЗС-25, АНО- 11, ОЗС-20Р, АНО-10, ОК 43.00, ОК 53.70 | >30 | То же | То же | Нет | Нет | Не ограничено | - | То же |
| 12ХМ, 12МХ, 15ХМ, 15ХМА | ЦЛ-38. ТМЛ-1У, ОК 76.18 | <12 | Приложение 24 | Приложение 24 | Нет | Нет | Не ограничено | Исключение статических и динамических нагрузок | Отпуск: -нагрев 710-730°С; -выдержка3ч; -охлаждение до 300°С с Vост≤100°C/ч, далее - в теплоизоляции |
| То же | ЦЛ-38, ТМЛ-1У | ≥12 | То же | То же | Нет | Нет | 48 | То же | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | 72 | То же | То же |
| То же | То же | То же | То же | Тоже | Есть | Есть | Не ограничено | То же | То же |
| 12ХМ, 12МХ, 15ХМ, 15ХМА | ОК 76.18 | ≥12 | То же | То же | Нет | Нет | 72 | Исключение статических и динамических нагрузок | То же |
| То же | То же | То же | Тоже | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же |
| 10Х2М1А-А, 12Х1МФ 20Х2МА | 48Н-10 ЭГЛ-8 | <12 | То же | То же | Нет | Нет | Непосредственно после сварки | Без охлаждения стыка ниже температуры подогрева | Отпуск - нагрев 725-735°С. -выдержка 3ч. - охлаждение до 300 °С с Vост≤100°C/ч, далее - в теплоизоляции |

Продолжение приложения 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Х,2М1А-А, 12Х1МФ 20Х2МА | То же | То же | Приложение 24 | Приложение 24 | Есть | Нет | 24 | Исключение статических и динамических нагрузок | Отпуск -нагрев 725-735 °С. - выдержка 3ч. - охлаждение до 300°С с Vост≤100°C/ч, далее - в теплоизоляции |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Есть | Не ограничено | То же | То же |
| То же | ОК 76.28 | <12 | То же | То же | Нет | Нет | 48 | То же | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же |
| То же | 48Н-10 ЭГЛ-8 | ≥12 | То же | То же | Нет | Нет | Непосредственно после сварки | Без охлаждения стыка ниже температуры подогрева | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | 24 | Исключение статических и динамических нагрузок | То же |
| То же | То же | То же | Приложение 24 | Приложение 24 | Есть | Есть | Не ограничено | То же | То же |
| 10Х2М1А-А 12Х1МФ 20Х2МА | ОК 76.28 | ≥12 | То же | Тоже | Нет | Нет | 24 | То же | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же |
| 15Х5М, 15X5, 15Х5ВФ 20X5МЛ 20Х5ВЛ | ЦЛ-17 | <12 | То же | То же | Нет | Нет | Непосредственно после сварки | Вез охлаждения стыка ниже температуры подогрева. | Отпуск, -нагрев 730-750°С, -выдержка 3ч; -охлаждение до 300°С с Vост≤100C/ч, далее - в теплоизоляции |
| 15Х5М, 15X5, 15Х5ВФ 20X5МЛ 20X5ВЛ | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | 24 | Исключение статических и динамических нагрузок | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Есть | Не ограничено | То же | Тоже |
| То же | ОК 76.35, КV4L | <12 | Приложение 24 | Приложение 24 | Нет | Нет | 24 | То же | То же |
| То же | ОК 76.35, КV4L | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же |
| То же | ЦЛ-17 | ≥12 | Приложение 24 | Приложение 24 | Нет | Нет | Непосредственно после сварки | Без охлаждения стыка ниже температуры подогрева | То же |
| То же | То же | То же | То же | Тоже | Есть | Нет | 12 | Исключение статических и динамических нагрузок | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Есть | Не ограничено | То же | То же |

Продолжение приложения 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15Х5М, 15X5, 15Х5ВФ 20Х5МЛ 20Х5ВЛ | ОК 76.35 КV4L | ≥12 | То же | То же | Нет | Нет | 12 | Исключение статических и динамических нагрузок | Тоже |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | Тоже |
| Х9М | ЭГЛ-6 | <12 | Приложение 24 | Приложение 24 | Нет | Нет | Непосредственно после сварки | Без охлаждения стыка ниже температуры подогрева | Отпуск -нагрев 740-760°С. -выдержка 3ч. -охлаждение до 300°С с Vост≤100°С/ч. далее - в теплоизоляции |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | 24 | Исключение статических и динамических нагрузок | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Есть | Не ограничено | То же | То же |
| То же | ОК 76.96 | <12 | То же | То же | нет | нет | 24 | То же | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | есть | нет | Не ограничено | То же | То же |
| Х9М | ЭГЛ-6 | ≥12 | То же | То же | Нет | Нет | Непосредственно после сварки | Без охлаждения стыка ниже температуры подогрева | То же |
| То же | То же | То же | Приложение 24 | Приложение 24 | Есть | Нет | 12 | Исключение статических и динамических нагрузок | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Есть | Не ограничено | То же | Тоже |
| То же | ОК 76.96 | ≥12 | То же | То же | Нет | Нет | 12 | То же | То же |
| То же | То же | То же | То же | То же | Есть | Нет | Не ограничено | То же | То же |
| 12Х18Н8Т 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т | ОЗЛ-7, ЦЛ-11, Л-40М, АНВ-23, ОК 61.85 | Любая | Нет | Нет | Нет | Нет | Не ограничено | - | Стабилизирующий отжиг - нагрев 870-900°С, -выдержка 4ч, -охлаждение на спокойном воздухе |
| 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н13М2Т | НЖ-13 ОК 63.80 | Любая | Нет | Нет | Нет | Нет | Не ограничено | - | То же |

Примечания:

1. Каждую партию электродов ЭГЛ-6, ЭГЛ-8 перед сваркой необходимо проверить на технологичность и на соответствие химического состава и механических свойств наплавленного металла паспорту на эти электроды независимо от наличия сертификата.

2. «Отдых»x - равномерный прогрев стыка непосредственно после сварки при температуре предварительного подогрева в течение 1,0 час.

3. Во всех случаях, не отраженных в таблице, скорость нагрева сварного соединения в процессе термообработки не должна превышать 200° С/ч при толщине стыка до 20мм включительно При большей толщине скорость нагрева определяется по формуле:

где		 S - толщина стыка, мм.
При этом минимальная скорость нагрева должна быть не менее 50°С/ч

Приложение 14.

Минимальные нормы механических свойств сварных соединений

| Механические свойства | Для углеродистых сталей | Для низколегированных марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей | .Для хромистых, хромомолибденовых и хромованадиевовольфрамовых сталей | Для аустенитноферрит-ных сталей | Для аустенитных сталей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву при температуре плюс 20°С | Не ниже нижнего значения временного сопротивления разрыву основного металла по стандарту или техническим условиям для данной марки стали |  |  |  |  |
| Минимальное значение ударной вязкости, KCU Дж/см2 (кгс×м/см2) |  |  |  |  |  |
| – при температуре плюс 20°С | 50(5) | 50(5) | 50(5) | 40(4) | 70(7) |
| – при температуре ниже минус 20°С | 30(3) | 30(3) | - | 30(3) | 30(3) |
| Минимальное значение угла загиба, градус: |  |  |  |  |  |
| – при толщине не более 20 мм | 100 | 80 | 50 | 80 | 100 |
| – при толщине более 20 мм | 100 | 60 | 40 | 60 | 100 |
| Твердость металла шва сварных соединений, НВ, не более | - | - | 240 | 220 | 200 |

Примечания.

1. Твердость металла шва в аустенитном коррозионностойком слое сварных соединений корпусов аппаратов из двухслойных сталей не должна превышать НВ 220

2. Показатели механических свойств сварных соединений по временному сопротивлению разрыву и углу загиба определяются как среднеарифметическое от результатов испытаний отдельных образцов. Общий результат считается неудовлетворительным, если хотя бы один из образцов показал значение временного сопротивления разрыву более чем на 7% и угла загиба более чем на 10% ниже норм, указанных в таблице. При испытании на ударный изгиб результат считается неудовлетворительным, если хотя бы один из образцов показал значение ниже норм, указанных в таблице. Допускается на одном образце при температурах. минус 40°С и ниже получение значения ударной вязкости не менее 25 Дж/см2(2,5 кгс×м/см2)

3. Виды испытаний и гарантированные нормы механических свойств по временному сопротивлению разрыву и ударной вязкости стыковых сварных соединений типа «лист + поковка», «лист + литье», «поковка + поковка», «поковка + труба», «поковка + сортовой прокат» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к материалу с более низкими показателями механических свойств. Для сварных соединений типа: «лист + поковка», «поковка + труба» «лист + литье», «поковка + поковка», «поковка + сортовой прокат» значение угла загиба должно быть не менее:

• 70° для углеродистых сталей и сталей аустенитного класса;

• 50° для низколегированных марганцевистых и кремнемарганцовистых сталей, высоколегированных сталей аустенитно-ферритного класса;

• 30° для низколегированных и среднелегированных (хромистых и хромомолибденовых) сталей и высоколегированных сталей ферритного класса

4. Твердость металла шва сварных соединений из стали марки 12ХМ, выполненных ручной электродуговой сваркой ванадийсодержащими электродами, должна быть не более 260 НВ при условии, что относительное удлинение металла шва будет не менее 18%.

Твердость металла шва сварных соединений из стали марки 15Х5МУ должна быть не более 270 НВ

Твердость переходного слоя в сварных соединениях двухслойных сталей должна быть не более 220 НВ при измерении на контрольных образцах.

Приложение 15

Предельно-допустимые значения измеряемых характеристик дефектов, выявленных ультразвуковым методом, в сварных швах сосудов, аппаратов, изготовленных по 
ОСТ 26.291 (Р≤ 16 МПа)

| Тип сварного соединения | Толщина, Н, мм, S0 | Эквивалентная площадь отдельных несплошностей |  |  |  | Условная протяженность цепочки точечных несплошностей на участке сварного шва, длиной 10Н, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименьшая фиксируемая | Максимально-допустимая S1 (предельная чувствительность) |  |  |  |
|  |  |  | При эталонировании по |  |  |  |
|  |  |  | Отверстию с плоским дном |  | зарубке |  |
|  |  |  | S1, мм2 | Д, мм | S1, мм х мм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Стыковые сварные соединения - с односторонним швом (У-образная разделка кромок) . - с двухсторонним швом (К-образная разделка кромок) | Св 8 до 10 Св 10 до 18 Св 18 до 24 Св 24 до 28 Св 28 до 40 Св 40 до 90 | На 6 дБ ниже эхо-сигнала от максимально-допустимой эквивалентной несплошности | 1,6 2,0 3,0 3,0 5,0 7,0 | 1,5 1,6 2,0 2,0 2,5 3,0 | 1,0x2,0 2,0x2,0 3,0x2,0 3,0x2,0 | 1,5Н 1,5Н 1,5Н 1.5Н 1.5Н 1,5Н |
| 2. Угловые сварные соединения - с V - образной разделкой кромок - с К- образной разделкой кромок | Св 8 до 10 Св 10 до 18 Св 18 до 28 Св 28 до 40 |  | 1,6 2,0 3,0 5,0 | 1,5 1,6 2,0 2,5 | 1,0x20 1,6x1,6 3,0x2,0 | 1,5Н 1,5Н 1.5Н 1,5Н |
| 3. Тавровые сварные соединения - с V - образной разделкой кромок - с К - образной разделкой кромок | Св 8 до 10 Св 10 до 18 Св. 18 до 22 Св.22 до 28 Св.28 до 30 Св 16 до 18 Св. 18 до 28 Св.28 до 40 |  | 1,6 2,0 3,0 3,0 5,0 2,0 3,0 5,0 | 1,5 1,6 2,0 2,0 2,5 1,6 2,0 2,5 | 1,0x2,0 1.6x1,6 2,0x2,0 3,0x2,0 1,6x1,6 2,0x2.0 | 1,5Н 1,5Н 1,5Н 1,5Н 1.5Н 1,5Н 1,5Н 1,5Н |

Приложение 16

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СВАРИВАЕМЫХ КРОМОК И СВАРНЫХ ШВОВ

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |
| С8 (ГОСТ 5264) |  | 1- нижняя деталь 2- верхняя деталь | 5-8 8-11 11-14 | 12±2 16±2 20±2 | 0,5+1,5-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях одностороннего доступа горизонтальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата или для приварки днищ к вертикальному корпусу |
|  |  |  | 14-17 17-20 20-24 24-28 28-12 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 | 24±3 28±3 32±3 35±3 38±3 41±3 44±3 49±4 53±4 56±4 60±4 64±4 | 0,5+2,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | е1 | g=g1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |
| С12 (ГОСТ 5264) |  |  | 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-21 24-28 28-12 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 | 12 ±2 16±2 20±2 24 ±3 28±3 32±3 35±3 38±3 41±3 44 ±3 49 ±3 53±4 56±4 60±4 64 ±4 | 82 | 0,5+1,5-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях двухстороннего доступа горизонтальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата или для приварки днищ к вертикальному корпусу |
|  |  |  |  |  | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,5+2,0-0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 122 |  |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных, кромок | Выполненною шва |  |  |  |  |
| С15 (ГОСТ 5264) |  |  | 8-11 11-14 | 10±2 12±2 | 0,5+1,5-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях двустороннего доступа горизонтальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата или для приварки днищ к вертикальному корпусу |
|  |  |  | 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 | 14±3 16±3 18±4 20±3 22±3 24±3 26±3 28±3 30±3 32±3 34±3 36±3 | 0,5+2,0-0,5 |  |
|  |  |  | 60-64 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100 | 39±4 42±4 45±4 48±4 51±4 54±4 58±4 | 0,5+3,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных, кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |
| С17 (ГОСТ 5264) |  |  | 5-8 8-11 11-14 | 12±2 16±2 19±2 | 0,5+1,5-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях одностороннего доступа вертикальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата или кольцевых швов на горизонтальном аппарате |
|  |  |  | 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 | 22±3 26±3 30±3 34 ±3 38±3 42±3 47±3 52±4 54±4 56±4 60±4 65±4 | 0,5+2,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | B | е | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |
| С 19 (ГОСТ 5264) |  |  | 6-10 10-14 14-18 18-22 | 8±1 | 17±2 19±2 | 0,5+1,5-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях одностороннего доступа при сварке вертикальных швов корпуса с жесткими требованиями к провару корня шва. Допустимо использование остающихся подкладных пластин, выполняемых из материала корпуса |
|  |  |  |  |  | 22 ±3 24 ±3 | 0,5+2,5-0,5 |  |
|  |  |  | 22-26 26-30 30-45 35-40 40-47 47-54 54-60 60-66 66-72 72-78 78-85 85-92 92-100 | 12±1 | 26±3 28±3 30 ±3 32±4 34±4 36±4 38±5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 40±5 44±5 48±5 52±5 56±5 60±5 | 0,5+3,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | е1 | g=g1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |
| С21 (ГОСТ 5264) |  |  | 5-8 | 12±2 | 8±2 | 0,5+1,5-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях двухстороннего доступа вертикальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата или кольцевых швов на горизонтальном аппарате |
|  |  |  | 8-11 11-14 | 16±2 19±2 | 10±2 |  |  |
|  |  |  | 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 | 22±3 26±3 30±3 34±3 38±3 |  | 0,5+2,0-0,5 |  |
|  |  |  | 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 | 42±3 47±3 52±4 54±4 56±4 60±4 65±4 | 12±2 |  |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |
| С25 (ГОСТ 5264) |  |  | 8-11 11-14 | 10±2 12±2 | 0,5+1,5-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях двустороннего доступа вертикальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата или кольцевых швов на горизонтальном аппарате |
|  |  |  | 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 | 14±3 16±3 18±3 20±3 22±3 24±3 26±3 28±3 30±3 32±3 34±3 36±4 | 0,5+2,0-0,5 |  |
|  |  |  | 60-64 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-120 | 39±4 42±4 45±4 48±4 51±4 54±4 57±4 60±4 63±4 66±4 68+4 | 0,5+3,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | е1 | g=g1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |
| С 39 (ГОСТ 5264) |  |  | 12-14 | 16±2 | 11±2 | 0,5+1,5-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях двустороннего доступа вертикальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата или кольцевых швов на горизонтальном аппарате |
|  |  |  | 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-43 48-52 52-56 56-60 | 18±3 20±3 22±3 25±3 28±3 30±3 32±3 35±3 38±3 41±3 44±3 47±3 | 12±2 13±2 14±2 16±2 18±2 20±2 22±2 24±2 25±2 26±2 27-2 28-2 | 0,5+2,0-0,5 |  |
|  |  |  | 60-64 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-120 | 49±4 51±4 53±4 55±4 57±4 60±4 63±4 66±4 69±4 72±4 75±4 | 29±3 30±3 31±3 32±3 33±3 34=3 35±3 36±3 38±3 40±3 42±3 | 0,5+3,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | е1 | g=g1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненног7о шва |  |  |  |  |  |
| С 43 (ГОСТ 5264) |  | 1- нижняя деталь; 2- верхняя деталь. | 12-14 | 18±2 | 15±2 | 0,5+1,5-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях двустороннего доступа горизонтальных швов заплатив вертикальном корпусе -аппарата или для приварки днищ к вертикальному корпусу |
|  |  |  | 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 | 19±3 20±3 22±3 24±3 27±3 30±3 33±3 36±3 39±3 42±3 45±3 48±3 | 16±2 17±2 18±2 19±2 20±2 21±2 22±2 23±2 25±2 27±2 29±2 31±2 | 0,5+2,0-0,5 |  |
|  |  |  | 60-64 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100 | 51±4 54±4 57±4 60±4 63±4 66±4 69±4 | 33±3 35±3 37±3 39±3 41±3 43±3 45±3 | 0,5+3,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | B | b | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |
| Н2 (ГОСТ 52 64) |  |  | 2-5 5-10 10-29 24-60 | 3-20 8-10 12-100 30-240 | 0+1,0 0+1,5 0+2,0 0+2,0 | Сварное соединение используется для приварки неответственных внутренних устройств |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | b | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |
| Т 1 (ГОСТ 5264) |  |  | 2-3 3-15 15-40 | 0+1 0+2 0+3 | Сварные соединения используются для приварки неответственных внутренних устройств |
| ТЗ (ГОСТ 5264) |  |  | 2-3 3-15 15-40 | 0+1 0+2 0+1 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |
| Т7 (ГОСТ 5264) |  |  | 3-5 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-46 36-40 40-44 44-43 48-52 52-56 56-60 | 7±2 10±2 14±2 18±2 22±3 26±3 30±3 33±3 36±3 40±3 44±3 47±4 50±4 54±4 58±4 62±4 | Сварное соединение применяется для сварки ответственных наружных и внутренних устройств корпусов аппаратов |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |
| Т8 (ГОСТ 5264) |  |  | 8-11 11-14 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100 | 9±2 11±2 12±3 14±3 16±3 18±3 20±3 22±3 24±1 26±1 28±3 30±3 32±3 34±3 37±4 40±4 43±4 46±4 48±4 52±4 56±4 | Сварное соединение применяется для сварки ответственных наружных и внутренних устройств корпусов аппаратов |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |
| У 7 ( ГОСТ 5264) |  |  | 5-8 8- 11 11-14 | 12*2 16±2 20Н2 | 0,5+1,5-0,5 | Сварное соединение применяется для сварки ответственных наружных и внутренних устройств корпусов аппаратов |
|  |  |  | 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 | 24±3 28±3 32±3 35±3 38±3 41±3 44±3 49±4 53±4 56±4 60±4 64±4 | 0,5+2,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | е1 | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |
| У8 (ГОСТ 52 64) |  |  | 8-11 11-14 | 10±2 12±2 | 9±2 11±2 | 0,5+1,5-0,5 | С парное соединение применяется для сварки ответственных наружных и внутренних устройств корпусов аппаратов |
|  |  |  | 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 | 14±3 16±3 18±3 20±3 22±3 24±3 26±3 28±3 30±3 32±З 34±3 36±3 | 12±3 14±3 16±3 18±3 20±3 22±3 24 ±3 26±3 28±3 30±3 32±3 34±3 | 0,5+2,0-0,5 |  |
|  |  |  | 60-64 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100 | 39±4 42±4 45±4 48±4 51±4 54±4 58+4 | 37±4 40±4 43±4 46±4 48±4 52±4 56±4 | 0,5+3,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | b | c | α | е не более | е1 не менее | g | g1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С4 (РТМ 26-168) |  |  | 8-10 | 2+1-2 | 2+1-2 | 50"±3 | 15 | 18 | 1,0+1,0-0,5 | 1,0+2,0-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях двустороннего доступа горизонтальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата из биметалла или для приварки днищ к вертикальному корпусу |
|  |  |  | 12-16 18-20 |  |  |  | 17 20 | 22 28 | 1,0+2,0-0,5 | 1,0+3,0-0,5 |  |
|  |  | 1- нижняя деталь, 2- верхняя деталь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | b | c | α | е не более | е1 не менее | g | g1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С 7 (РТМ 26-168) |  |  | 8-10 | 1+1-1 | 1+1-1 | 45"±3 | 20 | 22 | 1,0+1,0-0,5 | 1,0+1,0-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях двустороннего доступа вертикальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата из биметалла или кольцевых швов на горизонтальном аппарате |
|  |  |  | 12-14 16-18 20-22 | 2+1-2 | 2+1-2 | 30"±3 | 22 | 26 32 34 |  |  |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | b | c | е не более | е1 не менее | g | g1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С 14 (РТМ 26-168) |  |  | 50 60 | 2 | 2 | 45 50 | 35 | 1+1,0-0,5 | 1+2,0-0,5 | Ручная электродуговая сварка в условиях двустороннего доступа вертикальных швов заплат на вертикальном корпусе аппарата из биметалла или кольцевых швов на горизонтальном аппарате из двухслойных сталей |
|  |  |  | 70 80 90 100 |  |  | 55 60 65 70 | 40 | 1+1,0-0,5 | 1+3,0-0,5 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | b | c | h | α | α1 | е не более | е1 не менее | g | g1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С 20 (РТМ26-168) |  |  | 14-16 18-20 22-26 28-30 32-40 42-50 53-60 | 2±1 | 1±1 | 7±1 9±1 11±1 14±1 16±1 22±1 25±1 | 27±3 | 35 ±3 | 20 22 25 28 35 44 52 | 22 24 27 30 34 44 53 | 2+2,0-0,5 | 1,5+2,0-0,5 | Ручная электродуговая сварка и условиях двустороннего доступа вертикальных швов заплат на вертикальном корпусе или кольцевых швов на горизонтальном аппарате из двухслойных сталей |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | В | е | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |
| С 32 (РДИ 003-1840) |  |  | 10 12 14 16 18 | 6±1 | 17±3 19±3 24±3 25±4 28±4 | 2+2,0-0,5 | А-приварка подкладного кольца к отводу или патрубку с одной стороны до сборки деталей; Б-приварка подкладного кольца к отводу или патрубку с другой стороны после сборки; В-ручная сварка стыка Сварное соединение применять для сварки продольных стыков патрубков, отводов при внутреннем диаметре патрубка или отвода 150 мм или более |
|  |  |  | 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38 40 45 50 |  | 32±4 36±4 40±4 42±4 46±4 50±4 56±6 52±8 | 2±2 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | a | a1 | е | e1 | е2 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  | Не более |  |  |  |
| Т 19 (РДИ 0303-1840-87) Т 20 (РДИ 0303 1840) |  |  | 60 63 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 18-20 20-23 22-26 23-27 25-30 26-31 27-33 28-34 29-36 31-37 33-40 34-40 35-42 36-44 38-45 40-47 42-48 42-50 43-53 46-56 47-57 | 35-42 37-44 40-48 43-52 48-57 48-58 52-61 56-66 57-66 59-70 62-74 65-78 68-81 70-83 74-87 77-92 79-94 82-97 85-102 88-104 90-106 | 30 32 36 38 40 42 45 45 47 49 52 54 55 56 58 60 62 64 65 68 70 | 54 56 60 64 70 72 75 80 82 84 90 96 100 100 105 108 112 116 120 124 126 | 36 38 42 44 48 50 53 53 55 57 60 62 63 64 68 70 72 74 75 78 80 | А- ручная многопроходная сварка снаружи аппарата с выборкой корня шва и последующей зачисткой шлиф. машинкой или щеткой; Б-ручная многопроходная сварка Сварные соединения предназначены для вварки штуцеров в днище *) - см. приложение 17 |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | C | C1 | К | g | е не более | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |  |  |
| Т 23 (РДИ 0303-1840) Т 24 (РДИ 0303-1840) |  |  | 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 | (S1+2) не более (S-2) | S2-20 (но не менее расчетного) | S2-2 | 6±4 | 35 | Материал аппарата монометалл за исключением сталей 12ХМ,12МХ,15ХМ и сред, способных вызывать коррозионное растрескивание. А- ручная электролуговая сварка внутри; Б и В-ручная электродуговая сварка снаружи. Сварные соединения предназначены для сварки штуцеров в корпуса и днища аппаратов х)-см. приложение 17 |

Примечание

По согласованию со специализированной организацией допускается для старых аппаратов, изготовленных согласно проекта с конструктивным зазором крепления штуцеров, показавших на протяжении всего периода эксплуатации высокую надежность сварных соединений.

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | с | с1 | К | е не более | е1 не более | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |  |  |
| Т 25 (РДИ 0303-1840) |  |  | 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 | (S1+2) не более (S-2) | S2-20 (но не менее расчетно-го) | S2-2 | 35 | 35+1 | Материал аппарата, биметалл кроме основного слоя из сталей 12ХМ. 12МХ. А-ручная электродуговая сварка внутри основного слоя; Б-ручная электродуговая сварка внутри коррозионностойкого слоя; В, Г-ручная электродуговая сварка снаружи. Сварное соединение предназначено для вварки штуцеров в корпуса и днища аппаратов; х)-см.приложение 17 |

Примечание:

По согласованию со специализированной организацией допускается для старых аппаратов, изготовленных согласно проекта с конструктивным зазором крепления штуцеров, показавших на протяжении всего периода эксплуатации высокую надежность сварных соединений. Не допускается для сред, способных вызвать наводораживание и коррозионное растрескивание под напряжением.

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | e не более | К | К1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |
| Т 26 (РДИ 0304-1840) |  |  | 12 14 | 20 | 6±4 | S2-2 | А-ручная электродуговая сварка снаружи основного слоя с механической выборкой корня шва с внутренней стороны и подваркой изнутри основного слоя; Б-ручная электродуговая сварка коррозионностой-кого слоя; В,Г-ручная электродуговая сварка укрепляющего кольца Сварное соединение предназначено для вварки штуцеров в корпуса и днища аппаратов х)- см приложение 17 |
|  |  |  | 16 18 20 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 22 24 26 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | 28 30 | 37 |  |  |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | а ±2 | a1 ±2 | е | e1 не более | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |  |
| Т35 (РДИ 0303-1840) |  |  | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 | 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 33 35 36 38 40 42 43 45 47 48 50 53 | 32 35 37 40 43 45 47 51 53 55 57 60 63 65 67 72 74 77 80 83 86 91 | 18±4 20±4 22±4 24±4 26±5 28±6 30±6 32±6 34±8 36±8 38±8 40±8 42±8 44±8 46±8 48±8 50±8 52±8 54±8 55±8 58±8 60±8 | S1+38 S1+42 S1+44 S1+47 S1+50 S1+54 S1+56 S1+58 S1+60 S1+64 S1+66 S1+68 S1+74 S1+77 S1+80 S1+84 S1+87 S1+90 S1+94 S1+96 S1+98 S1+102 | Материал детали, сб. единицы: двухслойная сталь по ГОСТ 10885 с плакирующим слоем из стали 08X13, 12Х18Н10Т, 10X17Н13М2Т с требованием и без требования стойкости против МКК металла шва: А - ручная электродуговая сварка основного слоя внутри аппарата с последующей механической выборкой корня шва; Б- ручная электродуговая сварка снаружи; В- ручная электродуговая сварка коррозионностойкого слоя Сварное соединение предназначено для вварки штуцера в корпус х)-см приложение 17 |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | e | e1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  | не более | не более |  |
| Т 37 (РДИ 030З-1840) |  |  | 85 90 95 100 105 110 120 125-145 150-200 205-220 | 40 45 45 45 50 50 50 55 65 70 | S1+30 | Материал аппарата двухслойная сталь по ГОСТ 10885 с требованием и бет требования стойкости против МКК металла шва: А-ручная электродуговая сварка с наружной стороны (подварочный шов); Б-ручная многопроходная сварка снаружи с последующей выборкой шва А и зачисткой; В-ручная сварка до плакирующего слоя; Г-ручная сварка коррозионнестойкого слоя |

Сварное соединение предназначено для вварки центральных штуцеров в днища.	 x) - см приложение 17

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | е1 | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва | не более | не более | не более |  |  |
| Т 40 (РДИ 0303-1840) Т41 (РДИ 0303-1840) |  |  | 14-16 18-20 22-24 26-28 30-12 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-70 75 | 20 25 28 32 36 40 44 48 50 54 58 60 62 68 75 | 25 | 6+4 | А - ручная дуговая сварка покрытыми электродами с внутренней стороны (подварочный шов): Б-ручная дуговая многопроходная сварка покрытыми электродами; В-ручная дуговая сварка покрытыми электродами с предварительной выборкой и зачисткой корня шва. Сварное соединение предназначено для вварки центральных штуцеров в днища. x) - см приложение 17 |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | е1 | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненною шва | не более | не более | не более |  |  |
| Т 44 РДИ 0303-1840) Т 45 (РДИ 0303-1840) |  |  | 14-16 18-20 22-24 26-23 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-70 | 20 25 28 12 36 40 44 48 50 54 58 60 62 70 | 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 66 68 74 | 6±4 | Сварные соединения предназначены для сварки штуцеров в корпус. А, Б - сварка покрытыми электродами корня шва с внутренней и наружной стороны; В - заплавление разделки с внутренней стороны х) - см приложение 17 |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | g | g1 | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  |  |  |  |  |
| Т 46 (РДИ 0303-1840) Т 47 (РДИ 0303-1840) |  |  | 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 70 75 | 20 25 28 32 36 40 44 48 50 54 58 60 68 75 | 6±4 | 2,5±2 | Сварные соединения предназначены для сварки штуцеров в днище; А и Б - сварка корня шва с внутренней и наружной стороны; В - заплавление разделки наружной стороны х) - см приложение 17 |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва |  | Не более |  |
| Т 53 (НДИ 0303-1840) Т 54 (РДИ 0303-1840) |  |  | 12 14 | 20 | А - ручная дуговая сварка с последующей выборкой корня шва внутри и зачисткой; Б, В, Г - ручная дуговая сварка. Сварные соединения предназначены для вварки штуцеров в корпуса и днища аппаратов. х) - см приложение 17 |
|  |  |  | 16 18 20 | 25 |  |
|  |  |  | 22 24 26 | 32 |  |
|  |  |  | 28 30 | 37 |  |

Продолжение приложения 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | S | е | g | Рекомендации по сварке и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок | Выполненного шва | Не более |  |  |  |
| Т 55 (РДИ 0303-1840) |  |  | 12-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 | 24+ S1 28+ S1 32+ S1 36+ S1 40+ S1 44+ S1 48+ S1 52+ S1 56+ S1 60+ S1 64+ S1 66+ S1 | 6±4 | Материал аппарата двухслойная сталь по ГОСТ 10885 без требования стойкости против МКК металла шва: А - дуговая сварка покрытыми электродами с внутренней стороны с последующей выборкой и зачисткой корня шва снаружи; Б - дуговая сварка покрытыми электродами с наружной стороны аппарата; В - ручная дуговая сварка коррозионно-стойкого слоя. x) - смотри приложение 17 |

Приложение 17

Зазоры при сборке патрубков с корпусом или днищем (подтверждено опытом АОО «Волгограднефтемаш» - РДИ 003-1840)

| Интервал размеров вырезаемых отверстий, в мм | Свыше 30 До 50 | Свыше 50 До 80 | Свыше 80 До 120 | Свыше 120 До 180 | Свыше 180 До 250 | Свыше 250 До315 | Свыше 315 До 400 | Свыше 400 До 500 | Свыше 500 До 630 | Свыше 630 До 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные плюсовые отклонения на отверстие при газовой резке, в мм | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 8.0 |
| Дотв.- Днар.патр. | 3 мм | Змм | 3 мм | Змм | 2мм | 2мм | 2мм | 2мм | 1мм | 1 мм |
| Максимально допустимый зазор в стыке, в мм | 1,5+1,2 | 1,5+1,5 | 1,5+1,7 | 1,5+2,0 | 1,5+2,3 | 1,5+2,6 | 1,5+2,8 | 1,5+3,4 | 1,5+3,6 | 1,5+4 |

Приложение 18

РЕГЛАМЕНТ

проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытания на герметичность сосудов

(извлечение из ОСТ 26 291 с изменениями №№ 1,2}

1. Настоящий регламент распространяется на сосуды химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, газовых промыслов и газобензиновых заводов, изготовленные в соответствии с требованиями настоящего документа и эксплуатируемые под давлением на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении.

2. Пуск (остановка) или испытание на герметичность в зимнее время, т.е. повышение (снижение) давления в сосуде при повышении (снижении) температуры стенки, должны осуществляться в соответствии с графиком.

Где: 	P1 - давление пуска,

P2 - рабочее давление,

t1 - наинизшая температура воздуха, при котором допускается пуск сосуда под давлением

Р1, t2 - минимально температура, при которой сталь и ее сварные соединения допускаются для работы под давлением в соответствии с требованиями обязательных приложений 2,3,4 и таблиц приложений 5,6,7 настоящего документа.

3. Величина давления Р1 принимается согласно таблице 1 в зависимости от рабочего давления Р2.

Таблица 1.

| P2, Мпа (кгс/см2) | Менее 0,1 (1) | От 0,1 (1) до 0,3(3) | Более 0,3 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1, Мпа (кгс/см2) | P2 | 0,1(1) | 0,35 Р2 |

Примечание. При температуре t2 ниже или равной t1 давление пуска P1 принимается равным рабочему давлению P2.

Достижение давлений P1 и P2 рекомендуется осуществлять постепенно по 0,25 P1 или 0,25 P2 в течение часа с 15-минутными выдержками давлений на ступенях 0,25 P1 (0,25 P2), 0,5 P1 (0,5 P2), 0,75 P1 (0,75 P2)

4. Величина температур t1 и t2 принимаются по табл. 2 в зависимости от типа сталей.

Скорость подъема (снижения) температуры должна быть не более 30"С в час если нет других указании в технической документации.

Таблица 2.

| Стали типа | t1 | t2 | Допускаемая средняя температура наиболее холодной пятидневки в районе установки сосуда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СтЗкп2 | минус 20 | плюс 10 | минус 30С при объеме менее 100 м3 |
| СтЗспЗ; СтЗпсЗ; СтЗсп6; СтЗпс6; 20К-3; 20К-10 | минус 20 | 0 | Не ниже минус 40С (таблице приложения 20 настоящего документа) |
| СтЗсп4; СтЗпсЗ; СтЗГпс4; СтЗсп5; 20К-5; 20К-11 | минус 40 | минус20 | То же |
| 16ГС-3; 09Г2С-3; 17ГС-3; 17Г1С-3 | минус 40 | минус 30 | То же |
| 16ГС-6; 16ГС-17; 09Г2С-17; 17ГС-6; 17ГС-12; 17Г1С-6; 17Г1С-12; 20ЮЧ; 08Х22Н6Т; 08X21Н6М2Т | минус 40 | минус 40 | То же |
| 12ХМ; 12МХ; 10Х2ГНМ | минус 40 | 0 | То же |
| 09Г2С-7; 09Г2С-8; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т | Согласно таблиц приложений 5,6,7 и приложений 2,3,4 настоящего документа | Не ниже минус 40 | Не регламентируется |

Примечания 	1. Для материалов, не приведенных в таблице 2 температура t2 определяется по обязательным приложениям 2,3,4 и таблицам приложений 5,6,7 настоящего документа.

2. В таблице 2 приведены температуры t1 и t2 для сосудов из сталей 12ХМ и 12 МХ со сроком службы не более 100 тыс. часа.

Приложение 19

Группы сосудов

| Группа сосудов | Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | Температура стенки, °С | Рабочая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свыше 0,07 (0,7) | Независимо | Взрывоопасная или пожароопасная, или 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12. 1.007 |
| 2 | До 2,5 (25) | Ниже минус 70, выше плюс 400 | Любая, за исключением указанной для 1-й группы сосудов |
|  | Свыше 2,5(25) до 4(40) | Ниже минус 70, выше плюс 200 |  |
|  | Свыше 4(40) до 5(50) | Ниже минус 40, выше плюс 200 |  |
|  | Свыше 5(50) | Независимо |  |
| 3 | До 1,6(16) | От минус 70 до минус 20 От плюс 200 до плюс 400 |  |
|  | Свыше 1,6(16) до 2,5(25) | От минус 70 до плюс 400 |  |
|  | Свыше 2,5(25) до 4(40) | От минус 70 до плюс 200 |  |
|  | Свыше 4(40) до 5(50) | От минус 40 до плюс 200 |  |
| 4 | До 1,6 (16) | От минус 20 до плюс 200 |  |
| 5 а | До 0,07 (0,7) | Независимо | Взрывоопасная или пожароопасная, или 1-го, 2-го, 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 |
| 5 б | До 0,07 (0,7) | Независимо | Взрывоопасная или пожароопасная, 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007 |

Приложение 20

Марки сталей для сосудов, находящихся без давления, в зависимости от средней температуры воздуха наиболее холодной пятидневки

| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | Марка стали и обозначение стандарта |
| --- | --- |
| Не ниже минус 30 | Ст3пс3, Ст3сп3, Ст3Гпс3 по ГОСТ 14637, |
|  | 15К-3, 16К-3, 18К-3, 20К-3 по ГОСТ 5520, |
|  | 16ГС-3, 09Г2С-3, 10Г2С1-3 по ГОСТ 5520, |
| От минусЗ1 до минус40 | Ст3пс4, Ст3сп4, Ст3Гпс4 по ГОСТ 14637, |
|  | 15К-5, 16К-5, 18К-5, 20К-5 по ГОСТ 5520, |
|  | 16ГС-6, 09Г2С-6, 10Г2С1-6 по ГОСТ 5520, |
| От минус41 до минус 60 | 09Г2С-8, 10Г2С1-8 по ГОСТ 5520 |

Примечания

1. Для материалов, не приведенных в таблице приложения 19, нижний температурный предел применения должен определяться, исходя из требований приложений 2, 3, 4;

2. Материалы для корпусных деталей аппаратов, устанавливаемых в районах со средней температурой воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С, выбираются специализированной научно-исследовательской организацией.

3. Если при проверке качества стали на соответствие требованию таблицы приложения 19 окажется, что приложения 2,3,4 и таблица приложения 19 рекомендуют различные категории стали по ГОСТ 14637 или ГОСТ 5520, то необходимо применять сталь более высокой категории.

4. Пределы применения двухслойной стали, определяются по основному слою.

5. Допускается испытание сталей на ударный изгиб при средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки для заданного района эксплуатации аппарата.

6. Пуск, остановку и испытание аппаратов на герметичность в зимнее время следует производить в соответствии с требованием приложения 18

Приложение 21

Методы определения границ дефектов

| Наименование метода, руководящий документ | Виды дефектов |
| --- | --- |
| Визуальный и измерительный (Инструкция РД 34 10 130) | Деформация корпуса, коррозия, эрозия, трещины |
| Ультразвуковой (Инструкция РДИ 38 18 016 и «Методика ультразвукового контроля металла и сварных соединений биметаллических аппаратов) | Внутренние дефекты в основном металле и сварном шве |
| Радиографический (Инструкция 38 18 020) | Внутренние дефекты сварных швов и основного металла |
| Акустической эмиссии (РД 03-131) | Дефекты, склонных к развитию в диапазоне нагрузок, создаваемых при испытаниях, определение их местонахождения |
| Капиллярная дефектоскопия (Инструкция РДИ 38 18 019) | Дефекты сварных швов и основного металла, выходящие на поверхность |
| Магнитопорошковый (Инструкция РДИ 38 18 017) | Дефекты сварных швов и основного металла, выходящие на поверхность и залегающие в подповерхностном слое |
| Магнитографический (Инструкция 18-05-ИК) | Внутренние дефекты сварных швов, а также выходящие на поверхность |
| Электропотенциальный (Инструкция к измерителю глубины трещин) | Определение глубины трещин, выходящих на поверхность |

Приложение 22

Покрытые электроды для удаления дефектов на корпусных деталях

| Марка электрода | Диаметр, мм | Величина тока, А | Вид тока и полярность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗР-1 | 3,0 4,0 5,0 | 110÷170 180÷260 250÷350 | Постоянный прямой полярности или переменный | ТУ 14-4-321 Поставщик - Московский АО «Спецэлектрод» |
| ОЗР-2 | 3,0 4,0 5,0 | 110÷170 180÷260 250÷350 | -*- | ТУ 1272-090-00187197 Поставщик - Московский АО «Спецэлектрод» |
| ОК 21 .03 | 3,25 4,0 5,0 | 160÷180 220÷270 240÷320 | Постоянный прямой полярности | Поставка шведской фирмы «ЭСАБ» |

Приложение 23

Допустимое смещение кромок, мм.

| Толщина свариваемых листов | Максимально допустимое смещение стыкуемых кромок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кольцевые швы, монометаллические корпуса | Кольцевые и продольные швы, биметаллические корпуса со стороны коррозионного слоя |
| До 20 | 10% S + 1 | 50% от толщины плакирующего слоя |
| Свыше 20 до 50 | 15%S, но не более 5 | 50% от толщины плакирующего слоя |
| Свыше 50 до 100 | 0,04S + 3,5x | 0,04S + 3, но не более толщины плакирующего слоя |
| Свыше 100 | 0,025S + 5x но не более 10 | 0,025S + 5, но не более 8 и не более толщины плакирующего слоя |

x - при условии наплавки с уклоном 1:3 на стыкуемые поверхности для сварных соединений, имеющих смещение кромок более 5 мм

Приложение 24

Условия предварительного подогрева при ремонтной сварке корпусов аппаратов

| Материал | Температура подогрева при сварке металла толщиной |  |
| --- | --- | --- |
|  | не более 16 мм | свыше 16 мм |
| Углеродистая сталь с содержанием углерода менее 0,24%, низколегированные -марганцовистые и кремнемарганиовистые стали и основной слой из этих сталей в двухслойной стали | Ниже 0°С до минус 20°С сварка без подогрева При температуре ниже минус 20°С сварка с подогревом до 100+200°С | Ниже 0°С до минус 20°С x сварка с подогревом до 100+200°С |
| Углеродистая сталь с содержанием углерода от 0,24 до 0,28% | Ниже 0°С до минус 10°С x сварка без подогрева | Ниже 0°С до минус 10°С x сварка с подогревом до 100+200°С |
| Низколегированные хромомолибденовые стали (12МХ, 12ХМ, 15ХМ) и основной слой из этих сталей в двухслойной стали | Выше минус 10°С x сварка с подогревом до 200-250°С |  |
| Стали марок 15X5, 15Х5М, 15Х5ВФ, Х8, Х9М, 12Х8ВФ и т.п. | Выше 0°С x сварка с подогревом до 350+400°С |  |
| Высоколегированные хромоникелевые стали аустенитного класса и коррозионно-стойкого слоя из этих сталей в двухслойной стали | Выше минус 20°С x сварка без предварительного подогрева |  |

x - при температуре ниже указанной сварка не допускается.

Таблица приложения 25

Размеры прихваток для угловых соединений

| Величина катета углового шва. мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | более 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина прихватки, мм | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 1/3 сечения катета |

Таблица приложения 25

Размеры и количество прихваток при сварке труб

| Диаметр (Ду) трубы, мм | 16 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прихваток | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Длина прихватки, мм | 10 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |

Таблица приложения 26

Величина сварочного тока для ручной дуговой сварки

| Диаметр электрода, мм | Ток в амперах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положение шва в пространстве |  |  |
|  | горизонтальное | вертикальное | потолочное |
| 3 | 80÷100 | 60÷80 | 70÷90 |
| 4 | 130÷160 | 100÷130 | 120÷140 |
| 5 | 170÷200 | 140÷160 | 150÷170 |
| 6 | 210÷240 | 180÷210 | - |

Примечание:

полярность должка соответствовать паспортным данным на электроды

Таблица приложения 27

Величина сварочного тока для ручной дуговой наплавки

| Диаметр электрода, мм | Ток в амперах |  |
| --- | --- | --- |
|  | Положение шва в пространстве |  |
|  | горизонтальное | вертикальное, потолочное |
| 2 | 30÷50 | 25÷40 |
| 3 | 60÷80 | 55÷75 |
| 4 | 120÷140 | 80÷120 |
| 5 | 140÷160 | - |

Примечание: при наплавке плакирующего слоя для меньшего расплавления основного металла наплавку вести короткой дугой при минимальном токе Кратеры тщательно заплавлять.

Таблица приложения 28

Объем контроля стилоскопированием

| Группы сосудов | Количество контролируемых сварных швов и металла коррозионно-стойкой наплавки от общего количества, % |
| --- | --- |
| 1,2 3,4 5 | 100 50 25 |

Таблица приложения 29

Объем контроля радиографическим или ультразвуковым методами

| Группы сосудов | Длина контролируемого шва от общей длины швов, не менее, % |
| --- | --- |
| 1,2 3 4,5а 5б | 100 50 25 10 |

Примечание

При выявлении недопустимых дефектов в сварных швах, выполненных в ремонтных целях и подвергаемых контролю в объеме менее 10 объем контроля увеличивается до 100% этих соединений тем же методом

Таблица приложения 30

Классы дефектности сварных соединений по результатам радиографического контроля

| Вид сварного соединения | Группа сосудов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2,3 | 4 | 5а | 5б |
|  | Классы дефектности по ГОСТ 23055 |  |  |  |
| Стыковые | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Угловые, тавровые | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Нахлесточные | 5 | 6 | 6 | 7 |

Примечание:

а) оценку единичных дефектов (пор, включений) по ширине (диаметру) при толщине свариваемых элементов до 45 мм, а цепочек независимо от толщины свариваемых элементов, допускается производить по нормам класса на 1 больше, чем в таблице, т.е. , например, оценивать по нормам класса 4 вместо класса 3 и т.д.,

б) допускается размеры недопустимых единичных пор и включений для кольцевых сварных соединений толщиной не более 10 мм, выполняемых ручной электродуговой сваркой, принимать по классу 5 
ГОСТ 23055

Таблица приложения 31.

Зазоры при сборке патрубков с корпусами сосудов, мм

| Интервал размеров вырезаемых отверстий | Свыше 30 до 50 | От 50 до 80 | От 80 до 120 | От 120 до 180 | От 180 до 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельное отклонение на отверстие при газовой резке по Н17, в мм | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 |

Таблица приложения 31.

| Интервал размеров вырезаемых отверстий | От 250 до 315 | От 350 до 400 | От 400 до 500 | От 500 до 630 | От 630 до 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельное отклонение на отверстие при газовой резке по Н17, в мм | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 8,0 |

Приложение 32

Перечень материалов, составляющих нормативную базу для разработки
общих технических условий на ремонт корпусов аппаратов.

- ГОСТ 8233-56	- Сталь. Эталоны микроструктуры.

- ГОСТ 11878-66	- Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках

- ГОСТ 6996-66	- Сварные соединения. Методы определения механических свойств

- ГОСТ 13585-68	- Сталь. Метод валиковой пробы для определения допускаемых режимов дуговой сварки и наплавки

- ГОСТ 2246-70	- Проволока стальная сварочная. Технические условия

- ГОСТ 8479-70	- Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

- ГОСТ 4543-71	- Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия.

- ГОСТ 5632-72	- Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

- ГОСТ 8733-74	- Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования.

- ГОСТ 20072-74	- Сталь теплоустойчивая. Технические условия.

- ГОСТ 19521-74	- Сварка металлов. Классификация.

- ГОСТ 19903-74	- Сталь листовая горячекатаная. Сортамент.

- ГОСТ 8731-74	- Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования.

- ГОСТ 20072-74	- Сталь. теплоустойчивая. Технические условия.

- ГОСТ 9466-75	- Электроды. покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

- ГОСТ 550-75	- Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия.

- ГОСТ 9467-75	- Электроды. покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных теплоустойчивых сталей. Типы.

- ГОСТ 10052-75	- Электроды. покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами

- ГОСТ 10243-75	- Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры.

- ГОСТ 11534-75	- Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные тины, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 12.1.007-76	- ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 10706-76	- Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования.

- ГОСТ 7350-77	- Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия.

- ГОСТ 23055-78	- Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля.

- ГОСТ 5520-79	- Прокат листовой из углеродистой низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические требования.

- ГОСТ 15467-79	- Управление качеством продукции. Основные понятия.

- ГОСТ 3242-79	- Соединения сварные. Методы контроля качества.

- ГОСТ 18442-80	- Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

- ГОСТ 16037-80	- Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 16098-80	- Соединения сварные из двухслойной коррозионно-стойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 14792-80	- Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, и качество поверхности реза.

- ГОСТ 5264-80	- Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 10707-80	- Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия.

- ГОСТ 16504-81	- Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 25054-81	- Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия.

- ГОСТ 8908-81	- Основные нормы взаимозаменяемости углов. Нормальные углы и допуски.

- ГОСТ 7122-81	- Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава.

- ГОСТ 9940-81	- Трубы бесшовные горячедеформнрованные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.

- ГОСТ 9941-81	- Трубы бесшовные холодно- и теплодеформнрованные из стали. Технические условия.

- ГОСТ 20415-82	- Контроль неразрушающий. Методы акустический. Общие положения.

- ГОСТ 12169-82	- Заготовки стальные, вырезаемые кислородной резкой. Припуски.

- ГОСТ 7512-82	- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

- ГОСТ 2601-84	- Сварка металлов. Основные понятия. Термины и определения.

- ГОСТ 26159-84	- Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.

- ГОСТ 10885-85	- Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия.

- ГОСТ9931-85	- Корпусы цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры.

- ГОСТ 14782-86	- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- ГОСТ 21105-87	- Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

- ГОСТ 12.1.005-88	- ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

- ГОСТ 22727-88	- Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

- ГОСТ 21.401-88	- СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам.

- ГОСТ 535-88	- Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия.

- ГОСТ 977-88	- Отливки стальные. Общие технические условия.

- ГОСТ 1050-88	- Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

- ГОСТ 14637-89	- Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия.

- ГОСТ 19281-89	- Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия.

- ГОСТ 12.1.044-89	- ССБГ. Пожаровзрывоопасность веществ и материл лов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 14249-89	- Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.

- ГОСТ 6032-89	- Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии.

- ГОСТ 19904-90	- Сталь листовал холоднокатаная. Сортамент.

- ГОСТ 1577-93	- Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия.

- ГОСТ 9045-93	- Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали, для холодной штамповки. Технические условия.

- ГОСТ 380-94	- Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

- ПБ 10-115-96	- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные Госгортехнадзором РФ постановлением №20 от 18.04.98г

- ПБ 03-164-97	- Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий, утверждённые Госгортехнадзором РФ постановлением №20 от 06.06.97г.

- ПБ 90-170-97	- Общие правила взрывопожаробезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утверждённые Госгортехнадзором РФ постановлением №52 от 22.12.97г.

- ПБ 03-273-99	- Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утверждённые Госгортехнадзором РФ постановлением №63 от 30.10.98г.

- ОСТ 26-3-87	- Сварка в химическом машиностроении. Основные положения.

- ОСТ 26 291-94	- Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия.

- РД 26-8-87	- Сварка хладостойких низколегированных сталей применяемых в конструкциях, эксплуатирующихся при отрицательных температурах

- РД 26-01-42-87	- Термическая обработка коррозионно-стойких сталей и сплавов на железоникелевой в химическом машиностроении

- РД 34.15.027-93	- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов к трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанции (РТМ-1с-91) , утвержденные Госгортехнадзором РФ 07.02.94г.

- РД 34.10.13095	- Инструкция по визуальному и измерительному контролю

- РД-03-131- ПБ 03-384-00	- Правила проектирования, изготовления и приёмки сосудов и аппаратов стальных сварных

- ПН АЭГ-7-009-89	- Правила и нормы в атомной энергетике. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения.

- ПН АЭ Г-7-010-89	- Правила и нормы в атомной энергетике. Оборудование и трубопроводы атомных электростанций. Сварные соединения и наплавка Правила контроля.

- ОТУ 2-92	- Сосуды и аппараты. Общие технические условия на ремонт корпусов.

- ОСТ 26-2044-83	- Швы стыковых и угловых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением Методика ультразвукового контроля.

- 97	- Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов технологических трубопроводов.

- РД 09-250-98	- Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах, утвержденные Госгортехнадзором РФ постановлением №74 от 10.12.98г

- РД 26-11-01	- Инструкция по контролю сварных соединении, не доступных для проведения радиографического и ультразвукового контроля.

- РД 04-265-99	- Положение о порядке подготовки и аттестации работников организации, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России, утвержденные Госгортехнадзором РФ постановлением №2 от 11.01.99г.

- РТМ 26-45-71	- Сварка автоматическая и ручная химнефтеаппаратуры из теплоустойчивых хромомолибденовых низколегированных сталей типа 12ХМ.

- РТМ 26-298-78	- Сосуды и аппараты сварные стальные. Соединения из разнородных сталей.

- РТМ 26-168-81	- Сварка сосудов и аппаратов из двухслойной коррозионно-стойкой стали.

- РТМ 26.44-82	- Термическая обработка нефтехимической аппаратуры и ее элементов.

- РТМ 26-17-034-84	- Сварка автоматическая и ручная химнефтеаппаратуры из высоколегированных хромоникелевых и хромоникельмолибденовых коррозионно-стойких сталей.

- РДИ 003-1840-94	- Руководящий документ. Сварка химнефтеаппаратуры и газовой аппаратуры. Типы швов, их конструктивные элементы.

- РДИ 28 18010-94	- Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений технологического оборудования.

- РДИ 38 18019-95	- Инструкция по магнитопорошковому контролю оборудования, сварных соединений.

- РДИ 38 18020-95	- Инструкция по капиллярному контролю сварных соединений и наплавок.

- - Инструкция «Радиографический контроль сварных соединений сосудов, аппаратов и трубопроводов».

- - Сварные материалы. Для сварки сталей и чугуна (электроды, флюсы, проволока). Технические характеристики, разработчики, заводы изготовители. Справочник под общей редакцией канд. техн. наук В.Н. П.Горнелюка, ИЭС им. Патона, 1984 г.

- - Электроды специального назначения для сварки и наплавки. Отраслевой каталог. Продукция черной металлургии. ЦНИИТЭчермет, 1984 г.

- - Отраслевой справочник - каталог сварочных материалов. Под общей редакцией канд. техн. наук В.А. Крошкина, ВНИИПТ химнефтеаппаратуры 1990 г.