РД 26-17-049-85

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ И КОНТРОЛЯ

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Взамен РТМ 26-304-78

Срок введения установлен

с 1 октября 1985 г.

Настоящий руководящий документ распространяется на электроды сварочные по 
ГОСТ 9466-75, флюсы сварочные по ГОСТ 9087-81, проволоку сварочную по ГОСТ 2346-70, проволоку наплавочную по ГОСТ 10543-82 и порошковую проволоку.

РД устанавливает единую систему организации централизованного хранения, подготовки, контроля качества и доставки сварочных материалов в условиях заводов Министерства химического и нефтяного машиностроения.

РД содержит сведения по организации хранения и выполнению технологических операций подготовки и контроля сварочных материалов, приводит технические условия на хранение сварочных материалов, основные технические решения по организации комплексно-механизированных участков хранения и подготовки сварочных материалов, рекомендации по ведению учетной документации, излагает основные положения по централизованной доставке сварочных материалов потребителям и приводи перечень рекомендуемого оборудования.

РД предназначен для внедрения на предприятиях Министерства химического и Нефтяного машиностроения единой системы организации хранения, подготовки, контроля и качества к централизованной доставки сварочных материалов потребителям с целью решения следующих вопросов:

– повышения качества сварных соединений в связи с использованием сварочных материалов, подготовленных в соответствии с техническими требованиями;

– сокращения расхода сварочных материалов за счет создания необходимых условий хранения и транспортировки;

– снижения трудозатрат и улучшения условий труда при проведении работ по хранению, подготовке и доставке сварочных материалов.

– РД может быть использован в качестве рекомендательного документа следующими Категориями работников организаций и предприятий Минхиммаша:

– технологическими службами при разработке проектов комплексно-механизированных участков и рабочей технологии хранения, подготовки и контроля сварочных материалов;

– конструкторами при проектировании оборудования для хранения и подготовки сварочных материалов;

– работниками технического контроля, материально-технического снабжения и производственных подразделений.

СОДЕРЖАНИЕ

- Организация хранения сварочных материалов

- Основные технологические требования к подготовке сварочных материалов

- Контроль качества сварочных материалов

- Основные положения по централизованной доставке сварочных материалов потребителям

- Типовая схема участка хранения и подготовки сварочных материалов

6. Рекомендуемое оборудование

Приложения

1. Страница журнала поиска материалов

2. Заявка на подготовку и доставку сварочных материалов

3. Страница журнала регистрации подготовленных сварочных материалов

4. Упаковочный лист к таре с флюсом

5. Упаковочный лист к таре с электродами и проволокой

6. Типовая схема участка

Литература

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Приемка материалов

1.1.1. Сварочные материалы, поступающие на участок централизованного хранения и подготовки или общезаводской склад, должны пройти внешнюю приемку (количественный и качественный контроль) с соответствующим оформлением первичной приходной документация.

1.1.2. Внешняя приемка сварочных материалов производится комиссией в составе работников участка (склада), представителей ОТК и отдела снабжения, которая руководствуется инструкциями "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству" (№ II-6 и II-7), утвержденными постановлением Госарбитража при Сов. Мин. СССР от 15 июня 1965 г. и 25 апреля 1966 г.

- Поступление материалов оформляется приходным ордером в трёх экземплярах: для бухгалтерии, отдела снабжения и участка храпения и подготовки сварочных материалов (склада).

- Заведующий участком (складом) или дежурный кладовщик должен отметить поступление сварочных материалов в журнале регистрации прибытия грузов.

- Сварочные материалы, поступающие на участок для повторной подготовки, учитываются на основании приемо-сдаточных накладных, выписываемых цехами-сдатчиками.

1.2. Размещение и хранение материалов

1.2.1. Каждая поступающая на участок (склад) партия материалов должна размещаться отдельно и регистрироваться в журнале поиска материалов (рекомендуемое приложение 1).

1.2.2. На каждый вид, марку и размер сварочных материалов, поступающих на участок (склад), кладовщиком открывается карточка складского учета (типовая форма M17).

1.2.3. Сварочные материалы следует хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°С в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения, ржавления и механических повреждении.

1.2.4. Электроды должны храниться в упаковке по ГОСТ 9466-75, таре, стеллажах или штабеле с высотой укладки пачек электродов на более 1 м. Высота укладка пачек электродов с основным видом покрытия не должна превышать 6 рядов.

- Мотки (бухты, катушки) проволоки необходимо хранить на складе, упакованными по ГОСТ 2246-70 или ГОСТ 10643-82, снабженными металлическими ярлыками предприятия-изготовителя.

- Проволока порошковая должна храниться в специальной тара или упаковке предприятия-изготовителя. Тару в упаковку без надобности не вскрывать.

- Флюсы следует хранить в бумажных мешках по ГОСТ 2226-75, уложенных в штабель или на поддоны, а также россыпью в специальных емкостях (бункерах, ларях и таре).

1.2.8. В табл. 1 приведены рекомендуемые способы складирования сварочных материалов.

Таблица 1. Рекомендуемые способы складирования сварочных материалов

| Наименование материала | Складской запас, т | Вид упаковки | Способ хранения | Высота складирования м | Средства механизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроды сварочные | До 10 вкл. | Пачки, обернутые бумагой Картонные коробки | Стеллаж полочный | 2,0 | - |
|  | Св.10 | То же | Тара ящичная Тара сетчатая Поддоны Стеллаж каркасный | 5,0 | Электроштабелер напольный Кран-штабелер |
|  | " 100 | " | То же | 8,0 | Кран-штабелер с кабиной |
| Проволока сварочная Проволока наплавочная | До 15 Вкл. | Мотки, обернутые бумагой, пленкой, мешковиной | Штабель Тара штабелируемая | 1,5 3,0 | Кран-балка " |
|  | Cв. 15 | То же | Стеллаж консольный | 5,0 | Кран-штабелер |
|  | " 100 | " | Тара Стеллаж каркасный | 8,0 | Кран-штабелер с кабиной |
| Проволока сварочная на крупногабаритных катушках | - | Мотки, обернутые водонепроницаемой бумагой, в жестяных банках | Штабель Поддон | 2,0 | Кран-балка |
| Проволока порошковая |  |  | Стеллаж полочный Поддон | 5,0 | Кран-штабелер |
| Флюсы сварочные | До 10 вкл. | Мешки бумажные | Штабель Контейнер | 1,5 3,0 | - Подъемник |
|  | Св. 10 | Без упаковки россыпью | Ларь Контейнер Бункер | 1,0 3,0 6,0 | - Подъемник Пневмотранспорт |

1.3. Комплектование и отпуск материалов

1.3.1. Комплектование сварочных материалов перед отпуском их в производство осуществляется по заявкам потребителя (рекомендуемое приложение 2).

- В качестве основного планово-контрольного документа для отпуска материалов потребителям должны использоваться лимитные карточки (типовая Форма М31) или групповые лимитные ведомости, оформляемые СМТС завода в двух экземплярах (для цеха и участка хранения и подготовки).

- Текущий отпуск материалов должен осуществляться в соответствии с установленными лимитами и заявками цехов и оформляться сдаточной накладной. Накладная выписывается участком - отправителем и оформляется в цехах - потребителях лицами, ответственными за централизованную доставку сварочных материалов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОДОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Сварочные электроды, флюсы и порошковая проволока

2.1.1. Сварочные электроды, флюсы и порошковую проволоку перед выдачей в производство необходимо прокаливать согласно режимам, приведенным в паспортах или технических условиях, разработанных предприятиями-изготовителями. Для наиболее распространенных сварочных электродов, флюсов и порошковой проволоки рекомендуемые режимы прокалки приведены в табл.2, 3 и 4.

2.1.8. Прокалку сварочных материалов следует производить в электропечах, обеспечивающих равномерную температуру по всему объему рабочего пространства, оснащенных автоматическими устройствами и контрольными приборами, гарантирующими соблюдение технологических режимов подготовки сварочных материалов.

Режим прокалки должен быть записан графически на диаграмме контрольного прибора печи. Диаграммы нумеруются (регистрируются) в установленном порядке и хранятся в специально отведённом месте. Данные по прокаленным сварочным материалам должны записываться в журнале регистрации подготовленных сварочных материалов (рекомендуемое приложение 3).

- Одновременная загрузка в печь сварочных электродов или флюсов разных марок не допускается, кроме электродов, имеющих одинаковые режимы прокалки и вид покрытия, и при условии исключения возможности их перемешивания.

- Перед прокалкой электроды необходимо освободить от упаковки и уложить в пеналы, рассчитанные на 1-2 пачки. Допускается прокалка электродов россыпью и пачками, увязанными неметаллической проволокой. Порошковую проволоку также необходимо освободить от упаковки и распушить, т.е. ослабить стягивающие скрутки.

- После прокалки каждый пенал и моток проволоки должен быть снабжен ярлыком, содержащим следующие данные:

– условное обозначение электродов или марку проволоки; номер сертификата (для электродов);

– номер партия; массу в килограммах; номер диаграммы контрольного прибора; дату прокалки.

В ярлыке должно быть предусмотрено место для специальной отметки о повторной прокалке (см. п.2.1.9 ).

2.1.6. Пеналы с электродами, мотки проволоки, и прокаленный флюс следует загрузить в герметичную тару, предназначенную для хранения и транспортировки.

2.1.7. Герметичная тара со сварочными материалами, отправляемая с участка потребителям, должна снабжаться сопроводительными документами - упаковочными листами (рекомендуемые приложения 4 и 5).

2.1.8. Использование электродов, проволоки и флюсов по истечении срока годности, приведенного в табл. 2,3 и 4, не допускается.

Применение этих материалов разрешается после проведения повторной прокалки по режимам, приведенным в табл. 2,3 и 4 или в паспортах и технических условиях.

2.1.9. Прокалка электродов может производиться не более двух раз, не считая прокалку при их изготовлении.

Прокалка флюсов может производиться многократно.

2.1.10. При повторной прокалке электродов и флюсов сохраняются требования п.2.1.2.

Для электродов, прошедших вторую прокалку, в журнале регистрации в графе "Специальные отметки'' и на ярлыке должны быть сделаны пометки "Вторая прокалка".

2.1.11. После повторной прокалки срок годности электродов, проволоки и флюсов устанавливается согласно требованиям табл.2 и 3 или паспортов и технический условий.

Таблица 2. Рекомендуемые режимы прокалки и сроки годности наиболее распространенных сварочных электродов

| Марка электродов | Температура в печи при загрузке электродов, °С не более | Скорость подъема температуры, °С/ч | Температура прокалки, °С | Время выдержки, ч | Охлаждение с печью при закрытых дверцах до температуры, °С | Охлаждение с печью при открытых дверцах до температуру °С | Срок годности после прокалки при хранении в помещениях, отвечающих требованиям п.2.1.15, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНО-3, АНО-4С, МР-3, ОЗС-4, О3C-12, ОЗС-17н РБУ-4, ВП-8 | 100 | 100-150 | 180-200 | 1 | 150 | 100-120 | 5 |
| ОЗЛ-6,ОЗЛ-8, ЗИО-8 ЭА-395/9, ЭА-400/10Т, НИАТ-5, ЦЛ-11, ЦТ-15, НВ-40, ЯФ-1, АНЖР-1, АНЖР-2, КТИ-5, КТИ-7 ОЗЛ-9А, АНВ-20, AHB-17, ЦТ-26, ОЗЛ-17У, ОЗЛ-20, ЭА-898/19, ЭА-902/14, НЖ-13, СЛ-16 | 150 | 100-200 | 200-250 | 1 | 100 | 100-120 | 5 |
| ЦЛ-20, ТМЛ-1, ХЗМ-1, ЦУ-2ХИ, УОНИ/10Х13, УОНИ13/45МХ, ЦЛ-38, ЦЛ-17, ЦЛ-14, ЦЧ-4 | 150 | 100-200 | 350-400 | 1 | 200 | 100-150 | 5 |
| УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, K-5А, AHО-l1, ДСК-50, СМ-11, ТМУ-21У, ВП-4, ВП-6, УП-2/55, УП-2/45 | 150 | 100-200 | 350-400 | 1,5 | 200 | 100-150 | 5 |

Таблица 3. Рекомендуемые режимы сварки и сроки годности наиболее распространенных сварочных флюсов

Примечание. Флюсы марок 48-ОФ-6 и 48-ОФ-10 после прокалки должны храниться только в герметичной таре.

Таблица 4. Рекомендуемые режимы прокалки и сроки годности наиболее распространенных порошковых проволок

2.1.12. Электроды и флюсы следует выдавать сварщику в количестве, необходимом для односменной работы.

2.1.13. Неиспользованные за смену электроды следует хранить в сушильных шкафах, установленных на сварочных участках.

Флюс следует хранить в герметичной таре.

2.1.14. При хранении прокаленных электродов, проволоки и флюсов в сушильных шкафах (с температурой 135-150°С), оснащенных приборами для автоматического поддержания температуры, или герметичной таре срок годности их не ограничивается.

2.1.15. При хранении прокаленных электродов, проволоки в помещениях или цеховых кладовых с температурой не ниже +18°С и относительной влажностью воздуха не более 60% срок годности согласно табл. 2,3 и 4.

2.1.16. Оставшийся после сварки флюс должен собираться раздельно по маркам в специальную тару, по мере накопления возвращаться на участок подготовки и очищаться от шлаковых включений, металлических примесей и загрязнений.

Перед выдачей в производство флюс должен пройти повторную прокалку.

2.2. Сварочная проволока

2.2.1. Перед выдачей в цех сварочную проволоку необходимо очистить от ржавчины, загрязнений и смазок.

Данные на очищенную проволоку должны записываться в журнале регистрации 
(см. рекомендуемое приложение 3).

2.2.2. Очищенная проволока должна быть перемотана в кассеты или на катушки.

2.2.3. Кассеты или катушки с очищенной проволокой следует хранить в специальных стендах или в таре.

2.2.4. Каждая кассета или катушка должны быть снабжены ярлыком, содержащим следующие данные: условное обозначение проволоки, номер партии, номер плавки.

2.2.5. Транспортировка кассет и катушек с очищенной проволокой должна осуществляться в специальной закрытой таре, снабженной сопроводительным документом - упаковочным листом (рекомендуемое приложение 5).

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- При проведении внешней приемки сварочные материалы, поступающие на участок централизованного хранения и подготовки или общезаводской склад, проходят входной контроль качества (контрольную проверку).

- Контрольная проверка производится для определения качества сварочных материалов и соответствия их сертификатных данных требованиям стандартов, технических условий и других сопроводительных документов.

- Контрольная проверка электродов проводится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9466-75 и заключается в следующем:

– проверке сертификата (паспорта) на соответствие его данных требованиям соответствующих ГОСТа, ТУ или паспорта;

– внешнем осмотре и обмере электрода, проверка прочности и эксцентричности покрытия;

– проверке влажности покрытия;

– проверке сварочно-технологических свойств электродов (технологическая проба);

– определении механических свойств металла шва, наплавленного металла и сварного соединения;

– проведении химического анализа металла шве и наплавленного металла;

– определении ферритной фазы в наплавленном металле (для электродов аустенитного класса);

– проверке на стойкость против межкристаллитной коррозии (для коррозионностойкого металла шва).

Обязательными являются проварка сертификатов, внешний осмотр, с проверкой прочности, эксцентричности и влажности покрытия, проведение технологической пробы.

3.4.	Контрольная проверка флюса проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 9087-81 и заключается в следующем:

– проверке сертификата (паспорта) на соответствие его данных требованиям стандарта;

– проверке на однородность (по внешнему виду);

– определении гранулометрического состава;

– определении влажности;

– определение объёмной массы;

– проверке химического состава.

Обязательными являются проверка сертификатов, проверка на однородность и определение влажности.

3.5. Контрольная проверка проволоки проводится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2246-70 и ГОСТ 10543-82 и заключается в следующем:

– проверке сертификата (паспорта) на соответствие его данных требованиям стандартов;

– внешнем осмотре и обмере;

– проверке временного сопротивления;

– определение химического состава;

– определение содержания α- фазы;

– определение механических свойств металла шва, наплавленного металла и сварного соединения;

– проверке на стойкость против межкристаллитной коррозии;

– проверке проволоки на загиб (для проволоки наплавочной).

Обязательными являются проверка сертификата, внешний осмотр и обмер.

3.6. Контрольная проверка порошковой проволоки проводится в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и включает:

– проверку паспорта на соответствие его данных требованиям соответствующих технических условий; внешний осмотр и обмер; определение влажности сердечника (шихты); проверку коэффициента заполнения и равномерности заполнения оболочки шихтой;

– проверку сварочно-технологических свойств; проверку механических свойств и химического состава металла шва.

Обязательными являются проверка паспортов, внешний осмотр и обмер, проверка коэффициента заполнения и равномерности заполнения оболочки шихтой.

При необходимости проводятся испытания наплавленного металла на коррозионную стойкость, содержание феррита, содержание водорода и т.д.

3.7. Детальный порядок и объем контрольной проверки по видам сварочных материалов определяются стандартами предприятия в зависимости от номенклатуры применяемых материалов и конкретных условий производства.

3.8. В процессе подготовки материалов и перед выдачей потребителям должны проводиться следующие вида контроля качества:

– проверка гарантийного срока годности для электродов;

– визуальный осмотр на соответствие требованиям ГОСТ 9466-75 - для электродов, ГОСТ 9087-81 - для флюсов, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 10543-82 - для проволок и соответствующих технических условий для порошковых проволок;

– проверка режимов прокалки электродов, флюса и порошковой проволоки;

– проверка наличия и правильности оформления сопроводительных документов;

– проверка срока годности материалов согласно табл. 2, 3 и 4.

3.9. Электроды с истёкшим гарантийным сроком годности перед подготовкой должны проходить повторный контроль качества, определяемый п.3.З.

3.10. Входной контроль качества сварочных материалов и контроль качества их подготовки перед выдачей в производство осуществляется ОТК завода с привлечением необходимых служб предприятия.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ДОСТАВКЕ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

4.1. С целью своевременного и ритмичного обеспечения производственных подразделений качественными сварочными материалами, оптимального использования транспортных средств и сокращения численности вспомогательных рабочих доставку сварочных материалов с участка подготовки необходимо производить централизованно.

4.2. Для осуществления централизованной доставки сварочных материалов производственным подразделениям необходимо выполнить следующие основные условия:

– сварочные материалы перед отправкой с участка должны быть скомплектованы согласно цеховым заявкам;

– в цехах завода необходимо строго определить и соответствующим образом оборудовать места приемки и текущего хранений сварочных материалов;

– на грузоп как "участок - цехи" должна действовать система движения транспорта по графикам и маршрутам;

– должна быть разработана система документооборота между участком и цехами (номенклатуру документов см. п.1.3. и приложения 2.4, 5).

4.3. Доставку сварочных материалов потребителям осуществлять только в специальной таре, обеспечивающей сохранность от увлажнения, загрязнения и механических повреждении.

4.4. Доставка сварочных материалов цехам завода производится работниками транспортного цеха (водителем-экспедитором и грузчиком - стропальщиком), закреплёнными за участком подготовки сварочных материалов и осуществляющими погрузку, транспортировку и разгрузку сварочных материалов, возврат неиспользованных сварочных материалов на повторную подготовку, возврат освободившейся тары, оформление оперативно-отчётной документации (приемо-сдаточных накладных).

4.5. Оперативное управление централизованной поставкой сварочных материалов должно осуществляться регламентированным составом работников предприятия.

5. ТИПОВАЯ СХЕМА УЧАСТКА ХРАНЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Участок предназначен для хранения и подготовки сварочных материалов.

5.2. Участок хранения и подготовки сварочных материалов является самостоятельным структурным подразделением ОМТС предприятия.

5.3. Организационной основной работы участка является принцип централизации хранения, подготовки, доставки и учета сварочных материалов потребителям. Организация работа участка регламентируется инструкцией о порядке приемки, отпуска и учета сварочных материалов, технологическими процессами на хранение, подготовку и транспортировку их в цехи, должностными инструкциями и положением об участке.

Разработка технологической документации и техническое руководство на участке осуществляется службой отдела главного сварщика.

- Система оплаты труда работников, занятых хранением, подготовкой и доставкой сварочных материалов - повременно-премиальная, стимулирующая высокопроизводительную работу (правильное хранение, качественную подготовку и своевременную доставку сварочных материалов).

- Основными задачами участка хранения и подготовки сварочных материалов являются:

– своевременная приемка и выдача сварочных материалов потребителям;

– организация хранения материалов в соответствии с техническими требованиями по 
ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9087-81, ГОСТ 2246-70 и ГОСТ 1054-82 ;

– обеспечение качественной и количественной подготовки сварочных материалов перед использованием их в производстве;

– обеспечение надлежащего учета и своевременное оформление отчетной документации;

– организация централизованной доставка грузов потребителям и возврат оборотной тары.

5.6. Участок должен располагаться в помещении, отвечающем соответствующим требованиям на хранение сварочных материалов (см. раздел 1), оснащённым подъёмно-транспортным, тарно-стеллажным оборудованием, оргоснасткой.

5.7. В состав участка входит отделение хранения сварочных материалов и отделений их подготовки. Указанные отделения могут быть расположены в разных помещениях.

5.8. Отделение хранения имеет приёмную площадку, где производится разгрузка, комплектация и укладка сварочных материалов. Отделение оборудуется металлическими бункерами для хранения флюсов и специальными стеллажами для хранения электродов и сварочной проволоки.

5.9. Отделение подготовки сварочных материалов оснащено комплексом специального оборудования. Прокалка электродов, флюсов и порошковой проволоки производится в электропечах.

Сварочная проволока перед выдачей в производство подвергается очистке и перемотке на специальных станках.

5.10. Комплектация, хранение и выдача подготовленных сварочных материалов производится на специальной отгрузочной площадке.

5.11. Типовая схема участка приведена в справочном приложении 6.

5.12.	Технико-экономические показатели участка хранения и подготовки сварочных материалов (для участка со складским запасом 120т) приведены ниже.

5.13. При конкретном проектировании основными факторами, определяющими планировочное решение участка, являются:

– годовой объем поступающих сварочных материалов;

– строительная характеристика помещения;

– режим роботы;

– применяемые средства механизации.

5.14. Проект участка должен разрабатываться в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности учитывая, что, согласно СНиП П-90-81, отделение хранения относится по пожарной опасности к категории "В", а отделение подготовки к категории "Г" и в соответствии с правилами техники безопасности и производственной санитарии.

Технико-экономические показатели участка хранения и подготовки сварочных материалов

Годовой объем поступления материалов

всего, т. ............................................................................ 700

в том числе:

электродов................................................................ 250

флюсов...................................................................... 230

проволоки..................................................................220

Норма запаса в календарных днях:

электродов ................................................................. 45

флюсов.........................................................................48

проволоки....................................................................90

Запас материалов, т

всего..................................................................................120

в том числе:

электродов ..................................................................33

флюсов.........................................................................32

проволоки, ..................................................................55

Общая площадь, м2 .........................................................500

Коэффициент использования площади ……………….0,3

Режим работы, смен............................................................2

Количество работающих.....................................................6

Дополнительные капитальные вложения, тыс. руб. …100

Уровень механизации, %.................................................. 75

Степень механизации, %...................................................65

Годовой экономический эффект, тыс. руб. .....................46

Срок окупаемости, лет..................................................... 1,7

6. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОУДОВАНИЕ

6.1. Участки хранения и подготовки сварочных материалов должны быть оснащены необходимым тарно-стеллажным оборудованием, средствами механизации подъемно-транспортных работ и комплексом оборудования для подготовки сварочных материалов.

6.2. Основными факторами при выборе оборудования и средств механизации являются:

– принятая технологическая схема организации работы участка;

– способы хранения и подготовки материалов к выдаче;

– характер поступающих на участок грузов, их размеры и штучный вес;

– ритм поступления и выдачи, величина отдельных партий материалов;

– объем грузопотока и его постоянство;

– режим работы обслуживаемых участком цехов-потребителей и система питания рабочих мест;

– строительная характеристика зданий.

6.3.Рекомендуемое оборудование для организации участков приведено в табл. 6-8. При разработке проектов участков возможно использование и другого серийно выпускаемого оборудования.

Таблица 5. Средства механизации подъёмно-транспортных работ

| # Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны мостовые электричёские однобалочные опорные | ГОСТ22045-82 | Грузоподъёмность, т ..............................1-5 | Бурейский механический завод Александрийский завод ПТО | Погрузочно-разгрузочные работы |
| Краны подвесные электрические однобалочные общего назначения | ГОСТ 7890-73 | То же.......................... 1-5 | Забайкальский завод ПТО | То же |
| Краны консольные стационарные поворотные ручные | ГОСТ 19494-74 | " 0,5 | Производственно-техническое предприятие "Проммеханизация", г. Москва | " |
| Кран консольный | НММ 496 | Грузоподъемность, т……………………….0,25 Радиус обслуживания наибольший, м. . . ……....4 Высота подъема крюка, м ...................................... 3,2 | ВНИПТИхимнефте-маш г.Москва | " |
| То же | НММ 497 | Грузоподъемность, т………………………..0,5 Радиус обслуживания наибольший, м…….. ..........4 Высота подъема крюка, м ...................................... 3,2 | То же | " |
| Кран консольный | НММ 498 | Грузоподъемность, тс……………………………1 Радиус обслуживания наибольший, м.....................4 Высота подъема крюка, м ....................................... 3,2 | ВНИПТИхимнефтемаш г.Москва | Погрузочно-разгрузочные работы |

Продолжение табл. 5

| # Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны-штабелеры стеллажные | ГОСТ 16553-82 | Грузоподъемность, тс……………………….0,5-1 Высота подъема грузозахватного органа, м ............................ 3,8 - 16,2 | Стахановский машиностроительный завод | Погрузочно-разгрузочные и складские работы |
| Краны-штабелеры мостовые опорные электрические | То же | Грузоподъёмность, тс ......................... 0,5 -1,0 Длина пролёта, м..........................5,1-22,5 Высота подъема грузозахватного органа, м.........................5,2-9,5 | Красногвардейский крановый завод. Стахановский машиностроительный завод | То же |
| Электроштабелер | ЭШ-186 | Грузоподъёмность, т ......................... 0,5 | Тбилисский электро-возостроительный. завод | " |
| Электроштабелеры | ЕВ210 ЕВ246 ЕB351 ЕВ416 ЕВ426 ЕВ418,56-3 EВ418,45-3 | Грузоподъёмность, т. 0,63-1,0 | ГТП "Балканкар", Болгария | Погрузочно-разгрузочные и складские работы |
| Тележка с подъемными вилами | ТММ187 | Грузоподъёмность, т.............0,5 | ВНИПТИхимнефте-маш, г.Москва | То же |
| То же | ТММ 189 | То же……………….....1,0 | То же | " |
| Краны двухконсольные поворотные | НММ220М3 НММ221М3 | Грузоподъёмность, т. ....0,125 Наибольший валет стрелы, м.................... 2,5 Высота подъема крюка, м.............................2,5 Грузоподъёмность, т. ........0,32 Наибольший валет стрелы, м. . . ............... 4 Высота подъема крюка, м. . .......2,5 | Опытный завод "Машиностроитвль" г.Москва То же | Погрузочно - разгрузочные работы То же |
| Электротележки платформенные с рулевым управлением | ЕП006 ЕП008 ЕП010 | Грузоподъёмность, тс..................... 2 | ГТП "Балканкар", Болгария | Транспортные работы |
| Гидроподъёмник универсальный | ТММ186 | Грузоподъёмность, т....................0,25 Высота подъёма вил - м..................................1,5 | Опытный завод "Машиностроитель", г.Москва | Обслуживание печи для прокалки электродов |

Продолжение табл. 5

| ## Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта | ГОСТ 20805-83 | Грузоподъёмность, тс.................0,63-5 | Бельцкий электротехнический завод Калининградский вагоностроительный завод Свердловский машиностроительный завод Канашский завод электропогрузчиков Кутаисский электромеханический завод | Погрузочно-разгрузочные и складские работы" |
| Склад механизированный комплектовочный | СКМ-0,5 (ПЖА-195М4) | Грузоподъемность телескопического захвата, тс ..............0,5 Высота подъема груза, м.....................................5,25 | ВНИПТИхимнефтемаш, г.Москва | Хранение электродов |
| Склад механизированный | CMT-I6 | Грузоподъемность штабелера, тс.......................................0,5 Высота подъема груза, м........................................4 | Великолукский опытный завод полимерного машиностроения | То же |
| Установка для пневмо-транспортировки сварочного флюса | 22926 | Техническая производительность, т/ч ..................................8-10 Рабочее давление, Па....39,2 (кгс/см2.............................4) | ВНИИПТхимнефте-аппаратуры, г.Волгоград | Загрузка бункеров флюсом |
| Автоматизированный склад ПЖА-205 | ПЖА 205 | Грузоподъемность штабелера, т....................0,5 | ВНИПТИхимнефтемаш, г.Москва | Хранение электродов |
| Склад механизированный | НОД 55 | Грузоподъемность штабелера, т .................0,5 | То же | То же |
| Элеватор ленточный | ЛГ-250 | Производительность, т/ч.................................. .25 | Карагандинский завод им. Пархоменко | Загрузка бункеров флюсом |
| Питатель ленточный | ПЛ-10 | Производительность, т/ч…………………..........25 | Завод "Амурский металлист", г. Благовещенск | То же |

Таблица 6. Тарно-стеллажное оборудование

| Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункерная установка для хранения флюса (применяется совмест-но с установкой для пневмотранспортровки сварочного флюса) | 22927 | Емкость бункера; м3...............................10-42 Габаритные размеры м................3,5x2,5x4,1-8,1 | ВНИИПТхимнефтеап-паратуры, г. Волгоград | Хранение флюса |
| Бункер для флюса | 22903 | Емкость бункера, м3………………….....4,2 Габаритные размеры, м…..............2,49x1,78x4,20 | То же | То же |
| Эстакада бункерная | 22757С11 | Емкость бункера, м3.........................15,5-46,0 Габаритные размеры, м.........3,5x2,5х3,75-8,25 | " | " |
| Тара герметичная с подставкой | 22761 | Грузоподъёмность, тс.....................................0,2 Габаритные размеры, мм................868х640х650 | " | Хранение и транспортировка флюса |
| Тара сетчатая | 22752 | Грузоподъемность, тс..... ……..0,5 Габаритные размеры, мм......................840х640х650 | " | Хранение и транспорти-ровка электродов |
| Тара сетчатая | 22965 | Грузоподъёмность, тс....................................0,5 Габаритные размеры, мм................800х600х620 | ВНИИПТхимнефтеап-паратуры, г. Волгоград | Хранение электродов |
| Пенал переносной для электродов | 22943 | Грузоподъёмность, кг...................................5 Габаритные размеры, мм................470х124х75,5 | То же | Транспортировка электродов |
| Банка для флюса | 22975 | Грузоподъёмность, кг..................9-13 Габаритные размеры, мм................154х135х385 | " | Транспортировка и хранение флюса |
| Поддон | 22576 | Грузоподъёмность, тс.....................................2 Габаритные размеры, мм............11600х1244х220 | " | Транспортировка флюса |
| Стеллажи каркасные (одно- и двухсторонние) | - | - | - | Хранение электродов |
| Стеллажи консольные (одно- и двухсторонние) | - | - | - | Хранение мотков про-волоки |
| Тара для загрузки флюса | 22538 | Грузоподъёмность, кг....................................0,6 Габаритные размеры, мм................1200х860х850 | ВНИИПТхимнефтеап-паратуры, г. Волгоград | Загрузка бункеров сварочным флюсом |

Продолжение табл. 6

| Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тара для загрузки флюса | 22657 | Грузоподъёмность, кг....................................0,2 Габаритные размеры, мм................800х680х675 | То же | Загрузка флюса в печь для прокалки |
| Тара герметичная | 22970 | Грузоподъемность, тс: для флюса....................0,115 для электродов………0,100 Габаритные размеры, мм......................676х440х550 | " | Хранение и транспортировка электродов и флюса |
| Стеллаж для катушек и кассет | 22578 | Габаритные размеры, мм …1550x600x1990 | " | Хранение катушек и кассет с очищенной проволокой |
| Стеллаж для технической документации. | 22627 | Габаритные размеры, мм.................1285х400x2100 | " | Хранение технической документации на участке |

Примечание. Чертежи стеллажей для электродов и мотков проволоки разрабатываются при проектировании конкретного участка (склада).

Таблица 7. Оборудование для подготовки сварочных материалов

| # Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропечь для прокалки электродов | 38493 | Пределы регулирования температуры, °С….. 100-500 Масса загружаемых электродов, кг, не более.................... 125 | ВНИИПТхимнефте-аппаратуры, г. Волгоград | Прокалка электродов |
| Кассета | ОР.638.04.000 | Грузовместимость, кг. ……………..125 | То же | Прокалка электродов в электропечи (черт.38493) |
| Печь для прокалки электродов | 38491 | Пределы регулирования температуры, °С…...100-500 Масса загружаемых электродов, кг, не более…................ 175 | " | Прокалка электродов |
| Пенал для электродов | 38438 | Грузовместимость, кг…….5 Масса, кг….................0,95 | " | Прокалка электродов в печах (черт.38483 и 38491), транспортировка и хранение в таре (черт. 22970) |

Продолжение табл. 7

| Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кассета для прокалки электродов | 38439 | Грузовместимость, кг. …………..175 | " | Прокалка электродов в печи (черт .38491) |
| Печь для прокалки флюса | 38445 | Пределы регулирования температуры, °С.......100-500 Объём рабочего пространства, м3..........0,183 | ВНИИПТхимнефте-аппаратуры, г. Волгоград | Прокалка флюса |
| Кассета для прокалки флюса | 22956 | Объём рабочего пространства, м3..........0,078 | То же | Прокалка флюса в печи (черт. 38493) |
| Кассета для прокалки флюса | 22997 | То же...........................0,12 | " | Прокалка флюса в печи (черт.38491) |
| Печь малогабаритная | 38475 | Пределы регулирования температуры, °С......100-500 Масса загружаемых электродов или флюса, кг, не более ......................30 Габаритные размеры, мм.................... 760х500х570 | " | Прокалка электродов и флюса |
| Шкаф для сушки электродов | 38440 | Температура сушки, °С…............................50-150 Масса загружаемых электродов, кг, не более......................100 Габаритные размеры, мм................800x720x1260 | " | Сушка и хранение электродов |
| Пенал-термостат | 38476 | Температура рабочего, пространства, °С...................................150 Масса загружаемых электродов, кг..................5 Габаритные размеры, мм....................528х145х205 Масса, кг ………….5 | ВНИИПТхимнефте-аппаратуры, г. Волгоград | Сушка и хранение электродов на рабочих местах |
| Станок для очистки сварочной проволоки | 1223 | Диаметр очищаемой проволоки, мм. ................2-5. Скорость очистки проволоки, м/мин......65-0,65 Габаритные размеры, мм................5310х1775х1135 | То же | Очистка проволоки |
| Станок для очистки сварочной проволоки | 1229 | Диаметр очищаемой проволоки, мм ……….1-2 Скорость очистки проволоки, м/мин…..65-0,65 Габаритные размеры, мм...............2785x1080х2019 | " | То же |

Продолжение табл. 7

| # Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок для перемотки сварочной проволоки в закрытую кассету | 1218 | Диаметр перематываемой проволоки, мм.................2-5 Скорость перемотки проволоки, м/мин. ........22,5 Габаритные размеры, мм..............1825х740х995 | " | Перемотка проволоки |
| Установка для электрохимической очистки сварочной проволоки | ОБ-1922 | Диаметр обрабатываемой проволоки, мм.....0,8-3,0 Производительность при двухсменной работе, т/год …………250-400 Габаритные размеры, мм: длина.......18000 ширина.........2000 | ИЭС им. Е.0. Патона, г. Киев | Очистки проволоки |
| Установка для просеивания сварочного флюса | 22929 | Производительность, кг/ч, не менее………………..200 Размеры гранул после просеивания, мм…0,25-4,00 | ВНИИПТхимнефте-аппаратуры, г. Волгоград | Очистка сварочного флюса от посторонних включений и пыли |
| Сепаратор | НБСЦ-6З/50, ГОСТ 10512-78 | Крупность кусков питания, мм, не более......................3 Габаритные размеры, мм................1200х1100х1700 | ПО бурового и транспортного оборудования. г. Воронеж | Магнитная сепарация при переработке отработанного флюса |

Примечания: 1. На станках (черт.1223, 1229) очистка проволоки осуществляется иглофрезами.

2. На установке (черт.ОБ-1922) очистка проволоки осуществляется в ванне электрохимическим способом (электролит на основе ортофосфорной, серной кислоты и ингибитора).

3. В условиях монтажных площадок сборки-сварки химнефтеаппаратуры для прокалки электродов и флюса предпочтительно использование печи (черт. 38475), а для поддержания постоянной готовности электродов к работе пенала-термостата.

(черт. 38476)

Таблица 8. Оборудование и средства контроля

| Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Весы технические лабораторные | BЛТ-1 ВЛТ-2 | Предел взвешивания, кг..............................1 То же.........................2 | Фирма "Саша Каферджиева" Болгария | Взвешивание флюса |
| Весы технические лабораторные квадрантные | BЛТК-500г (ВТК-500) | ".............................0,5 | Завод "Госметр" | Взвешивание флюса и электродной обмазки |

Продолжение табл. 8

| Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | # Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация- разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Весы лабораторные равноплечие | ВЛР-200г | Предел взвешивания, кг.............................200 | Тоже | Тоже |
| Сетки проволочные | ГОСТ 3584-73 ГОСТ 5336-80 ГОСТ 6613-73 | Размер стороны ячейки, мм...........................0,04-2,50 То же..........................3-100 ".............................0,04-2,50 |  | Просеивание флюса |
| Электрошкаф вакуумный сушильный | СНВС-4,5х3,413-М1 | Температура сушки, °С.....................................300 | УЗПЭП Литовской ССР, г. Утена | Сушка электродов |
| Электропечь сопротивления камерная лабораторная | СНОЛ-1,6х2,5х х1/9-М2У4,2 | Температура прокалки, °С....................................900 | То же | Прокалка флюса |
| Микрометр настольного типа | МГ-20 ГОСТ 11195-74 | Предела измерения мм .....................20 | " | Измерение диаметров электродов и проволоки |
| Измерительная лупа | ЛИ 4-10 | Кратность увеличения, раз. ……10 | ЛОМО, г.Ленинград | Исследование флюса |
| Потенциометры (самопишущие и регистрирующие приборы) | КСП-2 КСП-3 КСП-4 ПСР-1-08 ЭДД-120 с ППР-1М | - |  | Запись температурного режима |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

Страница журнала поиска материалов

| Условное обозначение материала | # Номер партии | Место хранения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер ряда стеллажа | Номер секции стеллажа | Номер яруса |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Рекомендуемое

ЗАЯВКА

на подготовку и доставку сварочных материалов

цеху______________________________

на"	"		198_г.

| # Пункт доставки | Условное обозначение материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### Рекомендуемое

Страница журнала регистрации подготовленных сварочных материалов

| Дата подготовки | Условное обозначение материала | Номер партии | Номер плавки | Номер диаграммы контрольного прибора | Масса, кг | Особые отметки | Получатель | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ответственного за подготовку | работника ОТК |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### Рекомендуемое

Упаковочный лист к таре с флюсом

СВАРОЧНЫЙ ФЛЮС,

отправляемый, цеху (участку)__________________

| Марка | Номер партии | Масса | Дата прокалки | Номер диаграммы контрольного прибора печи | Место и дата доставки | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ответственного за подготовку | работника ОТК |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### Рекомендуемое

Упаковочный лист к таре с электродами и проволокой

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

отправляемые цеху (участку),_____________________

| Условное обозначение | Единица измерения | Кол-во | Место и дата доставки | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ответствен-ного за под готовку | работника ОТК |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

### Справочное

Типовая схема участка

1 - установка для просеивания сварочного флюса;

2 - магнитный сепаратор;

3 - установка для пневмотранспортировки сварочного флюса,

4 - бункерная установка для хранения флюса;

5 - печь для прокалки флюса; 6 - печь для прокалки электродов;

7 - станок для очистки и намотки сварочной проволоки;

8 - стеллаж для катушек и кассет;

9 - стеллаж для электродов;

10 - стеллаж для бухт проволоки;

11 - кран-балка;

12 - кран-штабелёр;

13 - кран консольный поворотный;

14 - тележка-штабелёр;

15 - стол комплектовочный

ЛИТЕРАТУРА

- Векселер М.Ф. и др. Справочные материалы и их применение в строительстве.- М.; Стройиздат, 1976.

- Готман П.Е. и др. Склады на заводах машиностроения. Справочник.-М.: Машиностроение, 1964.

- Лавыденко И.Д. Справочник по сварочным электродам.- Ростов: Ростовское книжное издательство, 1961.

- Петров Г.Л. Сварочные материалы. - Л.:Машиностроение, 1972.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. - М.: Металлургия, 1973.

- Соколов Е.В. Справочник по сварке. Т 2. - М.: Машгиз1961.

- Тарлинский В.Д. и др. Электроды, флюсы и проволоки для сварки трубопроводов. - Л.: Недра, 1975.

- Электроды для дуговой сварки и наплавки. Каталог.- Киев: Наукова думка, 1967.

- ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. – Введен 01.01.71. Срок действия до 01.01.87.

10. ГОСТ 9087-81. Флюсы сварочные плавленые - Введен 01.01.82. Срок действия до 01.01.87.

11. ГОСТ 9466-75. Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация, размеры и общие технические требования.- Введен 01.01.76. Срок действия до 01.01.86.

12. ГОСТ 9467-75. Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. - Введен 01.01.77. Срок действия до 01.01.86.

13. ГОС'Г 10051-76. Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. - Введен 01.01.77. Срок действия до 01.01.86.

14. ГОСТ 10052-75. Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы. - Введён 01.01.77. Срок действия до 01.01.86.

- ГОСТ 10543-82. Проволока стальная наплавочная. - Введен 01.01.77. Срок действия до 01.07.88.

- ОСТ 26-291-79. Сосуды и аппараты сварные стальные. - Введен 01.01.82. Срок действия до 01.01.87.

- ОП 1513-72. Основные положения по сварке и наплавке узлов и конструкций атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. - М.: Металлургия, 1975.

- Техническая инструкция 25091.ООООБ. Входной контроль сварочных и наплавочных материалов, хранение их и контроль качества сварных соединений лабораторными методами. - Л,: ЛНО "Знамя труда", 1978.

- Разработка предложений по организации централизованного изготовления оборудования для хранения и подготовки сварочных материалов. Отчет; Руководитель работы В.А. Нижегородов. - Тема 1159-78-61; инв. № 9494. - Волгоград, 1978, - 13с.

- Разработка технических проектов типовых участков хранения и подготовки сварочных материалов и выдача рекомендации. Отчет; Руководитель работы А.И. Лопотнов, - Тема 1159-79-131; № ГР 79006312; Инв. № 9806, - Волгоград, 1979.-47 с.

- Разработка и внедрение проекта организации централизованного участка хранения и подготовка сварочных материалов на Дзержинском заводе "Химмаш". Отчет; Руководитель работы С.В. Липатов.- Тема 1159-79-80; Инв. № 9485. - Волгоград, 1978. - 50 с.

22.	Разработка и внедрение централизованного участка хранения и подготовки сварочных материалов на заводе "Ижтяжбуммаш". Отчет; Руководитель работы А,И, Лопотнов. - Тема 1159-79-236; Инв. № 10260. - Волгоград, 1980. - 55 с.

23.	Разработка и внедрение комплексно-механизированного участка хранения и подготовки сварочных материалов на Хадыженском машзаводе. Отчет; Руководитель работы В.К. Сорокин. -Тема 1159-83-134; Инв. № 11373. - Волгоград, 1983. - 49 с.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номер листов (ст раниц) |  |  |  | Номер документа | Подпись | Дата | Срок введения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |