РД 26-17-77-87

СВАРКА ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ

РУЧНАЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОД ФЛЮСОМ

СОСУДОВ И АППАРАТОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ

И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ СТАЛЕЙ

# Дата введения с 01.02.88

Настоящий руководящий документ распространяется на работы, выполняемые электродуговой ручной и автоматической сваркой под флюсом при изготовлении сосудов и аппаратов в отрасли химического и нефтяного машиностроения из углеродистых и низколегированных сталей марок;

ВСт3пс, ВСт3сп, ВСт3Гпс, ВСт3кп по ГОСТ 380-71;

10 и 20 по ГОСТ 1050-74;

15K, 16K, 18K, 20К, 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 17ГС, 10Г2, 17Г1С по ГОСТ 5520-79.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Требования к основным материалам

2. Сварочное оборудование и инструмент

3. Сварочные материалы

3.1. Электроды

3.2. Проволока сварочная

- Флюсы сварочные

- Выбор сварочных материалов

4. Квалификация сварщиков

5. Условия выполнения сварочных работ

6. Технологические указания по сварке

6.1. Общие положения

6.2. Ручная электродуговая сварка 6.3. Автоматическая сварка под флюсом швов стыковых соединений

6.4. Автоматическая сварка под флюсом швов тавровых, угловых и нахлесточных соединений

6.5. Клеймение сварных швов

6.6. Термическая обработка

6.7. Требования к качеству сварных соединений

7. Контроль качества сварки

8. Исправление дефектов сварки

9. Техника безопасности и производственная санитария при электродуговой сварке

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ

- Для изготовления сосудов и аппаратов могут применяться стали, выплавленные в мартеновских, электрических печах и конверторах с продувкой кислородом сверху, при условии удовлетворения требований, предъявляемых к аналогичным маркам стали мартеновской плавки.

- По химическому составу и механическим свойствам материалы должны удовлетворять требования государственных стандартов, технических условий и ОСТ 26-291-87 "Сосуды и аппараты стальные сварные".

- Качество и основные характеристики материалов должны быть подтверждены соответствующими сертификатами завода-поставщика.

1.4. Назначение и условия применения марок сталей, рассматриваемых в руководящем документе, оговариваются требованиями раздела 2 ОСТ 26-291-87.

1.5. На заводе-изготовителе сосудов и аппаратов материалы. До запуска в производство должны быть приняты отделом технического контроля.

При приемке проверяются:

- соответствие стали условиям заказа, стандарту или техническим условиям и данным сертификата;

- соответствие маркировки проката данным сертификата;

- качество поверхности проката и его соответствие требованиям стандартов или технических условий.

1.6. При отсутствии сопроводительных сертификатов или отдельных характеристик на материалы, предназначенные для изготовления ответственных сосудов и аппаратов, их испытание надлежит производить на заводе-изготовителе до запуска в производство (в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на поставку материалов и технических условий на изделие).

2. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

2.1. Для выполнения сварочных работ рекомендуется применять серийно-выпускаемое сварочное и механическое оборудование, обеспечивающее заданные режимы и надёжность работы и удовлетворяющее требования ГОСТ 12.2.003-74 и ГОСТ 12.2.007.8-75.

- Поставляемое сварочное оборудование должно быть укомплектовано в соответствии с его паспортом.

- Колебания напряжения питающей сети, к которой подключено сварочное оборудование, допускаются в пределах ±5.

- Электродержатели для ручной дуговой сварки должны удовлетворять требования. ГОСТ 14651-78E.

- Электросварщики при выполнении ручной дуговой сварки должны быть снабжены комплектом вспомогательного инструмента, в который входят:

1) специальный молоток с заостренным концом (ГОСТ 2310-77) иди специальным зубилом для отбивания шлака (ГОСТ 7211-72);

2) щетки стальные (широкая и узкая) для очистки свариваемых кромок и поверхностей швов (ТУ 406-297-82);

3) слесарный молоток (ГОСТ 2310-77) и зубило (ГОСТ 7211-72) для вырубки мелких дефектов;

4) набор шаблонов для промера размеров швов;

5)	персональное клеймо для клеймения швов.

2.6. Электросварщики для выполнения автоматической сварки под флюсом должны быть снабжены комплектом вспомогательного инструмента, в который входят:

1)	набор гаечных ключей (ГОСТ 2838-80);

2) отвертка (ГОСТ 10754-80);

3) напильник (ГОСТ 1465-80);

4) плоскогубцы комбинированные (ГОСТ 5547-86Е);

5) молоток (ГОСТ 2310-77);

- зубило длиной не менее 150 мм (ГОСТ 7211-72);

- тара для флюса;

- совок,

- щетки стальные (ТУ 406-297-82);

10)	персональное клеймо для клеймения швов.

3. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Электроды

3.1.1. Для ручной электродуговой сварки сосудов, аппаратов и их элементов надлежит применять электроды металлические, удовлетворяющие требования ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.

3.1.2. Типы и марки рекомендуемых электродов в зависимости от марки стали и условий эксплуатации изделий приведены в табл. 1.

Таблица 1. Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей

| Марка свариваемой стали | Тип электрода по ГОСТ 9567-75 | ## Марка электрода | Допустимая температура эксплуатации не ниже, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСт3кп ВСт3сп ВСт3по ВСт3Гпо | Э46 Э46 Э46 Э46 Э46 Э46 | ОЗС-4 ОЗС-6 АНО-4 МР-3 АНО-24 АНО-29М | Минус 15 |
| 15K 16K 16K 20К | Э46 Э46 Э46 Э46 Э46 Э46 | МР-3 АНО-4 ОЗС-4 ОЗС-6 AHО-24 AHО-29М | Минус 15 |
|  | Э46А Э50А Э50А Э50А | УОНИ-13/45 УОНИ-13/55 AHO-11 АНО-27 | Минус 20 |
| 10 20 | Э50А Э50А | УОНИ-13/55 AHO-11 | Минус 30 |
| 17ГС, 16ГС, 17Г1С, 10Г2 | Э5ОА Э50А | ТМУ-21У АНО-27 | Минус 40 |
| 10Г2С1 09Г20 | Э50А Э50А Э50А | УОНИ-13/55 AHO-11 АНО-27 | Минус 60 |
|  | Э50А Э50А Э50А | ВП-4 ВП-6 АНО-25 | Минус 70 |

3.1.3. Каждая поступающая на завод-потребитель партия электродов должна иметь сопроводительный сертификат, в котором указаны:

- наименование предприятия-поставщика и ведомства;

- тип, марка и диаметр электродов;

3) номер партии и дата изготовления;

4) масса партии нетто;

5) марка стали проволоки с указанием номера стандарта или химического состава стали проволоки;

6) результата испытаний,

7) номер стандарта или технических условий.

3.1.4. На каждую пачку или коробку с электродами должен быть наклеен ярлык, содержащий следующие данные.

1) наименование предприятия-поставщика и ведомства;

2) тип, марка и диаметр электрода;

3) номер партии и дата изготовления;

4) номер стандарта или технических условий;

5) механические свойства наплавленного металла по данным паспорта или технических условий;

6) особые технологические свойства электродов.

3.1.5. Электроды до запуска в производство должны быть приняты отделом технического контроля. Входной контроль осуществляется в соответствии с ГОСТ 9466-75 и РД 26-17-049-85 "Организация хранения, подготовки и контроля сварочных материалов",

3.1.6. При несоответствии данных сертификата данным ярлыка проводится контрольная проверка согласно требованиям стандартов или технических условий.

3.1.7. Электроды перед выпуском в производство необходимо прокаливать по режимам, рекомендуемым РД 26-17-049-85 и приведенным в табл. 2 настоящего документа.

Таблица 2. Режимы прокалки сварочных электродов и сроки хранения их после прокалки

| Марка электродов | Тип электродов | Температура прокалки, °С | Время выдержки при температуре прокалки, ч | Срок годности при хранении, сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в сушильных шкафах с температурой не ниже 135-150 °С | в помещении с температурой 18 °С и относительной влажностью 60 % |
| АНО-4 ОЗС-4 ОЗС-6 МР-3 АНО-24 АНО-29М | Э46 Э46 Э46 Э46 Э46 Э46 | 180-200 | 1 | Не ограничен | 5 |
| УОНИ-13/45 УОНИ-13/55 АНО-11 ВП-4 ВП-6 ТМУ-21У АНО 25 АНО-27 | Э42А Э50А Э50А Э50А Э50A Э50A Э50А Э50А | 350-400 | 1,5 | Не ограничен | 5 |

3.1.8. Прокалку электродов следует производить в электропечах, обеспечивающих равномерную температуру по всему объему рабочего пространства, оснащенных автоматическими устройствами и контрольными приборами, гарантирующими соблюдение режимов прокалки.

3.1.9. После прокалки каждый пенал или пачка должны быть снабжены ярлыками, содержащими следующие данные:

1) условное обозначение электродов;

2) номер сертификата;

- номер партии;

- массу в килограммах;

- дату прокалки.

3.1.10. Использование электродов по истечении срока годности, приведенного в табл. 2, не допускается. Применение этих электродов разрешается после проведения повторной прокалки. Прокалка электродов с покрытием основного вида (типов Э42А, Э46А, Э50А) может производиться не более двух раз, для остальных электродов - не более пяти раз, не считая прокалку при их изготовлении.

3.1.11. Электроды с истекшим гарантийным сроком годности перед запуском в производство должны проходить повторный контроль качества в объеме, регламентированном ГОСТ 9466-75 или техническими условиями на электроды. Использование электродов разрешается в случае получения результатов испытаний, подтверждающих соответствие электродов требованиям нормативно-технической документации.

3.1.12. Электроды рекомендуется хранить в герметичной таре или в специальных сушильных шкафах с температурой 135-160 °С с разбивкой по маркам, партиям и диаметрам.

3.1.13. Электроды следует выдавать сварщику в количестве, необходимом для односменной работы.

3.2. Проволока сварочная

3.2.1. Для автоматической сварки под флюсом сосудов и аппаратов и их элементов из углеродистых и низколегированных сталей следует применять проволоки стальные сварочные, приведенные в табл. 3.

Таблица 3. Химический состав сварочных проволок для сварки углеродистых и низколегированных сталей

| Марка сварочной проволоки | ## Содержание элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mn | Si | Cr- не более | Ni | Mo | Ti | Al | S | P | Прочие |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  |
| Св-08А, ГОСТ 2246-70 | Не белее 0,10 | 0,354-0,6 | He более 0,03 | 0,12 | Не более 0,25 | - | - | Не более 0,01 | 0,03 | 0,03 | - |
| Св-08ГА, ГОСТ 2246-70 | Не более 0,10 | 0,8- 0,11 | He более 0,03 | 0,1 | Не более 0,25 | - | - | _ | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-10ГА, ГОСТ 2246-70 | Не более 0,12. | 1,1-1,4 | He более 0,03 | 0,2 | Не более 0,30 | - | - |  | 0,025 | 0,03 | _ |
| Св-08ГС, ГОСТ 2246-70 | Не более 0,10 | 1,4-1,7 | 0,6-0,85 | 0,2 | Не более 0,25 | _ | _ | - | 0,025 | 0,03 | _ |
| Св-10Г2, ГОСТ 2246-70 | Не более 0,12 | 1,5-1,9 | He более 0,03 | 0,2 | Не более 0,30 | _ | _ | _ | 0,030 | 0,03 | _ |
| Св-08Г2С. ГОСТ 2246-70 | 0,05-0,11 | 1,8- 2,1 | 0,7-0,95 1 | 0,2 | Не более 0,25 | _ | _ | _ | 0,025 | 0,03 | _ |
| Св.-08ГСМТ, ГОСТ 2246-70 | 0,06-0,11 | 1,0- 1,3 | 0,4-0,7 | 0,3 | Не более 0,30 | 0,2- 0,4 | 0,05- 0,12 | - | 0,025 | 0,03 | _ |
| Св-10НМА ГОСТ 2246-70 | 0,07-0,12 | 0,4- 0,7 | 0,12-0,35 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,40- 0,55 | _ | _ | 0,025 | 0,02 | _ |
| Св-08МХ, ГОСТ 224б-70 | О,06-0,10 | 0,35 0,6 | 0,12-0,3 | 0,45-0,65 | Не более 0,30 | 0,4- 0,6 | _ | _ | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-08Г2СНТЮР ТУ 14-1-3643-83 | 0,06-0,11 | 1,7- 2,2 | 0,35-0,6 | Не более 0,3 | l,0-1,4 | - | 0,15-0,40 | 0,02- 0,06 | 0,030 | 0,03 | Бор не более 0,005, медь не более 0,25 |
| Св-08Г2МНТЮР TУ 14-1-4171-86 | 0,05-0,10 | 1,25- 2,0 | 0,10-0,25 | - | 0,4-0,6 | 0,35- 0,55 | 0,20-0,40 | 0,02-0,04 | 0,030 | 0,03 | Бор 0,002- 0,005 |
| Св-10НЮ, ТУ 14-1-2219-77 | Не более 0,10 | 0,4- 0,7 | Не более 0,03 | Не более 0,25 | 1,5-1,9 |  | Не более 0,10 | 0,10- 0,25 | 0,030 | 0,03 | Медь не более 0,25 |

3.2.2. Каждая партия сварочной проволоки должна быть снабжена сертификатом, удостоверяющим соответствие требованиям ГОСТ 2246-70 или технических условий, в котором, должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение проволоки;

- номер плавки и партии;

- состояние поверхности проволоки;

- химический состав в процентах;

6) механические свойства наплавленного металла;

7) масса проволоки нетто в килограммах.

3.2.3. Допускается применение омедненной проволоки, пригодной для использования в автоматах, согласно требованиям ГОСТ 2246-70.

3.2.4. На каждый моток (бухту, катушку, кассету) проволоки крепится металлическая бирка с указанием:

1) наименования или товарного знака предприятия-поставщика;

2) условного обозначения проволоки;

3) номера партии.

3.2.5. Поступающая на предприятие сварочная проволока до запуска в производство должна быть принята отделом технического контроля. Входной контроль проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 2246-70 и РД 26-17-049-85.

3.2.6. При наличии загрязнений на поверхности проволоки (ржавчины, окалины, следов смазки и др.) необходимо произвести её очистку любым механическим или химическим способом.

3.2.7. В случае отсутствия сертификата или несоответствия данных сертификата данным бирки завод-потребитель должен проводить анализ химического состава сварочной проволоки, а при необходимости - испытание металла шва в соответствии с требованиями ГОСТ 2246-70 или технических условий на изделие.

3.2.8. Проволока должна храниться и транспортироваться в условиях, предотвращающих нарушение целостности упаковки и предохраняющих поверхность ее от ржавления, загрязнения и механических повреждений.

3.3. Флюсы сварочные

3.3.1. Для автоматической сварки сосудов, аппаратов и их элементов из углеродистых и низколегированных сталей рекомендуется применять сварочные плавленые флюсы по ГОСТ 9087-81.

3.3.2. Каждая партия флюса должна быть снабжена сертификатом, в котором указаны:

- наименование предприятия-поставщика;

- марки флюса;

- масса партии;

- номер партии;

- дата изготовления;

- результаты испытаний, предусмотренных стандартом или техническими условиями;

- номер стандарта или технических условий на поставленный флюс.

3.3.3. Флюс должен быть упакован в пятислойные бумажные мешки по ГОСТ 2226-75 весом не более 25 кг или в другую тару, обеспечивающую сохранность флюса при транспортировке. Ярлык, который крепится на мешке, должен содержать следующие данные;

1) товарный знак предприятия-изготовителя;

2) номер партии;

3) марку флюса;

4) массу нетто;

5) номер стандарта или технических условий.

3.3.4. Поступающий на предприятие сварочный флюс до запуска в производство должен быть принят отделом технического контроля. Входной контроль осуществляется в соответствии с ГОСТ 9087-81 и РД 26-17-049-85.

3.3.5. В случае несоответствия данных сертификата данным ярлыка завод-потребитель должен провести испытания сварочного флюса в соответствия о ГОСТ 9087-81 или техническими условиями.

3.3.6. Завод-потребитель имеет право производить контрольную проверку качества поступающего флюса. При положительных результатах испытаний флюс может быть допущен в производство.

3.3.7. Перед запуском в производство флюс должен подвергаться прокалке по режимам, рекомендуемым РД 26-47-049-85 и приведённым в табл. 4 настоящего документа.

Таблица 4.

| Марка флюса | Температура прокалки, °С | Время выдержки при температуре прокалки, ч | Срок годности при хранении после прокалки, сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в помещениях с температурой не ниже 18 °С и влажностью не более 60 % | в герметичной таре или в сушильных шкафах с температурой |
| АН-348А, ОСЦ-45 АН-43 АН-22 АН-47 | 300-420 380-450 850-900 400-500 | 2,0 2,0 3,5 2,0 | 15 | Не ограничен |

3.3.8. Прокалку флюса рекомендуется производить слоем толщиной не более 80 мм в специальных противнях из жаропрочных или окалиностойких сталей, при этом допускается неоднократная его прокалка.

3.3.9. Хранение прокаленного флюса должно производиться в герметичной таре с указанием марки флюса, номера партии и даты прокалки или в специальных шкафах, обеспечивающих температуру в пределах 135-150 °C.

Примечание. Оборудование для хранения, транспортировки и подготовки сварочных материалов следует выбирать, руководствуясь РД 26-17-049-85.

3.4. Выбор сварочных материалов

3.4.1,	Выбор сварочных материалов производится в зависимости от вида сварки, марки основного металла и условий эксплуатации сварных соединений по табл. 1 и 5.

3.4.2.	Допускается применение других сварочных материалов, обеспечивающих свойства сварных соединений на уровне требований технических условий на изделие.

3.4.3. Если в процессе изготовления аппаратов, эксплуатирующихся при отрицательных температурах до минус 70 °С имеется возможность проведения нормализации сварных соединений, выполненных автоматической сваркой под флюсом, то сварка может выполняться на высокопроизводительных режимах с применением сварочных проволок Св-08ГА, Св-08ГС и флюсов АН-346А, ОСЦ-45.

В случае невозможности применения высокотемпературной термообработки сварку следует производить согласно РД 26-8-87 "Сварка хладостойких низколегированных сталей, применяемых в конструкциях, эксплуатирующихся при отрицательных температурах".

Таблица 5. Рекомендуемые сварочные материалы для автоматической сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей

| Марка свариваемой стали | Сварочные материалы |  | Рабочие условия изделия |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка проволоки | марка флюса | допустимая температура эксплуатации °С | давление МПа. не более |  |
| ВСт3кп | Св. -08ГА | АН-348А ОСД-45 | От 10 до 200 | 1,6 |  |
|  |  |  | От минус 15 до 350 | 0,07 |  |
|  |  |  | От минус 30 до 550 | 0 |  |
| ВСт3пс4 БСт3сп4 ВСт3Гпс4 | Св-08ГА Св-08А | AH-348A ОСЦ-45 АН-22 | От минус 20 до 425 | 5 |  |
| 10, 20 |  |  | От минус 20 до 450 |  |  |
| 15К, 16К 18K, 20K |  |  | От минус 20 до 475 | Не ограничено |  |
| 09Г2С 10Г2С1 10Г2 17ГС 17Г1С 16ГС | Св-08ГА Св-10ГА Св-10Г2 Св-08ГС | АН-348А ОСЦ-45 АН-22 | От минус 20 до 475 |  | Применение проволоки Св-10Г2 допускается для одно- или двух- проходной сварки |
| 17ГС 17Г1С 16ГС 09Г2C 10Г2С1 10Г2 | Св-08ГА Св-08ГС Cв-08Г2С Св-10НМА 1 | АН-348А АН-22 АН-43 АН-47 | Не ниже минус 40 |  | - |
|  | Св-08MX | АН-47 |  |  | Сварка без разделки кромок металла толщиной до 16 мм |
| 16ГС | Св-10НЮ | АН-348А АН-22 | Не ниже минус 40 | Не ограничено | - |
| 10Г2СТ 09Г2С | Св-08ГА | AH-348А АН-22 АН-47 АНК-47 | Не ниже минус 55 |  |  |
| 10Г2С1 09Г2С | Св-08ГСМТ | АН-43 АН-47 | Не ниже минус 60 |  | Вариант применяется для сварки металла толщиной 16-30 мм. Форма разделки С25 по ГОСТ 8713-79 |
|  | Св-10НМА | АН-43 АН-47 |  |  | - |
| 09Г2С | Св-08МХ Св-08ГСМТ Св-10НМА | АН-22 AН-43 АН-47 | Не ниже минус 70 |  | Сварка с ППМ из проволоки марки Св-08Г20НТЮР |
|  | Св-08Г2МНТЮР |  |  |  | Вариант применяется для сварки без разделки кромок металла толщиной до 25 мм |
|  |  | АН-47 АН-22 |  |  |  |
|  | Св-10НЮ | АН-22 |  |  |  |

Примечание. Для полуспокойных сталей рекомендуется применять сварочную проволоку Св-08ГА

4. КВАЛИФИКАЦИЯ СВАРЩИКОВ

4.1. К выполнению сварочных работ допускаются рабочие, имеющие квалификацию сварщика и прошедшие практические и теоретические испытания по программе завода-изготовителя, включающей сварку конкретных марок сталей. Результаты испытаний заносятся в удостоверение сварщика с указанием допуска к сварке материала.

4.2. Сварочные работы при изготовлении сосудов и аппаратов, работающих под давлением, должны выполняться сварщиками, выдержавшими испытания в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков", утвержденными Госгортехнадзором СССР.

Недипломированные сварщики могут производить сварку деталей и узлов внутренних устройств, сосудов и аппаратов за исключением приварки этих деталей к корпусам. Предприятие-изготовитель должно гарантировать необходимое качество сварных швов.

4.3. Прихватка элементов аппаратов и сосудов, работающих под давлением, должна выполняться дипломированными сварщиками.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

5.1. Сборку и сварку сосудов необходимо производить в закрытых помещениях при температуре воздуха не ниже 0 °С.

5.2. При необходимости выполнения работ на открытых площадках должны быть приняты меры защиты места сварки от воздействия атмосферных осадков и ветра. Температура окружающего воздуха должна быть не ниже значений, приведенных в табл. 6.

Таблица 6. Допускаемые отрицательные температуры окружающего воздуха при сварке

| Толщина стенки свариваемого изделия, мм | Температура окружающего воздуха, оС, и условия сварки |
| --- | --- |
| До 16 вкл. Св. 16 | Ниже 0 до минус 20; сварка без подогрева Ниже 0 до минус 20; сварка с подогревом до 100-200 |

5.3. При выполнении на открытых площадках воздушно-дуговой и кислородной резки следует также руководствоваться указаниями табл. 6.

5.4. Для предотвращения образования трещин в сварных швах при отрицательной температуре воздуха следует избегать перерывов в работе до полного заполнения разделки по всему сечению. Не допускается производить правку конструкций в местах, прилегающих к неподваренным швам.

5.6. При отрицательной температуре воздуха свариваемые кромки и прилегающие к ним поверхности на ширине не менее 100 мм по обе стороны разделки непосредственно перед сваркой следует очищать от снега, льда, инея и протирать чистой ветошью, а затем производить просушивание кромок путем, нагрева пламенем горелки до температуры 50-60 °С

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СВАРКЕ

6.1. Общие положения

6.1.1. При выборе вида сварки следует предусматривать применение её механизированных способов как наиболее экономичных и эффективных. При сварки изделий маленьких толщин целесообразность, применения автоматической сварки следует определять в каждом конкретном, случае в зависимости от серийности изделий, наличия оснастки и других условий.

6.1.2. Криволинейные швы или швы малой протяженности, выполнение которых автоматической сваркой невозможно или нерационально, рекомендуется производить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа согласно РД 26-17-051-85. Полуавтоматическая сварка в защитных газах нефтехимической аппаратуры из углеродистых и низколегированных сталей или ручной электродуговой сваркой.

6.1.3. В экономически оправданных случаях для уменьшения цикла изготовления изделий рекомендуется для сварки продольных швов изделий толщиной свыше 24 мм и для кольцевых швов толщиной свыше 40 мм применять, электрошлаковую сварку согласно РТМ 26-41-71 "Электрошлаковая сварка нефтезаводской и химической аппаратуры.

6.1.4. Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры швов должны соответствовать требованиям ГОСТ 8713-79, ГОСТ 5264-80 и настоящего руководящего документа.

6.1.5. В случае сварки соединений из сталей различных марок, следует применять сварочные материалы, рекомендуемые для стали, обладающей меньшими прочностными характеристиками.

6.1.6. Способы подготовки кромок свариваемых деталей должны обеспечивать отсутствие на кромках механических повреждений и зон термического влияния, снижающих регламентированные свойства сварных соединений. Подготовленные под сварку кромки должны быть зачищены с двух сторон до металлического блеска на ширину не менее 20 мм от кромки и не должны иметь следов ржавчины, грязи масла и прочих загрязнений.

При автоматической сварке под флюсом, в случае повторного использования флюса, кромки должны быть зачищены, на ширину не менее 100 мм.

6.1.7. При выполнении сборка должны соблюдаться следующие требования:

1) прихватки должны выполняться теми же электродами или сварочной проволокой, которые применяются для сварки данной стали;

2) при сборке под автоматическую сварку прихватки рекомендуется располагать со стороны, противоположной первому проходу, если по условиям сборки прихватки необходимо ставить со стороны наложения первого слоя, то сварку необходимо производить с расчётом переплавления прихваток;

3) не допускается наличие на прихватках пор, подрезов, наплывов. Дефектные участки должны удаляться;

4) перед сваркой прихватки и кромки свариваемых элементов должны быть тщательно зачищены от брызг, шлака и загрязнений;

5) обязательно следует применять технологические пластины для вывода на них начального и конечного участков шва длиной 40-50 мм. Рекомендуемый размер пластин 100x100 мм

6.1.8. При выполнении сварки должны соблюдаться следующие требования:

1) сварку следует производить только после приемки качества сборки отделом технического контроля;

2) режимы сварки рекомендуется проверять на пробных пластинах соответствующей толщины и марки стали;

3) при многослойной сварке швов стыковых соединений не допускать совмещения кратеров в одном сечении;

4) при многослойной сварке наложение каждого последующего слоя производить после тщательной зачистки предыдущего слоя от шлака;

5) в случае обрыва дуги перед возобновлением сварки кратер шва и прилегающий к нему участок на расстоянии 10-15 мм должны быть очищены от шлака. При этом зажигание дуги производится на расстоянии 10-15 мм от кратера;

6) при получении прожогов вытекший металл следует удалить любым способом: механическим, газопламенным или газоэлектрическим;

7) после окончании сварки металл шва и прилегающие к нему участки должны быть очищены от шлака и брызг.

6.1.9. В случае необходимости применения сварочных проволок диаметрами, отличными от приведенных в таблицах, при пересчете скорости подачи проволоки для новых режимов сварки рекомендуется использовать следующую зависимость:

Vn.n.d.Vn.n.d1=Fd1Fdx(d1)2(d)2

где Vn.n.d - скорость подачи проволоки рекомендуемого диаметра м/ч;

Vn.n.d1 - скорость подачи проволоки, диаметр которой намечен к применению, м/ч;

d - диаметр проволоки, рекомендуемый таблицами режимов, мм;

d1 - диаметр проволоки, намечаемый к применению, мм;

Fd - площадь сечения проволоки d, мм2

Fd1 - площадь сечения проволоки di, мм.

Для сохранения заданных глубин провара и сечения шва новую скорость подачи проволоки, рассчитанную по приведенной формуле, в зависимости от уменьшения или увеличения диаметра проволоки необходимо соответственно уменьшить или увеличить на l0-15 % с целью компенсации влияния плотности тока.

6.1.10. Вылет электродной проволоки рекомендуется устанавливать в зависимости от ее диаметра по табл. 7.

Таблица 7.

| Диаметр проволоки, мм | Вылет электрода |
| --- | --- |
| 2 3 4 5 6 | 15-25 30-35 30-40 35-40 45-60 |

6.1.11. При изготовлении аппаратов и сосудов, предназначенных для технологических процессов, протекающих при отрицательных температурах, или для работы при отрицательных температурах до минус 70 °С следует руководствоваться РД 26-8-87.

6.2. Ручная электродуговая сварка

6.2.1. Ручная электродуговая сварка рекомендуется к применению только в том случае, когда по конструктивным особенностям или условиям производства применение механизированных способов невозможно или неэкономично.

6.2.2. Выбор формы подготовки кромок следует производить в зависимости от толщины свариваемого металла в соответствии с ГОСТ 5264-80 и данным документом.

6.2.3. Швы типов С8, С15 (co скосом одной кромки) рекомендуются применять при сварке горизонтальных швов на вертикальной плоскости.

6.2.4. Род тока, полярность и режимы сварки определяются по данным паспорта на электроды.

6.2.5. Конструктивные элементы подготовленных кромок и ориентировочные режимы сварки в нижнем положении для указанных типов швов приведены в табл. 8-16.

6.2.6. При сварке в вертикальном и потолочном положениях величину сварочного тока рекомендуется снижать соответственно на 10-20 и 15-30 % по сравнению со значениями тока для нижнего положения.

6.2.7. При выполнении многослойных швов особое внимание следует обратить на провар корня шва, определяющего прочность всего многослойного шва.

6.2.8. При двухсторонней сварке стыковых швов с разделкой кромок аппаратов, подведомственных Госгортехнадзору, с толщиной стенки более 4 мм, выполнение шва с обратной стороны для обеспечения провара производится после удаления корня шва.

6.2.9. Швы тавровых соединений следует выполнять в один проход при катете, не превышающем 8 мм. При большем катете сварку следует производить в два и более проходов.

6.2.10. При двухсторонней сварке швов тавровых соединений со скосом кромок аппаратов, подведомственных Госгортехнадзору, после наложения шва с одной стороны для обеспечения провара следует произвести удаление корня шва.

6.2.ll. В процессе сварки необходимо поддерживать постоянную длину дуги. Ее величина регламентируется техническими условиями (паспортом) на электроды и зависит от его марки и диаметра.

Таблица 8.

Таблица 9.

Продолжение табл. 9

Таблица 10.

Таблица 11.

Таблица 12.

Таблица 13.

Таблица 14.

Примечание. Параметра подготовленных кромок и выполненных нерасчетных швов принимаются по ГОСТ 5264-80, а параметры расчетных швов устанавливаются при проектировании.

Таблица 15.

Продолжение табл. 15

Таблица 16.

6.3. Автоматическая сварка под флюсом швов стыковых соединений.

6.3.1. Автоматическая сварка под флюсом рекомендуется для сварки продольных и кольцевых швов сосудов и аппаратов. Пределы применения автоматической сварки при малых диаметрах свариваемых сосудов определяются габаритами используемой сварочной аппаратуры.

6.З.2. Выбор формы подготовки кромок следует производить в зависимости от толщины свариваемого металла в соответствии с ГОСТ 8713-79 и настоящим документом. Форма подготовки кромок и ориентировочные режимы сварки для стыковых типов швов приведены в табл. 17-42.

6.3.3. При сварке сосудов и аппаратов с толщиной стенки свыше 40-80 мм рекомендуется применять автоматическую сварку под флюсом в узкую разделку. Конструктивные элементы подготовленных кромок и режимы сварки приведены в табл. 43.

Таблица 17. Конструктивные элемента сварного соединения типа С29

мм

Таблица 18. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа С29

| ## Толщина металла, мм | Диаметр проволоки мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,6* | 1-2 | 110-120 | 24-28 | 22-24 | 95-103 |
| 3 | 2,0* | 1 | 210-220 | 20-30 | 22-24 | 62-68 |
|  |  | 2 | 240-250 | 28-30 | 22-24 | 81-87 |
| 4 | 3,0 | 1 | 350-370 | 28-30 | 26-28 | 52-57 |
|  |  | 2 | 400-450 | 28-30 | 26-28 | 74-81 |
| 5 |  | 1 | 370-400 | 32-34 | 26-28 | 52-37 |
|  |  | 2 | 420-450 | 32-34 | 26-28 | 74-81 |
| б | 4,0 | 1 | 450-500 | 30-34 | 28-30 | 52-57 |
|  |  | 2 | 500-550 | 30-34 | 28-30 | 68-74 |
| 7 |  | 1 | 500-550 | 30-34 | 28-30 | 68-74 |
|  |  | 2 | 600-650 | 30-34 | 28-30 | 74-81 |
| 8 |  | 1 | 550-600 | 34-36 | 28-30 | 68-74 |
|  |  | 2 | 600-650 | 34-36 | 28-30 | 74-81 |
| 9 |  | 1 | 550-600 | 36-30 | 28-30 | 60-74 |
|  |  | 2 | 600-650 | 36-38 | 28-30 | 74-81 |
| 10 | 5,0 | 1-2 | 650-700 | 36-40 | 26-28 | 52-57 |
| 12 |  | 1-2 | 700-750 | 36-40 | 24-26 | 62-68 |
| 14 |  | 1 | 700-750 | 36-40 | 24-26 | 62-68 |
|  |  | 2 | 750-800 | 38-40 | 24-26 | 68-74 |
| 16 |  | 1 | 750-800 | 38-40 | 22-24 | 68-74 |
|  |  | 2 | 800-850 | 38-42 | 22-24 | 74-81 |
| 18 |  | 1 | 800-850 | 40-42 | 20-22 | 68-74 |
|  |  | 2 | 850-900 | 40-42 | 20-22 | 74-81 |
| 20 |  | 1 | 850-900 | 40-42 | 20-22 | 74-81 |
|  |  | 2 | 900-950 | 42-44 | 20-22 | 81-87 |
| 22 |  | 1 | 900-950 | 42-44 | 20-22 | 81-87 |
|  |  | 2 | 950-1000 | 44-46 | 20-22 | 87-95 |

*При выборе указанных диаметров проволоки режимы предусматривают применение постоянного тока прямой полярности. Все остальные режимы - применение переменного и постоянного тока обратной полярности.

### Таблица 19. Конструктивные элементы сварного соединения типа С7 мм

Таблица 20. Ориентировочные режимы автоматической сварки сварных соединений типа С7 с предварительным наложением подварочного шва

При выборе указанных диаметров проволоки режимы предусматривают применение постоянного тока прямой полярности. Все остальные режимы - применение переменного и постоянного тока обратной полярности.

Таблица 21. Конструктивные элементы сварного соединения типа С4, выполняемого на флюсо - медной подкладке

мм

Таблица 22. Ориентировочные режимы автоматической сварки сварных соединений типа С4 на флюсо - медной подкладке

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2* | 1 | 360-380 | 30-32 | 20-22 | 189-204 |
|  | 3* | 1 | 380-420 | 30-32 | 22-24 | 95-103 |
| 5 | 2* | 1 | 430-450 | 33-35 | 18-20 | 189-204 |
|  | 3* | 1 | 550-570 | 33-35 | 22-24 | 103-111 |
| б |  | 1 | 550-570 | 34-36 | 20-22 | 111-120 |
|  | 4 | 1 | 680-700 | 28-32 | 22-24 | 68-74 |
| 7 |  | 1 | 700-750 | 30-34 | 22-24 | 87-95 |
| 8 |  | 1 | 730-780 | 32-36 | 20-22 | 95-103 |
| 9 |  | 1 | 750-800 | 34-36 | 20-22 | 95-103 |
| 10 | 5 | 1 | 900-950 | 34-36 | 20-22 | 62-68 |

*При выборе указанных диаметров проволоки режимы предусматриваю применение постоянного тока прямой полярности. Все остальные режимы - применение переменного и постоянного тока обратной полярности.

Таблица 23. Конструктивные элементы сварного соединения типа С5 мм

Таблица 24. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа С5

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,6* | 1 | 220-230 | 24-28 | 22-24 | 175-189 |
| 3 | 2,0* | 1 | 300-320 | 28-30 | 20-22 | 120-129 |
| 4 | 2,0* | 1 | 360-380 | 28-30 | 20-22 | 189-204 |
|  | 3,0 | 1 | 380-420 | 30-32 | 22-24 | 95-103 |
| 5 | 2,0* | 1 | 430-450 | 32-34 | 30-22 | 204-221 |
|  | 3,0 | 1 | 550-570 | 32-34 | 22-24 | 103-111 |
| 6 |  | 1 | 550-570 | 32-34 | 22-24 | 129-139 |
|  | 4,0 | 1 | 680-700 | 28-32 | 24-26 | 81-87 |
| 7 |  | 1 | 760-780 | 30-34 | 22-24 | 87-95 |
| 8 |  | 1 | 810-830 | 30-36 | 20-22 | 95-103 |
| 9 |  | 1 | 850-900 | 34-38 | 20-22 | 95-103 |
| 10 | 5,0 | 1 | 900-950 | 38-40 | 20-22 | 62-68 |

*При выборе указанных диаметров проволоки режимы предусматривают применение постоянного тока прямой полярности. Все остальные режимы - применение переменного и постоянного тока обратной полярности.

Таблица 25. Конструктивные элементы сварного соединения типа С30 мм

Таблица 26. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа С30

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5 | 1-3 | 750-600 | 38-40 | 24-26 | 74-81 |
| 18 |  | 1-3 | 750-800 | 38-40 | 22-24 | 74-81 |
| 20 | 6 | 1 | 850-900 | 38-40 | 22-24 | 57-62 |
|  |  | 2,3 | 850-900 | 38-40 | 22-24 | 52-57 |
| 22 |  | 1 | 830-900 | 38-40 | 20-22 | 57-62 |
|  |  | 2,3 | 830-900 | 38-40 | 20-22 | 52-57 |
| 24-26 |  | 1 | 850-900 | 38-40 | 20-22 | 57-62 |
|  |  | 2-4 | 850-900 | 40-42 | 20-22 | 62-68 |
| 28-32 |  | 1 | 850-900 | 40-42 | 20-22 | 57-62 |
|  |  | 2-6 | 650-900 | 42-44 | 20-22 | 57-62 |

Таблица 27. Конструктивные элементы сварного соединения типа С21

мм

Таблица 28. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа С21

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Кол-во проходов в слое | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 800-850 | 36-38 | 28-30 | 87-95 |
|  |  | 2 | 1 | 750-800 | 40-42 | 28-30 | 52-57 |
| 16 |  | 1 | 2 | 800-850 | 38-40 | 28-30 | 74-81 |
|  |  | 2 | 1 | 750-600 | 40-42 | 28-30 | 52-57 |
| 18 |  | 1 | 2 | 800-950 | 38-40 | 34-26 | 71-81 |
|  |  | 2 | 1 | 750-800 | 40-42 | 24-26 | 52-57 |
| 20 |  | 1 | 2 | 800-850 | 38-40 | 24-26 | 95-103 |
|  |  | 2 | 1 | 700-750 | 40-42 | 24-26 | 52-57 |
| 22 |  | 1 | 3 | 700-750 | 38-40 | 24-26 | 74-81 |
|  |  | 2 | 1 | 700-750 | 38-42 | 24-26 | 57-62 |
| 24 |  | 1 | 4 | 700-750 | 38-40 | 24-26 | 62-68 |
|  |  | 2 | 1 | 700-750 | 46-42 | 24-26 | 57-62 |

Таблица 29. Конструктивные элементы - сварного соединения типа С33.

Таблица 30. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа С33

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Кол-во проходов | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 800-850 | 38-40 | 28-30 | 95-103 |
|  |  | 2 | 1 | 700-750 | 38-40 | 28-30 | 52-57 |
| 16 |  | 1 | 2 | 800-850 | 40-42 | 28-30 | 74-81 |
|  |  | 2 | 1 | 700-750 | 40-42 | 28-30 | 52-57 |
| 18 |  | 1 | 2 | 800-850 | 40-42 | 28-30 | 95-103 |
|  |  | 2 | 1 | 700-750 | 40-42 | 28-30 | 52-57 |
| 20 |  | 1 | 2 | 800-850 | 40-42 | 28-30 | 120-129 |
|  |  | 2 | 1 | 700-750 | 40-42 | 28-30 | 52-57 |
| 22 |  | 1 | 3 | 800-850 | 40-42 | 28-30 | 87-95 |
|  |  | 2 | 1 | 700-750 | 40-42 | 28-30 | 52-57 |
| 24 |  | 1 | 3 | 800-850 | 40-42 | 28-30 | 103-111 |
|  |  | 2 | 1 | 700-750 | 40-42 | 28-30 | 52-57 |

Таблица 31. Конструктивные элементы сварного соединения типа C2I с предварительной подваркой корня шва

мм

Таблица 32. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа C2I с предварительной подваркой корня шва

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5 | 1-2 | 700-750 | 38-40 | 20-22 | 85-103 |
| 16 |  | 1-3 | 700-750 | 38-40 | 24-26 | 87-96 |
| 18 |  | 1-4 | 700-750 | 38-40 | 24-25 | 87-95 |
| 20 | б | 1 | 600-850 | 38-40 | 24-26 | 68-74 |
|  |  | 2-4 | 800-850 | 40-42 | 24-26 | 68-74 |
| 22 |  | 1 | 800-850 | 38-40 | 24-26 | 68-74 |
|  |  | 2-5 | 800-850 | 40-42 | 24-26 | 68-74 |
| 24 |  | 1 | 800-850 | 38-40 | 20-22 | 62-68 |
|  |  | 2-6 | 800-850 | 40-42 | 20-22 | 62-68 |
| 26 |  | 1 | 800-350 | 38-40 | 20-22 | 57-62 |
|  |  | 2-6 | 800-850 | 40-42 | 20-22 | 57-62 |
| 28 |  | 1 | 800-850 | 38-40 | 20-22 | 68-74 |
|  |  | 2-6 | 800-850 | 40-42 | 20-22 | 68-74 |
| 30 |  | 1 | 800-850 | 38-40 | 20-22 | 68-74 |
|  |  | 2-6 | 800-850 | 46-42 | 20-22 | 68-74 |

Таблица 33. Конструктивные элементы сварных соединений типа C21 с наложением подварочного шва

мм

Таблица 34. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа C2I с наложением подварочного шва

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 1 | 440-460 | 32-34 | 18-20 | 139-150 |
| 6 | 4 | 1 | 550-600 | 32-34 | 18-20 | 81-87 |
| 7 |  | 1 | 600-650 | 33-35 | 20-22 | 103-111 |
| 8 |  | 1 | 600-650 | 33-35 | 20-22 | 111-120 |
| 9 |  | 1 | 650-700 | 35-37 | 20-22 | 120-129 |
| 10 | 5 | 1 | 556-600 | 33-37 | 20-22 | 87-95 |
| 12 |  | 1 | 650-700 | 34-36 | 20-22 | 95-103 |
| 14 |  | 1 | 650-700 | 34-36 | 20-22 | 129-139 |

Таблица 35. Конструктивные элементы сварных соединения типа C19 мм

Таблица 36. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа С19

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 1 | 450-500 | 30-32 | 20-22 | 111-120 |
| 9 |  | 1 | 450-500 | 32-34 | 16-18 | 103-111 |
| 10 |  | 1 | 450-500 | 32-34 | 16-18 | 120-129 |
| 12 |  | 1-2 | 450-500 | 32-34 | 20-22 | 87-95 |
| 14 |  | 1-2 | 450-500 | 34-36 | 18-20 | 111-120 |
| 16 | 5 | 1-3 | 700-750 | 36-38 | 22-24 | 74-81 |
| 18 |  | 1-4 | 700-750 | 36-38 | 24~2б | 74-81 |
| 20 |  | 1-4 | 700-750 | 36-38 | 24-26 | 87-95 |
| 22 |  | 1-5 | 700-750 | 36-38 | 24-26 | 81-87 |
| 24 |  | 1-5 | 700-750 | 36-38 | 22-24 | 87-95 |

Таблица 37. Конструктивные элементы сварных соединении типа С20

мм

Таблица 38. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа С20

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 1 | 450-500 | 30-32 | 16-18 | 111-120 |
| 9 |  | 1 | 450-500 | 30-32 | 16-18 | 120-129 |
| 10 |  | 1-2 | 450-500 | 32-34 | 22-24 | 103-111 |
| 12 |  | 1-2 | 450-500 | 32-34 | 20-22 | 103-111 |
| 14 |  | 1-3 | 450-500 | 34-38 | 22-24 | 103-111 |
| 16 | 5 | 1-3 | 700-750 | 36-38 | 24-26 | 81-87 |
| 18 |  | 1-3 | 700-750 | 36-38 | 20-22 | 87-95 |
| 20 |  | 1-4 | 700-750 | 36-38 | 22-24 | 81-87 |
| 22 |  | 1-5 | 700-750 | 36-38 | 22-24 | 81-87 |
| 24 |  | 1-5 | 700-750 | 36-38 | 20-22 | 81-87 |
| 26 |  | 1-6 | 700-750 | 36-38 | 22-24 | 81-87 |
| 28 |  | 1-7 | 700-750 | 36-38 | 22-24 | 81-87 |
| 30 |  | 1-8 | 700-750 | 36-38 | 22-24 | 74-81 |

### Таблица 39. Конструктивные элементы сварных соединений типа С23 мм

Таблица 40. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа С23

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 5 | 1 | 450-500 | 36-38 | 20-27 | 47-52 |
|  |  | 2,4 | 850-900 | 36-38 | 20-27 | 95-103 |
|  |  | 3 | 800-850 | 30-32 | 28-30 | 68-74 |
| 26 |  | 1,2 | 450-500 | 36-38 | 20-27 | 47-52 |
|  |  | 3 | 800-850 | 30-32 | 28-30 | 68-74 |
|  |  | 4,5 | 850-900 | 36-38 | 20-27 | 95-103 |
| 28 |  | 1 | 450-500 | 36-38 | 20-27 | 47-52 |
|  |  | 2,4,5 | 850-900 | 36-38 | 20-27 | 95-103 |
|  |  | 3 | 800-850 | 30-32 | 28-30 | 68-74 |
| 30 |  | 1 | 450-500 | 36-38 | 20-27 | 47-52 |
|  |  | 2,4-6 | 850-900 | 36-38 | 20-27 | 87-95 |
|  |  | 3 | 800-850 | 30-32 | 28-30 | 68-74 |
| 32, 34 |  | 1-2 | 450-500 | 36-38 | 20-27 | 47-52 |
|  |  | 3 | 850-900 | 30-32 | 28-30 | 68-71 |
|  |  | 4-7 | 850-900 | 36-38 | 30-32 | 95-103 |
| 36, 38 |  | 1,2 | 450-500 | 36-38 | 20-27 | 47-52 |
|  |  | 3 | 850-900 | 30-32 | 28-30 | 68-74 |
|  |  | 4-8 | 850-900 | 36-38 | 20-27 | 95-103 |
| 40,42 |  | 1-2 | 450-500 | 36-38 | 18-24 | 47-52 |
|  |  | 3 | 850-900 | 30-32 | 28-30 | 68-74 |
|  |  | 4-9 | 850-900 | 36-38 | 18-24 | 95-103 |
| 45 |  | 1-2 | 450-500 | 36-38 | 18-24 | 47-52 |
|  |  | 3 | 850-900 | 30-32 | 28-30 | 68-74 |
|  |  | 4-10 | 850-900 | 36-38 | 18-24 | 95-103 |
| 48, 50 |  | 1-2 | 450-500 | 36-38 | 18-24 | 47-52 |
|  |  | 3 | 850-900 | 32-36 | 28-30 | 68-74 |
|  |  | 4-12 | 850-900 | 38-40 | 18-24 | 95-163 |
| 55 |  | 1-2 | 450-500 | 36-38 | 18-24 | 47-52 |
|  |  | 3 | 850-900 | 32-36 | 28-30 | 68-74 |
|  |  | 4-13 | 850-900 | 36-40 | 18-24 | 95-103 |
| 60 |  | 1-2 | 450-500 | 36-38 | 18-24 | 47-52 |
|  |  | 3 | 850-900 | 32-36 | 28-30 | 68-74 |
|  |  | 4-15 | 850-900 | 38-40 | 18-24 | 98-103 |

Таблица 41. Конструктивные элементы сварных соединений типа С25 с предварительной подваркой корня шва

мм

Таблица 42. Ориентировочные режимы автоматической сварки стыковых соединений типа С23 с предварительной подваркой корня шва

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 5 | 1-4 | 750-800 | 38-40 | 18-22 | 57-62 |
| 26 |  | 1-4 | 750-800 | 38-40 | 18-22 | 62-68 |
| 28 |  | 1-4 | 800-850 | 38-40 | 18-22 | 74-81 |
| 30 |  | 1-4 | 850-900 | 40-42 | 18-22 | 87-95 |
| 32 |  | 1-4 | 850-900 | 40-42 | 18-22 | 95-103 |
| 34 |  | 1-6 | 800-850 | 40-42 | 18-22 | 68-74 |
| 36 |  | 1-6 | 800-850 | 40-42 | 18-22 | 74-81 |
| 30 |  | 1-6 | 850-900 | 40-42 | 18-22 | 81-87 |
| 40 |  | 1-6 | 800-850 | 40-42 | 18-22 | 74-81 |
| 42 |  | 1-6 | 850-900 | 40-42 | 18-22 | 87-95 |
| 44 |  | 1-6 | 850-900 | 40-42 | 18-22 | 95-103 |
| 46 |  | 1-6 | 900-950 | 42-44 | 18-22 | 103-111 |
| 48 |  | 1-8 | 800-850 | 40-42 | 18-22 | 74-81 |
| 50 |  | 1-8 | 850-900 | 40-42 | 18-22 | 87-95 |
| 52 |  | 1-8 | 850-900 | 40-42 | 18-22 | 95-103 |
| 54 |  | 1-8 | 900-950 | 42-44 | 18-22 | 103-111 |
| 56 |  | 1-10 | 850-900 | 42-44 | 18-22 | 81-87 |
| 58 |  | 1-10 | 900-950 | 42-44 | 18-22 | 95-103 |
| 60 |  | 1-10 | 950-1000 | 42-44 | 18-22 | 103-111 |

### Таблица 43. Автоматическая сварка под флюсом в узкий зазор

6.3.4. Шов сварного соединения типа С29 (без скоса кромок) рекомендуется применять при толщине стенки до 20 мм, а при толщине стенки от 20 мм и выше рекомендуется применять швы с V -образной разделкой кромок.

6.3.5. В случае выполнения шва с предварительной подваркой или наложением подварочного шва ручной сваркой выбор электродов необходимо производить с учетом кислотности флюса: кислое покрытие в сочетании с кислым флюсом, основное покрытие с основным.

6.4. Автоматическая сварка под флюсом швов тавровых, угловых и нахлесточных соединений.

6.4.1. Выбор формы подготовки кромок при выполнении сварки тавровых, угловых и нахлесточных соединений следует производить, в соответствии с ГОСТ 8713-79 и данным документом. Конструктивные элементы подготовленных кромок и сварных соединений и рекомендуемые режимы сварки приведены в табл. 45-48 и 55-58.

6.4.2. По условиям конструкции отдельных элементов, в случае приварки фланцев, решеток и днищ к корпусам сосудов, рекомендуется применение швов таврового и углового типов с криволинейной разделкой кромок. Конструктивные элементы подготовленных кромок и сварных соединений и рекомендуемые режимы сварки приведены в табл. 49-54.

- Автоматическая сварка швов тавровых соединений может производиться двумя способами; наклонным электродом и "в лодочку". Сварка наклонным электродом производится, когда невозможна установка конструкции для сварки "в лодочку".

- При автоматической сварке швов тавровых соединений наклонным электродом диаметр проволоки рекомендуется применять в зависимости от величины катета шва в соответствии с табл. 44.

Таблица 44.

мм

| #### Величина катета шва | Диаметр проволоки |
| --- | --- |
| От 3 до 5 включ. Св.5 до 12 включ. Св. 12 | 2 3-4 4-6 |

6.5. Клеймение сварных швов

6.5.1. Все сварные швы сосудов и аппаратов, подведомственных, Госгортехнадзору, подлежат клеймению, позволяющему установить сварщика, выполнившего эти швы.

6.5.2. Клеймо должно ставиться на расстоянии 20-60 мм от кромки сварного шва. У продольных швов клеймо должно находиться в начале и конце шва на расстоянии 100 мм от кольцевого шва. Для кольцевого шва клеймо ставится в месте пересечения кольцевого шва с продольным и далее через каждые два метра, но не менее трёх клейм на каждом шве. Клейма должны ставиться с наружной стороны аппарата.

6.5.3. Если шов заваривается несколькими сварщиками с наружной и внутренней стороны, то клейма должны ставиться с наружной стороны через дробь и располагаться в ряд по направлению от шва в последовательности, соответствующей порядку наложения швов и слоёв шва.

6.5.4. На обечайке с продольным швом длинной не менее 400 мм (например, при приварке фланцев к обечайке или обечайки к трубной доске) допускается ставить одно клеймо.

6.5.5. Клеймение швов аппаратов с толщиной стенки менее 4 мм рекомендуется производить электрографом или несмываемыми красками.

Таблица 45. Конструктивные элементы сварного соединения типа Т7

мм

### Таблица 46. Ориентировочные режимы автоматической сварки тавровых соединений типа Т7

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-12 | 5 | 1-2 | 750-800 | 38-40 | 28-34 | 74-61 |
| 14 |  | 1-2 | 800-650 | 36-40 | 26-28 | 67-95 |
| 16 |  | 1-2 | 900-950 | 38-40 | 26-28 | 95-103 |
| 18 |  | 1-2 | 900-950 | 38-40 | 26-28 | 103-111 |
| 20 |  | 1-3 | 950-900 | 38-40 | 28-30 | 95-103 |
| 22, 24 |  | 1-4 | 900-950 | 38-40 | 28-32 | 95 -103 |

Таблица 47. Конструктивные элементы сварного соединения типа Т4

мм

### Таблица 48. Ориентировочные режимы автоматической сварки тавровых соединений Т4

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 20 до 22 включ. | 5 | 1 | 600-850 | 38-40 | 30-32 | 81-87 |
| Св.22 до 28 включ. |  | 1 | 850-900 | 38-40 | 26-28 | 87-95 |
| Св. 28 до 34 включ. |  | 1-2 | 800-850 | 38-40 | 30-04 | 78-87 |
| Св. 34 до 40 включ. |  | 1 | 850-900 | 38-40 | 28-30 | 87-95 |
|  |  | 2 | 850-900 | 40-42 | 28-30 | 87-103 |

Таблица 49. Конструктивные элементы сварного соединения типа Т2

мм

### Таблица 50. Ориентировочные режимы автоматической сварки тавровых соединений типа Т2

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5 | 1-2 | 550-600 | 36-38 | 24-28 | 57-62 |
| 18 |  | 1-2 | 750-800 | 38-40 | 24-28 | 74-81 |
| 20 |  | 1-2 | 800-850 | 38-40 | 24-28 | 81-87 |
| 22 |  | 1-2 | 750-800 | 38-40 | 19-21 | 74-81 |
| 24 |  | 1-2 | 900-950 | 38-40 | 19-21 | 87-95 |
| 26 |  | 1-3 | 780-800 | 38-40 | 23-27 | 74-81 |
| 28 |  | 1-3 | 800-850 | 38-40 | 19-21 | 74-81 |
| 30 |  | 1-3 | 850-900 | 38-40 | 19-21 | 81- 87 |

Таблица 51. Конструктивные элементы таврового соединения с комбинированным скосом двух кромок, мм

Таблица 52. Ориентировочные режимы автоматической сварки тавровых соединений с комбинированным скосом двух промок

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5 | 1-3 | 750-800 | 38-42 | 19-21 | 74-81 |
|  |  | 4-5 | 600-650 | 38-40 | 19-21 | 57-62 |
| 32 |  | 1-6 | 700-750 | 38-40 | 19-21 | 62-68 |
| 34 |  | 1-4 | 750-800 | 38-42 | 19-21 | 74-81 |
|  |  | 5-6 | 600-650 | 38-40 | 19-21 | 57-62 |
| 36 |  | 1-6 | 750-800 | 38-42 | 19-21 | 74-81 |
| 38 |  | 1-5 | 650-700 | 38-42 | 19-21 | 62-68 |
|  |  | 6-7 | 750-800 | 38-42 | 19-21 | 74-81 |
| 40 |  | 1-7 | 750-600 | 38-42 | 19-21 | 74-81 |
| 42 |  | 1-5 | 700-750 | 38-4 2 | 19 21 | 68-74 |
|  |  | 6-8 | 750-800 | 38-42 | 19-21 | 74-81 |
| 44 |  | 1-5 | 750-800 | 38-42 | 19-21 | 74-81 |
|  |  | 6-8 | 850-900 | 38-42 | 21-23 | 81-87 |
| 46 |  | 1-8 | 800-850 | 38-42 | 21-23 | 81-87 |
| 48 |  | 1-6 | 750-800 | 38-42 | 19-21 | 74-81 |
|  |  | 7-9 | 800-850 | 38-42 | 19-21 | 81-87 |
| 50 |  | 1-11 | 700-750 | 38-42 | 19-21 | 68-74 |
| 52 |  | 1-6 | 700-750 | 38-42 | 19-21 | 68-74 |
|  |  | 7-11 | 750-800 | 38-42 | 19-21 | 74- 71 |
| 54 |  | 1-12 | 700-750 | 38-42 | 19-21 | 68-74 |
| 56 |  | 1-13 | 700-750 | 38-42 | 19-21 | 68-74 |
| 58 |  | 1-7 | 800-850 | 38-42 | 21-23 | 81-87 |
|  |  | 8-13 | 700-750 | 38-42 | 19-21 | 68-74 |
| 60 |  | 1-8 | 800-850 | 38-42 | 21-23 | 81-87 |
|  |  | 9-14 | 700-4450 | 38-42 | 19-21 | 68-74 |

Таблица 53. Конструктивные элементы углового соединения с комбинированным скосом двух кромок

мм

Таблица 54. Ориентировочные режимы автоматической сварки угловых соединений с комбинированным скосом двух кромок

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,42 | 5 | 1-4 | 650-700 | 36-40 | 16-18 | 62-68 |
| 46 |  | 1-5 | 650-700 | 36-40 | 16-18 | 62-68 |
| 50 |  | 1-7 | 650-700 | 36-40 | 16-16 | 62-68 |
| 54 |  | 1-8 | 650-700 | 36-40 | 16-18 | 62-68 |
| 60 |  | 1-9 | 650-700 | 36-40 | 16-18 | 62-68 |
| 10, 12 | 4 | 1,2 | 750-800 | 38-40 | 19-21 | 68-74 |
| 14 |  | 1,2 | 750-800 | 38-40 | 16-18 | 68-74 |

Таблица 55. Конструктивные элементы сварного соединения в нахлёстку

мм

Таблица 56. Ориентировочные режимы автоматической сварки соединений внахлестку

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 1 | 85-90 | 24-26 | 50-55 | 95-103 |
| 2 | 1,6 | 1 | 180-200 | 24-26 | 55-60 | 126-130 |
| 3 | 2,0 | 1 | 350-400 | 24-26 | 50-55 | 126-130 |
| 4 | 4,0 | 1 | 450-500 | 26-28 | 45-50 | 63-70 |
| 5 |  | 1 | 500-550 | 26-28 | 45-50 | 70-80 |
| 6 |  | 1 | 550-600 | 28-30 | 40-45 | 50-55 |
| 8 | 5,0 | 1 | 700-750 | 32-34 | 24-28 | 60-65 |
| 10 |  | 1 | 700-750 | 32-34 | 24-28 | 65-70 |
| 12 |  | 1 | 700-750 | 32-34 | 24-28 | 70-75 |
| 14 |  | 1-2 | 700-750 | 30-34 | 10-20 | 55-60 |
| 16 |  | 1-2 | 700-750 | 30-34 | 18-20 | 61 -70 |
| 18 |  | 1-2 | 750-800 | 32-36 | 18-20 | 70-75 |
| 20 |  | 1-3 | 550-600 | 28-32 | 16-18 | 50-55 |

Таблица 57. Конструктивные элементы угловых сварных соединений типа У5 мм

Таблица 58. Ориентировочные режимы автоматической сварки угловых соединений типа У5

| Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 1 | 500-550 | 26-28 | 45-50 | 70-80 |
| 7 | 5 | 1 | 550-600 | 28-30 | 30-35 | 50-55 |
| 8 |  | 1 | 650-700 | 28-30 | 28-30 | 50-55 |
| 9 |  | 1 | 700-750 | 32-34 | 24-28 | 60-65 |
| 10 |  | 1 | 750-800 | 32-34 | 24-28 | 65-70 |
| 12 |  | 1 | 600-850 | 32-34 | 24-28 | 70-75 |
| 14 |  | 1-2 | 800-850 | 30-34 | 18-22 | 55-60 |

6.6. Термическая обработка.

6.6.1. Необходимость проведения термообработки, сосудов, аппаратов и их элементов устанавливается в соответствии с ОСТ 26-291-87

6.6.2. Термическая обработка сосудов и их элементов должна, производиться после окончания сварки и устранения всех дефектов.

6.6.3. Режимы термической обработки следует устанавливать, руководствуясь РТМ 26-44-82 "Термическая обработка нефтехимической аппаратуры и её элементов".

6.7. Требования к качеству сварных соединений

6.7.1. Методы определения и уровень механических, свойств сварных соединений дня всех марок углеродистых и низколегированных сталей должны соответствовать требованиям 
ОСТ 26-291-87.

6.7.2. В сварных соединениях не должно быть внутренних и внешних дефектов, оговоренных в ОСТ 26-291-87.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРКИ.

7.1. Контроль качества сварки производится в соответствии с техническими условиями на изделие, требованиями ОСТ 26-291-87 и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" на всех этапах производства путем операционного контроля исходных материалов, заготовительных и сборочно-сварочных работ, контроля сварных соединений изготавливаемых сосудов, аппаратов и их элементов.

7.2. Контроль качества сварных соединений аппаратов и их элементов осуществляется следующими методами:

1) внешним осмотром и измерениями (ГОСТ 3242-79);

2)	механическими испытаниями (ГОСТ 6996-66, ОСТ 26-11-08-86 "Соединения сварные. Механические испытания");

- металлографическими исследованиями (ОСТ 26-1379-76 "Швы сварных соединений Металлографический метод контроля основного металла и сварных соединений химнефтеаппаратуры");

- ультразвуковой дефектоскопией (ГОСТ 14782-76);

- просвечиванием гамма- и рентгеновскими лучами: (ГОСТ 7512-83, ОСТ 26-11-10-85 "Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением Рентгенотелевизионный метод контроля")

- гидравлическими и пневматическими испытаниями (ГОСТ 22101-76);

- другими предусмотренными нормативно-технической документацией на изделие, методами (магнитографией, цветной и магнитопорошковой дефектоскопией, методом вскрытия для определения состава металла шва).

- Для сосудов и аппаратов, подвергающихся термообработке, окончательный контроль должен производиться после проведения термической обработки. Перед термообработкой должно быть проведено исправление выявленных наружных и внутренних дефектов сварных соединений.

- Результаты контрольных испытаний сварных соединений заносят в паспорт аппарата или его приложение.

7.5. Выбор вида и объема механических испытаний в зависимости от условий работы сосуда или аппарата производится в соответствии с ОСТ 26-291-87.

7.6. Метод неразрушающего контроля должен выбираться заводом-изготовителем исходя из возможности более полного выявления дефектов, с учетом физических свойств металла и конструкции конкретного изделия, если это не обусловлено требованиями чертежа или технических условий.

7.7. Объём и место контроля ультразвуковой дефектоскопией или просвечиванием сварных соединений устанавливается в соответствии с требованиями технической документации на изделие, но должен быть не менее указанного в ОСТ 26-291-87.

7.8. Вырезка образцов для механических испытаний и металлографических исследований должна производиться из контрольных пластин, выполненных при изготовлении контролируемого изделия, с применением тех же исходных материалов, разделки кромок, методов режимов сварки и термообработки.

7.9. Размеры контрольных пластин должны быть выбраны с таким расчетом, чтобы из них можно было вырезать необходимое количество образцов для всех видов механических испытаний, металлографических исследований, a из оставшейся части можно изготовить удвоенное количество образцов для повторных испытаний.

7.10. Термообработка контрольных сварных соединений должна производиться совместно с изделием (при общей термообработке в ночи) или отдельно от него (при местной термообработке сварных соединений) с применением тек же методов и режимов термообработки.

8. ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ СВАРКИ

- Исправление дефектов сварных швов должно осуществляться согласно инструкции завода-изготовителя, разработанной с учетом настоящего руководящего документа.

- Выявленные дефекты сварных швов подлежат исправлению в зависимости от вида дефекта путем подварки, удаления или удаления с последующей заваркой.

8.3. Удаление дефектных участков сварных швов может производиться механическим или газопламенным способом, а также воздушно-дуговой строжкой с последующей зачисткой кромок до металлического блеска механическим способом.

8.4. Для заварки дефектов следует использовать сварочные материалы, рекомендуемые настоящим руководящим документом, для соответствующей марки стали.

8.5. Исправление дефектов сварных швов должно осуществляться до проведения термообработки.

8.6. При исправлении дефектов, выявленных после термической обработки, если глубина проплавления при заварке не превышает 16 мм для углеродистых сталей и 30 мм для низколегированных, допускается повторную термообработку этого сварного соединения не производить. При этом общая протяженность сварных швов, не подвергавшихся последующей термообработке, не должна превышать 5 % от протяженности швов аппарата.

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКЕ

9.1. Производство сварочных работ должно осуществляться в соответствии с "Общими правилами по технике безопасности и производственной санитарии", утвержденными заместителем министра химического и нефтяного машиностроения в августе 1982 г., 
ГОСТ 12.3.003-75, РДИ 26-17-071-86 "Правила по охране труда при электросварочных работах" и "Правилами устройства электроустановок".

9.2. На основе документов, указанных в п. 9.1. каждое предприятие, производящее сварочные работы, должно разработать инструкции по технике безопасности для сварщиков.

9.3. В целях обеспечения электробезопасности необходимо соблюдать следующие положения:

1) напряжение местного освещения в сухих помещениях должно быть не выше 36 В, сырых - не выше 12 В;

2) свариваемое изделие, корпуса сварочной аппаратуры и источников питания необходимо заземлить, передвижное оборудование должно быть снабжено устройством защитного отключения;

3) напряжение холостого хода источников сварочного тока при номинальном напряжении сети не должно превышать для источников переменного тока при ручной сварке 80 В, при автоматической дуговой сварке 140 В, для источников постоянного тока 100 В;

4) при появлении напряжения на частях аппаратуры и оборудования, не являющихся токоведущими, необходимо прекратить сварку и вызвать мастера или дежурного электрика;

5) все электросварочные установки должны быть оснащены пусковыми реостатами и измерительными приборами; устройства для переключения должны быть защищены кожухами, но иметь свободный подход;

6) электросварочные установки должны быть снабжены схемами и инструкциями, объясняющими назначение каждого прибора и его действия.

9.4. Для защиты лица и глаз сварщика, работающего с открытой дугой, применяются щитки типов НН, РН, УН по ГОСТ 12.4.023-84 со специальными светофильтрами по ГОСТ 12.4.080-79.

В зависимости от вида работ выбирают светофильтры определенного номера (табл. 59). С Наружной стороны светофильтр закрывают обычным стеклом, которое меняют по мере его загрязнения.

Таблица 59. Светофильтры стеклянные для защиты глаз сварщиков при РДС и вспомогательных рабочих

| Обозначение светофильтра | Классифика-ционныи номер светофильтра | Марка стекла | Размеры стекла, мм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С-5 С-6 С-7 С-8 | 9,5 10,6 11,5 12 | ТС-3С | При толщине 1,5-3,5: 52x102 69x121 90x102 | Для электросварщиков при работе с током, А: 60-150 150-275 275-350 350-600 |
| В-1 В-2 | 2,4 3 | TC-1 |  | Для вспомогательных рабочих при электросварке в цехах |
| В-3 | 4 |  |  | Для вспомогательных рабочих при работе на открытых площадках |
| Г-1 | 4 | ТС-2 |  |  |

- Вспомогательные рабочие должны пользоваться откидными масками или щитками со светофильтрами согласно табл. 59.

- Сварщики при электросварке под флюсом, а также рабочие, производящие зачистку швов, должны быть обеспечены предохранительными очками с бесцветными стеклами.

- Сварщики и вспомогательные рабочие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты", утвержденными Госкомитетом СССР по труду и социальным вопросам и Президиумом ВЦСПС 27.02.84 г.

9.8. Сборочно-сварочные цеха и участки должны быть оборудованы общей и местной вентиляцией, обеспечивающей снижение содержания в воздухе производственных помещений пыли, паров и газов до концентрации, не превышающей предельно допустимые величины. Запыленность воздуха сварочной пылью должна быть не более 4 мг/м3.

Предельно допустимые концентрации вредных газов и аэрозолей в воздухе не должны превышать величин, указанных в ГОСТ 12-1-005-76.

9.9. При сварке в закрытых сосудах следует применять местный отсос вблизи сварочной дуги, общее вентилирование с использованием вентиляторов высокого давления или подачу чистого воздуха непосредственно к сварщику, находящемуся в сосуде.

Сварка в закрытых сосудах без вентиляции не допускается.

9.10. Работу в закрытых емкостях и сосудах сварщик должен выполнять вместе с подручным, имеющим не ниже II квалификационной группы по технике безопасности. Электросварщик, работающий внутри емкости, должен иметь предохранительный пояс с канатом, конец которого находится у наблюдающего.