РТМ 26-17-012-83

СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ

Срок введения установлен с 01.02.1984 г.

Настоящий руководящий технический материал устанавливает технические требования на сварку в защитных газах и смесях газов соединений из нержавеющих сталей при изготовлении сосудов и аппаратов для нефтеперерабатывающей, химической, газовой и других смежных отраслевых промышленности с толщиной стенки до 20 мм, работающих под давлением до 10 МПа (100 кгссм2) в диапазоне температур от минус 70 до плюс 700 0С.

Разработка рабочей технологической документации и сварочные работы должны выполняться в соответствии с настоящим РТМ, ОСТ 26-291-79 и ОСТ 26-01-82-77.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Особенности сварки нержавеющих сталей в защитных газах

2. Основные материалы

3. Сварочные материалы

4. Сварочное оборудование

5. Квалификация сварщиков

6. Требования к подготовке и сборке деталей

7. Сварка

7.1. Общие положения

7.2. Автоматическая дуговая сварка плавящимся электродом

7.3. Полуавтоматическая дуговая сварка плавящимся электродом

7.4. Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом

8. Контроль качества сварки

9. Исправление дефектов сварных швов

10.Требования безопасности

Литература

- ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ

СТАЛЕЙ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

1.1. Особенности сварки нержавеющих сталей аустенитного, аустенитно-ферритного и ферритного классов с использованием сварочных проволок из аустенитных сталей определяются:

- склонностью металла шва сварных соединений, эксплуатируемых в агрессивных средах, к межкристаллитной коррозии (МКК);

- предрасположенностью металла сварных швов, имеющих чисто аустенитную структуру, к горячим трещинам;

- охрупчиванием металла сварных швов, длительно эксплуатируемых при температурах свыше 350 0С;

- охрупчиванием металла зоны термического влияния (ЗТВ) сталей аустенитно-ферритного и ферритного классов;

- высоким коэффициентом линейного расширения, высоким электрическим сопротивлением и низкой теплопроводностью высоколегированных сталей.

1.2. При требовании обеспечения стойкости сварных швов против МКК необходимо:

- использовать сварочные проволоки, легированные титаном, ниобием, ванадием или другими карбидообразующими элементами;

- принять меры по предупреждению выгорания карбидообразующих элементов и насыщения металла шва углеродом;

- ограничивать число проходов при сварке многопроходных швов;

- сварные соединения сталей аустенитного класса, эксплуатируемые при температурах 350-600 0С, подвергнуть стабилизирующему отжигу в течение 2-3 часов при температуре 850-900 0С с охлаждением на воздухе.

1.3. Для повышения коррозионной стойкости сварных соединений рекомендуется:

- использовать сварочные проволоки с повышенным содержанием легирующих элементов (Cr, Ti, Nb, Al и др.);

- швы, обращенные к коррозионной среде, сваривать в последнюю очередь;

- не допускать перегрева металла, для чего сварку вести на максимально возможных скоростях и минимальных токах проволоками малых диаметров без поперечных колебаний электрода, каждый последующий слой при многопроходной сварке накладывать после остывания предыдущего до температуры не выше 100 0С.

1.4. Эффективным средством предотвращения образования горячих трещин в сварных швах является использование сварочных проволок, обеспечивающих аустенитно-ферритную структуру металлу шва с содержанием ферритной фазы более 1,5%.

1.5. Для предотвращения горячих трещин в сварных соединениях глубокоаустенитных сталей:

- сварку рекомендуется выполнять короткой дугой, без поперечных колебаний электродов, усиленными валиками, на пониженных скоростях с минимальным числом проходов;

- кратеры швов должны быть тщательно заплавлены до получения выпуклого мениска или вышлифованы;

- выводить кратеры на основной металл запрещается;

- применять комбинированный способ сварки соединений большой толщины, при котором слои шва, не соприкасающиеся с агрессивной средой, выполняются сварочными проволоками, обеспечивающими меньшую коррозионную стойкость, но повышенную стойкость металла шва против горячих трещин (при этом толщина коррозионно-стойкого слоя должна быть не менее 3 мм);

- при выборе защитной среды отдавать предпочтение смесям газов на базе аргона;

- при проектировании сварных конструкций во всех возможных случаях заменять угловые и тавровые соединения стыковыми.

Сварщики, допускаемые к сварке глубокоаустенитных сталей, должны быть обучены приемам борьбы с горячими трещинами.

1.6. Во избежание охрупчивания сварных соединений сталей аустенитного класса, длительно работающих при температурах свыше 350 0С, необходимо ограничивать содержание ферритной фазы в металле шва согласно табл.1.

1.7. Для предупреждения охрупчивания ЗТВ сталей аустенитно-ферритного и ферритного классов их сварку рекомендуется производить короткой дугой и без поперечных колебаний электрода с минимальным тепловложением.

1.8. Для уменьшения сварочных деформаций сварку следует производить на режимах, которые характеризуются большими скоростями сварки, короткой дугой и минимально возможными токами. Сварные швы значительной протяженности рекомендуется сваривать обратноступенчатым способом, а многопроходные с изменением направления сварки после наложения каждого прохода.

1.9. Сварку нержавеющих сталей следует выполнять с минимальным вылетом электрода, обеспечивающим равномерное его плавление.

Таблица 1.

Допускаемое содержание ферритной фазы в металле шва или наплавленном металле

| Марка сварочной проволоки | Температура эксплуатации соединений, 0С | Содержание ферритной фазы, % (не более) |
| --- | --- | --- |
| Св-07Х18Н9ТЮ Св-07Х19Н10Б Св-07Х25Н13 Св-07Х25Н12ТЮ Св-04Х19Н11МЗ Св-06Х19Н10МЗБ Св-08Х19Н10МЗБ Св-06Х19Н11МЗТ Св-06Х19Н10МЗТБ | До 350 | Не ограничивается |
|  | Свыше 350 до 450 | 10 |
|  | Свыше 450 до 550 | 8 |
|  | Свыше 550 | 6 |
| Св-05Х20Н9ФБС Св-08Х20Н9С2БТЮ | До 350 | Не ограничивается |
|  | Свыше 350 до 450 | 10 |
|  | Свыше 450 до 550 | 6 |
|  | Свыше 550 | 4 |

Примечание. В зависимости от ответственности конструкций, температурных условий эксплуатации и предусмотренных мер по предотвращению последствий охрупчивания сварных соединений (проявляющегося в основном при снижении температуры) в технически обоснованных случаях допускается более высокое содержание ферритной фазы, в частности, для сварных швов ненагруженных внутренних устройств.

1.10. Для сварки нержавеющих сталей в качестве защитных газовых сред применяются аргон, углекислый газ и смеси газов на базе аргона.

1.11. Недостатками аргонодуговой сварки плавящимся электродом являются: удлиненная блуждающая сварочная дуга, затрудняющая обеспечение стабильности процесса сварки и формирования сварных швов; низкий окислительный потенциал газовой среды, способствующий насыщению металла шва водородом и пористости.

1.12. Сварка в углекислом газе характеризуется значительным разбрызгиванием электродного металла и насыщением металла шва неметаллическими включениями.

1.13. Наилучшее сочетание сварочно-технологических характеристик достигается при сварке в смесях газов: Ar + 20%CO2; Ar + 6%O2; Ar + 25%CO2 + 5%O2.

1.14. При многослойной сварке в защитных газах нержавеющих сталей толщиной более 10-12 мм возможно образование шлаковых включений.

  - Технологическими мерами предупреждения шлаковых включений являются:

- ограничение числа проходов при многопроходной сварке;

- выполнение каждого слоя шва в один проход за счет поперечных колебаний электрода;

- снижение окислительной способности защитных газовых сред за счет ограничения содержания активных газов СО2 и О2 в их смесях с аргоном;

- тщательная зачистка поверхности швов от шлака перед сваркой последующих слоев;

- применение сварочной проволоки марки Св-08Х20Н9Г7Т.

- ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для изготовления сосудов и аппаратов применяются материалы в соответствии с ОСТ 26-291-79 и проектной документацией.

2.2. Замена материалов разрешается только по согласованию с проектной организацией при условии, что технологические и эксплуатационные характеристики заменяющих материалов не ниже заменяемых.

2.3. По химическому составу и механическим свойствам материалы должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий.

2.4. Качество материалов в состоянии поставки должно подтверждаться предприятием-изготовителем соответствующими сертификатами.

2.5. Независимо от наличия сертификатов рекомендуется производить входной контроль основных материалов по специально разработанным стандартам предприятий.

2.6. До запуска в производство материалы должны быть приняты ОТК. При приемке проверяются:

- соответствие стали требованиям заказа, стандартов или технических условий и данным сертификата;

- соответствие маркировки проката данным сертификата;

- качество поверхности проката и его соответствие требованиям стандартов и технических условий.

2.7. При отсутствии сопроводительных сертификатов на материалы, предназначенные для изготовления ответственных сосудов и аппаратов, их испытание надлежит производить до запуска в производство в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на поставку материала и требованиями технических условий на изделие.

2.8. При отсутствии в сопроводительных сертификатах на материалы отдельных характеристик, регламентированных требованиями стандартов и технических условий, дополнительные испытания материалов необходимо провести до запуска их в производство.

2.9. Требования к материалам, виды их испытаний, пределы применения, назначение и условия применения должны удовлетворять ОСТ 26-291-79.

- СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Выбор сварочных материалов для сварки нержавеющих сталей производится по табл.2 с учетом требований чертежей и технических условий на изготовление изделий.

Технические требования к сварочным проволокам регламентируются ГОСТ 2246-70 и техническими условиями.

Таблица 2.

Сварочные материалы для сварки в защитных газах нержавеющих сталей

| Марка стали | Марка сварочной проволоки | Защитная среда | Условия применения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без требования стойкости против МКК | при наличии требования стойкости против МКК |
| 08Х13 | Св-08Х20Н9Г7Т Св-10Х16Н25АМ6 Св-07Х25Н12Г2Т Св-08Х25Н13БТЮ | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | По обязательным приложениям 1-6 ОСТ 26-291-79 | Не допускается |
| 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н9Т 08Х18Н12Б | Св-08Х20Н9Г7Т Св-10Х16Н25АМ6 |  | Для сварки деталей внутренних устройств | Не допускается |
|  | Св-01Х19Н9 Св-04Х19Н9 |  | До 600 0С | Не допускается |
|  | Св-07Х19Н10Б Св-05Х20Н9ФБС |  | До 600 0С | До 350 0С Свыше 350 до 600 0С после стабилизирующего отжига |
|  | Св-07Х18Н9ТЮ Св-06Х19Н9Т | Ar |  |  |
|  | Св-08Х20Н9С2БТЮ по ТУ 14-1140-74 | CO2 |  |  |
| 08Х13Н11 | Св-01Х18Н10 по ТУ 14-1-973-74 | Ar | - | До 350 0С |
| 03Х19АГЗН10 | Св-01Х20Н18АГ12 по ТУ 14-130-134-75 |  | До 600 0С | До 350 0С |
|  | Св-01Х18Н10 по ТУ 14-1-973-74 |  | До 600 0С без требования равнопрочности соединений | До 350 0С без требования равнопрочности соединений |
| 03Х19АГЗН10 | Св-01Х19-Н9 | Ar | То же, при допустимости ферритной фазы | То же, при допустимости ферритной фазы |
| 10Х14Г14Н4Т 03Х13АГ19 (ЧС-36) 07Х13АГ20 (ЧС-46) | Св-05Х15Н9Г6АМ по ТУ 14-1-1595-76 |  | По техническим условиям (стандарту) на изделие | Не допускается |
| 08Х22Н6Т (ЭП-53) 08Х18Г8Н2Т (КО-3) | Св-08Х20Н9С2БТЮ по ТУ 14-1-1140-74 | CO2 | От минус 40 0С до 300 0С | До 300 0С |
|  | Св-04Х19Н9 Св-06Х19Н10Т | Ar | От минус 40 0С до 300 0С | Не допускается |
|  | Св-06Х21Н7БТ по ТУ 14-1-1389-75 Св-07Х19Н10Б Св-07Х18Н9ТЮ |  | То же, при необходимости замены других марок | От минус 40 0С до 300 0С |
| 08Х17Н13М2Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х21Н6М2Т (ЭП-54) | Св-04Х19Н11М3 | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | До 700 0С, с учетом п.1.6 | Не допускается |
|  | Св-08Х19Н10МЗБ Св-06Х20Н11МЗБ |  | То же для замены других марок | До 350 0С |
|  | Св-06Х19Н10МЗТ | Ar | До 700 0С, с учетом п.1.6 |  |
| 08Х17Н14М2 | Св-01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП-690) по ТУ 14-1-1892-76 |  | До 350 0С для получения швов без ферритной фазы | До 350 0С при подтверждении стойкости против МКК предварительными испытаниями |
|  | Св-01Х17Н14М2 по ТУ 14-1-973-72 |  | - | До 350 0С |
| 08Х17Н15МЗТ 03Х17Н14МЗ 03Х18АГЗН11МЗБ 03Х21Н21МАГБ (ЗИ-35) | Св-01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП-690) по ТУ 14-1-1892-76 Св-02Х21Н21М4Б по ТУ 14-1-160-71 Св-01Х23Н28МЗДЗТ Св-03ХН25МДГБ по ТУ 14-1-2571-78 | Ar | - | До 350 0С |
| 10Х23Н18 | Св-07Х25Н13 |  | По техническим условиям (стандарту) на изделие | Не допускается |

Примечания:

1. Приведенные в таблице сварочные проволоки также используются в качестве присадочных проволок при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом.

2. При отсутствии требований стойкости к МКК может быть также использована сварка в углекислом газе любой из приведенных в таблице сварочных проволок.

3. Не указанные в таблице температурные пределы эксплуатации сварных соединений определяются условиями применения основных материалов по ОСТ 26-291-79.

4. Сварные соединения, эксплуатируемые в средах, вызывающих коррозионное растрескивание, подвергаются стабилизирующему отжигу.

5. Требования к термообработке сварных соединений приводятся в РТМ 26-01-42-81 “Термическая обработка коррозионно-стойких сталей в химическом машиностроении”.

3.2. В качестве защитных газов и компонентов газовых смесей используются аргон по ГОСТ 10157-79, углекислый газ по ГОСТ 8050-79, кислород по ГОСТ 5583-78.Для получения аргоно-кислородных смесей и тройной смеси заданного состава рекомендуется использовать жидкую аргоно-кислородную смесь, содержащую до 9% О2, поставляемую металлургическими производствами по ТУ 14-1-2079-77.

В случае использования пищевого углекислого газа его рекомендуется пропускать через осушитель. Силикагель по ГОСТ 8984-74, заполняющий осушитель, должен периодически (не реже одного раза в неделю) прокаливаться при температуре 250 0С в течение 2-3 часов.

3.3. В качестве неплавящегося электрода применяются лантанированные вольфрамовые электроды марки ЭВЛ или иттрированные марок ЭВИ-1, ЭВИ-2, ЭВИ-3 по ГОСТ 23949-80.

3.4. При заказе сварочных проволок для сварки аппаратуры, эксплуатируемой при температурах выше 350 0С, необходимо регламентировать содержание в них ферритной фазы в соответствие с указаниями ГОСТ 2246-70.

3.5. Поступающие на предприятие сварочные материалы до запуска в производство должны быть приняты ОТК в соответствии с действующим на заводе стандартом предприятия.

3.6. При приемке сварочной проволоки проверяются:

- наличие сертификата на поставленную проволоку;

- наличие бирок на мотках и соответствие их данных данным сертификата;

- состояние поверхности проволоки;

3.7. Каждая партия проволоки должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим соответствие проволоки требованиям ГОСТ 2246-70 и технических условий.

В сертификате указывают:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение проволоки;

- номер плавки и партии;

- состояние поверхности проволоки;

- химический состав в процентах;

- содержание α-фазы в процентах;

- результаты испытаний на растяжение;

- массу проволоки нетто в килограммах.

3.8. К каждому мотку проволоки должна быть прикреплена бирка, на которой указывается:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение проволоки;

- номер партии;

- клеймо технического контроля, удостоверяющее соответствие проволоки требованиям ГОСТ 2246-70 и технических условий.

3.9. В случае отсутствия сертификата или несоответствия данных сертификата данным бирки завод-потребитель должен проводить анализ химического состава сварочной проволоки, а при необходимости – испытание металла шва в соответствии с требованиями ГОСТ 2246-70 и технических условий.

3.10. Проволока должна быть ровной, без перегибов, чистой и гладкой без трещин, расслоений, плен, закатов, раковин, забоин, окалины, масла и других загрязнений.

3.11. при приемке защитных газов провернется соответствие паспортных данных требованиям действующих стандартов.

Сварочные материалы, предназначенные для выполнения сварочных соединений, к которым предъявляются требования стойкости к МКК, перед запуском в производство должны быть испытаны по ГОСТ 6032-75.

4.СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1. Для сварки в защитных газах применяется стандартное оборудование, позволяющее обеспечить заданные настоящим РТМ режимы сварки, надежность в работе и контроль режимов сварки в процессе работы.

4.2. Перечень сварочного оборудования, применяемого для полуавтоматической и автоматической сварки в защитных газах, приведен в табл.3 и 4.

4.3. При ручной аргонодуговой сварке неплавящимся вольфрамовым электродом рекомендуется применять сварочные горелки ЭЗР-3, ЭЗР-4 и другие, серийно выпускаемые промышленностью.

Таблица 3.

Технические характеристики сварочных аппаратов для дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах

| Тип сварочного аппарата | Напряжение питающейся сети, В | Сварочный ток, А |  | Электродная проволока |  | Тип источника питания | Габаритные размеры, мм |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальное значение | пределы регулирования | диаметр, мм | скорость подачи, м/ч |  | подающего механизма | шкафа управления | подающего механизма | шкафа управления |
| А-547У | 380 | 250 | 60-300 | 0,8-1,2 | 150-420 | ВС-300 | 360х140х260 | 390х90х250 | 21 | 5,5 |
| А-123ОМ | 380 | 315 | - | 0,8-1,2 | 160-960 | ВДГ-302 | 364х290х130 | - | 10 | - |
| ПДГ-305 | 380 | 315 | 50-315 | 0,8-1,4 | 120-1200 | ВДГ-302 | 1015х748х953 | - | 12,5 | - |
| ПДГ-307 | 220 380 | 315 | 50-315 | 0,8-1,4 | 160-960 | ВДГ-302 | 380х290х160 | - | 13 | - |
| ПДГ-308УЗ | 220 380 | 315 | - | 1,2-1,6 | - | ВДГ-302 | 765х525х865 | - | 65 | - |
| А-537 | 220 380 | 500 | 100-500 | 1,6-2,0 | 80-590 | ПСГ-500-1 | 405х335х432 | 415х310х390 | 21 | 30 |
| А-1197 | 220 380 | 500 | 80-500 | 1,6-2,0 | 120-720 | ВДУ-504-1 | 470х140х285 | 457х334х304 | 26 | 32 |
| ПДГ-502 | 380 | 500 | 100-500 | 1,2-2,0 | 120-1200 | ВДУ-504-1 | 904х660х434 | - | 27,5 | - |
| ПДГ-508УЗ | 380 | 500 | 150-500 | 1,6-2,0 | 105-900 | ВДУ-504-1 | 445х316х370 | 450х304х330 | 26 | 30 |
| АДГ-502У4 | 220 380 | 500 | 100-500 | 1,2-2,0 | 120-720 | ВДУ-504-1 | 845х365х670 | - | 58 | - |
| АДГ-503У4 | 380 | 500 | - | 1,2-2,0 | 100-1000 | ВДУ-504-1 | 570х310х440 | - | 36 | - |

Примечание. Сварочные аппараты АДГ-502У4 и АДГ-503У4 предназначены для автоматической, а остальные дл полуавтоматической сварки.

Таблица 4.

Технические характеристики источников питания для дуговой сварки

плавящимся электродом в защитных газах

| Тип источника питания | Напряжение, В |  | Сварочный ток, А |  | Номинальный режим работы (ПР), % | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | максимальное рабочее | максимальное холостого хода | номинальное значение | пределы регулирования |  |  |  |  |
| ВС-300 ВДГ-302 ВДУ-305 ПСГ-500-1 ВС-600 ВДУ-504-1 ВДГ-601 | 30 38 38 40 40 50 66 | 40 80 70 40 49 80 90 | 300 315 315 500 600 500 630 | 30-300 50-315 50-315 60-500 60-600 100-500 100-700 | 65 60 60 60 65 60 60 | - 21 23 50 32 40 69 | 965х720х560 1085х748х953 984х630х720 870х1050х570 1490х880х1070 1048х810х1018 1250х900х1155 | 250 275 250 500 490 418 585 |

Для питания сварочной дуги используются источники питания постоянного тока с крутопадающими внешними характеристиками:

ВДУ-504, ПС-500, ВСС-300 и другие. Допускаются источники питания с жесткими внешними характеристиками: ПСГ-500, ВС-600 и другие (при условии использования балластных реостатов).

4.4. Колебания напряжения питающей сети, к которой подключается сварочное оборудование, допускаются не более ±5% от номинального.

4.5. Сварочные аппараты должны быть укомплектованы электроизмерительными приборами – амперметром и вольтметром, обеспечивающим правильную установку и контроль режимов сварки.

4.6. Питание сварочных постов защитными газами и смесями газов может осуществляться как централизованно, так и от баллонов.

4.7. Централизованное обеспечение предприятия углекислым газом производится в соответствии с РТМ 26-325-79.

4.8. Для централизованного снабжения сварочных постов жидким аргоном и аргоно-кислородной смесью используются транспортные цистерны ЦТК-0,5/0,25, ЦТК-1/0,25, ЦТК-1,6/0,25-1, ЦТК-1,6/0,25 и другие по ГОСТ 17518-79, предназначенные для хранения и транспортировки жидкого аргона, дополнительно комплектуемые стационарными установками для газификации типов СГУ-7К, СГУ-8000-500/200 или автомобильными – типов АГУ-2М, АГУ-8К.

4.9. При централизованном снабжении газовыми смесями 10 и более (до 50) сварочных постов рекомендуется использовать рамповый смеситель типа УКР-1-72 по ТУ 26-05-350-73. Тройная смесь получается смешиванием аргоно-кислородной смеси с углекислым газом. В этом случае аргоно-кислородная смесь подается по кислородному каналу смесителя.

4.10. При отсутствии централизованного питания каждый пост комплектуется баллонами с необходимыми защитными газами.

При использовании смесей газов каждый пост дополнительно комплектуется однопостовым смесителем газов типа УКП-1-71 по ТУ 26-05-298-72. Могут быть использованы и другие типы смесителей, обеспечивающие заданный состав смеси газов.

4.11. Для настройки смесителя УКП-1-71 на заданную смесь необходимо использовать расходные дюзы, ориентировочные размеры проходных сечений которых в зависимости от требуемого состава смеси приведены в табл. 5 и 6.

Таблица 5.

Зависимость проходных сечений дюз от состава смеси аргона с углекислым газом

| Содержание газов в смеси, % |  | Диаметры проходных сечений дюз, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| аргона | углекислого газа | для аргона | для углекислого газа |
| 90 80 | 10 20 | 1,3 | 0,40 0,62 |

Примечания:

1. Аргон подается по кислородному каналу смесителя. Давление аргона на входе в смеситель не менее 5 атм.

2. Давление углекислого газа на входе в смеситель выбирается в зависимости от требуемого расхода смеси газов, но не менее 0,2 атм.

Таблица 6.

Зависимость проходных сечений дюз от состава смеси аргона с кислородом

| Содержание газов в смеси, % |  | Диаметры проходных сечений дюз, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| аргона | кислорода | для аргона | для кислорода |
| 98 96 94 | 2 4 6 | 1,3 | 0,39 0,42 0,52 |

Примечания:

1. Аргон подается по углекислотному каналу смесителя. Давление аргона на входе в смеситель выбирается в зависимости от требуемого расхода смеси газов, но не менее 0,2 атм.

2. Давление кислорода на входе в смеситель не менее 5 атм.

4.12. Ориентировочные зависимости расхода смеси газов от давления управляющего газа на входе в смеситель приведены в табл. 7 и 8.

Таблица 7.

Зависимость расхода смеси от давления CO2

| Давление CO2, атм | Расход смеси газов, л/мин |
| --- | --- |
| 0,2 0,4 0,6 0,8 | 10 14 18 22 |

Таблица 8.

Зависимость расхода смеси от давления Ar

| Давление Ar, атм | Расход смеси газов, л/мин |
| --- | --- |
| 0,2 0,4 0,6 0,8 | 12 17 21 23 |

4.13. С целью регулирования подачи газов каждый сварочный пост комплектуется редукторами:

АР-40 по ТУ 26-05-196-70 (для аргона);

У-30 по ТУ 26-05-290-72 (для углекислого газа);

ДНП-1-65 по ТУ 26-05-463-76 (для кислорода).

4.14. Анализ состава газовых смесей производится при наладке оборудования, но не реже 1 раза в неделю газоанализаторами типов ГХП по ГОСТ 6329-74 или ГХЛ по 
ГОСТ 7018-75.

5. КВАЛИФИКАЦИЯ СВАРЩИКОВ

5.1. К сварке сосудов и аппаратов из нержавеющих сталей допускаются сварщики, прошедшие курс обучения по сварке в защитных газах и аттестованные в соответствии с требованиями “Правил аттестации сварщиков”, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

5.2. Прихватка и сварка должны выполняться сварщиками не ниже 3-го разряда.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И СБОРКЕ ДЕТАЛЕЙ ПОД СВАРКУ

6.1. Конструктивные элементы подготовки кромок, а также типы и размеры сварных швов должны соответствовать требованиям ГОСТ 14771-76, ГОСТ 16037-80 и настоящего РТМ. В обоснованных случаях допускается применение конструктивных элементов кромок и размеров швов по специально разработанным стандартам предприятий.

6.2. Подготовка деталей под сварку выполняется в соответствии с требованиями чертежей, ОСТ 26-291-79 и принятой на заводе технологией.

6.3. Резку заготовок из нержавеющих сталей рекомендуется производить механическими способами, допускается термическая резка с обязательной последующей механической обработкой свариваемых кромок реза на глубину не менее 0,8 мм.

6.4. Механическая резка нержавеющих сталей при заготовительных операциях производится на гильотинных или виброножницах, на фрезерных, токарных или строгальных станках. Перед резкой на ножницах следует очистить ножи от ржавчины и других загрязнений, а листы крепить зажимами, при этом рекомендуется применять специальные медные или алюминиевые подкладки.

6.5. При плазменной, кислородно-флюсовой, воздушно-дуговой резке надлежит принять тщательные меры для предохранения поверхностей конструкций или заготовок от выдуваемых окислов и брызг металла путем защиты их металлическими листами или другими огнеупорными материалами.

6.6. Воздушно-дуговая резка угольным (графитовым) электродом производится специальными резаками по ГОСТ 10796-74. Рекомендуется использовать резак типа РВЭД-ЦНИИТС. Для питания дуги могут применяться сварочные преобразователи, выпрямители, рассчитанные на номинальный ток 500 А и напряжение холостого хода 
70-90 В. При использовании источников питания с жесткой внешней характеристикой последовательно с источником питания и резаком подключается балластный реостат.

6.7. Для воздушно-дуговой резки используются круглые угольные электроды марки ВДК по ГОСТ 10720-75. Предпочтение следует отдавать омедненным электродам.

6.8. Свариваемые кромки и поверхность металла на ширине не менее 20 мм от кромки должны быть зачищены механическим способом до металлического блеска и обезжирены ацетоном, уайт-спиритом или другим растворителем с применением протирочных материалов.

6.9. Сборка деталей под сварку должна обеспечивать правильное фиксированное взаимное расположение деталей, а также свободный доступ к выполнению сварочных работ в последовательности, предусмотренной технологическим процессом.

6.10. При сборке особое внимание следует обращать на зазоры между свариваемыми кромками и на смещение кромок. Уменьшение зазора приводит к непровару, увеличение – к чрезмерному проплавлению, прожогу основного металла, ослаблению сварного шва.

6.11. Допускаемые отклонения размеров конструктивных элементов при их сборке приведены в табл. 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28.

Примечание. Размеры, не указанные в РТМ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 14771-76.

6.12. Закрепление деталей при сборке конструкций производится с помощью специальных приспособлений (струбцин, центраторов, винтовых стяжек и т.п.) или прихватками. Во всех случаях, где это возможно, рекомендуется собирать и сваривать соединения в приспособлениях без прихваток.

6.13. Прихватку деталей при их сборке рекомендуется выполнять с применением тех же способов сварки, сварочных материалов и режимов, которые будут использованы при сварке изделия.

Допускается производить прихватку ручной дуговой сваркой плавящимся электродом в соответствии с ОСТ 26-291-79.

6.14. Аргонодуговая прихватка может выполняться без присадки, оплавлением кромок. В этом случае уменьшают сварочный ток на 10-15% по сравнению с применяемым при сварке металла той же толщины.

6.15. Размеры прихваток и расстояние между ними устанавливаются технологическим процессом или другой нормативно-технологической документацией завода – изготовителя в зависимости от толщины металла и конструкции свариваемого изделия.

6.16. Прихватки рекомендуется производить со стороны, противоположной выполнению первого прохода шва. Наложение прихваток на пересечении сварных швов не допускается.

6.17. Прихватку следует рассматривать как часть сварного шва. При ее выполнении не допускаются такие дефекты, как поры, наплывы, трещины и т.п. Дефектные прихватки должны удаляться.

6.18. При сварке стыков, имеющих выводные планки, расстояние крайних прихваток от них должно быть равным половине шага, иначе в этих прихватках могут возникнуть трещины.

6.19. Перед сваркой прихватки и кромки свариваемых элементов должны быть тщательно очищены от шлака, брызг и загрязнений.

6.20. Участки основного металла, непосредственно прилегающие к шву, целесообразно покрывать защитными аэрозольными средствами “Дуга”, поставляемыми по ТУ 6-15-960-75, или мелом молотым, каолином, разведенным на воде, либо другим покрытием, препятствующим налипанию брызг.

6.21. Подготовленные под сварку узлы и изделия должны быть приняты ОТК.

7. СВАРКА

7.1. Общие положения.

7.1.1. Сварка нефтехимической аппаратуры в защитных газах выполняется во всех пространственных положениях и применима для конструктивных элементов любой конфигурации.

7.1.2. При сварке плавящимся электродом выбор диаметра сварочной проволоки в зависимости от толщины свариваемого металла рекомендуется производить в соответствии с табл.9.

Таблица 9.

Зависимость диаметра сварочной проволоки от толщины свариваемого металла

| # Толщина свариваемого металла, мм | Диаметр сварочной проволоки, мм |
| --- | --- |
| До 8 От 6 до 12 10 и более | 1,2 1,6 2,0 |

7.1.3. Перед возбуждением сварочной дуги следует обдуть зону сварки защитным газом. Необходимо следить, чтобы расстояние от сопла горелки до поверхности свариваемой детали не превышало 25 мм.

7.1.4. Ориентировочный расход защитных газов либо смесей газов при сварке проволокой диаметром 1,2 мм составляет 9-12 л/мин; при сварке проволокой диаметром 1,6 мм – 14-18 л/мин; при сварке проволокой диаметром 2,0 мм – 16-20 л/мин.

7.1.5. В процессе сварки сварщик не должен обрывать дугу. В случае обрыва дуги кратер шва и прилегающий к нему участок шва на расстоянии не менее 15 мм должны быть зачищены от шлака. Возбуждение дуги после перерыва следует производить на ранее заваренном участке шва на расстоянии 10-15 мм от кратера.

7.1.6. По окончании сварки обрывать дугу следует после заплавления кратера. Сварочную ванну необходимо обдувать защитным газом до потемнения металла.

7.1.7. При выполнении сварочных работ на открытых площадках должны быть приняты меры по защите места сварки от воздействия атмосферных осадков и ветра.

7.1.8. Расход защитного газа при сварке на сквозняке должен быть увеличен, но не более чем в 1,5 раза.

7.1.9. Во избежание перегрева сварного соединения сварку необходимо вести на умеренных режимах.

7.1.10. Сварные швы большой протяженности рекомендуется сваривать обратноступенчатым способом.

7.1.11. Процесс сварки нельзя прерывать в местах пересечения швов. Свободные концы швов необходимо выводить на технологические планки размером не менее 
100х100 мм и толщиной, соответствующей толщине свариваемого металла. Выводные планки изготавливаются из стали той же марки и с той же разделкой, что и свариваемая сталь.

7.1.12. После выполнения каждого прохода многослойного шва необходимо подвергнуть его внешнему осмотру с целью выявления трещин и других дефектов. В случае их обнаружения дефекты устраняются до выполнения следующего прохода.

7.1.13. Сварку корневого шва следует выполнять на режимах, уменьшенных на 
15-20% по сравнению с указанными в таблицах режимов, и обеспечивающих некоторое усиление валика.

7.1.14. Корневые швы при сварке по увеличенному зазору необходимо выполнять с поперечными колебаниями электрода.

7.1.15. Первые слои многопроходных швов следует выполнять с равномерным поступательным или возвратно-поступательным перемещением электрода вдоль свариваемых кромок (черт. 1а), средние слои выполнять, перемещая электрод по вытянутой спирали (черт. 1б), а верхние (последние) слои – с поперечными колебаниями (черт. 1в).

7.1.16. Сварку толщин, превышающих указанные в таблицах режимов сварки, допускается выполнять полуавтоматический и ручной сваркой с поперечными колебаниями электрода, обеспечивающими выполнение каждого слоя многопроходного шва за один проход.

7.1.17. Валики последних слоев шва должны иметь плавные сопряжения как между собой, так и с поверхностью корпуса аппарата.

СХЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ПРИ СВАРКЕ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

а – возвратно-поступательное;

б – по вытянутой спирали;

в – с поперечными колебаниями.

Черт.1.

Таблица 10.

Тип и конструктивные элементы сварного соединения

Размеры, мм

| Тип сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки* | S=S1 | b | е, не более | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | Шва сварного соединения |  |  |  |  |  |
| С7 |  |  | ИНп | 3-4 | 0+1 | 9 | 1−1,0+0,5 |
|  |  |  |  | 4,5-6,0 | 0+2 | 10 |  |
|  |  |  | ИП | 3-4 | 0+1 | 9 | 1±1 |
|  |  |  |  | 4,5-6,0 | 0+2 | 10 |  |
|  |  |  | УП | 3-4 | 0+0,5 | 8 | 1,5±1 |
|  |  |  |  | 4,5-6,0 | 0+1 | 9 | 2±1,5 |
|  |  |  |  | 7-8 | 1,5±1 | 10 |  |
|  |  |  |  | 9-10 |  | 12 |  |
|  |  |  |  | 11-12 | 2±1 | 14 |  |

* по ГОСТ 14771-76 приняты следующие обозначения способа сварки:

Инп – сварка в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом;

ИП – сварка в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом плавящимся электродом;

УП – сварка в углекислом газе плавящимся электродом.

7.1.18. Все сварные швы сосудов и аппаратов подлежат клеймению в соответствии с требованиями ОСТ 26-291-79.

7.2. Автоматическая дуговая сварка плавящимся электродом.

7.2.1. Автоматическая сварка плавящимся электродом применяется при выполнении прямолинейных и кольцевых швов значительной протяженности в нижнем положении.

7.2.2. Рекомендуемые режимы сварки приведены в табл. 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30.

Таблица 11. Ориентировочные режимы автоматической и полуавтоматической сварки плавящимся электродом соединений типа С7

| Толщина металла, мм | К-во проходов | Диаметр сварочной проволоки, мм | Защитная среда | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Скорость сварки, м/ч | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 1,2-1,6 | СО2 | 120-190 | 20-24 | 30-40 | 10-18 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 180-240 | 18-22 |  |  |
| 5-6 7-8 |  |  | CO2 | 140-200 160-220 | 22-26 24-28 |  |  |
| 9-12 |  | 1,6-2,0 |  | 240-320 | 28-32 | 20-30 | 14-20 |

Таблица 12. Ориентировочные режимы ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом соединений типа С7

| Толщина металла, мм | Кол-во проходов | Диаметр вольфрамового электрода, мм | Диаметр присадочной проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Расход аргона, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 3 | 2-3 | 180-210 | 10-11 | 7-9 |
| 5-6 |  | 3-4 |  | 200-230 | 11-12 | 8-10 |

Таблица 13. Тип и конструктивные элементы сварного соединения

Размеры, мм

| Тип сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b | c | e | e1 | g | g1 | α, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок | шва сварного соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С21 |  |  | ИНп, ИП | 3,0-3,5 | 1±1 | 1±1 | 6±1 | 6±2 | 1−1,0+0,5 | 0,5+0,5 | 30±2 |
|  |  |  |  | 3,8-4,5 | 2±1 | 2±12 | 7±2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,0-5,5 |  |  | 8±2 | 8±2 | 1±1 | 1±1 |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 10±2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-8 |  |  | 12±2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9-10 |  |  | 14±2 |  |  |  |  |
|  |  |  | УП | 3-4 |  |  | 6±2 | 8±2 | 1±1 |  | 20±2 |
|  |  |  |  | 4,5-7,0 |  |  | 8±2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-11 |  |  | 10±2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  | 13±3 |  | 2−2+1 | 2±1 |  |

Таблица 14. Ориентировочные режимы автоматической и полуавтоматической сварки плавящимся электродом соединений типа С21

| Толщина металла, мм | К-во проходов | Диаметр сварочной проволоки, мм | Защитная среда | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Скорость сварки, м/ч | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 1,2-1,6 | СО2 | 120-190 | 20-24 | 30-40 | 10-18 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 180-240 | 18-22 |  |  |
| 5-6 |  |  | СО2 | 140-220 | 22-26 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 200-260 | 20-24 |  |  |
| 7-10 | 2-3 |  | СО2 | 160-220 | 24-28 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 220-280 | 22-26 |  |  |
| 12 | 3-4 | 1,6-2,0 | СО2 | 240-320 | 28-32 | 20-30 | 14-20 |

Таблица 15. Ориентировочные режимы ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом соединений типа С21

| Толщина металла, мм | Кол-во проходов | Диаметр вольфрамового электрода, мм | Диаметр присадочной проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряже-ние дуги, В | Расход аргона, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 3 | 2-3 | 130-160 | 9-10 | 6-8 |
| 5-6 |  |  |  | 150-180 |  |  |

Таблица 16. Тип и конструктивные элементы сварного соединения

Размеры, мм

| Тип сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок | шва сварного соединения |  |  |  |  |
| У5 | S1≥0,8 | *Размер для справок | ИНп | 1,5-5,5 | 0+0,5 | Св. 0,5S до S |
|  |  |  |  | 6 | 0+1 |  |
|  |  |  | ИП, УП | 3-6 |  |  |
|  |  |  |  | 7-11 | 0+1,5 |  |
|  |  |  |  | 12-20 | 0+2 |  |

Примечание. Катет углового шва К не должен превышать 3 мм при сварке деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм.

Таблица 17. Ориентировочные режимы автоматической и полуавтоматической сварки плавящимся электродом соединений типа У5

| Толщина металла, мм | К-во проходов | Диаметр сварочной проволоки, мм | Защитная среда | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Скорость сварки, м/ч | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 1,2-1,6 | СО2 | 120-190 | 20-24 | 30-40 | 10-18 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 180-240 | 18-22 |  |  |
| 5-6 |  |  | СО2 | 140-200 | 22-26 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 200-260 | 20-24 |  |  |
| 7-8 |  |  | СО2 | 180-220 | 24-28 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 220-280 | 22-26 |  |  |
| 9-12 | 3-4 | 1,6-2,0 | СО2 | 260-300 | 26-30 | 20-30 | 14-20 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 260-320 | 24-28 |  |  |
| 14-20 | 5-6 |  | Ar | 280-340 | 36-30 |  |  |

Таблица 18. Ориентировочные режимы ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом соединений типа У5

| Толщина металла, мм | Кол-во проходов | Диаметр вольфрамового электрода, мм | Диаметр присадочной проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Расход аргона, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5-2,0 | 2 | 2 | 1,6-2,0 | 100-300 | 9-10 | 6-8 |
| 3,0-4,0 |  | 3 | 2,0-3,0 | 180-210 200-230 | 10-11 | 7-9 |
| 5,0-6,0 |  | 3-4 |  |  | 11-12 | 8-10 |

Таблица 19. Тип и конструктивные элементы сварного соединения

Размеры, мм

| Тип сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b | с | е | g | α, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок | шва сварного соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| У7 | S1≥0,5S | *Размер для справок | ИНп, ИП | 3,0-3,5 | 1±1 | 1±1 | 6±2 | 1−1,0+0,5 | 50±2 |
|  |  |  |  | 3,8-4,5 |  |  | 7±2 |  |  |
|  |  |  |  | 5,0-5,5 |  |  | 8±2 | 1±1 |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 10±2 |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | 14±2 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 18±2 |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 20±2 |  |  |
|  |  |  | УП | 3-4 | 1±1 | 1±1 | 6±2 | 1±1 | 40±2 |
|  |  |  |  | 4,5-7,0 |  |  | 8±2 |  |  |
|  |  |  |  | 8-11 |  |  | 14±2 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 2−2±1 | 2−2±1 | 18±3 | 2−2±1 |  |

Таблица 20. Ориентировочные режимы автоматической и полуавтоматической сварки плавящимся электродом соединений типа У7

| Толщина металла, мм | К-во проходов | Диаметр сварочной проволоки, мм | Защитная среда | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Скорость сварки, м/ч | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 1,2-1,6 | СО2 | 120-190 | 20-24 | 30-40 | 10-18 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 180-240 | 18-22 |  |  |
| 5-6 |  |  | СО2 | 140-200 | 22-26 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 200-260 | 20-24 |  |  |
| 7-10 | 2-3 |  | СО2 | 160-220 | 24-28 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 220-280 | 22-26 |  |  |
| 12 | 4 | 1,6-2,0 | СО2 | 240-300 | 26-30 | 20-30 | 14-20 |

Таблица 21. Ориентировочные режимы ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом соединений типа У7

| Толщина металла, мм | Кол-во проходов | Диаметр вольфрамового электрода, мм | Диаметр присадочной проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Расход аргона, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 3 | 2-3 | 130-160 | 9-10 | 6-8 |
| 5-6 |  |  |  | 150-180 |  |  |

Таблица 22. Тип и конструктивные элементы сварного соединения

Размеры, мм

| Тип сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок | шва сварного соединения |  |  |  |
| Т1, Т3 | S1≥0,8 |  | ИП, ИНп, УП | 1,5-3,0 | 0+0,5 |
|  |  |  |  | 3,2-5,5 | 0+1,0 |
|  |  |  |  | 6-20 | 0+1,5 |
|  |  |  |  | 22-30 | 0+2,0 |

Примечание. Катет углового шва К не должен превышать 3 мм при сварке деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм.

Таблица 23. Ориентировочные режимы автоматической и полуавтоматической сварки плавящимся электродом соединений типов Т1, Т3

| Толщина металла, мм | К-во проходов | Диаметр сварочной проволоки, мм | Защитная среда | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Скорость сварки, м/ч | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 1,2-1,6 | СО2 | 120-190 | 20-24 | 30-40 | 10-18 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 180-240 | 18-22 |  |  |
| 5-6 |  |  | СО2 | 140-200 | 22-26 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 200-260 | 20-24 |  |  |
| 7-8 |  |  | СО2 | 180-220 | 24-28 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 220-280 | 22-26 |  |  |
| 9-12 | 4-8 | 1,6-2,0 | СО2 | 240-300 | 26-30 | 20-30 | 14-20 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 260-320 | 24-28 |  |  |
| 14-20 | 8-12 |  | Ar | 280-340 | 26-30 |  |  |

Таблица 24. Ориентировочные режимы ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом соединений типов Т1, Т3

| Толщина металла, мм | Кол-во проходов | Диаметр вольфрамового электрода, мм | Диаметр присадочной проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Расход аргона, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5-2,0 | 2 | 2 | 1,6-2,0 | 100-130 | 9-10 | 6-8 |
| 3,0-4,0 |  | 3 | 2,0-3,0 | 180-210 | 10-11 | 7-9 |
| 5,0-6,0 | 4 | 3-4 |  | 200-230 | 11-12 | 8-10 |

Таблица 25. Тип и конструктивные элементы сварного соединения

Размеры, мм

| Тип сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | # S | b | c | e | α, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок | шва сварного соединения |  |  |  |  |  |  |
| Т7 | S1≥0,5S | *Размер для справок | ИП, УП | 3-4 | 0+1 | 1±1 | 6±2 | 45+2 |
|  |  |  |  | 4,5-6,0 |  |  | 8±2 |  |
|  |  |  |  | 7-10 |  |  | 12±2 |  |
|  |  |  |  | 11-14 | 0+2 | 2±12 | 16±3 |  |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 20±3 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 24±4 |  |
|  |  |  | ИНп | 3-4 | 0+1 | 1±1 | 7±2 | 55+2 |
|  |  |  |  | 4,5-6,0 |  |  | 10±2 |  |

Таблица 26. Ориентировочные режимы автоматической и полуавтоматической сварки плавящимся электродом соединений типов Т7

| Толщина металла, мм | К-во проходов | Диаметр сварочной проволоки, мм | Защитная среда | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Скорость сварки, м/ч | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1,2-1,6 1,2-1,6 | СО2 | 110-190 | 19-24 | 30-40 30-40 | 10-18 10-18 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 180-240 | 18-22 |  |  |
| 4-6 |  |  | СО2 | 140-200 | 22-26 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 200-260 | 20-24 |  |  |
| 8-12 | 2-3 |  | СО2 | 160-220 | 24-28 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 220-280 | 22-26 |  |  |
| 14-20 | 3-6 | 1,6-2,0 | Ar | 280-340 | 26-30 | 20-30 | 14-20 |

Таблица 27. Ориентировочные режимы ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом соединений типа Т7

| Толщина металла, мм | Кол-во проходов | Диаметр вольфрамового электрода, мм | Диаметр присадочной проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Расход аргона, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 3 | 2-3 | 130-160 | 9-10 | 6-8 |
| 5-6 |  |  |  | 150-180 |  |  |

Таблица 28. Тип и конструктивные элементы сварного соединения

Размеры, мм

| Тип сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок | шва сварного соединения |  |  |  |  |
| Н2 |  |  | ИНп | 1,5-5,0 | 0+0,5 | 3-20 |
|  |  |  |  | 5,5-6,0 | 0+1 | 8-40 |
|  |  |  | ИП, УП | 3-5 | 0+1 | 3-20 |
|  |  |  |  | 5,5-10 |  | 8-40 |
|  |  |  |  | 11-20 | 0+1,5 | 12-100 |

Примечание. Катет углового шва К не должен превышать 3 мм при сварке деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм.

Таблица 29. Ориентировочные режимы автоматической и полуавтоматической сварки плавящимся электродом соединений типа Н2

| Толщина металла, мм | К-во проходов | Диаметр сварочной проволоки, мм | Защитная среда | Свароч-ный ток, А | Напря-жение дуги, В | Ско-рость сварки, м/ч | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 2 | 1,2-1,6 | СО2 | 120-190 | 20-24 | 30-40 | 10-18 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 180-240 | 18-22 |  |  |
| 5-6 |  |  | СО2 | 140-200 | 22-26 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 200-260 | 20-24 |  |  |
| 7-8 |  |  | СО2 | 180-220 | 24-28 |  |  |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 220-280 | 22-26 |  |  |
| 9-12 | 4-6 | 1,6-2,0 | СО2 | 240-300 | 26-30 | 20-30 | 14-20 |
|  |  |  | Ar Ar+20%CO2 Ar+6%O2 Ar+25%CO2+5%O2 | 260-320 | 24-28 |  |  |
| 14-20 | 8-10 |  | Ar | 280-340 | 26-30 |  |  |

Таблица 30. Ориентировочные режимы ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом соединений типа Н2

| Толщина металла, мм | Кол-во проходов | Диаметр вольфрамового электрода, мм | Диаметр присадочной проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В | Расход аргона, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5-2,0 | 2 | 2 | 1,6-2,0 | 100-130 | 9-10 | 6-8 |
| 3,0-4,0 |  | 3 | 2,0-3,0 2,0-3,0 | 180-210 | 10-11 | 7-9 |
| 5,0-6,0 |  | 3-4 |  | 200-230 | 11-12 | 8-10 |

7.2.3. Сварка выполняется на постоянном токе обратной полярности.

7.2.4. Сварочную проволоку рекомендуется направлять в зону сварки под прямым углом к поверхности свариваемых деталей и строго по их стыку.

7.2.5. Автоматическая сварка должна производиться “напроход” при выполнении каждого валика на всю длину шва.

7.2.6. При многопроходной сварке начало и конец последующего валика не должны совпадать с концом предыдущего валика.

7.2.7. Автоматическая сварка кольцевых швов должна осуществляться на кантователях, манипуляторах или другом оборудовании, обеспечивающем равномерное вращение свариваемых деталей без рывков и продольных перемещений.

7.2.8. Для обеспечения удовлетворительного формирования сварку кольцевых швов поворотных стыков сварных соединений следует выполнять со смещением сварочной дуги относительно вертикальной плоскости симметрии аппарата в сторону, противоположную его вращению, на 20-100 мм в зависимости от диаметра аппарата.

7.3. Полуавтоматическая дуговая сварка плавящимся электродом.

7.3.1. Рекомендуемые режимы сварки приведены в табл. 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.

7.3.2. Сварка выполняется на постоянном токе обратной полярности.

7.3.3. Полуавтоматическая сварка производится во всех пространственных положениях.

7.3.4. При сварке в положениях, отличных от нижнего, применяется сварочная проволока диаметром не более 1,4 мм, а сварочный ток и напряжение дуги должны быть снижены на 10-15% по отношению к указанным в таблицах.

7.3.5. Полуавтоматическую сварку поворотных стыков следует выполнять либо на стеллажах, либо на специальном сварочном стенде.

7.3.6. Сварку в нижнем положении рекомендуется производить “углом вперед” 
(черт. 2а).

7.3.7. Сварные швы длиною более 1 м рекомендуется выполнять обратноступенчатым способом.

7.3.8. Многопроходную полуавтоматическую сварку рекомендуется производить с поперечными колебаниями электрода, облегчающими удаление из сварочной ванны шлаковых включений и улучшающими формирование сварного шва.

7.3.9. Сварка вертикальных швов при толщине металла до 3 мм производится сверху вниз, а при толщине металла свыше 3 мм – снизу вверх. При сварке сверху вниз наклон горелки составляет 35-400 (черт.2б), при сварке снизу вверх 45-500 (черт.2в).

7.3.10. Сварку горизонтальных швов следует производить с наклоном сварочной горелки в соответствии с черт.2г.

7.3.11. Полуавтоматическую сварку потолочных швов рекомендуется выполнять при положении электрода “углом назад”.

7.3.12. Сварка угловых соединений выполняется наклонным электродом или вертикальным электродом при расположении шва “в лодочку”. При сварке наклонным электродом сварочная проволока отклоняется от вертикальной стенки на угол 35-450 и во избежание подрезов смещается в сторону полки на 0,8-1,5 мм.

7.3.13. При сварке угловых соединений с наружной стороны и швов, выполняемых в вертикальном и потолочном положениях, расход газа рекомендуется увеличить на 10% для повышения надежности газовой защиты.

7.4. Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом.

7.4.1. Аргонодуговую сварку рекомендуется применять для сварки конструкций с толщиной стенки до 6 мм и при заварке корня шва односторонних сварных соединений.

7.4.2. Рекомендуемые режимы сварки приведены в табл. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

Сварка выполняется на постоянном токе прямой полярности.

7.4.3. Для улучшения условий возбуждения дуги и повышения ее стабильности рекомендуется:

- затачивать конец вольфрамового электрода на конус длиной, равной 3-4 диаметрам электрода;

- разогревать электрод на графитовой или стальной пластине непосредственно перед сваркой;

- применять осциллятор.

ПОЛОЖЕНИЯ СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ И НАПРАВЛЕНИЯ СВАРКИ

Черт.2.

7.4.4. Длина вольфрамового электрода, выступающего на сопла, не должна превышать 5 мм, а вылет электрода должен быть в пределах от 10 до 12 мм.

7.4.5. Горелка при сварке располагается так, чтобы хорошо просматривалась сварочная ванна и формирование шва.

7.4.6. Сварка может выполняться с применением присадочной проволоки или без нее. Присадочную проволоку рекомендуется подавать впереди сварочной дуги под углом 
от 20 до 300 к поверхности изделия.

7.4.7. Угол между осью вольфрамового электрода и поверхностью свариваемого изделия должен составлять от 75 до 800, а сварочная горелка должна быть наклонена в сторону, противоположную направлению сварки.

7.4.8. Вводить в зону сварки присадочный пруток следует равномерно, без рывков и поперечных колебаний. Допускаются возвратно-поступательные перемещения присадочной проволоки без вывода ее из зоны защитного газа.

7.4.9. После окончания сварки разогретый конец присадочной проволоки необходимо держать под газовой защитой до потемнения металла. Окисленный (черный) конец проволоки необходимо удалить.

7.4.10. При выполнении первого прохода многопроходного шва с обеспечением гарантированного проплавления свариваемых кромок, при сварке тонкого металла и по отбортовке кромок рекомендуется применять сварку без присадочного металла. В этом случае условия эксплуатации определяются маркой свариваемой стали по табл.2.

7.4.11. Если сварка выполняется без присадки или по уложенной на стык присадке, электрод следует держать перпендикулярно к поверхности изделия или с небольшим наклоном от себя настолько, чтобы был виден конец вольфрамового электрода.

7.4.12. Сварка потолочных швов выполняется “углом вперед”, вертикальных – снизу вверх.

7.4.13. При односторонней сварке “на весу” с обратным формированием шва сварку корневого валика следует выполнять короткой дугой, чтобы размеры сварочной ванны были минимальными.

7.4.14. Сварку следует выполнять узкими швами, ширина сварочной ванны не должна превышать внутреннего диаметра сопла горелки.

7.4.15. Сварку швов протяженностью более 0,3-0,4 м рекомендуется выполнять обратно-ступенчатым способом.

7.4.16. Кратеры должны быть тщательно заплавлены. Заварку кратеров рекомендуется производить при некотором увеличении скорости сварки и длины дуги. Кратер необходимо выводить на ранее наплавленный металл шва и заплавлять за счет расплавленной присадочной проволоки.

7.4.17. Гашение дуги при ручной аргонодуговой сварке следует производить специальными устройствами, плавно или ступенчато уменьшающими сварочный ток в конце сварки. Допускается гашение дуги осуществлять путем увеличения скорости сварки.

7.4.18. Вольфрамовый электрод следует осматривать перед выполнением каждого прохода сварного шва и заменять или производить заточку при обнаружении разрушения или загрязнений.

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРКИ

8.1. Контроль качества сварных соединений производится в соответствии с требованиями ОСТ 26-291-79, технических условий на изделие, чертежей и настоящего РТМ.

8.2. Пооперационный контроль качества включает:

- проверку соответствия основного металла и сварочных материалов требованиям стандартов и технических условий;

- контроль качества подготовки кромок и правильности сборки;

- контроль режимов сварки и последовательности наложения швов;

- контроль качества сварных соединений.

Пооперационный контроль должен производиться систематически работниками ОТК, производственными мастерами и технологами.

8.3. При контроле качества подготовки и сборки деталей под сварку проверяются:

- чистота поверхности свариваемых кромок и основного металла, прилегающего к свариваемым кромкам;

- правильность сборки деталей;

- качество и расположение прихваток, зазоры в соединениях, смещение кромок и др.

8.4. В процессе сварки контролируются:

- режимы сварки;

- последовательность наложения швов;

- тщательность послойной зачистки швов от шлаковой пленки;

- отсутствие трещин, подрезов и других дефектов;

- правильность клеймения сварных швов.

8.5. Контроль качества сварных соединений производится в соответствии с 
ОСТ 26-291-79 следующими методами:

- внешним осмотром и измерениями (ГОСТ 3242-79);

- механическими испытаниями (ГОСТ 6996-66);

- испытанием на межкристаллитную коррозию (ГОСТ 6032-75);

- металлографическими исследованиями (ОСТ 26-1379-76);

- определением содержания в металле ферритной фазы (ГОСТ 11878-66);

- просвечиванием сварных соединений рентгеновскими, гамма-лучами (ГОСТ 7512-75);

- гидравлическими и пневматическими испытаниями (ГОСТ 22161-76);

- другими методами испытаний, если они предусмотрены техническими условиями на изготовление данного изделия.

Объем и методы контроля устанавливаются требованиями чертежей и технических условий на изделие.

8.6. Контроль механических свойств стыковых сварных соединений из нержавеющих сталей следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 6996-66 следующими видами испытаний:

- статическим растяжением;

- статическим изгибом;

- ударным изгибом.

8.7. Механические испытания проводятся на образцах, вырезанных из контрольных пластин, сваренных с применением тех же материалов, режимов и способов сварки, что и изготавливаемое изделие. Виды механических испытаний, а также типы и количество образцов регламентируются ОСТ 26-291-79.

8.8. Показатели механических свойств сварных соединений должны удовлетворять требованиям табл.31.

8.9. При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо виду механических испытаний разрешается проведение повторных испытаний на образцах, вырезанных из той же контрольной пластины, или на образцах, вырезанных из сварного соединения изделия.

8.10. Повторные испытания проводятся лишь по тому виду механических испытаний, которые дали неудовлетворительные результаты. Для проведения повторных испытаний принимается удвоенное количество образцов по сравнению с нормами, указанными в ОСТ 26-291-79.

В случае неудовлетворительных результатов и при повторных испытаниях швы считаются непригодными.

8.11. Все сварные швы подлежат клеймению, позволяющему установить фамилию сварщика, выполнявшего эти швы.

8.12. Испытание сварного соединения на склонность к межкристаллитной коррозии согласно ГОСТ 6032-75 производится для сосудов, аппаратов и их элементов при наличии требований стойкости против межкристаллитной коррозии в технических условиях на изделие или в чертежах.

8.13. Контроль качества сварных соединений должен производиться после термической обработки изделия, если последняя является обязательной.

8.14. Результаты контроля сварных соединений должны быть зафиксированы в соответствующих документах (паспорте, формуляре, журнале и др.).

Таблица 31. Механические свойства сварных соединений

| Наименование показателей механических свойств | Допустимые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для хромистых сталей | для аустенитно-ферритных сталей | для аустенитных сталей |
| Предел прочности на разрыв при температуре +20 0С, кгс/мм2 | Не менее нижнего предела прочности основного металла по стандарту или техническим условиям для данной марки стали |  |  |
| Угол статического изгиба при толщине до 20 мм град, не менее | 50 | 80 | 100 |
| Ударная вязкость, кгсм/см2: при температуре +200С, не менее | 5 | 4 | 7 |
| При температуре ниже -200С, не менее | - | 3 | - |
| Твердость металла сварных соединений НВ, не более | 240 | 220 | 200 |

Примечание. Показатели механических свойств считаются неудовлетворительными, если хотя бы один из результатов показал свойства ниже установленных норм: у предела прочности на 7%; у угла статического изгиба на 10%.

9. ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ ШВОВ

9.1. Причинами дефектов сварных швов могут быть:

- нарушения техники и режимов сварки;

- плохая защита зоны сварки от воздуха;

- наличие масла, технологической смазки, окалины и других загрязнений на поверхности сварочной проволоки и свариваемых кромок деталей;

- несоответствие сварочных и свариваемых материалов требованиям стандартов и технических условий;

- низкая квалификация сварщиков.

9.2. Дефекты сварных швов, наличие которых не допускается ОСТ 26-291-79, техническими условиями на изделие и требованиями чертежа, должны быть устранены.

9.3. Исправлению подлежат следующие дефекты:

- несоответствие форм и размеров сварных швов требованиям стандартов, технических условий и чертежа на изделие;

- трещины, непровары, незаваренные кратеры, наплывы металла шва, подрезы и прожоги основного металла;

- углубления между валиками сварных швов, превышающие 2 мм;

- объемные дефекты округлой или удлиненной формы (поры, свищи, шлаковые включения) с размерами, превышающими допустимые по ОСТ 26-291-79 и техническими условиями на изделие.

9.4. Границы дефектных участков сварных соединений, подлежащих исправлению, отмечаются краской или цветным мелом.

9.5. Исправление швов с подрезами, углублениями между валиками, незаваренными кратерами и прожогами, а также швов заниженных размеров производится путем дополнительного наложения валиков. Перед заваркой указанных дефектов производится зачистка дефектного участка, включая прилегающие участки основного металла, металлической щеткой, зубилом или наждачным камнем до чистого металла.

9.6. Завышенные размеры сварных швов и наплывы исправляются путем шлифовки наждачным камнем, местной подрубкой зубилом с последующей зачисткой наждачным камнем.

9.7. Исправление сварных швов с трещинами, непроварами, порами и шлаковыми включениями производится путем удаления дефектного участка с последующей заваркой.

Если дефекты распространяются на все сечение шва, то дефектный участок удаляется полностью с образованием V-образной разделки кромок под заварку.

9.8. Удаление дефектных участков швов должно производиться механическим способом: фрезеровкой, вырубкой пневматическим зубилом, обработкой наждачным кругом (допускается применение плазменной, кислородно-флюсовой, воздушно-дуговой строжки с последующей механической обработкой поверхности реза на глубину не менее 0,8 мм).

9.9. Требования к технологии заварки дефектных участков сварных соединений предъявляются те же, что и к сварке изделий. При этом рекомендуется использовать минимальные режимы сварки, установленные технологическим процессом.

9.10. Деформацию (коробление) участков конструкций допускается исправлять только в холодном состоянии.

9.11. Если при контроле качества исправленного участка в нем вновь будут обнаружены дефекты, превышающие допускаемые, необходимо провести повторное исправление в таком же порядке как и первое.

9.12. Удаление недопустимых дефектов в швах с последующей сваркой на одном и том же участке сварного соединения, к которому предъявляется требование по стойкости к МКК, допускается производить не более двух раз.

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Требования безопасности и производственной санитарии при выполнении сварочных работ должны обеспечиваться соблюдением условий ГОСТ 12.1.1.004-76, ГОСТ 12.1.005-76, ГОСТ 12.3.003-75, “Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металла” № 1009-73, утвержденных Минздравом СССР 5 марта 1973 г., “Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию” № 1042-73, утвержденных Минздравом СССР 4 апреля 1973 г.

10.2. К работе по электросварке допускаются лица, прошедшие соответствующие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности с оформлением в специальном журнале и имеющие квалификационное удостоверение.

10.3. Инструктаж электросварщиков по безопасности труда должен производиться не реже одного раза в 3 месяца.

10.4. Сварка в защитных газах имеет свои особенности:

- углекислый газ и аргон способны накапливаться в атмосфере, вытесняя кислород из нижних слоев воздуха и тем самым оказывая вредное воздействие на работоспособность сварщика;

- процесс сварки сопровождается мощным ультрафиолетовым излучением, вызывающим ожоги незащищенных участков тела работающего;

- озон и окись азота, образующиеся в дуговом промежутке, могут вызвать отравляющее действие на организм человека.

10.5. Предельно допустимая концентрация озона в атмосфере не более 0,1 мг/м3, окиси азота – 5 мг/м3.

10.6. Сварочные цехи и участки должны быть оборудованы местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей эффективный воздухообмен зоны сварки и скорость потоков воздуха в непосредственной близости к сварочной дуге не более 0,5 м/с.

10.7. Места выполнения сварочных работ должны быть ограждены несгораемыми ширмами, щитами и т.п. Сварочные кабины рекомендуется внутри окрашивать светло-серой зеленой краской, снижающей интенсивность отраженных лучей. Обшивка кабин выполняется из несгораемых материалов, между обшивкой и полом следует оставлять зазор 300 мм.

10.8. Сварщики должны обеспечиваться спецодеждой в соответствии с 
ГОСТ 12.4.015-76.

10.9. Для защиты ног электросварщиков должна применяться специальная кожаная обувь в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.017-76.

10.10. Для защиты глаз и лица используются щитки по ГОСТ 12.4.035-78 со светофильтром по ГОСТ 12.4.080-79, покровным стеклом по ГОСТ 111-78 и подложкой из оргстекла.

10.11. При работе в закрытых объемах, когда вентиляция не обеспечивает значительного эффекта, следует использовать специальные маски ШР-1, ША-40, ДПА-4 и другие с подачей в них свежего воздуха или противогазы по ГОСТ 10183-77. Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания приводится в 
ГОСТ 12.4.034-78.

ЛИТЕРАТУРА

1. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение,. 1974. – 768 с.

2. Медовар Б.И. Сварка жаропрочных аустенитных сталей и сплавов. – М.: Машиностроение,. 1966. – 430 с.

3. Петров В.Н. Сварка и резка нержавеющих сталей. – Л.: Судостроение, 1969. – 288 с.

4. Каховский Н.И. и др. Электродуговая сварка деталей. Справочник. – Киев.: Наукова думка, 1975 – 480 с.

5. Каховский Н.И. Сварка высоколегированных сталей. – Киев.: Техника, 1975 – 375 с.

6. Потапъевский А.Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом. – М.: Машиностроение,. 1974. – 240 с.

7. Прох Л.Ц. и др. Справочник по сварочному оборудованию. - Киев.: Техника, 1978 – 152 с.

8. Коган Ю.А. Автоматы и полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов. Л.: Энергия, 1976 г. – 148 с.

9. Елистратов А.П., Чернышев Г.Т. Сварка плавящимся электродом в газовых смесях стали типа 18-8. – Сварочное производство, 1973, №11, с.12-14.

10. Лосицкий Н.Т. и др. Сварка хромоникелевых и хромоникельнолибденовых сталей в аргоно-кислородных смесях. – Химическое и нефтяное машиностроение, 1979, №4, с.21-22.

11. Красильников В.К. и др. Сварка нержавеющих сталей в смесях аргона с CO2. - Химическое и нефтяное машиностроение, 1982, №1, с.22-23.

12. Готальский Ю.Н., Стретович А.Д. Предупреждение образования шлаковых включений в многослойных аустенитных швах при сварке в защитных средах. – Автоматическая сварка, 1971. №2, с.70.

13. Готальский Ю.И., Стретович А.Д. О шлаковых включениях в многослойном шве при сварке в защитных газах аустенитной проволокой. – Автоматическая сварка, 1971. №12, с.11-15.

14. ОСТ 26-01-82-77. Сварка в химическом и нефтяном машиностроении. Основные положения и технология.

15. РТМ 26-378-81. Сварка в защитных газах нефтехимической аппаратуры из разнородных сталей. – Волгоград:. ВНИИПТхимнефтеаппаратуры. – 1981. – 48 с.

16. РТМ 26-58-71. Сварка автоматическая и ручная химнефтеаппаратуры из высоколегированных хромоникелевых и хромоникельмолибденовых коррозионностойких сталей. – Волгоград: ВНИИПТхимнефтеаппаратуры. – 1971. – 142 с.