РТМ 26-17-034-84

СВАРКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ

ХИМНЕФТЕАППАРАТУРЫ

ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ

ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ

И ХРОМОНИКЕЛЬМОЛИБДЕНОВЫХ

КОРРО3ИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Взамен

РТМ 26-58-71

Срок введения установлен с I мая 1985 г.

Настоящий руководящий технический материал устанавливает требования к автоматической и ручной сварке из высоколегированных коррозионностойких сталей и обязателен для всех предприятий НПО и ПО Минхиммаша.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные материалы

- Общие требования

- Основные материалы, классификация высоколегированных коррозионностойких сталей

1.3.	Назначения и условия применения сталей и сплавов.

2. Особенности сварки конструкций из высоколегированных сталей

- Специальные требования по сварке

- Сварка хромистых сталей 08X13, 08XI7T, I5X25T ферритного класса

- Выбор вида сварки

- Сварочное оборудование и инструмент

- Сварочные материалы

- Общие положения

- Электроды для ручной дуговой сварки

- Присадочные проволоки

- Сварочные флюсы

- Контроль сварочных материалов

5. Технологические указания по сварке химнефтеаппаратуры и ее элементов

- Общие положения по сборке

- Общие положения по сварке

- Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом стыковых соединений листовых конструкций

- Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом тавровых, угловых и нахлесточных соединений листовых конструкций

- Электрошлаковая сварка

- Ручная дуговая сварка листовых конструкций

- Комбинированный метод сварки листовых конструкций

5.8. Приварка арматуры к корпусам аппаратов

5.9. Порядок сборки и сварки трубных конструкций

5.10. Ручная дуговая сварка трубных конструкций

6. Термическая обработка.

7. Контроль качества, сварки и исправление дефектов сварных швов.

- Общие положения.

- Исправление дефектов сварки.

8. Квалификация сварщиков и требования к ИЧР.

9. Указания по технике безопасности и санитарно-гигиеническим условиям при сварке.

Литература.

1. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.1. Общие требования

1.1.1.	Коррозионностойкие материалы (листы, сортовой прокат, трубы, поковки) должны храниться в помещениях закрытых или под навесами, в условиях, исключающих их загрязнение, механические повреждения и контакт с другими видами сталей и цветными металлами.

- Заготовки и детали, подлежащие сварке, должны иметь маркировку, позволяющую установить марку материала, номер плавки, а при необходимости также номер листа.

- На заводе-изготовителе сосудов и аппаратов материалы до запуска в производство должны быть приняты отделом термического контроля. При приемке проверяются:

– соответствие стали условиям заказа и требованиям стандартов или технических условий и данным сертификата;

– соответствие маркировки проката данным сертификата;

– качество поверхности проката, которое должно удовлетворять требованиям стандартов или технических условий.

1.1.4. При отсутствии сопроводительных сертификатов на материалы, предназначенные для изготовления ответственной химнефтеаппаратуры, их испытание надлежит производить на заводе-изготовителе сосудов и аппаратов до запуска в производство в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на поставку материала и требованиями технических условий на изделие.

1.1.5. В случае отсутствия в сопроводительных сертификатах на материалы отдельных показателей характеристик, регламентированных требованиями стандартов и технических условий, завод-изготовитель до запуска в производство должен провести дополнительные испытаний материалов.

1.1.6. Сварочные материалы, предназначенные для выполнения сварных соединений, к которым предъявляются требования по стойкости против межкристаллитной коррозии (МКК), должны быть испытаны на склонность к МКК по ГОСТ 6032-75.

1.1.7. Сварочные материалы, предназначенные для сварки изделий, работающих при температуре выше 350°С (кроме изделий, изготавливаемых из стабильноаустенитных сталей), при отсутствии сертификатных или паспортных указаний подвергаются контролю на содержание ферритной фазы в металле шва или наплавленном металле.

1.1.8. Резку коррозионностойких сталей и обработку кромок под сварку производить преимущественно механическими способами.

В случае применения термической резки на кромках должен быть удален механическим способом слой металла на глубину не менее 0,8 мм от максимальной неровности (впадины) с учетом требований ГОСТ 14792-60.

1.2. Основные материалы, классификация высоколегированных коррозионностойких сталей

1.2.1. В зависимости от структурного состояния и характеристик свариваемости коррозионностойкие высоколегированные стали и сплавы, предусмотренные настоящим РТМ, подразделяются на следующие группы:

1-я группа - аустенитные стали (аустенитного класса с содержанием небольшого количества ферритной фазы или без нее), свариваемые с обеспечением в металле шва ферритной фазы 2-10%

2-я группа - стабильноаустенитные стали и сплавы, сварка которых производится с обеспечением структуры без ферритной фазы;

3-я группа - аустенитно-ферритные (двухфазные) стали, содержащие равное количество аустенитной и ферритной фазы (по 50%), но не менее 10% феррита;

4-я группа - ферритные стали, содержащие только ферритную фазу (отдельные марки, например 08X13, могут содержать небольшое количество аустенита и мартенсита до 10%).

1.2.2. В зависимости от содержания дефицитного никеля коррозионностойкие стали и сплавы подразделяются на нормально легированные никелем (марочное содержание 8-11%), повышенно легированные ( более 12%), легированные ( не более 6%) и безникелевые.

Примечание. Классификация по содержанию других дефицитных элементов (молибдена, меди и т.п.) не является необходимой, так как их введение в сталь однозначно определяется коррозионными характеристиками сред.

1.2.3. Принадлежность марок сталей и сплавов, рассмотренных в настоящем РТМ, к различным группам представлена в табл. I.

1.3. Назначение и условия применения сталей и сплавов

Назначения и условия применения марок сталей и сплавов, рассматриваемых в настоящем PТМ приведены в табл. 2 и оговариваются требованиями раздела 2 ОCT 26-291-79 "Сосуды и аппараты сварные стальные. Технические требования".

# Таблица 1.

ГРУППА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

| Аустенитные | Стабильно- аустенитные | Аустенитно-ферритные | Ферритные | ГОСТ, ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10XI7H13M2I 10XI7H13M3T 08XI7H13M2T 12XI8H10T 08XI8H10T 03Х18Н11 08Х18Н12Б 10Х14Г14Н4Т | 08X17H15M3T 03X17HI4M3 03Х21Н21М4ГБ 06ХН28МДТ | 08X22H6T 08Х21Н6М2Т | 08X13 08X17T 15X25T | ГОСТ 5582-75 - |
| 07Х13АГ20 | - | _ | - | ТУ 14-1-2849-79 |
| - | 03Х19АГЗН10 | - | - | ТУ 14-1-2261-77 |
| - |  | 08X18Г8H2T | - | ТУ 7350-77 |

## Таблица 2.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

| Марка стали и сплавов | Технические требования и вида испытания | Рабочие условия |  | Назначение и условия применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | температура, 0С | давление среды кгс/см2 |  |
| 08Х18Н10Т Лист | ГОСТ 5582-75 Ту 14-1-3199-81 ГОСТ 7350-77 ТУ 14-1-2542-78 ТУ 14-I-394-72 | От мину 253 до плюс 610 | Не ограничено | Для корпусов, днищ, плоских фланцев, трубных решеток и других деталей |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5949-75 ТУ 14-1-748-73 |  |  | Для фланцев, внутренних устройств и т.п. |
| Трубы | ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ТУ 14-3-586-77 |  |  | Для трубных пучков, змеевиков, деталей внутренних устройств |
| 12X18H10T Лист | ГОСТ 5582-75 ТУ 14-1-3199-81 ТУ 14-1-1150-74 ГОСТ 7350-77 ТУ 14-1-2542-78 | От минус 263 до плюс 610 |  | Для корпусов, днищ, плоских фланцев, трубных решеток и других деталей |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5949-75 |  |  | Для фланцев, внутренних устройств и т.п. |
| Трубы | ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ТУ 14-3-586-77 ТУ 14-3-1109-82 |  |  | Для трубных пучков, змеевиков, патрубков, деталей и внутренних устройств |
| 03Х1811 Лист | ГОСТ 6582-75 ТУ 14-1-1180-74 ТУ 14-1-490-72 ТУ 14-1-3071-80 ТУ 14-1-2144-77 | От минус 253 до плюс 450 | Не более 50 | Для корпусов, днищ, плоских фланцев и других деталей |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5949-75 ТУ 14-1-1160-74 | От минус 196 до плюс 450 |  | Для фланцев внутренних устройств |
| Трубы | ТУ 14-3-697-78 ТУ 14-3-681-70 |  |  | Для трубных пучков, змеевиков, патрубков |
| 10X17H13M2T Лист | ГОСТ 5582-75 ГОСТ 7350-77 ТУ 14-1-748-73 | От минус 253 до плюс 700 | Не ограничено | Для корпусов, днищ, плоских фланцев и других деталей |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5949-75 ТУ 14-1-748-73 | От минус 253 до плюс 600 |  | Для фланцев, муфт |
| Трубы | ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ТУ 14-3-541-76 ТУ 14-3-686-77 | От минус 196 до плюс 700 |  | Для трубный пучков, змеевиков, патрубков и других деталей |
| 0817H15M3T Лист | ГОСТ 5582-75 ГОСТ 7350-77 | От минус 196 до плюс 600 | Не ограничено | Для корпусов, днищ, плоских фланцев |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5949-75 |  |  | Для фланцев, муфт |
| Трубы | ГОСТ 9940-81 ГООТ 9941-81 |  |  | Для трубных пучков, змеевиков, патрубков |
| 03X21H21M4ГB Лист | ГОСТ 5582-75 ГОСТ 7350-77 | От минус 70 до плюс 450 | Не более 50 | Для корпусов, днищ, плоских фланцев |
| Сортовой прока | ТУ 14-1-1190-76 |  |  | Для фланцев |
| Трубы | ТУ 14-3-751-78 ТУ 14-3-694-78 |  |  | Для трубных пучков, змеевиков патрубков |
| 06ХН28МДТ Лист | ГОСТ 5582-75 ГОСТ 7350-77 | От минус 196 до плюс 400 |  | Для корпусов, днищ, плоских фланцев |
| Сортовой прока | ГОСТ 5949-75 |  |  | Для фланцев, |
| Трубы | ГОСТ 9941-61 ТУ 14-3-822-79 ТУ 14-3-763-78 |  |  | Для трубных пучков, змеевиков |
| 03X17H14M3 Лист | ГОСТ 5582-75 ТУ 14-1-1154-74 ТУ 14-1-1541-75 ТУ 14-1-2144-77 ТУ 14-1-3120-81 | От минус 196 до плюс 450 | Не более 50 | Для корпусов, днищ, плоских фланцев и др. деталей |
| Сортовой прокат | ТУ 14-1-3303-82 |  |  | Для фланцев, муфт |
| Трубы | ТУ 14-3-396-75 ТУ 14-3-697-78 ТУ 14-3-1130-82 |  |  | Для трубных пучков, змеевиков |
| 07Х13АГ20 Лист | ТУ 14-1-2849-79 ТУ 14-1-2640-79 ТУ 14-1-3342-82 | От минус 70 до плюс 300 |  | Для корпусов, днищ, плоских фланцев |
| Сортовой прокат | ТУ 14-1-3243-81 |  | Не более 25 | Для фланцев, муфт |
| Трубы | ТУ 14-3-565-77 |  |  | Для трубных пучков |
| 10Х14Г14Н4Т Лист | ГОСТ 5582-75 ГОСТ 7350-77 | От минус 196 по плюс 500 | Не ограничено | Для корпусов, днищ, плоских фланцев |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5949-75 |  |  | Для фланцев, муфт |
| Трубы | ТУ 14-3-59-72 |  |  | Для трубных пучков |
| 03Х19АГ3Н10 Лист | ТУ 14-1-2261-77 ТУ 14-229-133-77 | От минус 196 до плюс 450 | Не более 50 | Для корпусов, днищ, плоских фланцев |
| Трубы | ТУ 14-3-415-75 |  |  | Для трубных пучков |
| 08Х22Н6Т 08Х21Н6М2Т Лист | ГОСТ 5582-75 ГОСТ 7350-77 | От минус 40 до плюс 300 | Не ограничено | Для корпусов, днищ, плоских фланцев |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5949-75 ТУ 14-3-59-71 |  |  | Для фланцев, муфт Для трубных пучков, змеевиков, патрубков |
| 08Х18Г82НТ Лист | ГОСТ 7350-77 ТУ 14-1-2976-80 | От минус 20 до плюс 300 | Не более 25 | Для корпусов, днищ, плоских фланцев |
| Сортовой прокат | ТУ 14-133279-81 |  |  | Для фланцев, муфт |
| Трубы | ТУ 14-3-387-75 |  |  | Для трубных пучков |
| 08X13 Лист | ГОСТ 5582-75 ГОСТ 7350-77 | От минус 40 до плюс 550 | Не более 0,7 | Для корпусов, днищ толщиной до 12 мм, ненагруженных внутренних устройств, трубных решеток |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5949-75 |  |  | Для деталей внутренних устройств, неподлежащих ведению Госгортехнадзора |
| Трубы | ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 |  |  |  |
| 08Х17Т Лист | ГОСТ 5582-75 ГОСТ 7360-77 | От плюс 20 до плюс 700 |  |  |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5949-75 | От 0 до плюс 700 |  | Для деталей внутренних устройств |
| Трубы | ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 |  |  |  |
| 15X25T Диет | ГОСТ 5582-75 ГОСТ 7350-77 | От 0 до плюс 900 |  | Для деталей внутренних устройств, неподведомственных Госгортехнадзору |
| Сортовой прокат | ГОСТ 5943-75 | От 0 до плюс 900 |  | Для деталей внутренних устройств |
| Трубы | ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 |  |  |  |

2. ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАНННЫХ СТАЛЕЙ

2.1. Специальные требования по сварке

2.1.1. При подготовке к сварке высоколегированных сталей и сплавов аустенитного и аустенитно-ферритного классов, кроме общих положений, должны быть учтены специальные требования, изложенные в настоящем разделе.

2.1.2. Основные особенности сварки высоколегированных коррозионностойких сталей:

– возможность появления при эксплуатации сварных конструкций МКК металла шва или основного металла в околошовной зоне, подвергшейся в процессе сварки нагреву до температуры 450-650оС, а также "ножевой" коррозии у линии сплавления;

– образование горячих (кристаллизационных) трещин, являющихся в основном следствием образования чисто аустенитной структуры металла шва;

– снижение в значительной мере пластических свойств сварных швов конструкций, длительно работающих при температуре свыше 350°С. Охрупчивание может наблюдаться в диапазоне температур 350-550°С из-за повышенного содержания феррита, в диапазоне 550-850°С - вследствие стигматизации. Охрупчивание сварных швов может произойти в процессе изготовления конструкции. Например, на операциях горячей штамповки днищ в случае сварки с применением присадочных материалов, обеспечивающих чрезмерно большое содержание феррита. Чтобы избежать охрупчивания сварных соединений, длительно работающих при температурах свыше 350оС, необходимо ограничивать содержание ферритной составляющей в пределах 8-10%;

– возможность усиленного коробления сварных конструкций, что является следствием более низкой теплопроводности и большим, в среднем в 1,5 раза, коэффициентом термического расширения (в диапазоне температур от 0 до 850°С) по сравнению c углеродистыми сталями;

– необходимость увеличения длины прихваток и уменьшение расстояния между ними в 1,5-2,0 раза по сравнению с теми же параметрами постановки прихваток в соединениях углеродистых и низколегированных сталей вследствие значительных деформаций сварных соединений из-за большего коэффициента линейного расширения;

– предпочтительность применения сталей и сварных швов с аустенитной структурой для работы конструкции при температурах ниже минус 100°С, так как наличие феррита в структуре металла шва в условиях нагружения при низкой температуре ведет к снижению пластичности и охрупчиванию металла.

2.1.3. Мерами повышения стойкости сварных соединений против межкристаллитной коррозии являются:

– применение сталей и присадочных материалов, содержащих минимально возможное количество углерода;

– легирование стали титаном, ниобием или другими сильными карбидообразующими элементами;

– закалка 1050-1100°С или стабилизирующий отжиг от 870 до 900°С, выдержка от 2 до 3 ч, охлаждение на воздухе.

2.1.4. Для уменьшения перегрева и обеспечения оптимальных механических свойств и коррозионной стойкости сварку соединений небольшой толщины (менее 8-10 мм) необходимо вести при максимально возможной скорости.

2.1.5. При многопроходной сварке каждый проход выполнять после охлаждения предыдущего до температуры ниже 100°С и тщательной его зачистки.

2.1.6. Для повышения коррозионной стойкости сварных соединений необходимо соблюдать следующие требования:

швы, обращенные к коррозионной среде, заваривать в последнюю очередь; для случаев двусторонней сварки - выполнять третий облицовочный шов, обращенный к среде.

При отсутствии такой возможности (в случае односторонней сверки сосудов малого диаметра и др.) следует принимать все меры для уменьшения нагрева металла первого слоя шва последующими:

– охлаждение или наполнение сосуда водой, применение медных массивных подкладок, обдув воздухом, повышение скорости сварки, снижение силы тока, уменьшение диаметра электрода, сварка без поперечных колебаний;

– не допускать перегрева металла, для чего сварку вести на максимально возможных скоростях и минимальных токах, ограничивать возможность более чем двукратных ремонтных подварок;

– в отдельных случаях необходимо полировать всю рабочую поверхность сварных соединений.

2.1.7. Одним из методов борьбы с горячими трещинами при сварке является применение присадочных материалов, позволяющих получить сварные швы, обладающие аустенитно-ферритной структурой с содержанием ферритной фазы более 2%.

2.1.8. Для предотвращения горячих трещин, особенно в соединениях толщиной 10 мм и более, стабильно аустенитных сталей и сплавов рекомендуется:

– ручную дуговую сварку выполнять при минимальной длине дуги, без поперечных колебаний усиленными валиками;

– автоматическую сварку под флюсом производить на пониженных скоростях с минимальным числом проходов;

– кратеры швов тщательно заплавлять до получения выпуклого мениска или вышлифовать, выводить кратеры на основной металл запрещается;

– в случае вынужденного обрыва дуги до ее повторного возбуждения обязательно убедиться в отсутствии горячей кратерной трещины, при наличии трещины кратер удалить механическим способом;

– при проектировании сварных конструкций из стабильно аустенитных сталей во всех возможных случаях заменять угловые и тавровые соединения стыковыми;

– применять комбинированный способ сварки соединений большой, толщины, при котором внутренние и внешние не соприкасающиеся с агрессивной средой слои шва выполняются электродами, обеспечивающими меньшую коррозионную стойкость, но повышенную стойкость металла шва против горячих трещин (в том числе и за счёт наличия ферритной фазы); при этом толщина слоя, обращенного к коррозионной среде, равноценного по коррозионной стойкости основному металлу, должна быть не менее 3 мм.

Сварщики, допускаемые к сварке стабильноаустенитных сталей и должны иметь навыки по борьбе с горячими трещинами.

2.1.9. Для уменьшения сварочных деформаций рекомендуется:

– производить сварку на режимах, которые характеризуются большими скоростями сварки, короткой дугой и минимально возможными токами;

– длинные швы разбивать на отдельные участки и сваривать их в такой последовательности, чтобы коробление было минимальным (от середины к краям, обратно-ступенчатым и другими методами);

– толстостенные конструкции сваривать с симметричной разделкой кромок;

– при сварке применять метод обратных деформаций, если позволяет конструкция изделия, а также при сварке контрольных образцов.

2.1.10. В сварных конструкциях, предназначенных для эксплуатации при температуре ниже минус 100°С, с целью исключения возможности возникновения концентраций напряжений необходимо зачищать швы, чтобы они имели минимальные усиления и плановые очертания (без подрезов, рисок и т.п.).

2.1.11. При сварке высоколегированных коррозионностойких сталей необходимо выполнять следующие требования:

– следить за тем, чтобы в процессе сварки не повредить поверхность основного металла и швов. Возбуждение дуги должно производиться только на поверхности свариваемых кромок или на сварном валике, которые будут перекрыты новым слоем;

– вести контроль за надежностью контакта в месте токоподвода и изделию, так как в случае недостаточного контакта поверхность аустенитной стали, может подгореть, и оплавленное место послужит очагом коррозионного разрушения;

– сварку незамкнутых стыков производить с применением вводных и выводных планок, изготавливаемых из высоколегированных коррозионностойких сталей. Во избежание появления продольник трещин в шве планки должны надежно привариваться к изделию;

– при механизированных способах сварки устанавливать малый вылет электрода. При увеличении вылета происходит перегрев электрода, что приводит к непрерывному плавлению проволоки.

2.1.12. Для предотвращения дефектов и возможного снижения коррозионной стойкости металла шва сварочную проволоку перед употреблением необходимо обезжирить, зачистить и обезводить.

2.2. Сварка хромистых сталей 08X13, 08X17Т, I5X25T ферритного класса

2.2.1. При проектировании сварных конструкций и разработке технологического процесса сварки следует учитывать отличительные особенности стандартных марок (по ГОСТ 5582-75 хромистых сталей ферритного класса, особенно марок 08XI7T и I5X25T):

– высокий порог хладноломкости стали, находящийся обычно в области положительных температур;

– склонность к значительному охрупчиванию (дополнительному повышению порога хладноломкости) в околошовной зоне;

– низкая пластичность и вязкость металла шва, выполненного сварочными материалами аналогично со сталью химического состава;

– невозможность устранения охрупчивания термической обработкой,

2.2.2. Во избежание образования трещин в сталях марок 08Х17Т и I5X25T сварку, гибку, правку и все операции, связанные с приложением ударных нагрузок, следует выполнять с подогревом до 150 -250°С.

2.2.3. Чтобы не допустить растрескивания в зоне термического влияния, шлак обивают при температуре 100-150°C.

2.2.4.	Температура подогрева (охлаждения) сварных конструкций контролируется приварными термопарами (термощупами), термокарандашами и термокрасками.

Замеры температуры производятся в пределах зоны равномерного нагрева на расстоянии не менее 100 мм от свариваемых кромок.

- Ручную дуговую сварку выполняют на короткой дуге без поперечных колебаний электрода.

- Для изготовления сварной аппаратуры рекомендуется использовать сталь I5X25T, механические свойства которой (в состоянии поставки) удовлетворяют следующим требованиям:

– предел прочности, кгс/мм2 - не ниже предусмотренного расчетом на прочность;

– относительное удлинение, % - не менее 18;

– ударная вязкость, кгс/см2 - не менее 5;

– угол загиба оправки с диаметром, равным трем толщинам листа,

2.3. Выбор вида сварки

2.3.1. Выбор вида сварки зависит от марки стали, требований, предъявляемых к конструкции, толщины стенок свариваемых элементов, положения шва при сварке, а также от конструкции сварного соединения.

Ориентировочные области применения различных способов сварки приведены в табл. 3.

Таблица 3.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СВАРКИ

| ### Способ сварки | Марка стали и сплавов | Толщина свариваемых элементов, не менее | Возможное положение электрода при сварке | Вид сварных конструкций | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручная дуговая | 08X18Г8H2T 08Х22Н6Т 08X18H10T 12X18H10T 08Х18Н12Б 03X18H11 03Х19АГЗН10 10X14Г14H4T 07X13AГ20 08X17H13M2T 08X17H15M3T 10X17H13M2T 10Х17Н13М3Т 08X21H6M2Т 03XI17H14M3T 03Х21Н21М4Г6 06ХН28МДТ 08Х13 08X17T 15X25T | 3 | вертикальное | Листовые и трубные | Для сварки в монтажных условиях и в случаях, когда применение механизированных способов сварки затруднено или невозможно |
| Автоматическая под флюсом. Электрошлаковая (одним или несколькими плавящимися электродами) | То же 08X22H61 08X18H10T 12X18H10T 08Х21Н6М2Т 08X13 10X17H13M2T | 8 50-500 | Нижнее Вертикальное | Листовые, трубные (диаметром свыше 219 мм) Стыковые и угловые соединения листовых и кованых конструкции | При выполнении продольных, кольцевых и тавровых швов большой протяженности Для сварки в заводских и монтажных условиях |

3. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

3.1.	Для выполнения сварочных работ может применяться оборудование любого типа, обеспечивающее заданные настоящим материалом режимы сварки и надежность работы.

Основные типы сварочного оборудования, выпускаемого отечественной промышленностью, приведены в табл. 4-7.

- Для электрошлаковой сварки рекомендуется использовать специальное сварочное оборудование: самоходные рельсовые автоматы Типов А-535, А-1170-2, А-820К, A-6I2, 
А-645 и А-1304.

- Поставляемое сварочное оборудование должно быть укомплектовано в соответствии с его паспортом.

- Колебания напряжения питающей сети, к которой подключено сварочное оборудование, допускаются не более +5% от номинала.

- Для обеспечения качества сварных соединений необходимо соблюдать установленные режимы сварки. Поэтому сварочные автоматы должны быть оборудованы измерительными приборами - амперметром и вольтметром, которые должны обеспечивать точные показания и подвергаться периодическому контролю.

3.6. Щитки или маски для защиты глаз и кожи лица от излучения сварочной дуги изготавливаются по ГОСТ 12.4.035-78 из специальных материалов, стойких к брызгам расплавленного металла, и масса их не должна превышать 0,8 кг.

3.7. Для наблюдения за дугой в лицевой части щитка или шлема должен быть прямоугольный вырез размером 120x80 мм для установки светофильтра, не пропускающего ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. С наружной стороны светофильтр необходимо защищать от брызг расплавленного металла обычным прозрачным стеклом.

3.8. Тип светофильтра выбирается в зависимости от условий работы и величины сварочного тока.

3.9. Для предохранения глаз и лица сварщика от осколков при случайном повреждении покровного стекла и светофильтра с внутренней стороны щитка или шлема вставляется защитное небьющееся стекло по ГОСТ 6784-76.

Таблица 4.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ И ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание. У автоматов типов АДС-1000-4, АДФ-1001, АДФ-1004, АДФ-1601, АДФ-1602 подача проволоки осуществляется в зависимости от напряжения дуги. Скорость подачи регулируется плавно.

# Таблица 5.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОХОДНЫХ И ПОДВЕСНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ

Примечание. Аппараты типов АБС, А-384МК, A-1416 имеет ступенчатое регулирование скорости подачи проволоки, A-1419, A-1401, A-1410 - плавное регулирование скорости подачи проволоки.

Таблица 6.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ТЕХИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛАНГОВЫХ ПОЛУАВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ

Таблица 7.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКИ

*) Номинальный ток при продолжительном режиме работы.

3.10. Электросварщик должен быть снабжен комплектом вспомогательных инструментов, в который входят:

– молоток с заостренным концом для отбивания шлака;

– стальные щетки (широкая и узкая) для очистки свариваемых кромок и поверхностей швов;

– слесарный молоток по ГОСТ 2310-77 и зубило по ГОСТ 7211-72 для вырубки мелких дефектов;

– набор шаблонов для промера размеров швов;

– персональное клеймо для клеймения швов.

3.11. Электросварщик при выполнении автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом должен быть снабжен комплектом вспомогательных инструментов, в который входят:

– набор гаечных ключей по ГОСТ 2838-80;

– отвертка;

– напильник;

– плоскогубцы комбинированные по ГОСТ 5547-75;

– молоток № 8 по ГОСТ 2310-77;

– зубило длиной не менее 150 мм или пневмозубило;

– тара для флюса (тазик или противень);

– совок;

– щетки стальные;

– персональное клеймо для клеймения швов.

4. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Общие положения

4.1.1. Присадочные материалы, применяемые при изготовлении сосудов и их элементов, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов, технических условий, ОСТ 26-291-79.

Использование присадочных материалов конкретных марок, а также флюсов должно производиться в строгом соответствии с техническими условиями на изготовление данного изделия и настоящего документа.

4.1.2. Для сварки высоколегированных коррозионностойких сталей в зависимости от марки стали, вида сварки, рабочей температуры сосуда аппарата, агрессивности среды рекомендуется применять сварочные материалы, приведенные в табл. 8-II.

4.2. Электроды для ручной дуговой сварки

4.2.1. Для ручной дуговой сварки химнефтеаппаратуры и ее элементов следует применять электроды металлические в соответствии с ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 10052-75.

4.2.2. Каждая поступающая на завод-потребитель партия электродов должна иметь сопроводительный документ, в котором должны быть указаны:

– наименование предприятия-поставщика и ведомство;

– тип, марка и диаметр электродов;

– номер партии и дата изготовления;

– масса партии нетто;

– марка стали проволоки;

– результаты испытаний;

– номер стандарта или технических условий.

4.2.3. На каждую пачку и коробку с электродами должен быть наклеен ярлык, содержащий следующие данные:

– товарный знак предприятия-изготовителя;

– тип, марку, диаметр электрода;

– номер партии и дату изготовления;

– номер стандарта или технических условий;

– рекомендуемые режимы сварочного тока в зависимости от диаметра электрода и положения шва при сварке;

– механические и особые свойства наплавленного металла (по данным паспорта);

– особые технологические свойства электродов.

На каждом ящике, содержащем пачки или коробки с электродами, должен быть также наклеен ярлык с аналогичными данными. На крышке каждого ящика должны быть надписи или наклейки:

"Не бросать! "Беречь от сырости!"

4.2.4. Хранение и подготовка к работе сварочных материалов должно производиться в соответствии с РТМ 26-304-78 "Организация хранения, подготовил и контроля сварочных материалов"

4.2.5. Независимо от срока хранения электродов, если условия хранения нарушаются и правильность хранения их вызывает сомнение, должна быть проведена проверка электродов путем выборки

Таблица 8.

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Продолжение табл. 8

Продолжение табл.8

Примечания к табл.8:

1.Без индекса "Э" условно указаны типы электродов, не предусмотренные ГОСТ 10052-75.

- При определении температурных пределов эксплуатации сварных соединений необходимо также учитывать допускаемые температуры применения стали, указанные в соответствующих стандартах или технических условиях на изделие.

- Особенно рекомендуется при необходимости получения металла шва без ферритной фазы.

- Коэффициент прочности соединений в состоянии после
сварки - 0,9, после термообработки или горячей гибки и штампов - 0,7.

Таблица 9.

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПРОВОЛОКА, ФЛЮС) ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

Продолжение табл. 9

Продолжение табл. 9

Примечание.

Для сталей 08X18H10T, 12X18H10T, 10X17H13M2T толщиной свыше 30 мм ввести проволоку Св-07Х25Н12Г2Т для сварки швов, не обращенных к среде, при этом шов, обращенный к среде, заварить не более чем в два слоя на глубину не более 8 мм, согласно эскизу.

Таблица 10.

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ

Таблица 11.

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКИ

Примечание.

После сварки требуется проведение термообработки при температуре 950-1050 0С или стабилизирующий отжиг с последующей проверкой на МКК и механические свойства из партии отдельных электродов. Прочность покрытия определяется, но методике, предусмотренной ГОСТ 9466-75.

- Выдача аустенитных электродов должна проводиться с проверкой отличительной окраски данной марки электродов на их торцах. Электроды должны контролироваться магнитом на предмет подтверждения отсутствия среди них перлитных электродов.

- Отпускать электроды сварщику рекомендуется только в специальный походный пенал, окрашенный в цвет маркировки торцов электродов, с поставленным на нем белой краской номером (или фамилией) сварщика. Каждый сварщик должен иметь необходимый комплект пеналов, магнит для проверки и нести ответственность за применение электродов соответствующих марок.

4.3. Присадочные проволоки

4.3.1.	Каждая поступающая на завод-потребитель партия сварочной проволоки должна быть снабжена сертификатом, удостоверяющим соответствие требованиям ГОСТ 2246-70 или технических условий, в котором должны быть указаны:

– товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение проволоки;

– номер плавки и партии; состояние поверхности проволоки;

– химический состав (включая фактическое содержание азота и остаточное содержание алюминия, титана, ванадия и вольфрама);

– содержание α - фазы в пробе;

– результаты испытаний на растяжение;

– масса проволоки нетто.

4.3.2.	К каждому мотку проволоки должна быть прикреплена бирка, на которой указывается:

– товарный знак предприятия-изготовителя;

– условное обозначение проволоки; номер партии.

- Перед сваркой проволоку необходимо очистить от масла, грязи, краски и особенно тщательно от графитной смазки, допускается автоматизированная дробеструйная обработка проволоки диаметром свыше 2 мм и другие методы зачистки.

- Для механизированной сварки под флюсом с целью сокращения подготовительных операций по снаряжению проволоками сварочных автоматов (размотки и намотки мотков, очистки проволоки от ржавчины и масла), снижения энергетических затрат и повышения стабильности процесса сварки следует применять проволоку в кадушках (мотках), пригодных для непосредственного использования в автоматах согласно требованиям ГОСТ 2246-70.

4.4. Сварочные флюсы

4.4.1. Химический состав плавленых флюсов приведен в табл. 12.

Примечание. Применение сварочных материалов и флюсов, не указанных в табл. 8-12 допускается только по согласованию о головным институтом отрасли по сварке.

4.4.2. Каждая партия поступающего на предприятие сварочного флюса должна быть снабжена сопроводительным документом, удостоверяющим соответствие требованиям стандарта или техническим условиям, в котором должны быть указаны:

– наименование предприятия-изготовителя;

– марка флюса;

– масса партии;

– номер партий;

– дата изготовления;

– результаты испытаний, предусмотренных стандартом или техническими условиями (гранулометрический и химический состав, влажность и объемная масса);

– номер стандарта или технических условий на поставленный флюс.

4.4.3. Флюс должен быть упакован в пятислойные бумажные мешки по ГОСТ 9087-81 или в другую тару, обеспечивающую сохранность флюса при транспортировке. На каждом упаковочном месте должен быть наклеен ярлык, содержащий следующие данные:

– товарный знак предприятия-изготовителя;

– номер партии;

– марку флюса;

– массу нетто;

– номер стандарта или технических условий.

4.4.4. Сварочный флюс должен храниться и транспортироваться в условиях, обеспечивающих его сохранность от увлажнения и загрязнения.

Таблица 12.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ МАРОК ПЛАВЛЕННЫХ ФЛЮСОВ, %

| Марка флюса | ГОСТ или ТУ | Окись кремния | Окись кальция | Окись магния | Закись марганца | Фтористый кальций | Окись алюминия | Окись железа | Сера | Фосфор | Углерод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  |
| AH-26C | ГОСТ 9087-8I | 29-33 | 4-8 | 15-18 | 2,5-4,0 | 20-24 | 19,0-23,0 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| АН-18 | То же | 17-21 | 14-18 | 7-10 | 2,5-5,0 | 19-23 | 14,5-18,5 | 13,5-16,5 | - | - | - |
| АНФ-18 | ТУ ИЭС им. Патона, 1961г. | 5 | 5 | 5-9 | 0,5 | 50-55 | 23,0-32,0 | 1,0 | 0,05 | 0,050 | - |
| АНФ-14 | То же | 14-15 | 8 | 4-8 | 0,5 | 60-65 | 10,0-12,0 | 1,0 | 0,05 | 0,050 | - |
| 48-0Ф-6 | ОСТ 5.9206-75 | 4 | 18-23 | 5 | 0,3 | 45-60 | 20,0-27,0 | 1,5 | 0,05 | - | - |
| АНФ-6 | МРТУ 14-2-84-68 | 2 | - | - | - | 80-70 | 30,0-40,0 | - | 0,05 | - | - |
| АНФ-7 | ТУ ИЭС им. Патона, 196I г. | - | - | - | - | 80 | 20 | - | - | - | - |
| АН-45 | ТУ 14-1-2372-78 | 13-17 | 4-8 | 14-18 | 10-14 | 22-27 | 15 | 25 | 0,05 | 0,075 | 0,05 |

Перед запуском в производство прокалку флюса производить в соответствии с сертификатом на конкретную марку.

4.4.5. Для контрольной проверки качества флюса на заводе-потребителе рекомендуется применять правила отбора образцов и метода испытаний, регламентируемые ГОСТ 9087-81.

4.5. Контроль сварочных материалов

- Присадочные материалы, предназначенные для сварки высоколегированных коррозионностойких сталей, должны до начала сварки подвергаться обязательной проверке согласно требованиям ОСТ 26-291-79 "Сосуды и аппараты сварные стальные. Технические требования".

- Проверка на склонность к трещинообразованию производится путем сварки тавровых соединений (методом тавровой пробы).

Для испытания сварочных материалов методом тавровой пробы свариваются два образца для каждой партии присадочной проволоки или для электродов видом сварки, предусмотренным технологией.

После сварки швы подвергаются внешнему осмотру с помощью десятикратной лупы. После удаления ребер жесткости образец подвергается разрушению и повторному осмотру. В случае наличия трещин проволока или электроды бракуются.

4.5.3. При отсутствии данных в сертификате проверка стойкости сварочных материалов против межкристаллитной коррозии производится в соответствии с ГОСТ 6032-75,

- При отработке технологии сварки контроль сварочных материалов по стойкости против межкристаллитной коррозии производится по ГОСТ 6032-75 независимо от толщины металлов. При этом режимы сварки, порядок наложения швов и материалы должны соответствовать технологии, принятой для свариваемой конструкции.

- В случае несоответствия данных сертификата данным бирки завод-потребитель должен проводить анализ химического состава сварочной проволоки в соответствии с требованиями ГОСТ 8246-70 или технических условий.

4.6.6. Завод-потребитель имеет право производить контрольную проверку качества поступившей сварочной проволоки и соответствие ее показателей требованиям стандарта или технических условий.

4.5.7. Поступающий на предприятие сварочный флюс до запуска в производство должен быть принят отделом технического контроля. При приемке проверяются:

– наличие сертификата на поставленный флюс;

– наличие ярлыков на мешках или другой таре и соответствие их данным сертификатам;

– сохранность упаковки.

4.5.8. В случаи несоответствия данных сертификата данным ярлыков завод-потребитель должен проводить испытания сварочного флюса согласно ГОСТ 9087-81 или техническим условиям.

4.5.9. Завод-потребитель должен производить технологические испытания поступающего флюса на соответствие его требованиям стандарта или технических условий.

4.5.10.	Поступающие на завод - потребитель электроды до запуска в производство должны быть приняты отделом технического контроля. При приемке проверяются:

– наличие сертификата на поставленную партию электродов;

– наличие ярлыков на упаковке и соответствие их данных сертификату;

– качество поверхности электродного покрытия (отсутствие трещин, вздутий, комков неразмешанных компонентов и других дефектов в соответствии с требованиями ГОСТ 9466-75).

4.5.11.	В случае несоответствия данных сертификата с данными ярлыка завод-потребитель должен проводить контрольную проверку качества электродов согласно требованиям стандартов или технических условий.

4.5.12. Завод-потребитель имеет право производить контрольную проверку качества поступивших к нему электродов и соответствие их показателей требованиям соответствующего стандарта или технических условий.

4.5.13. Сварочные материалы для сварки высоколегированных коррозионностойких сталей и сплавов должны обеспечивать механические свойства металла шва и наплавленного металла в соответствии с требованиями ОСТ 26-291-79, ГОСТ 6996-66 и другой нормативно-технической документации.

4.5.14. В случае неудовлетворительных результатов какого-либо испытания производится повторное испытание двойного количества образцов. Результаты повторного испытания считают окончательным.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СВАРКЕ ХИМНЕФТЕАППАРАТУРЫ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ

5.1. Общие положения по сборке

5.1.1. Изготовление аппаратов и трубопроводов должно производиться в соответствии с правилами Госгортехнадзора СССР и требованиями ОСТ 26-291-79.

5.1.2. Сборка конструкций должна производиться в соответствии со стандартом предприятия по технологическому процессу, разработанному на основании рабочих чертежей и технических условий на изделие.

5.1.3. Технологические процессы на сборку могут разрабатываться и выпускаться как самостоятельным документом, так и совместно с технологическим процессом на сварку. В первом случае технологический процесс на сборку должен быть увязан с технологическим процессом на сварку.

В технологических процессах для каждого вида сварного соединения должны быть указаны конструктивные элементы разделки кромок, зазор под сварку и форма выполненного шва.

5.1.4. В технологических процессах на сварку и сборку должны быть указаны:

– обозначение чертежей собираемых конструкций;

– наименование или обозначение чертежей сборочных приспособлений;

– порядок сборки;

– способ крепления деталей;

– зазоры между стыкуемыми кромками деталей после наложения прихваток;

– способ защиты свариваемых деталей от брызг расплавленного металла при сварке;

– допускаемые смещения кромок, а также другие технические требования на сборку;

– метод контроля сборки.

5.1.5. Сборку аппаратуры (или ее элементов) надлежит производить только после приемки качества поверхности и формы подготовленных кромок в соответствии с требованиями чертежа и настоящего руководящего технического материала.

5.1.6. Закрепление деталей при сборке и сварке конструкций из высоколегированных коррозионностойких сталей производится при помощи специальных приспособлений (струбцин, центраторов, прижимов, гребенок и т.д.) или прихваток.

5.1.7. При сборке соединений прихватки рекомендуется располагать со стороны, противоположной началу наложения первого шва.

Прихватки перед сваркой должны быть тщательно очищены от шлака. На пересечении швов прихватки не допускаются.

5.1.8. При электродуговой сварке прихватки следует производить электродами той же марки, которая применяется при сварке данного соединения.

При автоматической и полуавтоматической сварке под флюсом прихватки выполнять сварочными материалами в соответствии с табл. 9-11.

5.1.9. Прихватки, имеющие дефекты ( трещины, шлаковые, включения), перед сваркой должны быть удалены. Удаление таких прихваток, а также временных креплений должно производиться механическим способом (пневматическим или ручным зубилом, шлифовальным кругом).

5.1.10. В процессе транспортировки, хранения к сборки деталей, сборочных единиц должно быть исключено попадание влаги, масла и других загрязнений в зазоры соединений и на прилегающие поверхности в местах сварки.

5.1.11.	Величина зазоров под сварку принимается в соответствии с требованиями чертежа и раздела 5.2 настоящего материала.

Примечание.

Местные отклонения зазоров под ручную дуговую, полуавтоматическую и автоматическую сварку под флюсом могут быть исправлены при зазорах более допустимых (но не более 10 мм) наплавкой электродами той же марки, которая применяется при сварке данного соединения, и в случай сварки под флюсом сварочной проволокой согласно табл. 9, при зазорах меньше допустимых - подрубкой со шлифовкой кромок.

5.1.12.	При сборке и сварке деталей с целью избежания образования надрывов и трещин в основном металле в местах попадания брызг расплавленного металла в процессе прихватки и сварки околошовная зона основного металла должна быть покрыта защитным покрытием (технологической изоляцией).

Примечания:

I. При установке временных креплений для сборки или подъема конструкций околошовную зону также следует покрывать защитным покрытием.

2. При автоматической, полуавтоматической сварке под флюсом и электрошлаковой сварке на околошовную зону не следует наносить защитное покрытие.

3. В тех случаях, когда после сварки деталь в месте шва подвергается механической обработке, допускается не покрывать защитным покрытием околошовную зону.

5.1.13. В качестве защитного покрытия околошовной зоны рекомендуется использовать молотый каолин, разведенный на воде, асбестовую ткань или листовой асбест.

Покрытие водным раствором каолина наносится тонким слоем кистью по поверхности свариваемых деталей на расстоянии 2-3 мм от границы будущего усиления шва. После нанесения защитного покрытия производится его сушка на воздухе. Попадание каолина и асбеста в разделку сварного соединения не допускается. Удаление защитного покрытия производится водой после окончания сварки.

Примечания:

1. При температуре воздуха ниже 0°С каолин рекомендуется наносить на подогретую до 10-50°С поверхность.

- Наложение валиков на поверхность, не очищенную от каолина, не допускается.

- Допускается использование других составов технологической изоляции, обеспечивающих защиту околошовной зоны основного металла.

5.1.14. Правильность сборки (взаиморасположение элементов, зазоры между стыкуемыми кромками, нанесение защитного покрытия и др.) перед сваркой должна быть принята ОТК в соответствии с требованиями чертежей, ОСТ 26-291-79 и настоящего документа.

5.1.15. Монтажные стыки рекомендуется располагать в удобных и доступных для сборки, сварки и контроля местах, допускающих применение сварочных автоматов и проведение контроля просвечиванием и другими методами.

5.1.16. Сборку трубных соединений без подкладных колец рекомендуется производить при помощи специальных приспособлений (центраторов, скоб и др.), обеспечивающих соосность стыкуемых деталей.

5.1.17. В процессе сборки приварка к трубам временных креплений допускаемся не ближе 70 мм от места стыковки трубы.

5.1.18. Штуцера, бобышки и трубы условным проходом до 32 мм рекомендуется закреплять одной прихваткой.

5.2. Общие положения по сварке

- Выполнение сварных конструкций из высоколегированных коррозионностойких сталей производится после приемки ОТК качества сборки по технологическим процессам, разработанным на основании чертежей и настоящего руководящего технического материала и утверждённым главным сварщиком или главным технологом завода. Технологические процессы согласовываются с головным институтом при сварке отрасли только в случаях, оговоренных в технических условиях на изготовление конструкции.

- Сварку высоколегированных сталей следует выполнять на постоянном токе. Сварка под флюсом и электрошлаковая сварка может выполняться также и на переменном токе при условии обеспечения удовлетворительного формирования и стабильности процесса.

- При составлении технологических процессов на сварку в них должны быть указаны:

– обозначение чертежа, тип и размеры швов; положение швов в пространстве; метод сварки; род тока и полярность;

– марка и диаметр электрода ( электродной проволоки); марка сварочного флюса; ражим сварки;

– последовательность наложения швов; способ выполнения швов;

– ориентировочное количество валиков в разделке и порядок их наложения;

– разряд работы;

– методы контроля качества сварных швов.

5.2.4.	При определении конструктивных элементов подготовки кромок и размеров швов сварных соединений следует использовать данные ГОСТ 5264-80, ГОСТ 8713-79, а также руководствоваться требованиями настоящего РТМ и СТП завода-изготовителя. В обоснованных случаях допускается применение конструктивных элементов кромок и размеров швов, не предусмотренных стандартами. При этом таковые должны быть вычерчены на чертеже с указанием всех необходимых размеров.

5.2.5. Перед выполнением сварки стыковых, тавровых к угловых соединений следует соблюдать следующие требования:

– режимы рекомендуется проверять на пробных пластинах той же толщины, что и свариваемые детали;

– при автоматической и полуавтоматической сварке под флюсом стыковых соединений начало шва длиной от 30 до 40 км и конец шва длиной от 40 до 50 мм должны выводиться на контрольные пластины или на специальные технологические планки, прихваченные к свариваемым обечайкам или другим частям и деталям аппаратуры. Размер планок должен быть не менее 100x100 мм и соответствовать толщине свариваемого металла;

– в случае обрыва дуги перед возобновлением сварки кратер шва и прилегающий к нему участок шва на расстоянии от 10 до 15 мм должны быть очищены от шлака. При этом зажигание дуги после перерыва сварки производится на расстоянии от 10 до 15 мм от кратера ранее выполненного шва;

– при двусторонней полуавтоматической и ручной дуговой сварке рекомендуется первый шов накладывать со стороны, противоположной прихваткам. В случае удаления корня шва прихватки тоже удаляются. Если по условиям сборки прихватки необходимо ставить со стороны наложения первого шва, то сварку разрешается производить только по качественно выполненным прихваткам.

5.2.6. Согласно ОСТ 26-291-79 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования" сварку конструкций разрешается производить при температуре окружающего воздуха от 0 до минус 10°С, без предварительного подогрева. При минус 11 - минус 20°С сварка выполняется с предварительным подогревом до 100-200°С.

При выполнении сварочных работ на открытых площадках участок сварки должен быть защищен от атмосферных осадков и ветра.

5.2.7. Сварку всех соединений, кроме монтажных, рекомендуется выполнять в нижнем положении, для чего узел или свариваемые детали по мере необходимости поворачиваются.

Примечание. Приварку штуцеров, бобышек и сварку труб условным проходом до 32 мм следует начинать со стороны, противоположной прихватке.

5.2.8. При выполнении шва в несколько слоёв, после каждого прохода сварка прекращается для остывания детали до температуры 100°С.

5.2.9. Сварку угловых соединений, к которым предъявляется требование на герметичность, рекомендуется выполнять не менее чем в два слоя.

5.2.10. При сварке конструкций следует следить за деформациями свариваемых деталей для своевременного принятия необходимых мер по их устранению.

При сварке листовых конструкций для сохранения их жесткости необходимо принять меры против образования деформаций: устанавливать поперечные ребра, попеременно с обеих сторон заполнять разделку швов и т.п., что должно быть отражено в технологическом процессе.

5.2.11. При многослойной сварке швов участками начало участка при последующем проходе смещается относительно предыдущего на 20-25 мм.

После выполнения каждого прохода производится тщательная очистка валиков зубилом и металлической щеткой от шлака и брызг. Шов и прилегающая к нему зона основного металла подвергаются осмотру с целью выявления и устранения трещин к других дефектов.

5.2.12. При сварке сосудов и аппаратов, где швы соприкасаются с агрессивной средой, последними выполняется валики, обращенные к агрессивной среде.

Наружная поверхность сварного шва, выполненного ручной дуговой сваркой, обращенная к агрессивной среде, должна быть зачищена шлифовальным кругом (если это оговорено чертежами и техническими условиями) с дополнительной зачисткой шлифовальной шкуркой до полного удаления рисок от шлифовального круга.

- Кратеры швов во всех случаях должны быть тщательно заплавлены. Выводить кратеры на основной металл запрещается.

- После сварки швы и прилегающие зоны основного металла должны быть тщательно очищены от шлака и защитного покрытия.

- При нарушении целостности защитного покрытия в процессе сварки необходимо своевременно восстанавливать его, чтобы избежать попадания брызг расплавленного металла на свариваемые детали.

- В процессе сварки должен осуществляться систематический контроль производственным мастером по сварке, технологом цеха и работниками ОТК в соответствии с технологическим процессом и ОСТ 26-291-79.

5.2.17. Производство сварочных работ допускается только при обеспечении соответствующих требований техники безопасности, регламентируемых специальными инструкциями завода-изготовителя.

5.3. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом стыковых соединений листовых конструкций.

- Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом должна производиться на постоянном токе обратной полярности .

- Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом должна производиться напроход при выполнении каждого валика на всю длину технологического участка шва. В случае обрыва дуги зажигать ее вновь только на сварном шве, отступив на 15-20 мм от кратера, предварительно зачистив это место от шлака.

- Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом может производиться при уклоне свариваемых деталей ("на спуск" или на "подъем") по отношению к горизонтальной плоскости на 3°.

- При сварке кольцевых швов во избежание прожогов при выполнении первого слоя сварочная дуга должна быть смещена от вертикальной оси изделия на величину, указанной в схеме черт. I.

- Для точного направления электрода сварка должна выполняться с применением указателя. Вылет электрода при сварке должен быть минимальным.

- Перед автоматической сваркой конструкций с Х-образной разделкой кромок допускается производить подварку корня шва вручную по методу "дуга в дугу" или одностороннюю подварку в нижнем положении с последующей подрубкой корня шва. Подрубка должна производиться полукруглым крейцмейселем (радиусом 2-3 мм) или другим механическим способом, при этом поверхность обработки не должна иметь острых углов и углублений.

- Автоматическая сварка под флюсом рекомендуется для сварки продольных и кольцевых швов изделий с толщиной стенок до 60 мм.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ПРИ СВАРКЕ КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЕРВОГО ПЕРЕХОДА

а - положение электрода при сварке с наружной стороны;

б - положение электрода при сварке с внутренней стороны

мм

Черт. I.

- Пределы применения автоматической сварки при малых диаметрах свариваемых сосудов определяется габаритами используемой сварочной аппаратуры. В частности, при использовании сварочного трактора, TC-17M-I минимальные диаметры сосудов для сварки внутренних кольцевых швов составляют 1000 мм, а продольных швов 600-800 мм. В случае использования специальной сварочной аппаратуры возможно применение автоматической сварки для меньших диаметров.

- Для автоматической сварки под флюсом рекомендуется применять типы швов С3, C7, С19, C2I, С23, С25, СЗЗ по ГОСТ 8713-79 и ориентировочные режима сварки, приведенные в табл. 13-33.

5.3.10. В случае применения сварочной проволоки диаметром, отличающимся от приведенных в указанных выше таблицах, при пересчете скорости подачи проволоки для новых режимов сварки, следует иметь ввиду, что скорость изменяется обратно пропорционально квадрату диаметра проволоки. Для сохранения заданной глубины проплавления вновь определенную скорость подачи проволоки необходимо соответственно уменьшить или увеличить с целью компенсации влияния плотности тока на провар.

5.3.11. При полуавтоматической сварке под флюсом швов стыковых соединений условия их формирования и режимы сварки в основном аналогичны автоматической сварке с использованием проволок малого диаметра. Отличие состоит в ограничении максимальной скорости сварки, при больших скоростях точное направление проволоки по оси стыка и равномерное перемещение держателя полуавтомата вдоль шва весьма затруднены.

5.3.12. Полуавтоматическая сварка под флюсом стыковых соединений рекомендуется при односторонней и двусторонней сварке без флюсовых подушек, при двусторонней сварке с предварительным наложением подварочного шва ручной дуговой или в случае невозможности проведения автоматической сварки. Преимущественно рекомендуются к применению швы типов С29, C21, C19.

5.3.13. При полуавтоматической сварке необходимо соблюдать точное направление проволоки по оси стыка и равномерное перемещение держателя полуавтомата вдоль шва. В зависимости от протяженности шва и удобства его выполнения полуавтоматическая сварка швов производится "на себя", "справа налево" и "слева направо".

5.4. Автоматическая и полуавтоматическая свирка под флюсом тавровых, угловых и нахлёсточных соединений листовых конструкций.

5.4.1. При выполнении сварки швов тавровых, угловых и нахлёсточных соединении рекомендуются швы типов Т2, Т4, Т7, У5, Н1 и Н2 по ГОСТ 8713-79. Ориентировочно режимы сварки швов указанных типов приведены в табл. 27-31. Допускается применение других типов швов, указанных в настоящем РТМ.

5.4.2. При сварке отдельных элементов аппаратов (фланцев, решеток и днищ к корпусам сосудов) рекомендуется применение швов таврового и углового соединения с криволинейным скосом кромок, приведенных в табл. 32-33.

5.4.3.	Автоматическая сварка тавровых соединений может производиться двумя способами "в угол" и "в лодочку".

Сварка наклонным электродом производится при горизонтальном положении одного из свариваемых листов с установкой электрода под углом к вертикальной плоскости и рекомендуется к применению при выполнении швов тавровых соединений без скоса кромок, когда невозможна установка конструкции для сварки "в лодочку"

5.4.4.	При сварке швов тавровых соединений в "угол" рекомендуется применять при однопроходном шве с катетом от 3 до 8 мм проволоку диаметром 2 мм, при многопроходном шве с катетом от 8 до 14 мм - проволоку диаметром от 3 до 4 мм, с катетом свыше 14 мм проволоку диаметром 4 мм.

5.4.5.	Полуавтоматическая сварка под флюсом швов тавровых соединений применяется:

– при односторонней и двусторонней сварке сплошными и прерывистыми швами без скоса кромок;

– при двусторонней сварке с двумя скосами кромок;

– при односторонней сварке соединений с одним или двумя скосами кромок при выполненном шве с другой стороны ручной дуговой сваркой.

5.4.6. Полуавтоматическая сварка под флюсом тавровых соединений выполняется преимущественно наклонными электродами.

5.4.7. При полуавтоматической сварке под флюсом швов тавровых соединений за один проход можно получить швы катетом от 4 до 8 мм включительно; швы, катеты которых превышают 8 мм, выполняется многопроходной сварной.

5.5. Электрошлаковая сварка

5.5.1. При электрошлаковой сварке деталей и узлов из высоколегированных коррозионностойких сталей следует руководствоваться настоящим РТМ, ГОСТ 15164-78 и СТП предприятия.

5.5.2. Конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры швов сварных соединений должны соответствовать требованиям настоящего РТМ, ГОСТ 15164-78 и СТП завода-изготовителя.

- Электрошлаковую сварку высоколегированных коррозионностойких сталей необходимо выполнять с применением более широких формирующих устройств, чем при сварке углеродистых сталей, так как более низкая теплопроводность высоколегированных сталей способствует сильному разогреву их в зоне сварки.

- Режимы электрошлаковой сварки для соединений типов С1, С2, У4 приведены в табл. 34-36.

5.5.5. Электрошлаковая сварка узлов и деталей производится в специальных стендах.

- Сварка начинается и заканчивается на технологических планках. Разрешается для начала сварки шва и вывода кратера предусматривать припуски на свариваемых деталей длиной от 80 до 100 мм.

- Заварка кратера в конце шва производится путем кратковременного выключения и включения подачи электродной проволоки.

5.5.8. Процесс электрошлаковой сварки должен производиться без перерыва. Преждевременная остановка процесса сварки может привести к несплавлению отдельных участков шва.

Если сварка была прервана, то выполненный шов (если он меньше 1/3 длины стыка) удаляется, и процесс сварки начинается вновь. Если выполненный участок составляет больше 1/3 длины стыка, то усадочная раковина в месте остановки удаляется, и процесс сварки продолжается (с последующим исправлением участка шва в месте остановки).

5.5.9. Для более надежного возбуждения электрошлакового процесса рекомендуется перед включением подачи сварочной проволоки производить заливку расплавленного флюса в поддон (флюс расплавляется в печи). Количество заливаемого флюса берется из расчета 400 г на каждые 100 мм тещины свариваемых деталей.

Таблица 13.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БЕЗ СКОСА КРОМОК НА ФЛЮСОВОЙ ПОДУШКЕ

Размеры, мм

Ориентировочные режимы сварки

| Толщина металла, мм | dэл, мм | Номер слоя в шве | Jc, А | Uд, В | Vс, м/ч | Vп.п., м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,8 | 1 2 | 90-110 90-110 | 20-22 20-22 | 22-24 22-24 | 120-182 120-162 |
| 3 | 2 | 1 2 | 170-200 200-220 | 24-28 24-28 | 22-24 22-24 | 74-87 87-95 |
| 4 | 3 | 1 | 290-300 330-290 | 24-28 24-28 | 28-28 28-28 | 17-52 68-74 |
| 5 |  | 1 2 | 300-330 360-380 | 30-32 30-32 | 20-28 28-28 | 17-52 68-74 |
| б | 4 | 1 2 | 360-420 420-410 | 28-30 28-30 | 28-30 28-30 | 47-52 52-60 |
| 7 |  | 1 2 | 420-440 500-650 | 28-30 28-30 | 28-30 28-30 | 52-68 69-74 |
| 8 | 4 | 1 2 | 440-500 500-550 | 32-34 32-34 | 28-30 28-30 | 52-68 68-74 |
| 9 |  | 1 2 | 440-500 500-550 | 32-34 32-34 | 28-30 28-30 | 62-68 68-74 |
| 10 | 5 | 1 2 | 550-580 550-580 | 34-38 34-38 | 26-28 26-28 | 47-52 47-52 |
| 12 |  | 1 2 | 580-620 580-620 | 34-38 34-38 | 24-26 24-26 | 57-62 57-62 |
| 14 |  | 1 2 | 580-680 620-700 | 34-38 34-38 | 24-26 24-26 | 67-62 62-68 |
| 16 |  | 1 2 | 620-700 700-750 | 36-38 36-40 | 22-24 22-24 | 62-68 68-74 |
| 18 |  | 1 2 | 700-760 750-780 | 38-40 38-40 | 20-22 20-22 | 62-68 68-74 |
| 20 |  | 1 2 | 750-780 780-830 | 38-40 40-42 | 20-22 20-22 | 68-74 74-81 |
| 22 |  | 1 2 | 780-830 830-800 | 40-42 40-42 | 20-22 20-22 | 74-81 81-87 |

Примечание.

dэл, - диаметр электродной проволоки, мм;

Jc - сварочный ток, A;

Ud- напряжение на дуге, В;

Vс - скорость сварки, м/ч

Vн.п. - скорость подачи сварочной проволоки, м/ч.

Таблица 14.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БЕЗ СКОСА КРОМОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ ПОДВАРОЧНОГО ШВА

Размеры, мм.

Таблица 15.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ОДНОСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БЕЗ СКОСА КРОМОК НА ФЛЮСО-МЕДНОЙ ПОДКЛАДКЕ

Размеры, мм

Таблица 16.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ОДНОСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БЕЗ СКОСА КРОМОК НА ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОДКЛАДКЕ

Размеры, мм

Таблице 17.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СКОСОМ ДВУХ КРОМОК С ПОСЛЕКУЮЩЕЙ ПОДРУБКОЙ НА ФЛЮСОВОЙ ПОДУШКЕ

Размеры, мм

Таблица 18.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СКОСОМ ДВУХ КРОМОК

Размеры, мм

Таблица 19.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С0 СКОСОМ ДВУХ КРОМОК НА ФЛЮСОВОЙ ПОДУШКЕ

Размеры, мм

Таблица 20.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СКОСОМ ДВУХ КРОМОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДВАРКОЙ КОРНЯ ШВА

Размеры, мм

# Таблица 21.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СКОСОМ ДВУХ КРОМОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ ПОДВАРОЧНОГО ШВА

Размеры, мм

Таблица 22.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ОДНОСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СКОСОМ ДВУХ КРОМОК НА ОСТАВШЕЙСЯ ПОДКЛАДКЕ

Размеры, мм

# Таблица 23.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ОДНОСТОРОННИХ ШВОВ ЗАМКОВЫХ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СКОСОМ ДВУХ КРОМОК

Размеры, мм

Таблица 24.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ СКОСОМ ДВУХ КРОМОК

Размеры, мм

Продолжение табл. 24

Таблица 25.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ДВУМЯ СИММЕТРИЧНЫМИ СКОСАМИ ДВУХ КРОМОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДВАРКОЙ КОРНЯ ШВА

Размеры, мм

Таблица 26.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СКОСОМ ДВУХ КРОМОК НА ФЛЮСОВОЙ ПОДУШКЕ

Размеры, мм

Ориентировочные режимы сварки

Таблица 27.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ ТАВРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СКОСОМ ОДНОЙ КРОМКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ ПОДВАРОЧНОГС ШВА

Размеры, мм

# Таблица 28.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ ТАВРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ДВУМЯ СКОСАМИ ОДНОЙ КРОМКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ ПОДВАРОЧНОГО ШВА

Размеры, мм

Таблица 29.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ ТАВРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ СКОСОМ ОДНОЙ КРОМКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ ПОДВАРОЧНОГО ШВА

Размеры, мм

Таблица 30.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БЕЗ СКОСА КРОМОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ ПОДВАРОЧНОГО ШВА

Размеры, мм

Таблица 31.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ОДНО- И ДВУСТОРОННИХ ШВОВ СОЕДИНИЙ ВНАХЛЕСТКУ БЕЗ СКОСА КРОМОК

Размеры, мм

Таблица 32.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ ТАВРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ СКОСОМ ДВУХ КРОМОК

Размеры, мм

Продолжение табл.32

Таблица 33.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ДВУСТОРОННИХ ШВОВ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ СКОСОМ ДВУХ КРОМОК

Размеры, мм

Таблица 34.

ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Размеры, мм

Таблица 35.

ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Размеры, мм

# Таблица 36.

ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА УЗЛОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Размеры, мм

5.6. Ручная дуговая сварка листовых конструкций

- Ручная дуговая сварка листовых конструкций является наиболее трудоемким способом и рекомендуется к применению только в том случае, когда по конструктивным особенностям и условиям производства (единичные изделия, сварка на монтажной площадке) исключается возможность применения более производительных методов автоматической и полуавтоматической сварки.

- Ручная дуговая сварка может быть применена для сварки стыковых, угловых и нахлесточных соединений во всех пространственных положениях. Предпочтение следует отдавать нижнему и вертикальному положению.

- Сварку надлежит выполнять на постоянном токе обратной полярности (плюс на электроде).

Примечание. Полярность тока уточняется по данным паспорта на электроды.

5.6.4.	Сила тока при сварке, в зависимости от диаметра электрода и расположения свариваемого стыка в пространстве, приведена в табл. 37.

Таблица 37.

СВАРОЧНЫЙ ТОК ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ АУСТЕНИТНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ

| Диаметр электродов, мм | Сварочный ток, А Положение шва в пространстве |  |
| --- | --- | --- |
|  | нижнее | горизонтальное, вертикальное |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | 40-55 55-65 70-90 120-140 140-I60 | 35-45 45-55 60-80 110-130 120-140 |

5.6.5. При ручной дуговой сварке швов рекомендуется применять швы типов С2, С4, C5, C8, CII, CI9, C22, C25, TI, T3, T7, T9 по ГОСТ 5264-80 и указанные в настоящем материале.

При толщине до 20 мм рекомендуются швы типов С5, С25 с V - образной разделкой, при толщине свыше 20 мм - швы типов С11 и С2I с Х-образной разделкой и CI9 и С22 с V -образной разделкой.

- Сварка швов стыковых соединений любой длины, в зависимости от конструкции, может выполняться напроход или обратно-ступенчатым способом. При этом длина ступени должна быть не более длины шва, выполненного одним электродом.

- Сварку следует вести короткой дугой, без перерывов до полного сгорания электрода. Повторное возбуждение дуги надо осуществлять непосредственно на сварном шве, отступив от кратера на 10-15 мм, не допуская выводов кратеров на основной металл.

5.6.8.	При многослойном методе выполнения швов последовательность наложения проходов по сечению шва устанавливается с учетом условий изготовления аппаратуры, технологии сборки и сварки. Наиболее рациональная последовательность при V -образной и Х-образной разделках изображена на черт.2. При этом необходимо обеспечить выполнение сварки слоев, обращенных к среде, в последнюю очередь.

ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ ПРИ МНОГОСЛОЙНОМ МЕТОДЕ СВАРКИ

Черт. 2.

5.6.9. Количество проходов по ширине шва (в одном слое шва) должно устанавливаться с учетом ширины разделки: при ширине менее 12 мм слои рекомендуется выполнять в один проход, при увеличении ширины количество проходов должно соответственно увеличиваться.

- При двусторонней сварке швов стыковых соединений проката толщиной от 
4 мм и более выполнение шва с обратной стороны для обеспечения провара производится после строжки или подрубки корня шва.

- Ручная дуговая сварка швов тавровых соединений применяется;

– при односторонней и двусторонней сварке без скоса кромок сплошным и прерывистым швами;

– при односторонней и двусторонней сварке с одним скосом кромок;

– при двусторонней сварке с двумя скосами кромок.

5.6.12.	Швы тавровых соединений следует выполнять в один проход при катете, не превышающем 8 мм. При большем катете сварку надо производить в два и более проходов.

5.6.1З. При двусторонней сварке швов тавровых соединений со скосом кромок после наложения шва с одной стороны для обеспечения провара следует произвести подрубку или вырезку корня шва.

- Подрубка кромок шва должна производиться полукруглым крейцмейселем (радиус 2—3 мм) или другим механическим способом, при этом поверхность обработанного участка не должна иметь острых углов и углублений.

- С целью уменьшения деформации при сварке и для получения качественного провара корня шва соединения с Х-образной разделкой кромок при сварке аустенитными электродами рекомендуется выполнять в вертикальном положении одновременно с обеих сторон по методу сварки "дуга в дугу". При выполнении первого прохода по этому методу расстояние между дугами по вертикали должно равняться от 10 до 20 мм.

В неповоротных горизонтально расположенных швах с Х-образной разделкой кромок выполнение первого прохода аустенитными электродами также рекомендуется вести по методу "дуга в дугу". При этом дуга сварщика, выполняющего шов в нижнем положении на 10-20 мм, должна отставать от дуги сварщика, выполняющего шов в потолочном положении.

5.5.16. Сварку стыков большой протяженности рекомендуется выполнять одновременно по всей длине участками (блоками) длиной 1-2 м. Число сварщиков должно быть равно количеству участков, на которые разбит шов, при сварке с одной стороны и удвоенному количеству участков при сварке одновременно с обеих сторон.

При выполнении швов большой протяженности одним или двумя сварщиками сварка производится также блоками по направлению от середины к концам.

Примечание. При отсутствии возможности выполнения сварки кольцевых швов одновременно по всей длине несколькими сварщиками рекомендуется производить такие швы двумя сварщиками, одновременно выполняющими диаметрально противоположные участки шва.

5.7. Комбинированный метод сварки листовых конструкций

5.7.1.	Комбинированный метод сварки рекомендуется применять с целью обеспечения специальных свойств сварных соединений, достижение которых затруднено при сварке многослойного шва лишь одним методом.

При этом можно существенно повысить технологическую прочность, коррозионную стойкость и стойкость против охрупчивания сварных соединений изделий, к которым предъявляются соответствующие требования.

- Для комбинированного метода сварки листовых конструкций рекомендуется применять некоторые типы швов сварных соединений по ГОСТ 8713-79, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11533-75 и ГОСТ 11534-75. Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры швов приведены в таблицах раздела 5 настоящего РТМ.

- При комбинированном методе сварке многослойных швов первые проходы в разделке выполняются одними методами механизированной или ручной дуговой сваркой с применением соответствующих сварочных материалов, а последующие проходы - другими методами и присадочными материалами.

Например, сварку заготовок днищ из листовой стали I0XI7HI3M2T толщиной 20 мм, к которым предъявляются требования стойкости против МКК, во избежание охрупчивания металла шва при горячей штамповке целесообразно выполнять комбинированным методом следующим порядком:

автоматическая сварка двустороннего стыкового соединения типа С7 проволокой 
Св-01Х19Н18Г1ОАМ4 (по ТУ 14-1-1892-76) под флюсом АН-18 ГОСТ 9087-81;

горячая штамповка и термообработка;

ручная дуговая наплавка усиления шва со стороны агрессивной среды электродами типа Э-02Х19Н18Г5АМЗ по ГОСТ 110052-75.

5.8.	Приварка арматуры к корпусам аппаратов

- В зависимости от размеров, назначения и условий работы различные виды сварных соединений йод приварку арматуры к корпусам из высоколегированных коррозионностойких сталей применяются в соответствии с СТП предприятий и ОСТов, составленными на основании ГОСТ 5264-80, ГОСТ 8713-79, ГОСТ 11533-76, ГОСТ 11534-75.

- Сварка должна осуществляться присадочными материалами, указанными в табл.8-10.

- Приварку арматуры к корпусам сосудов и аппаратов следует производить по режимам, приведенным в табл. 24.

5.9.	Порядок сборки и сварки трубных конструкций

- Требования, предъявляемые к фланцам, штуцерам, люкам и сборочным единицам с приварными фланцами, а также к установке штуцеров, люков, муфт и змеевиков из высоколегированных сталей должны соответствовать требованиям ОСТ 26-29I-79, разд. 3.5-3.7

- Увеличение диаметра при раздача концов труб (при необходимости в соответствии с требованиями чертежа) при сборке соединений на подкладном кольце не должно превышать 20%. При увеличении диаметра более 10% необходимо производить контроль деформированного участка трубы для выявления возможных надрывов и трещин с помощью лупы 4-6-кратного увеличения, а в сомнительных местах - цветным или люминесцентным методом.

- Ручную дуговую сварку следует применять в тех случаях, когда невозможно обеспечить требуемые условия по сборке (например, при сварке стыков в труднодоступных местах). В этом случае сварка производится на подкладных кольцах или "усах". Для сварки труб с большой толщиной стенок наряду с ручной дуговой сваркой можно также использовать автоматическую сварку под флюсом.

5.10. Ручная дуговая сварка трубных конструкций

5.10.1. Сварку следует производить возможно короткой дугой на постоянном токе обратной полярности (плюс на электроде).

5.10.2. Зажигание дуги должно производиться в разделке или на ранее наплавленном металле.

5.10.3. Сварку во всех случаях следует выполнять узкими валиками. Ширина валика должна быть не более трех диаметров электрода.

5.10.4. При сварке деталей с толщиной стенки более 20 мм первый валик следует выполнять усиленным, чтобы предупредить образования в нем трещин.

5.10.5. Стыковые соединения труб на подкладном кольце должны соответствовать указанным на черт. 3а, при этом необходимо учитывать следующее:

смещение внутренних кромок (уступов) стыкуемых труб при сборке под сварку соединений без подкладных колец допускается не более 0,5 мм. При сборке соединений труб с подкладным кольцом зазор между конусными поверхностями трубы и кольца не должен превышать 0,2 мм.

Обеспечение указанных технических требований рекомендуется:

– для труб с наружным диаметром менее 65 мм производить расточку внутренней конусной фаски трубы в размер, определяемый

Dp = D + 1.6, (1) где

Dр - внутренний диаметр раздачи трубы;

D - максимальный внутренний диаметр трубы;

– для труб с наружным диаметром более 65 мм, если утонение стенки трубы после расточки не превышает 30% (но не более 3,5 мм) от номинальной ее толщины, расточку внутренней конусной фаски трубы производить в размер, определяемый по формуле(1),

Процент утонения стенки трубы после расточки рекомендуется определять по формуле;

(2)

где Кд - колебание наружного диаметра трубы;

S - номинальная толщина стенки трубы.

В остальных случаях производить сортировку труб по внутреннему диаметру стыкуемых концов труб. На группы, и при необходимости стыкуемые концы труб подвергать калибровке с целью уменьшения овальности.

В одну группу под механическую обработку фасок по внутреннему диаметру стыкуемых концов труб следует включать трубы, сопрягаемые концы которых отличаются между собой по внутреннему диаметру, включал эллиптичность, не более чем на 25% от номинальной толщины стенки трубы, но не более чем на 4 мм.

Расточку фасок по внутреннему диаметру концов труб производить в размер, определяемый по формуле:

(3)

где - диаметр расточки внутренней конусной фаски трубы в пределах одной группы;

- максимальный внутренний диаметр трубы группы.

В том случае, когда на данном заказе (ввиду малого количества труб одного диаметре) производить сортировку труб на группы не представляется возможным, при проектировании следует предусмотреть увеличенную толщину стенки после расточки трубы в размер, определяемый по формуле (1);

после расточки конусной фаски по внутреннему диаметру стыкуемого конца трубы утонение толщины стенки трубы не должно превышать 30% от номинальной ее толщины, но не более 3,5 мм, если на чертеже нет других указаний в части допускаемого утонения толщины стенки.

5.10.6. Стыковое соединение труб с толщиной стенки от 2,5 до 20 мм с условным проходом более 10 мм с цилиндрическим подкладным кольцом приведено на черт. 36.

При этом для обеспечения требуемого сопряжения внутренней поверхности стыкуемых концов труб с цилиндрическим подкладным кольцом рекомендуется:

– для труб с толщиной стенки от 2,5 до 5 мм, условным проходом более 10 мм производить калибровку концов труб по внутреннему диаметру (Dк), обеспечив требуемое сопряжение труб с подкладным кольцом (Dк - внутренний диаметр стыкуемого конца трубы, после калибровки Dк = D )

– для труб с толщиной стенки свыше 5 мм и наружным диаметром до 100 мм производить расточку стыкуемых концов труб под сопряжение с подкладным кольцом в размер, определяемый по формуле

(4)

где - внутренний диаметр расточки конца трубы;

– для труб с толщиной стенки от 5 до 20 мм и наружным диаметром свыше 100 мм, если утонение стенки трубы после расточки не превысит 30% (но не более 3,5 мм) от номинальной ее толщины, расточку по внутреннему диаметру трубы производить в размер, определяемый по формуле

(5)

где - номинальная толщина стенки трубы;

- колебания наружного диаметра трубы.

СВАРКА ТРУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

а - коническое соединение;

б - цилиндрическое соединение;

Dк - наружный диаметр кольца ( выполняется с допуском по fo)

Dр - диаметр расточки трубы ( или раздачи).

В отдельных случаях по согласованию с конструкторским отделом завода толщина подкладного кольца может быть увеличена.

__________________

* Размеры для справок.

| Условный проход трубы Дy | Номинальная толщина подкладного кольца (пред. откл.±0,2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | S | S1 |
| 80 80-150 150 | 2,0 2,5 3,0 | 1,5 2,0 2,5 |

Черт. 3.

В остальных случаях производить сортировку труб по внутреннему диаметру стыкуемых концов труб на группы, и при необходимости стыкуемые концы труб подвергать калибровке с целью уменьшения овальности.

В одну группу под механическую обработку по внутреннему диаметру стыкуемых концов труб следует включить концы труб, отличающиеся между собой по внутреннему диаметру, с овальностью не более 25% от номинальной толщины стенки труб, но не выше 4мм.

Расточку по внутреннему диаметру концов труб толщиной стенки от 5 до 20 мм и наружным диаметром свыше 100 мм под сопряжение с цилиндрическим кольцом производить в размер по формуле:

(6)

где  - диаметр расточки конца трубы в пределах одной группы;

D- максимальный внутренний диаметр трубы группы.

В том случае, когда ввиду малого количества труб одного диаметра на данном заказе производить сортировку труб на группы Не представляется возможным, при проектировании следует предусмотреть увеличенную толщину стенки трубы и оговорить минимальную допустимую толщину стенки после расточки трубы в размер, определяемый по формуле (4);

после расточки по внутреннему диаметру конца трубы с толщиной стенки от 5 до 
20 мм утонение толщины стенки трубы не превышать 30% номинальной ее толщины, но не более 3,5 мм, если на чертеже нет других указаний в части допускаемого утонения толщины стенки.

Примечание. Если фактический внутренний диаметр стыкуемого конца трубы будет превышать условный проход более чем на 1,8 мм, то для обеспечения требуемого сопряжения допускается произвести наплавку по внутренней поверхности конца трубы на ширину до 10 мм с последующей механической обработкой конусной фаски, а переход от наплавки к внутренней поверхности трубы плавно зачистить. Качество зачистки должно соответствовать п.5.2.14 настоящего руководящего технического материала.

Контроль качества наплавки производится просвечиванием и внешним осмотром;

– после расточки конусной фаски по внутреннему диаметру стыкуемого конца трубы утонение толщины стенки трубы не превышать 35% от номинальной ее толщины, но не более 3,8 мм, если на чертеже нет других указаний в части допускаемого утонения толщины стенки.

6. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

6.1.	Термической обработке подлежат сосуды, в стенках которых в процессе изготовления (при вальцовке, штамповке, сварке и т.п.) возможно появление недопустимых напряжений, а также сосуды, прочность которых достигается термообработкой.

Необходимость и режимы термообработки устанавливаются техническими условиями на изготовление изделия.

6.2.	Необходимость термической обработки сварных сосудов, аппаратов и их элементов из высоколегированных коррозионностойких сталей разрешается в каждом конкретном случае. Данные по режимам и порядку выполнения термической обработки приведены в РТМ 26-01-42-81 "Термическая обработка коррозионностойких сталей в химическом машиностроении", РТМ 26-44-82 "Термическая обработка нефтехимической аппаратуры и ее элементов", которые следует применять дополнительно к настоящему руководящему техническому материалу.

6.3.	Сосуды, аппараты и их элементы, изготовленные из стабилизированных сталей 08XI8HI0T, 08Х18Н12Б, I0XI7HI3M2T, 10X17H13M3T и др. должны подвергаться стабилизирующему отжигу в том случае, если они предназначены для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание, а также при температурах выше 350°С в средах, вызывающих межкристаллитную коррозию.

- Термическая обработка производится после окончательной сварки и устранения всех дефектов.

- Термическая обработка негабаритных изделий может производиться по частям с окончательной местной термообработкой соединительного шва на месте сборки.

Допускается местная термообработка других сварных соединений, при которой должны обеспечиваться равномерный нагрев и охлаждение по всей длине шва и прилегающих к нему зон основного металла на ширину, превышающую в 2-3 раза ширину шва. При этом ручной способ нагрева не допускается. Сварной шов, подлежащий местной термообработке, должен оговариваться в чертежах.

6.6.	При термообработке сосудов, аппаратов и их элементов в печах должно быть обеспечено равномерное распределение температуры по поду печи и проведены мероприятия, предохраняющие изделия от местных перегревов и деформаций в результате их неправильной установки и действия собственного веса.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРКИ И ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ ШВОВ

7.1. Общие положения

7.1.1. Контроль качества сварки осуществляется в соответствии с техническими условиями на изделия, требованиями ОСТ 26-291-79 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования", ОСТ 26-01-82-77 "Сварка в химическом машиностроении. Основные положения и технология", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденными Госгортехнадзором СССР, 
ГОСТ 14782-76 и ГССТ 7512-75 на всех этапах производства путем операционного контроля исходных материалов, заготовительных и сборочных работ, соблюдения технологических режимов сварки и контроля сварных соединений изготовленных сосудов, аппаратов и их элементов.

7.1.2.	В процессе производства аппаратуры операционный контроль осуществляется на следующих этапах:

– контроль качества основного металла на его соответствие требованиям стандартов или технических условий;

– проверка сварочных материалов, используемых при сварке высоколегированных коррозионностойких сталей и сплавов, на допустимое содержание ферритной фазы в металле шва или наплавленном металле в соответствии с требованиями ОСТ 26-01-82-77 и на соответствие требованиям стандартов или технических условий согласно указаниям раздела 4 настоящего РТМ;

– контроль качества подготовки кромок и правильности сборки согласно требованиям соответствующих стандартов и настоящего РТМ;

– проверка квалификации сварщиков согласно рекомендациям раздела 8 настоящего РТМ.

7.1.3.	Качество и механические свойства сварных соединений должны отвечать требованиям ОСТ 26-291-79.

Контроль в процессе изготовления осуществляется следующими, методами:

– внешним осмотром (ГОСТ 3242-79);

– механическими испытаниями;

– металлографическими исследованиями;

– просвечиванием стыковых сварных соединений рентгеновскими или гамма-лучами СГОСТ 7512-76);

– гидравлическими и пневматическими испытаниями;

– другими методами испытаний (стилоскопированием, замерами твердости, травлением, цветной дефектоскопией и т.д.), если они предусмотрены техническими условиями на изготовление Данного изделия.

7.1.4. Все сварные швы подлежат клеймению в установленном порядке, позволяющему установить фамилию сварщика, выполнявшего швы.

7.1.5. Испытание сварного соединения на склонность к межкристаллитной коррозии согласно ГОСТ 6032-75 производится для сосудов аппаратов и их элементов, изготовленных из высоколегированных сталей, при наличии требований стойкости против межкристаллитной коррозии в технических условиях на изделие или в чертежах.

- Контроль качества сварных соединений должен производиться после термической обработки изделия, если последняя является обязательной.

- Результат контроля сварных соединений должен быть зафиксирован в паспорте изделия.

7.2. Исправление дефектов сварки

7.2.1.	Исправлению подлежат следующие дефекты:

– трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла,

– в том числе микротрещины;

– непровары (несплавления), расположенные в корне шва, на поверхности и по сечению сварного соединения (между отдельными слоями шва и между основным металлом и металлом шва);

– поры, расположенные в виде сплошной сотки;

– наплывы (натеки);

– незаваренные кратеры;

– свищи;

– подрезы, прожоги и подплавления основного металла;

– газовые и шлаковые включения свыше установленных норм.

- Участки сварных швов, подлежащие исправлению, отмечаются краской или мелом.

- Удаление дефектных участков шва должно производиться механическим путем. На конструкциях из толстолистовой стали, к которым не предъявляются требования по стойкости против МКК, допускается удаление дефектного участка воздушно-дуговой резкой с последующей зачисткой шлифовальным кругом на глубину не менее 1 мм.

- Качество подготовки под заварку участков, на которых удалены дефекты, до их заварки должно быть проверено работником ОТК и производственным мастером.

- Заварка удаленных дефектных участков сварного шва должна производиться тем же методом и с использованием тех же сварочных материалов, которыми выполнялась сварка данного шва.

Примечание. Заварку дефекта сварного шва на участке протяженностью менее 250 мм, выполненного автоматической или полуавтоматической сваркой под флюсом, допускается производить ручным дуговым способом.

- Дефекты сварных швов, исправленные заваркой, должны быть проконтролированы внешним осмотром производственным мастером и контролером ОТК с последующим оформлением заявки на неразрушающие методы контроля.

- Все исправленные участки сварных швов подлежат обязательному повторному контролю неразрушающими методами с отметкой о качестве этих швов в технологическом паспорте на изделие и в журнале учета контроля качества сварных швов.

К качеству исправленного участка шва надлежит предъявлять такие же требования, как и к основному шву.

- В случае, если при контроле качества исправленного участка шва в нем вновь будут обнаружены дефекты, превышающие допускаемые ОСТ 26-291-79, то производится повторное исправление в таком же порядке, как первое.

- При обнаружений дефектов в шве после повторного исправления вопрос о возможности и способе исправления сварного шва решается ОТК завода с представителями ОТК и ОГС.

- При обнаружении дефектов в верхних слоях сварных швов деталей толщиной более 8 мм в случае, если эти дефекты не располагаются в той же плоскости, что и ранее исправленные и проконтролированные дефектные участки в корне шва, такие участки разрешается исправлять не более двух раз.

- Исправление заниженных размеров сварных швов производится путем дополнительного наложения швов. Перед сваркой должна обязательно производиться зачистка механическим способом ранее выполненного шва.

- Исправление завышенных размеров сварных швов производится путем местной шлифовки или подрубки пневматическим зубилом с последующей зачисткой шлифовальным кругом для сохранения плавной поверхности шва, а в случае, если зачищенная поверхность шва в процессе работы будет находиться в контакте

о агрессивной средой, производится дополнительная зачистка шлифовальной шкуркой до полного удаления рисок от наждачного камня.

Примечание. Необходимость исправления завышенных размеров сварных швов устанавливается в каждом отдельном случае.

В сварных швах деталей толщиной до 4 мм исправление подрезов основного металла глубиной до 0,3 мм и углубления дефектного участка шлифовальным кругом до глубины не более 0,3 мм без последующей заварки. Исправление подрезов основного металла свыше 
0,3 мм и углублений между валиками свыше 0,5 мм производится наплавкой валика в углубление.

- В сварных швах деталей толщиною свыше 4 мм исправление подрезов основного металла глубиной до 0,5 мм и углублений между валиками глубиной до 1 мм производится путем удалений дефектного участка шлифовальным кругом до глубины не более 0,5 мм без последующей заварки. Исправление, подрезов основного металла свыше 
0,5 мм и углублений между валиками свыше 1 мм производится наплавкой валика в углубление.

- При исправлении дефектов заварку производить с применением электродов наименьшего диаметра на минимальных сварочных режимах, установленных Технологическим процессом. Валики между собой и крайние валики с основным металлом должны иметь плавное сопряжение.

- При исправлении подрезов и углублений между валиками верхнего слоя шва шлифовальным кругом без последующей заварки все исправленные участки швов должны быть дополнительно зачищены шлифовальной шкуркой по ГОСТ 13344-79 до полного удаления рисок (если эта поверхность шва в процессе эксплуатации будет находиться в контакте с агрессивной средой).

- Перед заваркой должна обязательно производиться зачистка шва и основного металла, прилегающего к шву, шлифовальным кругом и стельной щеткой до металлического блеска.

- Наплывы и натеки сварных швов в местах перехода к основному металлу должны исправляться опиловкой, шлифовальным кругом или местной подрубкой с последующей зачисткой шлифовальным кругом для получения плавного перехода от шва к основному металлу.

- При исправлении наплывов и натеков сварных швов шлифовальным кругом должна быть произведена дополнительная зачистка шлифовальной шкуркой до полного удаления рисок, если исправляемые швы в процессе эксплуатации будут в контакте с агрессивной средой.

7.2.20. Незаделанные кратеры сварных швов должны исправляться заваркой по предварительно зачищенному металлу. Сварку производить с применением электродов минимального диаметра.

7.2.21. Кратеры сварных швов при наличии в них трещин, пор или шлаковых включений должны удаляться механическим способом с последующим рентгеноконтролем или цветной дефектоскопией; только после этого может производиться заварка кратеров.

7.2.22.	Исправление сварных швов с газовыми порами и шлаковыми включениями производится путем удаления дефектного участка с последующей заваркой. Заварку рекомендуется производить с применением электродов наименьшего диаметра на минимальных сварочных режимах, установленных технологическим процессом.

Примечание. Удаление дефектов глубиной до 0,5 мм при толщине металла до 8 мм и глубиной до 1 мм при толщине металла свыше 8 мм, расположенных в поверхностном слое шва, может производиться механическим путем без последующей заварки.

7.2.23.	В случае, если газовые поры, шлаковые включения носят местный характер или распространяются на все сечения шва, дефектный участок сварного шва удаляется с образованием угла раскрытия 55-70° под заварку.

7.2.24. Исправление сварных швов с непроварами, прожогами и трещинами производится путем удаления дефектного участка с заваркой электродом наименьшего диаметра на минимальных сварочных режимах, установленных технологическим процессом.

- В случае, если трещины несквозные, дефектный участок сварного шва удаляется с образованием угла раскрытия 55-70° под заварку.

- В случае, если трещина сквозная, ее концы засверливаются, а дефектный участок, сварного шва удаляется полностью на всём протяжение трещин с образованием угла раскрытия 55-70°.

8. КВАЛИФИКАЦИЯ СВАРЩИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИТР

8.1. К сварке сосудов и их элементов допускаются сварщики, имеющие удостоверения установленного образца на право производства сварочных работ, выданные квалификационной комиссией в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков", утвержденными Госгортехнадзором СССР 22 июня 1971 г. При этом сварщики могут быть допущены только к тем видам работ, которые указаны в удостоверениях.

Перед допуском сварщика к выполнению сварочных работ, связанных с изготовлением сложных или специфичных сварных конструкций, предприятие обязано провести специальную подготовку и испытание сварщика, сделав об этом отметку в его удостоверении,

- К выполнению ручной дуговой сварки и прихватки деталей при сборке допускаются электросварщики не ниже 5-го разряда, при автоматической сварке под флюсом и ЭШС допускаются электросварщики не ниже 4-го разряда.

- К руководству работами и контролю за соблюдением технологии и качества сварки допускаются ИТР, производственные и контрольные мастера, изучившие настоящий документ, чертежи, стандарты предприятия на сварку и технологические процессы сборки и сварки конструкций из высоколегированных коррозионно-стойких сталей и прошедшие аттестацию заводской комиссии.

9. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ПРИ СВАРКЕ

9.1. На участках и в цехах, где производится сварка, доданы соблюдаться правила по обеспечению санитарно-гигиенических условий труда и техники безопасности по 
ГОСТ 12.3.003-75

При выполнении сварочных работ возможны поражения от неисправностей электрооборудования и от применения обезжиривающих жидкостей, способных легко воспламеняться.

Администрация предприятий, организующая и проводящая работы по изготовлению конструкций из высоколегированных коррозионностойких сталей, обязана обеспечить возможность выполнения действующих инструкций по технике безопасности и при необходимости откорректировать их с учетом специфики производства и рекомендаций, изложенных в настоящем разделе, выдать их под расписку рабочим и обеспечить контроль за их соблюдением.

9.2. При организации рабочих мест, их оборудовании, изготовлении конструкций и разработке инструкций по технике безопасности надлежит руководствоваться "Общими правилами техники безопасности и производственной санитарии для предприятий машиностроения", утвержденными Президиумом ЦК профсоюза рабочих машиностроения в 1958 г, и "Правилами техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах", утвержденными постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих машиностроения в 1960 г, и согласованными с Государственной санитарной инспекцией СССР с изменениями от 15 февраля 1963 г.

ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТ 2246-70, Проволока стальная сварочная. Технические условия.

- ГОСТ 3242-79, Соединения сварные. Методы контроля качества.

- ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая аварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования.

- ГОСТ 6032-75. Стали и сплавы. Методы испытания на межкристаллитную коррозию ферритных, аустенитно-мартенситных, аустенитно-ферритных и аустенитных коррозионно-стойких сталей и сплавов на железоникелевой основе.

- ГОСТ 6996-66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

- ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический, метод.

- ГОСТ 8713-79. Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 9087-81. Флюс сварочный плавленый. Технические условия.

- ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы.

- ГОСТ 11533-75. Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 11534-75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 15164-78. Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

15. ГОСТ 16098-80. Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 12.3.003 -75. ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности.

- ОСТ 26-01-82-77. Сварка в химическом машиностроении. М.: НИИхиммаш.

- ОСТ 26-291-79. Сосуды и аппараты сварные стальные. Технические требования. М.: ВНИИнефтемаш.

- РТМ 1-79. Руководящие технические материалы по сварке аустенитных нержавеющих высокомарганцевых сталей марок 10X14T14H4T, 03Х13АГ19 (ЧС-36), 07Х13АГ20 (ЧС-46) и 07Х13Н4АГ20 (ЧС-52).- Киев: ИЭС им. Е.О.Патона.

- РТМ 26-44-82. Термическая обработка нефтехимической аппаратуры и ее элементов. Волгоград: ВНИИПТхимнефтеаппаратуры.

- РТМ 26-298-78. Сосуды и аппараты сварные стальные. Соединения из разнородных сталей. Волгоград; ВНИИПТхимнефтеаппаратуры.

- Бабаков А.А., Приданцев М.В. Коррозионкостойкие стали и сплавы. М.:Металлургия, I971.

- Бабаков А.А, Нержавеющие безникелевые и малоникелевые стали и их основные свойства. Сб.Пути экономии нержавеющих сталей, М.: Металлургия, 1976.

- Каховский Н.И. Справочник по сварке высоколегированных сталей, М.: Машиностроение, 1980.

- Лившиц Л.С. Словарь-справочник по сварке, -М: Машиностроение, 1981.

- Степанов В.В. Справочник сварщика. -М.Л.: Машиностроение, 1983.

27.'Технология электрической сварки плавлением. Под ред, Б.Е.Патона. Киев; Наукова думка, 1981.

- Химушин Ф.Ф, Нержавеющие стали. 2-е изд. М,: Металлургия, 1967.

- Электрошлаковал сварка и наплавка. Под ред. В.Е.Латона Киев; Наукова думка, 1980.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, 2-е изд. с изменениями и дополнениями, утвержденными Госгортехнадзором ССCP 26 декабря 1973.-М.: Металлургия.