ГОСТ 16037-80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
И РАЗМЕРЫ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Основные типы, конструктивные элементы и размеры Welded joints in steel pipelines. Main types, design elements and dimensions | ГОСТ 16037-80 Взамен ГОСТ 16037-70 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 апреля 1980 г. № 1876 дата введения установлена

с 01.07.81

Ограничение срока действия снято по протоколу 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения трубопроводов из сталей и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений труб с трубами и арматурой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения, применяемые для изготовления самих труб из листового или полосового материала.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:

ЗП - дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом;

ЗН - дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом;

Р - ручная дуговая сварка;

Ф - дуговая сварка под флюсом;

Г - газовая сварка.

Для конструктивных элементов труб, арматуры и сварных соединений приняты следующие обозначения:

s, s1 - толщины стенок свариваемых деталей;

b - зазор между кромками свариваемых деталей после прихватки;

e - ширина сварного шва;

g - выпуклость сварного шва;

 - толщина подкладного кольца;

а - толщина шва;

с - притупление кромки;

В - ширина нахлестки;

l - длина муфты;

K - катет углового шва;

K1 - катет углового шва со стороны разъема фланца;

Dn - наружный диаметр трубы;

f - фаска фланца.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Тип соединения | Форма подготовленных кромок | Характер сварного шва | Форма поперечного сечения |  | Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки |  |  |  |  | Условное обозначение сварного соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовленных кромок | сварного шва | ЗП | ЗН | Р | Ф | Г |  |
| Стыковое соединение трубы с трубой или с арматурой | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | 2-5 25 | 2-3 10 | 2-5 25 | 4-6 133 | 1-3 150 | ### С2 |
|  |  | Односторонний на съемной подкладке |  |  | 2-4 25 |  | 2-3 25 | - | - | C4 |
|  |  | Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке |  | 0207S10-05791 | 2-3 25 |  |  |  |  | ### С5 |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 3-20 25 | - | 3-20 25 |  |  | С8 |
|  |  | Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 2-20 25 | - | 2-20 57 |  |  | C10 |
|  | Со скосом кромок | Односторонний | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 3-20 25 | 3-20 14 | 3-20 25 |  | 3-7 14-150 | CI7 |
|  |  | Односторонний на съемной подкладке | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 2-40 25 | 2-40 10 | 2-40 25 | 6-40 377 |  | C18 |
|  |  | Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 2-20 25 | 2-20 10 | 2-20 25 |  |  | С19 |
|  | Со скосом кромок | Односторонний с расплавляемой вставкой | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 4-20 25 | 4-20 25 | 4-20 25 |  |  | С46 |
|  | С криволинейным скосом кромок | Односторонний | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | - | 5-6 25 | - | - |  | С47 |
|  | С криволинейным скосом кромок с расточкой |  | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 |  | 6-25 25 |  |  | - | С48 |
|  | Со скосом кромок с расточкой | Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 6-20 25 | 6-20 25 | 6-20 57 |  |  | С49 |
|  |  | Односторонний на остающейся конической подкладке | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 |  |  |  |  |  | C50 |
|  | Со скосом кромок с раздачей |  | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 2-6 25 | 2-6 10 | - |  |  | C51 |
|  | С криволинейным скосом кромок с расточкой | Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 7-60 25 | 7-60 25 | 7-60 57 | 7-60 377 |  | C52 |
|  |  |  | 0207S10-05791 |  | 16-60 68 | - | 16-60 68 | 16-60 377 |  | С53 |
| Стыковое соединение секторов колеи (отводов) | Со скосом кромок | Двусторонний |  |  | 3-25 108 | - | 3-25 108 | - | - | С54 |
|  |  | Односторонний на съемной подкладке |  | 0207S10-05791 |  |  |  |  |  | С55 |
| Стыковое соединение фланца с трубой | С двумя несимметричными скосами двух кромок | Двусторонний | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 3-40 70 |  | 3-40 70 |  |  | C56 |
| Нахлесточное соединение промежуточного штуцера или ниппеля с трубой | Без скоса кромок | Односторонний | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 2-5 14 | 2-5 10 | 2-5 22 |  | 1-5 6-150 | HI |
| Нахлесточное соединение труб с раздачей одного конца трубы |  |  |  | 0207S10-05791 | 2-20 14 | - | 2-20 25 |  | 1,6-7 14-150 | H3 |
| Нахлесточное соединение труб муфтой | Без скоса кромок | Односторонний двойной |  | 0207S10-05791 | 2-20 14 |  | 2-20 25 | - | 1,6-7 14-150 | ### Н4 |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний с раздачей и развальцовкой |  |  | 2-12 14 |  | 2-12 14 |  | - | ### У15 |
| Угловое соединение фланца или кольца с трубой | Без скоса кромок | Двусторонний |  |  | 2-15 14 |  | 2-15 14 |  |  | У5 |
|  | Со скосом одной кромки | Двусторонний |  |  | 2-15 14 |  | 2-15 14 |  |  | У7 |
|  | С симметричным скосом одной кромки |  |  |  |  |  |  |  |  | ### У8 |
| Угловое соединение отростка с трубой равных размеров | Без скоса кромок | Односторонний |  | 0207S10-05791 | 2-4 14 | - | 2-4 25 | - |  | ### У16 |
| Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | 2-20 14 | 2-20 14 | 2-20 25 |  | 1-7 14-150 | У17 |
|  |  |  |  |  | 2-25 14 | 2-25 14 | 2-25 25 |  |  | У18 |
| Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой | Со скосом одной кромки | Односторонний |  |  | 4-25 14 | 4-25 14 | 4-25 25 | - | - | У19 |
| Угловое соединение ответвительного штуцера или приварыша с трубой |  | Односторонний на цилиндрическом усе |  |  | 4-20 12 | 4-20 12 | 4-20 25 |  |  | ### У20 |
|  |  | Односторонний на съемной подкладке |  |  |  |  |  |  |  | У21 |

Примечание. В графе «Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы для способов сварки» в числителе приведены предельные толщины стенок, а в знаменателе – минимальные наружные диаметры труб за исключением угловых соединений, для которых приведены предельные толщины стенок и минимальные наружные диаметры ответвлений (отростков, ответвительных штуцеров и приварышей); для соединений, выполненных газовой сваркой, в знаменателе приведены предельные значения наружных диаметров.

4. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2-33.

Таблица 2

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | b |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | Сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Прел. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C2 |  | 0207S10-05791 | ЗП; Р | 2,0 | 0,5 | +0,5 | 4 | +2 | - | - |
|  | 0207S10-05791 |  |  | 3,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,0-5,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ф | 4,0 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,0 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 0207S10-05791 | ЗH | 2,0-3,0 | 0 | +0,3 | - | - |  |  |
|  |  | 0207S10-05791 | Г | 1,0-1,6 | 0,5 | ±0,3 | 3 | +1 | 0,5 | +0,5 |
|  |  |  |  | 2,0-3,0 | 1,0 | ±0,5 | 4 | +2 | 1,0 | ±0,5 |

Таблица 3

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | # Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s = s1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |
| С4 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | Р; ЗН | 2-3 |
|  |  |  | #### ЗП | 2-4 |

Таблица 4

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | # Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |
| С5 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; ЗН; Р | 2-3 |

Таблица 5

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | # Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | b |  | с |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| ### С8 |  | с | ЗП; Р | 3 | 1 | +0,5 | 0,5 | +0,5 | 8 | +2 | 1,5 | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 13 | +3 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 14 |  | 2,0 | +2,0 -1,5 |
|  |  |  |  | 9 | 2 |  | 1,0 | ±0,5 | 16 | +4 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | +1,0 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 22 | +5 |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 29 | +7 |  |  |

Таблица 6

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | b |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С10 | 0207S10-05791 |  | ЗП; Р | 2 | 2 | +2 | 9 | +2 | 1,5 | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 12 | +3 |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | 14 | +4 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 4 | ±l | 16 |  | 2,0 | +2,0 -1,0 |
|  |  |  |  | 9 |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 5 | +2 -1 | 21 | +5 |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  | 23 | +6 |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 31 | +7 |  |  |

Таблица 7

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | b |  | с |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С17 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; ЗН; Р; Г | 3 | 1,0 | +0,5 | 0,5 | +0,5 | 7 | +2 | 1,5 | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,5 |  | 1,0 | ±0,5 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 12 | +3 |  |  |
|  |  |  | ЗП; ЗН; Р | 8 | 2,0 | +1,0 |  |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 16 | +4 | 2,0 | +2,0 -1,5 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  | +1,5 | 1,5 |  | 23 | +6 |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |

Примечание. При способе сварки 3Н зазор b = 0+0,5.

Таблица 8

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | b |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C18 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; ЗН; Р | 2 | 2 | +1,0 | 7 | +2 | 1,5 | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 3-4 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | ЗП; ЗН; Р; ### Ф | 6-8 | 3 | +1,0 -0,5 | 13 | +3 |  |  |
|  |  |  |  | 9-10 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 4 | +1,0 | 22 | +4 |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 24 |  | 2,0 | +2,0 -1,5 |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 20 | +5 |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25-30 | 6 | ±l,0 | 39 | +7 |  |  |
|  |  |  |  | 35-40 |  |  | 50 |  |  |  |

Таблица 9

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | b |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С19 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; ЗН; ##### Р | 2 | 2 | +1,0 | 7 | +2 | 1,5 | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 | +1,0 -0,5 | 12 | +3 |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | 13 | +4 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 16 | +5 | 2,0 | +2,0 -1,5 |
|  |  |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 5 | ±1,0 | 23 | +6 |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 25 | +8 |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  |

Таблица 10

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С46 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; ЗН; ###### Р | 4 | 9 | +2 | 1,5 | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 14 | +3 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 15 |  | 2,0 | +2,0 -1,5 |
|  |  |  |  | 12 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 22 | +5 |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 27 |  |  |  |

Таблица 11

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |
| С47 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 3Н | 5-6 |
|  |  | 0207S10-05791 |  |  |

____________

* Допускается увеличение до 2 мм.

Таблица 12

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| ### С48 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | 3Н | 6 | 16 | +3 | 2,0 | ±0,5 |
|  |  |  |  | 7 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 18 |  | 3,0 | 1,0 |
|  |  | 0207S10-05791 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 20 | +4 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 23 |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 30 |  |  |  |

__________

* Допускается увеличение до 2 мм.

Таблица 13

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | b |  | е |  | g |  | d +0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| ### С49 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ### ЗП; ЗН; ### Р | 6 | 3 | +1,0 -0,5 | 12 | +3 | 1,5 | +1,5 -1,0 | 2,5 (при Dу до 150 включ.) 3,0 (при Dу более 150) |
|  |  |  |  | 7 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  | 15 |  | 2,0 | +2,0 -1,5 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  | 18 | +4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 5 | ±1,0 | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  |

Примечание. При способе сварки 3Н зазор b = 2,5+1,0.

Таблица 14

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С50 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ### ЗП; ЗН; ### Р | 6 | 22 | +3 | 2,5 | +1,5 |
|  |  |  |  | 7 |  | +4 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | +5 | 3,5 | +2,0 |
|  |  |  |  | 10 | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 23 | +6 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 29 | +8 |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 33 |  |  |  |

Таблица 15

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструкционные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | e +2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | cварного шва |  |  |  |
| С51 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗН; ЗН | 2 | 11 |
|  |  |  |  | 3 | 12 |
|  |  |  |  | 4 | 13 |
|  |  |  |  | 5 | 14 |
|  |  |  |  | 6 |  |

Таблица 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструкционные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | R | e +6 | g |  | a ±l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | cварного шва |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |
| C52 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | Р; ЗП; Ф; ЗН | 7 | 4 | 18 | 2 | ±2 | 22° |
|  |  |  |  | 11 |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 6 | 27 |  |  | 15° |
|  |  |  |  | 20 |  | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  | 35 | 3 | +2 -3 |  |
|  |  |  |  | 36 |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  | 38 |  |  | 12° |
|  |  |  |  | 60 |  | 48 |  |  |  |

Таблица 17

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструкционные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | e +6 | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | cварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| С53 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | P; ЗП; Ф | 16 | 26 | 2 | ±2 |
|  |  |  |  | 20 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 33 |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  | 3 | +2 -3 |
|  |  |  |  | 36 | 35 |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 36 |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 37 |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 46 |  |  |

Таблица 18

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструкционные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | c |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | cварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С54 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; P | 3 | 1,5 | +1,0 -0,5 | 8 | +2 | 1,5 | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 12 | +3 |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | 13 | +4 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2,0 | +1,0 -0,5 | 16 |  | 2,0 | +2,0 -1,0 |
|  |  |  |  | 12 |  |  | 18 | +5 |  |  |
|  | 0207S10-05791 |  |  | 14 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3,0 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 24 | +6 |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  | 30 | +7 |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  |  |

Таблица 19

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструкционные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | c |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | cварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C55 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; ### Р | 3 | 2 | +1,0 | 8 | +2 | 1,5 | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 | +1,0 -0,5 | 12 | +3 |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | 13 | +5 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 16 | +6 | 2,0 | +2,0 -1,5 |
|  | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 |  | 12 | 4 |  | 18 |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 23 | +7 |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 5 |  | 31 |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  |  |

Таблица 20

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструкционные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | c |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | cварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С56 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; P | 3 | 1,5 | +1,0 -0,5 | 5 | +2 | 1,5 | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 2,0 | +2,0 -0,5 | 10 | +3 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 14 | +4 | 2,0 | +2,0 -1,5 |
|  |  |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  | 20 | +6 |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 24 | +8 |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25-30 |  |  | 35 |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 35-40 |  |  | 48 |  |  |  |

Таблица 21

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструкционные элементы и размеры |  | Способ сварки | s | К +2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | cварного шва |  |  |  |
| HI | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | Г | 1,0 | 2 |
|  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  | ЗП; ЗН; Р; ### Г | 2,0 | 3 |
|  |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 3,0 | 4 |
|  |  |  |  | 3,5 | 5 |
|  |  |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  | 5,0 | 7 |

Примечание. Допускается применение штуцеров и ниппелей с фаской.

Таблица 22

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s | К | В, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |
| Н3 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; Р | 2-20 | s+1 | 30 (при Dн до 32 включ.) 40 (при Dн св. 32 до 108 включ.) 50 (при Dн свыше 108) |
|  |  |  | Г | 1,6-7,0 |  |  |

Таблица 23

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s | ### К | 1 ±5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |
| Н4 | 0207S10-05791 |  | ЗП; Р | 2-20 | 1,3s+1 | 40 (при Dн менее 32) 50 (при Dн св. 32 до 108 включ.) 60 (при Dн более 108) |
|  |  |  | Г | 1,6-7,0 |  |  |

Таблица 24

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | Dн | f | K, не менее | b, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| У15 |  |  | ЗП; ### Р | 14-25 | K-1 | 3 | 0,05 |
|  |  |  |  | 32-57 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 76-159 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 194 |  | 6 |  |

Примечание. Значение «К» определяется при проектировании.

Таблица 25

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | # Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s | b, не более | К | К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| У5 |  |  | ЗП; Р | 2-15 | 0,5 (при Dн до 45 включ.) | s+1 | s (при s до 3 включ.) |
|  |  |  |  |  | 1,0 (при Dн св. 45 до 194 включ.) |  | 3 (при s св. 3) |
|  |  |  |  |  | 1,5 (при Dн св. 194) |  |  |

Таблица 26

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | # Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | Dн | b, не более | f | K, не менее | K1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |
| У7 | 0207S10-05791 |  | ЗП; Р | 14-25 | 0,5 | K-1 | 3 | s (при s до 3 включ.) |
|  |  |  |  | 32-57 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 76-159 | 1,0 |  | 5 | 3 (при s св. 3) |
|  |  |  |  | 194 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 219 | 1,5 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | 245 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 273-325 |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  | 377-530 |  |  | 10 |  |

Примечание. Значение «К» определяется при проектировании.

Таблица 27

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | # Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | Dн | b, не более | f | К, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| У8 |  | 0207S10-05791 | ЗП | 14-25 | 0,5 | K1 | 3 |
|  |  |  |  | 32-57 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 76-159 | 1,0 |  | 5 |
|  |  |  |  | 194 |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 219 | 1,5 |  | 7 |
|  |  |  |  | 245 |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 273-325 |  |  | 9 |
|  |  |  |  | 377-530 |  |  | 10 |

Примечание. Значение «К» определяется при проектировании.

Таблица 28

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s = s1 | K |  | g |  | e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. |
| У16 |  |  | ЗП; Р | 2 | 3 | +1 | 1,5 | +1,0 -0,5 | 4 | +2 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6 |  |

Таблица 29

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s1 | b, не более | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |
| У17 |  |  | Г | 1-7 | 1 | 1,3 толщины более тонкой детали |
|  |  |  | ЗП; ЗН; Р | 2-20 | 2 |  |

Примечание. Соединение применяется при отношении наружного диаметра ответвления к наружному диаметру трубы не более 0,5.

Таблица 30

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s1 | b, не более | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |
| У18 |  |  | Г | 1-7 | 1 | 1,3 толщины более тонкой детали |
|  | 0207S10-05791 |  | ЗП; Р; ### ЗН | 2-25 | 2 |  |

Примечание. Соединение применяется при отношении наружного диаметра ответвления к наружному диаметру трубы не более 0,5.

Таблица 31

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | # Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s1 | e |  | g +2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |
| У19 | 0207S10-05791 |  | ЗП; ЗН; Р | 4 | 8 | +2 | 3 |
|  |  |  |  | 5 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 14 | +3 |  |
|  | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 |  | 10 | 16 | +4 |  |
|  |  |  |  | 12 | 19 |  | 5 |
|  |  |  |  | 14 | 22 | +5 |  |
|  |  |  |  | 16 | 24 | +6 |  |
|  |  |  |  | 18 | 26 |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 33 |  |  |

Таблица 32

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | # Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s2 | b |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| У20 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | ЗП; P; ЗН | 4-5 | 3 | +1,0 -0,5 | 11 | +4 | 2,5 | +1 |
|  |  |  |  | 6 | 4 | ±1,0 | 14 |  | 4,0 | +3 |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 16 | +5 | 6,0 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 19 | +7 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 12 | 5 |  | 21 |  | 9,0 |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  | 24 | +8 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 26 |  | 11,0 | +4 |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 28 |  | 13,0 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 14,0 |  |

Примечания:

1. При способе сварки 3Н зазор b = 2,0+0,5.

2. Длина протачиваемой части приварыша, входящей в трубу, устанавливается при проектировании соединения.

3. Величина s2 приведена после растопки.

Таблица 33

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s1 | b |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| У21 |  |  | ЗП; ЗН; Р | 4-5 | 3 | +1,0 -0,5 | 10 | +2 | 2,5 | +1 |
|  |  |  |  | 6 | 4 | 1,0 | 11 | +4 | 4,0 | +3 |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 14 |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 16 | +5 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 12 | 5 |  | 19 | +7 | 9,0 |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  | 21 |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 24 | +8 | 11,0 | +4 |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 26 |  | 13,0 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 28 |  | 14,0 |  |

Примечание. При способе сварки НЗ зазор b = 2+0,5

5. При изготовлении тройников и крестовин из труб должны применяться типы сварных соединений, установленные для отростков с трубами, а при сварке тройников, крестовин и переходов с трубами или фланцами - соответственно типы сварных соединений труб с трубами или труб с фланцами.

6. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 34, должна производиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).

Таблица 34

мм

| Толщина тонкой детали | Разность толщин деталей |
| --- | --- |
| До 3 | 1 |
| Св. 3 до 7 | 2 |
| Св. 7 до 10 | 3 |
| Св. 10 | 4 |

0207S10-05791

Черт. 1

При разнице в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 34, на детали, имеющей большую толщину s1, должен быть сделан скос до толщины тонкой детали s, как указано на черт. 2 и 3. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

0207S10-05791

Черт. 2

0207S10-05791

Черт. 3

7. Шероховатость обрабатываемых под сварку поверхностей - Rz не более 80 мкм по ГОСТ 2789-73.

8. Остающиеся подкладки и муфты должны изготовляться из стали той же марки, из которой изготовлены трубы.

Для труб из углеродистой стали допускается изготовлять остающиеся подкладки и муфты из сталей марок 10 и 20 по ГОСТ 1050-88.

9. Зазор между остающейся подкладкой и трубой для сварных соединений, контролируемых радиографическим метолом, должен быть не более 0,2 мм, а для соединений, не контролируемых радиографированием, - не более 0,5 мм.

Местные зазоры для указанных соединений допускаются до 0,5 мм и 1,0 мм соответственно.

10. Зазор между расплавляемой вставкой и торцевой или внутренней поверхностью трубы должен быть не более 0,5 мм.

11. В сварных соединениях отростков с трубами допускается присоединение отростков под углом до 45° к оси трубы.

12. В соединениях У18 и У19 размеры е и g в сечении А-А должны устанавливаться при проектировании, при этом размер е должен перекрывать утонение стенки трубы, образуемое при вырезке отверстия, на величину до 3 мм, а размер а должен быть не менее минимальной толщины стенки свариваемых деталей.

13. Швы с привалочной стороны фланцев допускается заменять развальцовкой конца трубы.

14. Предельные отклонения катета углового шва К, К1 от номинального в случаях, не оговоренных в таблицах, должны соответствовать:

+2 мм - при К  5 мм;

+3 мм - при 5 < К  12 мм;

+5 мм - при К > 12 мм.

15. Допускается выпуклость углового шва до 2 мм при сварке в нижнем положении и до 3 мм при сварке в других пространственных положениях. Вогнутость углового шва до 30 % величины катета, но не более 3 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

16. Для сварных соединений труб с толщиной стенки более 4 мм допускается сварка корня шва способом, отличным от основного способа сварки.

0207S10-05791