ГОСТ 3.1705-81

# ПРАВИЛА ЗАПИСИ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ

Сварка

Дата введения 01.07.82

1. Настоящий стандарт устанавливает правила записи технологических операций и переходов сварки в документах, применяемых для описания технологических процессов и операций изготовления деталей и сборочных единиц (далее - документы).

2. Устанавливаются следующие формы записи наименования операции:

– полная;

– краткая;

– кодовое обозначение по классификатору технологических операций.

Полная запись наименования операции совпадает с наименованием вида (способа) сварки в данной операции (см. приложение I).

Краткой записью наименования операции является «Сварка».

3. Полную запись наименования операции следует применять в маршрутной карте при маршрутном описании технологического процесса, если входящие в операцию переходы не отличаются видом (способом) сварки.

Краткую запись наименования операции следует применять в документах любого вида, если входящие в операцию переходы отличаются видом (способом) сварки.

Кодовое обозначение следует применять при обработке данных техническими средствами, совместно с полной или краткой записью наименования операции или без нее.

В остальных случаях форму записи наименования операции устанавливает разработчик документа.

4. При необходимости в наименование операции включают указания о выполнении сварки прихватками, степени механизации сварки и другие дополнительные сведения (например, «Ручная дуговая сварка прихватками», «Автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом»).

5. Запись содержания операции (перехода) должна включать:

– ключевое слово («Сварить», «Прихватить», «Приварить», «Подварить», «Заварить» или «Выполнить»);

– наименование вида (способа) сварки, если в документе применена краткая запись наименования операции или соответствующее ей кодовое обозначение;

– информацию о прихватках, содержащую данные об их размерах, количестве и/или расположении (только для переходов с ключевым словом «Прихватить»), если она отсутствует на эскизе или не указана в соответствующих графах документа;

– указание на свариваемые детали, выполняемые швы или другие объекты.
При необходимости в запись содержания операции (перехода) включают:

– особые условия сварки (положение сварки, последовательность ее выполнения и др.);

– ссылку на документы, содержащие информацию, которая дополняет или разъясняет текстовую запись (эскиз, чертеж и др.).

6. При записи информации о прихватках следует применять вспомогательные знаки и обозначения данных по ГОСТ 2.312 и стандартам на основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений.

При использовании в технологическом проектировании средств механизации и автоматизации инженерно-технических работ отсутствующий на печатающих устройствах знак заменяют прописной буквой «К», а строчные буквы и знак «±» - по правилам ГОСТ 2.004.

7. Запись содержания перехода следует выполнять как указано на схеме с учетом требований п. 5.

Примеры

Сварить детали ______.

Сварить дуговой сваркой в углекислом газе порошковой проволокой в положении «в лодочку» детали _____согласно эскизу.

Сварить образцы-свидетели.

Сварить дуговой сваркой в инертных газах плавящимся электродом детали _____.

Прихватить детали согласно эскизу.

Прихватить 50 ± 5/200 ±10 детали ______.

Прихватить 5+1/25 ± 2 детали ______.

Прихватить контактной точечной сваркой 5+1/25 ± 2 детали _______.

Прихватить контактной точечной сваркой d= 5+1 в трех равноудаленных местах детали	.

Прихватить дуговой сваркой в углекислом газе порошковой проволокой швами, 30 ± 5/150 ± 10 детали _____.

Прихватить швами длиной 30 ± 5 в четырех диаметрально противоположных местах детали ______.

Приварить технологические пластины.

Подварить корень шва.

Заварить технологическое отверстие.

Выполнить замыкающий шов.

Выполнить одновременно швы ______.

Примечание. Линейка в примерах показана условно для определения места указания обозначений или номеров позиций деталей и сборочных единиц или номеров сварных швов по конструкторскому документу или эскизу.

8. Особые условия сварки могут быть записаны отдельными предложениями (например, «Сварку производить после остывания до температуры ниже 473 К и зачистки каждого предыдущего валика») в конце записи содержания перехода (операции), на эскизе или в графе «Особые указания»,

9. При описании операции следует указывать в технологической последовательности переходы зачистки, сборки и другие, если их выполняют на том же рабочем месте, где производится сварка, и те же исполнители. При этом следует руководствоваться правилами, установленными в соответствующих нормативно-технических документах.

10. В записи операции (перехода) допускается применять сокращения отдельных слов и словосочетаний, приведенные в приложении 2, если при этом исключается возможность различного понимания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Обязательное

НАИМЕНОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ (ВИДОВ И СПОСОБОВ) СВАРКИ

Газовая сварка

Газопрессовая сварка

Диффузионная сварка

Диффузионная сварка в активных газах

Диффузионная сварка в вакууме

Диффузионная сварка в инертных газах

Дуговая сварка

Дуговая сварка в азоте неплавящимся электродом без присадочного металла

Дуговая сварка в азоте неплавящимся электродом с присадочным металлом

Дуговая сварка в азоте плавящимся электродом

Дуговая сварка в вакууме неплавящимся электродом без присадочного металла

Дуговая сварка в вакууме неплавящимся электродом с присадочным металлом

Дуговая сварка в вакууме плавящимся электродом

Дуговая сварка в водяном паре

Дуговая сварка в инертных газах неплавящимся электродом без присадочного металла

Дуговая сварка в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом

Дуговая сварка в инертных газах плавящимся электродом

Дуговая сварка в концентрических потоках инертного и активного газов неплавящимся электродом без присадочного металла

Дуговая сварка в концентрических потоках инертного и активного газов неплавящимся электродом с присадочным металлом

Дуговая сварка в концентрических потоках инертного и активного газов плавящимся электродом

Дуговая сварка в смеси инертных и активных газов плавящимся электродом

Дуговая сварка в углекислом газе неплавящимся электродом без присадочного металла

Дуговая сварка в углекислом газе неплавящимся электродом с присадочным металлом

Дуговая сварка в углекислом газе порошковой проволокой

Дуговая сварка в углекислом газе сплошной проволокой

Дуговая сварка под флюсом

Дуговая сварка порошковой проволокой

Дуговая сварка по флюсу неплавящимся электродом без присадочного металла

Дуговая сварка по флюсу неплавящимся электродом с присадочным металлом

Дуговая сварка по флюсу плавящимся электродом

Дуговая сварка покрытыми электродами

Дуговая сварка пучком покрытых электродов

Дуговая сварка самозащитной проволокой

Дутопрессовая сварка

Индукционная сварка

Индукционно-прессовая сварка

Ионно-лучевая сварка

Контактная сварка

Контактная рельефная сварка

Контактная стыковая сварка

Контактная точечная сварка

Контактная шовная сварка

Контактная шовно-стыковая сварка

Литейная сварка

Магнитно-импульсная сварка

Печная сварка

Плазменная сварка

Сварка взрывом

Сварка тлеющим разрядом

Сварка трением

Световая сварка

Термитная сварка

Термитно-прессовая сварка

Термокомпрессионная сварка

Ультразвуковая сварка

Ультразвуковая стыковая сварка

Ультразвуковая точечная сварка

Ультразвуковая шовная сварка

Холодная сварка

Холодная стыковая сварка

Холодная точечная сварка

Холодная шовная сварка

Шлакопрессовая сварка

Электронно-лучевая сварка

Электрошлаковая сварка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## Рекомендуемое

СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

| Слово (словосочетание) | Сокращение |
| --- | --- |
| ### В наименованиях операций и видов (способов)сварки |  |
| Автоматическая Ацетиленокислородная Бензинокислородная Без присадочного металла В активных газах В водяном паре В инертных газах В концентрических потоках Водородно-кислородная В углекислом газе Газовая Газопрессовая Диффузионная Дуговая Дугопрессовая Индукционная Индукдионно-прессовая Ионно-лучевая Керосино-кислородная Контактная Кузнечная Лазерная Лежачим электродом Магнитно-импульсная Метано-кислородная | Автомат. Ацетил .-кисл. Бенз.-кисл. Без прис. мет. В актив, газах В вод. паре В инерт. газах В концентрич. потоках Водор.-кисл. В углек. газе Газ. Газопрес. Диф. Дуг. Дугопрес. Индукц. Индукц.-прес. Ионно-луч. Керос.-кисл. Контакт. Кузн. Лазер. Лежачим эл-дом Магн.-имп. Метано-кисл. |
| Наклонным электродом Неплавящимся электродом Оплавлением Плавящимся электродом Плазменная Полуавтоматическая Порошковой проволокой Пропан-бутано-кислородная Рельефная Самозащитной проволокой Световая Сопротивлением Сплошной проволокой С присадочным металлом Стыковая Термитная Термитно-прессовая Термокомпрессионная Точечная Ультразвуковая Холодная Шлакопрессовая Шовно-стыковая Электронно-лучевая Электрошлаковая | Накл. эл-дом Неплав, эл-дом Оплавл. Плав, эл-дом Плазм. Полуавтомат. Порош, провол. Пропан-бутано-кисл. Рельеф. Самозащ. провол. Свет. Сопрот. Сплош. провол. С прис.мет. Стык. Термит. Термитно-прес. Термокомпр. Точен. Ультразв. Холод. Шлакопрес. Шовно-стык. Электр.-луч. Электрошл. |
| В указаниях на особые условия сварки |  |
| В вертикальном положении В горизонтальном положении В нижнем положении В положении «в лодочку» В полувертикальном положении В полугоризонтальном положении В полу потолочном положении В потолочном положении В установленной последовательности Одновременно С внутренней стороны соединения С наружной стороны соединения С обеих сторон соединения С принудительным формированием шва С сопутствующим подогревом | В верт. полож. В гориз. полож. В нижн. полож. В полож. «в лодочку» В полуверт. полож. В полугориз. полож. В полупотолоч. полож. В потолоч. полож. В устан. послед. Одновр. С внутр. стор. соед. С нар. стор. соед. С обеих стор. соед. С принуд, формир. шва С сопут. подогр. |
| В указаниях на свариваемые детали, выполняемые швы или другие объекты |  |
| Деталь Дефект Заготовка Замыкающий шов Изделие Кольцевой шов Контрольная пластина | Дет. Деф. Загот. Замык. шов Изд. Кольц. шов. Контр, пласт. |
| Подварочный шов Продольный шов Сборочная единица Технологическая проба Технологическая пластина Технологическое отверстие В ссылках на документы Согласно чертежу Согласно эскизу | Подвар. шов Прод. шов Сб. ед. Технол. проба Технол. пласт. Технол. отв. Согл. черт. Согл. эск. |