ГОСТ 5264-80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. 
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
И РАЗМЕРЫ

|  | Москва Стандартинформ 2005 |
| --- | --- |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ Основные типы, конструктивные элементы и размеры Manual arc welding. Welding joints. Main types, design elements and dimensions | ГОСТ 5264-80 Взамен ГОСТ 5264-69 |
| --- | --- |

Издание (апрель 2005 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1989 г. (ИУС 4-89).

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.80 № 3827 дата введения установлена

01.07.81

(Поправка).

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых ручной дуговой сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80.

2. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

3. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2 - 54.

Таблица 1

| Тип соединения | Форма подготовленных кромок | Характер сварного шва | Форма поперечного сечения |  | Толщина свариваемых деталей, мм | Условное обозначение соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовленных кромок | сварного шва |  |  |
| Стыковое | С отбортовкой кромок | Односторонний |  |  | 1 - 4 | С1 |
|  |  |  |  |  | 1 - 12 | С28 |
|  | С отбортовкой одной кромки |  |  |  | 1 - 4 | С3 |
|  | Без скоса кромок |  | 0207S10-05791 |  |  | С2 |
|  |  | Односторонний на съемной подкладке |  |  | 1 - 4 | С4 |
|  |  | Односторонний на остающейся подкладке |  |  |  | С5 |
|  |  | Односторонний замковый |  |  | 1 - 4 | С6 |
|  |  | Двусторонний |  |  | 2 - 5 | С7 |
|  | Без скоса кромок с последующей строжкой |  |  |  | 6 - 12 | С42 |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний |  |  | 3 - 60 | С8 |
|  |  | Односторонний на съемной подкладке |  |  |  | С9 |
|  |  | Односторонний на остающейся подкладке |  |  |  | С10 |
|  |  | Односторонний замковый |  |  |  | С11 |
|  |  | Двусторонний |  |  |  | С12 |
|  | С криволинейным скосом одной кромки |  |  |  | 15 - 100 | С13 |
|  | С ломаным скосом одной кромки |  |  |  |  | С14 |
|  | С двумя симметричными скосами одной кромки |  |  |  | 8 - 100 | С15 |
|  | С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки |  |  |  | 30 - 120 | С16 |
|  | С двумя несимметричными скосами одной кромки |  |  |  | 12 - 100 | С43 |
|  | Со скосом кромок | Односторонний |  |  | 3 - 60 | С17 |
|  |  | Односторонний на съемной подкладке |  |  |  | С18 |
|  |  | Односторонний на остающейся подкладке |  |  | 6 - 100 | С19 |
|  |  | Односторонний замковый |  |  | 3 - 60 | С20 |
|  |  | Двусторонний |  |  |  | С21 |
|  | Со скосом кромок с последующей строжкой |  |  |  | 8 - 40 | С45 |
|  | С криволинейным скосом кромок |  |  |  | 15 - 100 | С23 |
|  | С ломаным скосом кромок |  |  |  |  | С24 |
|  | С двумя симметричными скосами кромок |  |  |  | 8 - 120 | С25 |
|  | С двумя симметричными криволинейными скосами кромок |  |  |  | 30 - 175 | С26 |
|  | С двумя симметричными ломаными скосами кромок |  |  |  | 30 - 175 | С27 |
|  | С двумя несимметричными скосами кромок | Двусторонний |  |  | 12 - 120 | С39 |
|  |  |  |  |  |  | С40 |
| Угловое | С отбортовкой одной кромки | Односторонний |  |  | 1 - 4 | У1 |
|  |  |  |  |  | 1 - 12 | У2 |
|  | Без скоса кромок |  |  |  | 1 - 6 | У4 |
|  |  |  |  |  | 1 - 30 |  |
|  |  | Двусторонний |  |  | 2 - 8 | У5 |
|  |  |  |  |  | 2 - 30 |  |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний |  |  | 3 - 60 | У6 |
|  |  | Двусторонний |  |  |  | У7 |
|  | С двумя симметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  |  | 8 - 100 | У8 |
|  | Со скосом кромок | Односторонний |  |  | 3 - 60 | У9 |
|  |  | Двусторонний |  |  |  | У10 |
| Тавровое | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | 2 - 40 | Т1 |
|  |  | Двусторонний |  |  |  | Т3 |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний |  |  | 3 - 60 | Т6 |
|  |  | Двусторонний |  |  |  | Т7 |
|  | С криволинейным скосом одной кромки |  |  |  | 15 - 100 | Т2 |
|  | С двумя симметричными скосами одной кромки |  |  |  | 8 - 100 | Т8 |
|  | С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки |  |  |  | 12 - 100 | Т9 |
|  |  |  |  |  | 30 - 120 | Т5 |
| Нахлесточное | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | 2 - 60 | Н1 |
|  |  | Двусторонний |  |  |  | Н2 |

Таблица 2

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  | R | i | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| С1 |  |  | От 1 до 2 | 0 | +0,5 | От s до 2s | От s до 3s | 2s + 3 |
|  |  |  | Св. 2 до 4 |  | +1,0 |  |  |  |

* Размер для справок.

Таблица 3

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | R | е, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| С28 | 0207S10-05791 |  | От 1 до 2 | От s до 2s | 3s + 2 | 0 | +1 |
|  |  |  | Св. 2 до 6 |  | 2s + 3 |  |  |
|  |  |  | Св. 6 до 9 |  |  |  | +2 |
|  |  |  | Св. 9 до 12 |  | 2s + 4 |  | +3 |

Таблица 4

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  | R | i | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| С3 |  |  | От 1 до 2 | 0 | +0,5 | От s до 2s | От s до 3s | 2s + 3 |
|  |  |  | Св. 2 до 4 |  | +1,0 |  |  |  |

* Размер для справок.

Таблица 5

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | b |  | е, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С2 |  |  | От 1,0 до 1,5 | 0 | +0,5 | 6 | 1,0 | ± 0,5 |
|  |  |  | Св. 1,5 до 3,0 | 1 | ± 1,0 | 7 | 1,5 | ± 1,0 |
|  |  |  | Св. 3,0 до 4,0 | 2 | +1,0 | 8 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | -0,5 |  |  |  |

Таблица 6

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | b |  | e, не более | e1 не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| С4 |  |  | От 1,0 до 1,5 | 0 | +0,5 | 6 | 4 | 1,0 | ± 0,5 |
|  |  |  | Св. 1,5 до 3,0 | 1 | ± 1,0 | 7 | 6 | 1,5 | ± 1,0 |
|  |  |  | Св. 3,0 до 4,0 | 2 | +1,0 -0,5 | 8 |  | 2,0 |  |

Таблица 7

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | b |  | e, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С5 |  |  | От 1,0 до 1,5 | 0 | +0,5 | 6 | 1,0 | ± 0,5 |
|  |  |  | Св. 1,5 до 3,0 | 1 | ± 1 | 7 | 1,5 | ± 1,0 |
|  |  |  | Св. 3,0 до 4,0 | 2 | +1,0 | 8 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | -0,5 |  |  |  |

Таблица 8

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  | e, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| C6 | 0207S10-05791 |  | От 1,0 до 1,5 | 0 | +0,5 | 6 | 1,0 | ± 0,5 |
|  |  |  | Св. 1,5 до 3,0 | 1 | ±1,0 | 7 | 1,5 | ± 1,0 |
|  |  |  | Св. 3,0 до 4,0 | 2 | +1,0 | 8 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | -0,5 |  |  |  |

Таблица 9

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | b |  | e, не более | g ± 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| С7 |  |  | 2 | 2 | ± 1,0 | 8 | 1,5 |
|  |  |  | Св. 2 до 4 |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Св. 4 до 5 |  | +1,5 | 10 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | -1,0 |  |  |

Таблица 10

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | h ± 1 | f ± 1 | e, не более | e1, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С42 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 6 до 8 | 4 | 7 | 10 | 12 |
|  |  |  | Св. 8 до 10 | 6 | 9 | 12 | 14 |
|  |  |  | Св. 10 до 12 | 8 | 11 | 14 | 16 |

Таблица 11

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С8 | 0207S10-05791 |  | От 3 до 5 | 8 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 24 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 35 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 49 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 53 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 64 |  |  |  |

Таблица 12

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | b ± 1 | e |  | e1 ± 2 | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С9 |  |  | От 3 до 5 | 3 | 10 | ± 2 | 4 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 4 | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 |  | 22 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 5 | 26 | ± 3 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 34 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 53 | ± 4 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 64 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 68 |  |  |  |  |

Таблица 13

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | b ± 1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С10 | 0207S10-05791 |  | От 3 до 5 | 3 | 10 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 4 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 5 | 26 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 |  | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 49 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 53 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 64 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 68 |  |  |  |

Таблица 14

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | b ± 1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С11 | 0207S10-05791 |  | От 3 до 5 | 3 | 10 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 4 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 5 | 26 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 |  | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 49 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 53 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 64 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 68 |  |  |  |

Таблица 15

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | e1 ± 2 | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С12 | 0207S10-05791 |  | От 3 до 5 | 8 | ± 2 | 8 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 16 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 24 | ± 3 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 41 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 49 | ± 4 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 53 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 64 |  |  |  |  |

Таблица 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | R ± 1 | e |  | e1 ± 2 | s = s1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С13 |  |  | От 15 до 17 | 8 | 16 | ± 3 | 10 | 0,5 | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 22 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 26 | ± 4 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 10 | 36 | ± 5 | 14 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 |  | 46 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 |  | 48 |  |  |  |  |

Таблица 17

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | h ± 1 | e |  | e1 ± 2 | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С14 |  |  | От 15 до 17 | 10 | 16 | ± 3 | 10 | 0,5 | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 12 | 22 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 26 | ± 4 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 |  | 36 | ± 5 | 14 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 |  | 46 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 |  | 48 |  |  |  |  |

Таблица 18

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С15 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 8 до 11 | 10 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 14 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 39 | ± 4 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 45 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 51 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 58 |  |  |  |

Таблица 19

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | R ± 1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С16 | 0207S10-05791 |  | От 30 до 32 | 8 | 16 | ± 3 | 0,5 | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 10 | 24 | ± 4 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 |  | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 |  | 29 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 100 до 106 |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 106 до 112 |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 112 до 118 |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 118 до 120 |  | 38 |  |  |  |

Таблица 20

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | е1 |  | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С43 | 0207S10-05791 |  | От 12 до 14 | 18 | ± 2 | 15 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 19 | ± 3 | 16 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 20 |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 22 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 24 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 27 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 30 |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 33 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 36 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 42 |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 45 |  | 29 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 48 |  | 31 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 51 | ± 4 | 33 | ± 3 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 54 |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 57 |  | 37 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 60 |  | 39 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 63 |  | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 66 |  | 43 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 69 |  | 45 |  |  |  |

Таблица 21

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С17 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 3 до 5 | 8 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 22 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 47 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 52 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 65 |  |  |  |

Таблица 22

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | b ± 1 | e |  | e1 ± 1 | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С18 | 0207S10-05791 |  | От 3 до 5 | 3 | 10 | ± 2 | 4 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 4 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 |  | 24 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 5 | 28 | ± 3 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 36 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 54 | ± 4 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 68 |  |  |  |  |

Таблица 23

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | b ± 1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С19 | 0207S10-05791 |  | От 6 до 10 | 8 | 17 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 10 до 14 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 18 |  | 22 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 18 до 22 |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 22 до 26 | 12 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 26 до 30 |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 30 до 35 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 35 до 40 |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 47 |  | 34 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 47 до 54 |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 54 до 60 |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 66 |  | 40 | ± 5 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 66 до 72 |  | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 72 до 78 |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 78 до 85 |  | 52 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 85 до 92 |  | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 92 до 100 |  | 60 |  |  |  |

Таблица 24

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b ± 1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С20 | 0207S10-05791 |  | От 3 до 5 | 3 | 10 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 4 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 5 | 28 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 |  | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 54 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 63 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 68 |  |  |  |

Таблица 25

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | e1 ± 2 | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С21 | 0207S10-05791 |  | От 3 до 5 | 8 | ± 2 | 8 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 16 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 22 | ± 3 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 42 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 52 | ± 4 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 65 |  |  |  |  |

Таблица 26

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | c +2 -1 | h +2 -1 | f +2 -1 | e |  | e1 ± 2 | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С45 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 8 до 11 | 4 | 6 | 12 | 14 | ± 2 | 18 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 11 до 14 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 |  |  |  | 20 | ± 3 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 7 | 9 | 14 | 24 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 10 | 12 | 16 | 34 |  | 22 |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |

Таблица 27

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | e1 ± 2 | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С23 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 15 до 17 | 26 | ± 3 | 10 | 0,5 | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 33 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 34 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 36 | ± 4 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 46 | ± 5 | 14 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 52 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 60 |  |  |  |  |

Таблица 28

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | e1 ± 2 | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С24 | 0207S10-05791 |  | От 15 до 17 | 24 | ± 3 | 10 | 0,5 | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 34 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 38 | ± 4 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 46 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 48 | ± 5 | 14 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 52 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 58 |  |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 60 |  |  |  |  |

Таблица 29

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С25 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 8 до 11 | 10 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 14 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 39 | ± 4 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 45 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 51 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 57 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 100 до 106 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 106 до 112 | 63 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 112 до 118 | 66 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 118 до 120 | 68 |  |  |  |

Таблица 30

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С26 | 0207S10-05791 |  | От 30 до 34 | 23 | ± 3 | 0,5 | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 34 до 38 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 38 до 42 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 42 до 46 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 46 до 50 | 27 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 50 до 54 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 54 до 60 | 29 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 66 | 31 | ± 4 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 66 до 72 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 72 до 78 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 78 до 84 | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 84 до 90 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 90 до 96 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 96 до 100 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 100 до 108 | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 108 до 116 | 46 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 116 до 124 | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 124 до 132 | 50 | ± 5 |  |  |
|  |  |  | Св. 132 до 140 | 52 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 140 до 148 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 148 до 156 | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 156 до 164 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 164 до 170 | 64 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 170 до 175 | 68 |  |  |  |

Таблица 31

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | h ± 1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С27 | 0207S10-05791 |  | От 30 до 34 | 8 | 17 | ± 3 | 0,5 | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 34 до 38 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 38 до 42 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 42 до 46 |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 46 до 50 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 50 до 54 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 54 до 60 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 66 | 12 | 28 | ± 4 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 66 до 72 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 72 до 78 |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 78 до 84 |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 84 до 90 |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 90 до 96 |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 96 до 100 |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 100 до 108 | 20 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 108 до 116 |  | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 116 до 124 |  | 46 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 124 до 132 |  | 50 | ± 5 |  |  |
|  |  |  | Св. 132 до 140 |  | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 140 до 148 |  | 57 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 148 до 156 |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 156 до 164 |  | 64 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 164 до 170 |  | 68 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 170 до 175 |  | 72 |  |  |  |

Таблица 32

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | e1 |  | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С39 | 0207S10-05791 |  | От 12 до 14 | 16 | ± 2 | 11 | ± 2 | 0,5 | +1,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 18 | ± 3 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 20 |  | 13 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 22 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 25 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 28 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 30 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 32 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 35 |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 41 |  | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 44 |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 47 |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 49 | ± 4 | 29 | ± 3 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 51 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 53 |  | 31 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 55 |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 57 |  | 33 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 60 |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 63 |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 100 до 106 | 66 |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 106 до 112 | 69 |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 112 до 118 | 72 |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 118 до 120 | 75 |  | 42 |  |  |  |

Таблица 33

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | e1 |  | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С40 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 12 до 14 | 20 | ± 2 | 10 | ± 2 | 0,5 | +1,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 22 | ± 3 | 11 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 23 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 24 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 25 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 26 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 27 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 28 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 29 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 30 |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 31 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 33 |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 34 | ± 4 | 29 | ± 3 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 36 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 38 |  | 31 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 40 |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 42 |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 44 |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 47 |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 100 до 106 | 50 |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 106 до 112 | 52 |  | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 112 до 118 | 54 |  | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 118 до 120 | 56 |  | 46 |  |  |  |

Таблица 34

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  | R | i | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| У1 | 0207S10-05791 |  | От 1 до 2 | 0 | +0,5 | От s до 2s | От s до 3s | 2s + 3 |
|  |  |  | Св. 2 до 4 |  | +1,0 |  |  |  |

* Размер для справок.

Таблица 35

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | R | e, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| У2 | 0207S10-05791 s1 ³ 1 | 0207S10-05791 | От 1 до 2 | От s до 2s | 5 | 0 | +1 |
|  |  |  | Св. 2 до 6 |  | 7 |  | +2 |
|  |  |  | Св. 6 до 9 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | Св. 9 до 12 |  | 17 |  |  |

Таблица 36

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | n | b |  | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |
| У4 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 1,0 до 1,5 | От 0 до 0,5s | 0 | +0,5 | 6 |
|  |  |  | Св. 1,5 до 3,0 |  |  | +1,0 | 8 |
|  |  |  | Св. 3,0 до 5,0 |  |  | +2,0 | 10 |
|  |  |  | Св. 5,0 до 6,0 |  |  |  | 12 |

Таблица 37

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | n | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| У4 | 0207S10-05791 |  | От 1,0 до 1,5 | Св. 0,5s до s | 0 | +0,5 |
|  |  |  | Св. 1,5 до 3,0 |  |  | +1,0 |
|  |  |  | Св. 3,0 до 5,0 |  |  | +2,0 |

Таблица 38

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | n | b |  | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |
| У5 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 2 до 3 | От 0 до 0,5s | 0 | +1 | 8 |
|  |  |  | Св. 3 до 5 |  |  | +2 | 10 |
|  |  |  | Св. 5 до 6 |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Св. 6 до 8 |  |  |  | 14 |

Таблица 39

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | n | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| У5 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 2 до 3 | Св. 0,5s до s | 0 | +1 |
|  |  |  | Св. 3 до 30 |  |  | +2 |

Таблица 40

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| У6 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 3 до 5 | 8 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 24 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 35 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 49 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 53 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 64 |  |  |  |

Таблица 41

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| У7 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 3 до 5 | 8 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 24 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 35 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 49 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 53 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 64 |  |  |  |

Таблица 42

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  | e1 |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| У8 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 8 до 11 | 10 | ± 2 | 9 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 12 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 14 | ± 3 | 12 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 16 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 18 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 22 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 24 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 26 |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 28 |  | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 30 |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 32 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 34 |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 36 |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 39 | ± 4 | 37 | ± 4 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 42 |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 45 |  | 43 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 48 |  | 46 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 51 |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 54 |  | 52 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 58 |  | 56 |  |  |  |

Таблица 43

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| У9 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 3 до 5 | 8 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 22 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 47 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 52 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 65 |  |  |  |

Таблица 44

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| У10 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 3 до 5 | 8 | ± 2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 22 | ± 3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 47 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 52 | ± 4 |  |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 65 |  |  |  |

Таблица 45

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т1 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 2 до 3 | 0 | +1 |
|  |  |  | Св. 3 до 15 |  | +2 |
|  |  |  | Св. 15 до 40 |  | +3 |

Таблица 46

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т3 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 2 до 3 | 0 | +1 |
|  |  |  | Св. 3 до 15 |  | +2 |
|  |  |  | Св. 15 до 40 |  | +3 |

Таблица 47

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т6 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 3 до 5 | 7 | ± 2 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 10 |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 14 |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 18 |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 22 | ± 3 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 26 |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 30 |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 33 |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 36 |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 40 |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 44 |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 47 | ± 4 |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 50 |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 54 |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 58 |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 62 |  |

Таблица 48

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т7 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 3 до 5 | 7 | ± 2 |
|  |  |  | Св. 5 до 8 | 10 |  |
|  |  |  | Св. 8 до 11 | 14 |  |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 18 |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 22 | ± 3 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 26 |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 30 |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 33 |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 36 |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 40 |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 44 |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 47 | ± 4 |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 50 |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 54 |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 58 |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 62 |  |

Таблица 49

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | R ± 1 | e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т2 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 15 до 17 | 8 | 14 | ± 3 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 |  | 15 |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 16 |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 |  | 17 |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 |  | 18 |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 20 |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 22 |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 24 | ± 4 |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 26 |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 28 |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 30 |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 32 |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 10 | 34 | ± 5 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 |  | 36 |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 |  | 38 |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 |  | 40 |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 |  | 42 |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 |  | 44 |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 |  | 46 |  |

Таблица 50

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т8 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 8 до 11 | 9 | ± 2 |
|  |  |  | Св. 11 до 14 | 11 |  |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 12 | ± 3 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 14 |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 16 |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 18 |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 20 |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 22 |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 24 |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 26 |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 28 |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 30 |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 32 |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 34 |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 37 | ± 4 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 40 |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 43 |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 46 |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 48 |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 52 |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 56 |  |

Таблица 51

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т9 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 12 до 14 | 8 | ± 2 |
|  |  |  | Св. 14 до 17 | 10 | ± 3 |
|  |  |  | Св. 17 до 20 | 12 |  |
|  |  |  | Св. 20 до 24 | 14 |  |
|  |  |  | Св. 24 до 28 | 16 |  |
|  |  |  | Св. 28 до 32 | 17 |  |
|  |  |  | Св. 32 до 36 | 18 |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 | 19 |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 | 20 |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 | 21 |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 | 22 |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 | 24 |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 | 26 |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 28 | ± 4 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 | 30 |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 | 32 |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 | 34 |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 | 36 |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 | 38 |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 | 40 |  |

Таблица 52

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | R ± 1 | e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т5 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 30 до 32 | 8 | 14 | ± 3 |
|  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 15 |  |
|  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 16 |  |
|  |  |  | Св. 40 до 44 |  | 17 |  |
|  |  |  | Св. 44 до 48 |  | 18 |  |
|  |  |  | Св. 48 до 52 |  | 19 |  |
|  |  |  | Св. 52 до 56 |  | 20 |  |
|  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 21 |  |
|  |  |  | Св. 60 до 64 | 10 | 22 | ± 4 |
|  |  |  | Св. 64 до 70 |  | 23 |  |
|  |  |  | Св. 70 до 76 |  | 24 |  |
|  |  |  | Св. 76 до 82 |  | 25 |  |
|  |  |  | Св. 82 до 88 |  | 26 |  |
|  |  |  | Св. 88 до 94 |  | 27 |  |
|  |  |  | Св. 94 до 100 |  | 28 |  |
|  |  |  | Св. 100 до 106 |  | 30 |  |
|  |  |  | Св. 106 до 112 |  | 32 |  |
|  |  |  | Св. 112 до 118 |  | 34 |  |
|  |  |  | Св. 118 до 120 |  | 36 |  |

Таблица 53

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | В | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| Н1 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 2 до 5 | 3 - 20 | 0 | +1,0 |
|  |  |  | Св. 5 до 10 | 8 - 40 |  | +1,5 |
|  |  |  | Св. 10 до 29 | 12 - 100 |  | +2,0 |
|  |  |  | Св. 29 до 60 | 30 - 240 |  |  |

Таблица 54

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | В | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| Н2 | 0207S10-05791 | 0207S10-05791 | От 2 до 5 | 3 - 20 | 0 | +1 |
|  |  |  | Св. 5 до 10 | 8 - 40 |  | +1,5 |
|  |  |  | Св. 10 до 29 | 12 - 100 |  | +2,0 |
|  |  |  | Св. 29 до 60 | 30 - 240 |  |  |

4. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 55, должна проводиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 55

мм

| Толщина тонкой детали | Разность толщин деталей |
| --- | --- |
| От 1 до 4 | 1 |
| Св. 4 до 20 | 2 |
| Св. 20 до 30 | 3 |
| Св. 30 | 4 |

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).

0207S10-05791

Черт. 1

При разности в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 55, на детали, имеющей большую толщину s1, должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины тонкой детали s, как указано на черт. 2, 3 и 4. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

0207S10-05791

Черт. 2

0207S10-05791

Черт. 3

0207S10-05791

Черт. 4

5. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга, не более:

0,5 мм - для деталей толщиной до 4 мм;

1,0 мм - для деталей толщиной 4 - 10 мм;

0,1s, но не более 3 мм - для деталей толщиной 10 - 100 мм;

0,01s + 2 мм, но не более 4 мм - для деталей толщиной более 100 мм.

6. В стыковых, тавровых и угловых соединениях толщиной более 16 мм, выполняемых в монтажных условиях, допускается увеличение номинального значения размера b до 4 мм. При этом соответственно сможет быть увеличена ширина шва e, е1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. При сварке в положениях, отличных от нижнего, допускается увеличение размера g и g1 не более:

1,0 мм - для деталей толщиной до 60 мм;

2,0 мм - для деталей толщиной свыше 60 мм.

8. При выполнении двустороннего шва с полным проплавлением перед сваркой с обратной стороны корень шва должен быть расчищен до чистого металла. Для несимметричных соединений с двусторонним швом в случае строжки корня первого шва допускается увеличение размеров подварочного шва до размеров первого шва.

9. Размер и предельные отклонения катета углового шва K, K1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1, 2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3.

8, 9. (Измененная редакция, Изм. № 1).

10. (Исключен, Изм. № 1).

11. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении 1.

12. При применении электродов с более высоким временным сопротивлением разрыву, чем у основного металла, катет углового шва в расчетном соединении может быть уменьшен до значений, приведенных в приложении 2.

13. Допускается выпуклость и вогнутость углового шва до 30 % его катета. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета Kп (черт. 5), установленного при проектировании.

0207S10-05791

Черт. 5

Примечание. Катетом Kп является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет Kп принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве - меньший.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

14. Допускается применять установленные настоящим стандартом основные типы сварных соединений, конструктивные элементы и размеры сварных соединений при сварке в двуокиси углерода электродной проволокой диаметром 0,8 - 1,4 мм (УП).

15. Допускается в местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увеличение размеров швов до 30 % номинального значения.

16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента предельные отклонения угла скоса кромок могут быть увеличены до ± 5°.

При этом соответственно может быть изменена ширина шва e, e1.

15, 16. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Рекомендуемое

мм

| Предел текучести свариваемой стали, МПа | Минимальный катет углового шва для толщины более толстого из свариваемых элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 3 до 4 | Св. 4 до 5 | Св. 5 до 10 | Св. 10 до 16 | Св. 16 до 22 | Св. 22 до 32 | Св. 32 до 40 | Св. 40 до 80 |
| До 400 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Св. 400 до 450 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

Примечание. Минимальное значение катета не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# Рекомендуемое

мм

| Катет углового шва для отношения временного сопротивления разрыву металла шва к временному сопротивлению разрыву основного металла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 17 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| 19 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 20 | 18 | 17 | 16 | 14 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Рекомендуемое

мм

| Номинальный размер катета углового шва | Предельное отклонение размера катета углового шва |
| --- | --- |
| От 3 до 5 | +1,0 |
|  | -0,5 |
| Св. 5 до 8 | +2,0 |
|  | -1,0 |
| Св. 8 до 12 | +2,5 |
|  | -1,5 |
| Св. 12 | +3,0 |
|  | -2,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение 1. 31 Приложение 2. 31 Приложение 3. 32

0207S10-05791