ТУ 24.22.188-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ

(ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ),

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОНТАЖ

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

# С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения

- Обследование и осмотр металлоконструкций кранов .

- Ремонтная документация

- Изготовление новых элементов металлоконструкций .

- Конструкционные и сварочные материалы

- Правка проката и гибка заготовок

- Разметка

- Резка проката и обработка кромок

- Сборка и подготовка металлоконструкций к сварке .

- Сварка.

5.	Ремонт основных элементов металлоконструкций крана

- Ремонт пролетных балок

- Ремонт концевых балок

- Ремонт узла сопряжения пролетных и концевых балок

- Ремонт элементов с трещинами

- Допуски на отремонтированные металлоконструкции

- Контроль качества изготовления металлоконструкций

6.	Правила приемки и регистрации проведенного ремонта

7.	Грунтовка, окраска и маркировка

8.	Хранение

9.	Транспортирование

10. Методы испытаний

11. Монтаж металлоконструкций кранов

12. Техника безопасности

13. Перечень нормативно-технической документации, использованной при разработке ТУ

14. Лист регистрации изменений ТУ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Выявление повреждений элементов металлоконструкций и отбор проб для исследования металла

2. Варианты ремонта и реконструкции металлоконструкций кранов с технологическими картами (принципиальные решения)

3.Технологический процесс ремонта металлоконструкций мостового крана грузоподъемностью 5 тонн пролетом 29 м.

4. Технологический процесс на ремонт концевых балок.

5.Инструкция на производство сварочных работ при ремонте, изготовлении и реконструкции крановых металлоконструкций

6.Конструктивно-технологические рекомендации по ремонту ездовых балок и опор двутаврового и таврового сечений однобалочных опорных и подвесных мостовых и козловых кранов

7. Типовые технологические указания (основы) сварки ванно-дуговым способом стыков крановых рельсов.

8. Рекомендации по конструктивно-технологическому выполнению узла нижнего пояса главных балок в месте перехода горизонтального в наклонный участок мостовых электрических кранов грузоподъемностью до 50 тонн.

9. Ремонт механизмов грузоподъемных кранов

10. Монтаж грузоподъемных кранов

11. Комплект техдокументации восстановления грузовых крюков

- Болтовые и заклепочные соединения

- Тепловая и комбинированная виды правки

- Варианты сварных конструкций клиновой втулки крепления канатов

15. Методические указания по применению ультразвукового контроля качества сварных соединений и сплошности металла (конструкций) при производстве, ремонте и замере толщин металлоконструкций

16. РД 24.090.52-90 "Подъемно-транспортные машины. Материалы для сварных металлических конструкций"

17. РД 24.090.97-98 "Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов"

18. РЦ 24.090.100-99 "Оборудование подъемно-транспортное. Указания по проведению входного контроля качества конструкционных сталей и сварочных материалов для изготовления, ремонта, реконструкции и монтажа металлоконструкций грузоподъемных кранов"

Настоящие Технические условия распространяются на металлоконструкции кранов мостового типа, самоходные стреловые, железнодорожные, эксплуатирующихся в климатических, районах с умеренным климатом (катег.1, 2, 3) по ГОСТ 15150 и устанавливают основные технические требования к производству их ремонта, реконструкции, изготовлению отдельных элементов и монтажу.

Настоящие технические условия действуют совместно с технической документацией завода-изготовителя и техническими требованиями ГОСТ, ОСТ, РД, ТУ на конкретные виды машин.

Технические условия являются руководством для работ, входящих в объем текущего и капитального ремонтов действующего Положения о планово-предупредительном ремонте грузоподъемных машин, аварийные случаи-отказы, и работ по результатам обследования машин, выработавших нормативный срок.

В разработке использованы запатентованные и находящиеся в Роспатенте прогрессивные технические решения ВНИИПТМАШ.

Все права охраняются в соответствии с законами РФ. Перепечатка и размножение данного материала без согласия ВНИИПТМАШ запрещены.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Технические условия разработаны в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора РФ, РД 10-08, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, 
ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 7890, ГОСТ 27584, РД 24.090.97, РД 24.090.52 и устанавливают основные требования и указания к дефектации и ремонту металлоконструкций кранов мостового типа, конструкционным и сварочным материалам, применяемым при ремонте, реконструкции, изготовлении и монтаже, а также к заготовкам, сборке, сварке, отделке, приемке, испытаниям и технике безопасности при проведении указанных работ.

1.2. Для производства ремонта крановых металлоконструкций, специализированная организация должна иметь лицензию на выполнение данного вида работ в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором России 31 декабря 1999г.(далее Правил ...).

- Ремонт, изготовление, реконструкция и монтаж должны производиться в полном соответствии с рабочими чертежами и технологическими процессами. Все отступления оформляются и согласовываются с авторами конструкторской документации или головным институтом по краностроению. Элементы металлоконструкций кранов должны быть изготовлены из сталей, марки и категории которых указаны в рабочих чертежах. Замена марок сталей должна быть согласована с разработчиком.

1.3. Ремонтом или реконструкцией крана должны быть восстановлены первоначальная несущая способность конструкции, элемента, сборочной единицы (прочность, жесткость, устойчивость).

1.4. К сварочным работам при ремонте, изготовлении отдельных узлов металлоконструкций кранов должны допускаться сварщики, выдержавшие испытания в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков", утвержденными Госгортехнадзором России.

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОСМОТР МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРАНОВ И ПОДГОТОВКА РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Грузоподъемные краны, которые должны ремонтироваться в соответствии с графиком ППР, подвергаются осмотру, краны аварийные и проработавшие свой нормативный срок - обследованию.

- Обследование и осмотр кранов проводится в соответствии с Методическими указаниями по проведению обследования кранов с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, разработанных ВНИИПТМАШ, комиссией, образуемой организацией-владельцем крана, если она имеет лицензию на проведение данного вида работ, или совместно с другой специализированной организацией, имеющей разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора, и прошедшей аттестацию в его инженерно-консультативных центрах.

2.3. Основные работы, проводимые при обследовании:

- ознакомление с технической и эксплуатационной документацией крана (паспорт, ремонтные и крановые журналы, инструкция по монтаж и эксплуатации), чертежи (эскизы) модернизации, расчеты;

- внешний осмотр крана, механизмов и электрооборудования;

- проверка состояния основных несущих элементов конструкции, сварных соединений.

2.4. Состав документации, необходимой для ремонта кранов: - паспорт крана, в котором должны содержаться сведения о переустановках крана, проведенных технических освидетельствований, ремонтах и реконструкциях (включая чертежи, по которым проводились ремонты и реконструкции). В случае проведения сварочных работ, пас порт должен содержать сведения о материале вновь изготовленных элементов, сварочных электродах и о выполнявшем работу сварщике (сварщиках);

- справки с указанием сведений о характере работы, выполняемой краном, среднего и максимального груза, количество перерабатываемого груза в год, а для кранов режимов "Т" и "ВТ" (6К, 7К и 8К) - также с начала эксплуатации. Также необходимы сведения о действительном режиме работы, окружающей среде, месте установки крана.

Если в паспорте крана отсутствуют сведения о материалах несущих элементов, следует определить их химический состав и ударную вязкость лабораторным путем. Перед определением химического состава необходим тщательный осмотр элементов с выявлением расслоений, трещин, подрезов. Пробы надо брать в кол-ве до 30 грамм:

- для сплошностенчатых конструкций из верхнего нижнего поясов и вертикальной стенки;

- для ферменных конструкций из верхнего и нижнего поясов главной фермы, опорных раскосов и 2-х средних раскосов.

Места взятия проб указаны в Приложении 1.

Стружка для анализа может быть получена пневмозубилом с кромки элемента, либо засверливанием отверстия. В случае, если стружка берется зубилом, то место взятия пробы обрабатывается шлифмашинкой, обеспечивая плавную линию кромки.

В стержнях пробу берут на расстоянии не менее удвоенного поперечного размера элемента от окончания фасонки, сварного шва. Расстояние от кромки отверстия до кромки элемента должно быть не менее 15...30 мм. Для клепаных конструкций диаметр сверления должен быть не более 0,8 диаметра заклепки. Для сварных конструкций диаметр сверления 8-10 мм. Проба должна быть упакована и замаркирована. На отобранные пробы составляется ведомость с указанием крана, элемента, профиля. Отбор проб для определения химического анализа; проводится в соответствии с ГОСТ 7565. Химический анализ стали производится по ГОСТ 22.536.0 - 22.536.12. Результаты химического анализа заносят в ведомость. Допускается определение химического состава стали методом фотоэлектрического спектрального анализа по ГОСТ 18895.

Перед отбором стружки поверхность элемента зачищается до металлического блеска. Засверловка для взятия стружки производится на всю толщину металла. После засверливания отверстие не заваривается, в необходимых случаях используется для обеспечения скапливающейся влаги (дренажа).

Допускается определение фактического химического состава другими способами физического контроля.

- Представляется эскиз (чертеж) металлоконструкции с указанием основных габаритных размеров, мест ремонта, величины общих деформаций и расположения местных дефектов и т.п. В случае необходимости поверочного расчета эскиз или чертеж должен содержать геометрические размеры и конструктивное выполнение основных несущих элементов металлоконструкций.

- При обследовании металлоконструкций внешним осмотром выявляются следующие дефекты:

- трещины в основном металле, сварных швах и околошовной зоне (применение лупы 8-10-кратного увеличения);

- дефекты болтовых и заклепочных соединений (применение простукивания молотком);

- местные механические повреждения (разрывы, вмятины, вырубки-, изломы);

- коррозионные повреждения.

2.7. Поиск трещин при осмотре (обследовании) металлоконструкций проводить при помощи методов капиллярной дефектоскопии, переносных дефектоскопов и др. Внешними признаками наличия трещин могут являться: подтеки, ржавчина, выходящая на поверхность металла и шелушение краски.

Для уточнения наличия (границ) трещин, возможно, использовать следующий метод: хорошо заточенным зубилом следует вдоль предполагаемой трещины снимать небольшую стружку, разделение стружки свидетельствует о наличии трещины.

Для определения остаточной толщины металла (вследствие коррозии) применять акустический вид контроля по ГОСТ 20415 и ГОСТ 14782.

- При проведении обследований, ремонтных работ, технических освидетельствований и испытаний крана необходимо соблюдать правила техники безопасности в полном соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "СНиП III-4-80" и нормативных технических документов, действующих на данном предприятии.

- Результаты обследования оформляются актом, содержащим общую характеристику состояния крана и заключение по его дальнейшему восстановлению или списанию, утвержденным главным инженером предприятия-владельца крана.

При необходимости, акт может содержать перечень мероприятий по усилению элементов крана, ремонту, реконструкции по устранению выявленных дефектов, замене элементов и сборочных единиц, сроках выполнения указанных мероприятий.

Для решения отдельных спорных вопросов о возможности дальнейшего использования крана, комиссия может привлечь компетентных специалистов, научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации и, прежде всего, ВНИИПТМАШ для выполнения работ (рас чет, усиление, испытание и т.д.).

3. РЕМОНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1. Металлоконструкции кранов должны ремонтироваться по конструкторской документации, разработанной специализированной организацией, имеющей разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России.

Конструкторская документация на ремонт должна разрабатываться с учетом действующих ГОСТов, ОСТов, Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и настоящих ТУ, а также Правил техники безопасности и производственной санитарии на - промышленных предприятиях.

Конструкторская документация должна включать ремонтные рабочие чертежи и, при необходимости, описание последовательности работ и выполнения ответственных операций. Отступления от ремонтной конструкторской документации могут производиться только при наличии письменного разрешения организации - разработчика. При этом все изменения и отступления должны регистрироваться.

Предприятие, производящее ремонт или реконструкцию грузоподъемных кранов, и имеющее разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора на производство этих работ, должно иметь технические условия, содержащие указания о применяемых металлах и сварочных материалах, способах контроля качества сварки, о нормах браковки сварных соединений и порядке приемки отдельных узлов и готовых изделий, а также о порядке оформления документации.

Предприятие, производящее ремонт или реконструкцию крана, при необходимости, составляет пооперационные технологические карты ремонтных работ на основании ремонтной конструкторской документации и в соответствии с имеющимися на данном предприятии производственными мощностями и оборудованием. Технологические карты утверждает руководитель предприятия, производящего ремонт или реконструкцию крана.

Контроль за соблюдением ремонтной технической документации, требований настоящего ТУ и технологии производства ремонтных работ должен осуществляться службой местного технического надзора или ОТК предприятия, производящего ремонтные работы.

Объем и порядок хранения отчетной документации по ремонту должен соответствовать требованиям, изложенным в ст.3.2.4 Правил Госгортехнадзора России.

3.2.	На ремонтных чертежах должны быть указаны:

- поврежденные участки, подлежащие ремонту или замене;

- материалы, применяемые при замене;

- деформированные элементы и участки элементов, подлежащие исправлению (правками способы правки);

- типы сварных соединений и способы их выполнения;

- виды обработки сварных швов после сварки;

- способы и нормы контроля сварных соединений (места, подлежащие контролю (проверке) физическими способами, количество механических испытаний и т.п.);

- допускаемые отклонения от номинальных размеров.

- Отступления от ремонтной документации допускаются только при наличии письменного разрешения организации, РАЗРАБОТАВШЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЮ. При этом, все изменения должны регистрироваться в контрольном экземпляре документации.

- Контроль за выполнением ремонтных работ, предусмотренных настоящими ТУ, осуществляется соответствующими службами предприятия (организации), производившего ремонт, и включает в себя:

- контроль за соблюдением требований ремонтной документации и настоящих ТУ;

-лабораторный входной контроль качества применяемых материалов и соответствие их сертификатам (ГОСТ, ОСТ, ТУ);

- контроль соответствия заготовок и деталей размерам и допускам, в том числе после окончательной сборки и сварки;

- контроль сборки под сварку;

- контроль квалификации сварщиков и качества сварных соединений и сварочного оборудования;

- контроль технологической дисциплины (соблюдение режима сварки)

4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

4.1. Конструкционные и сварочные материалы.

4.1.1. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденными Госгортехнадзором России, РД 24.090.97

и РД 24.090.52. Основными факторами, определяющими выбор конструкционных и сварочных материалов для элементов сварных металлических конструкций кранов, являются обеспечение надежности работы крана, нижняя и верхняя температуры окружающего воздуха при их эксплуатации, степень нагруженности элементов и коррозионная агрессивность окружающей атмосферы.

4.1.2. Дифференцированный выбор конструкционных и сварочных материалов в сочетании с рациональными конструктивными и технологическими решениями обеспечивает несущую способность и долговечность, оптимальную технологичность металлоконструкций грузоподъемных кранов с учетом вышеуказанных факторов.

- В таблице 4.1. регламентированы стали, применяемые для изготовления сварных конструкций грузоподъемных кранов исполнения "У" категорий размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150.

- В условиях среднеагрессивной атмосферы (по классификации СНиП II-28-76), для металлоконструкций кранов допускается применение стали с добавкой меди, повышающей её коррозионную стойкость (в марочное обозначение сталей входит буква "Д", например - 09Г2СД).

- В сварных соединениях несущих элементов металлоконструкций кранов всех типов допускается сочетание углеродистых сталей с низколегированными, при этом температура эксплуатации кранов выбирается по углеродистой стали.

- Сварочные материалы, применяемые для сварки несущих конструкций кранов, должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, угол изгиба, ударную вязкость) не ниже нижнего предела указанных свойств основного металла конструкции, установленного для данной марки стали Государственным стандартом или техническими условиями.

4.1.7.	Сварочные материалы, рекомендуемые для ручной, полуавтоматической сварки в защитных газах и механизированной – под флюсом, определяются с учетом рационального сочетания свойств свариваемых марок сталей и назначения конструкции, представлены в табл. 4.2.

4.1.8.	Допускается применение других сварочных материалов, обеспечивающих получение механических свойств наплавленного металла и сварного соединения, не снижающих несущую способность сварного соединения и металлоконструкции в целом по согласованию с ВНИИПТМАШ.

Таблица 4.l. Стали для изготовления, ремонта и реконструкции грузоподъемных кранов

Продолжение табл. 4.1.

Продолжение табл. 4.1.

Продолжение табл. 4.1.

Продолжение табл. 4.1.

а) Применять для металлоконструкций кранов режимных групп 1К...5К по ТОСТ 25546.

б) При заказе указывать уровень предела текучести 380 Н/мм2.

в) Применять при обеспечении значений в ударной вязкости при минус 20°С и после механического старения на образцах типа 1 по 
ГОСТ 9454 не менее 29 Дж/см2 (3 кгс-м/см2), на образцах типа 3 не менее 34 Дж/см2 (3,5 кгс-м/см2).

г) Применять в термообработанном состоянии.

д) Применять при обеспечении значений ударной вязкости при минус 40°С и после механического старения на образцах типа 1 по 
ГОСТ 9454 не менее 29 Дж/см2 (3 кгс-м/см2), на образцах типа 3 не менее 34 Дж/см2 (3,5 кгс-м/см2).

е) Применять при выполнении требований по ограничению углеродного эквивалента. Для стали класса прочности 390 углеродный эквивалент (Сэ) должен быть не более 0,49%, класса прочности 440 - не более 0,51%.

ж) Применять на обшивку кабин и кожухи.

Примечания: 1) Для несущих и других элементов конструкций допускается применять листовую и фасонную сталь 2-ой категории (без требований по ударной вязкости) при толщинах менее 5 мм; сортовую сталь - при толщинах менее 12 мм для круглого сечения и при толщинах менее 10 мм для квадратного сечения.

Таблица 4.2. Сварочные материалы, рекомендуемые для сварки металлоконструкций при изготовлении, ремонте и реконструкции г/п кранов

| Область применения' | Электроды |  | Флюс | Сварочная проволока для сварки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Марка |  | под флюсом | в среде углекислого газа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| Расчетная температура до минус 20°С |  |  |  |  |  |
| Для сварки несущих конструкций из углеродистых сталей | Э42А Э4б -"- -"- -"- -"- | УОНИ-13/45 ОЗС-4 АНО-4 МР-3 АНО-3 ОЗC-12 | АНЦ-1 | Св-08А Св-08ГА | Св-08Г2С Св-09Г2СЦ ПП-АН8 ПП-АН9 ПП-АН4 ПП-АН10 АП-АН4 |
| в т.ч. из термоупрочненных сталей по ТУ -15-146 | Э50А | УОНИ-13/55 | АНЦ-1 | Св-08ГА | Св-08Г2С Св-09Г2СЦ ПП-АН8 |
| Для сварки вспомогательных элементов конструкций из углеродистых сталей | Э42А Э42 -"- Э4б -"- -"- -"- -"- | УОНИ-13/45 AHO-1 АНО-5 ОЗС-4 АНО-4 МР-3 АНО-3 ОЗC-12 | АНЦ-1 | Св-08А Св-08ГА | Св-08Г2С Св-09Г2СЦ ПП-АН9 ПП-АН4 АП-АН4 |
| Расчетная температура до минус 40°С |  |  |  |  |  |
| Для сварки несущих конструкций из низколегированных сталей | Э50А -"- -"- -"- | УОНИ-13/55 АНО-10 AHO-11 АНО-30 | АН-47 АН-47 АН-65 АН-60 АНЦ-1 | Св-08ГА Св-10Г2 Св-10Г2 Св-10Г2 Св-08ГА | Св-08Г2С Св-09Г2СЦ ПП-АН9 ПП-АН4 АП-АН4 |
| в.т.ч. из термоупрочненных сталей по ТУ 14-15-146 | Э50А | УОНИ-13/55 | АНЦ-1 | Св-08ГА | Св-08Г2С Св-09Г2СЦ ПП-АН8 |
| Для сварки вспомогательных и слабонапряженных элементов конструкций из углеродистых сталей | Э42А Э42 -"- Э4б -"- -"- -"- -"- | УОНИ-13/45 AHO-1 АНО-5 ОЗС-4 АНО-4 МР-3 АНО-3 ОЗC-12 | АНЦ-1 | Св-08А Св-08ГА | Св-08Г2С Св-09Г2СЦ АП-АН4 ПП-АН9 ЦП-АН4 |
| Расчетная температура до минус 65°С |  |  |  |  |  |
| Для сварки несущих конструкции из низколегированных сталей | Э50А Э50А | УОНИ-13/55 АНО-25 | АН-47 АН-47 АН-65 | Св-08МХ Св-08ХМ Св-08ХМ Св-08ГНМ | Св-08Г2С Св-09Г2СЦ ЛЛ-АН9 ЛЛ-АН4 |
| Для сварки вспомогательных и слабонапряженных элементов конструкций из углеродистых сталей | Э42А Э46А | УОНИ-13/45 АНО-8 | АНЦ-1 | Св-08А Св-08ГА | Св-08Г2С Св-09Г2СЦ ПП-АН9 ПП-АН4 |

Примечание: Для сварки стальных конструкций электроды должны соответствовать требованиям ГОСТ 9467; ГОСТ 9466; сварочная проволока - ГОСТ 2246; Св-09Г2СЦ - 
ТУ 14-3735; Св-08ГМН - ТУ 14-1-2563; активированная проволока АП-АН4 - ТУ 14-4-1259; порошковая проволока марок: ПП-АН4 - ТУ 14-4-1122; ПП-АН9 - ТУ 14-4-1116; ПП-АН8 
ТУ 14-4-1059; ПП-АН10 - ТУ 14-4-1123; флюсы марок; АН -47, АН-60 - ГОСТ 9087; АН-65 - 
ТУ 14-1-2254; АНЦ-1 -ТУ 108.1424.

4.1.9. При применении в одном соединении сталей разных марок механические свойства наплавленного металла должны соответствовать свойствам стали с наибольшим пределом прочности.

4.1.10. Приварка вспомогательных элементов к несущим конструкциям производится сварочными материалами, применяемыми для сварки несущих конструкций.

4.1.11. Характеристика электродов, широко применяемых для ручной дуговой сварки металлоконструкций по роду и полярности тока, положению в пространстве при производстве сварочных работ, коэффициенту наплавки и особым условиям применения, приведена в табл.4.2.

4.1.12.	Полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа несущих конструкций в исполнении "У" по ГОСТ 15I50 из углеродистых и низколегированных сталей выполнять сварочной проволокой марки Св-08Г2С диаметром не более 1,6 мм (кроме точечной дуговой сварки, при выполнении которой применяется проволока Св-108Г2С диаметром 2 мм).

Указанное ограничение не распространяется на механизированную сварку в среде углекислого газа с кислородом и механизированную сварку в среде углекислого газа порошковой проволокой.

- Для полуавтоматической сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей в смеси СO2+O2 применяются сварочные проволоки: Сз-08Г2С и Св-09Г2СЦ. При сварке с увеличенным вылетом электрода в смеси СO2+O2 предпочтительнее применять проволоку марки Св-09Г2СЦ.

- Сварку в смеси углекислого газа и кислорода (80%СO2 + 20%O2) металлоконструкций из углеродистых и низколегированных сталей допускается выполнять проволокой Св-08Г2С, Св-09Г2СЦ диаметром до 2,0 мм.

- Для сварки плавящимся электродом получили промышленное применение смеси активных газов (CO2+O2), смеси инертных газов с активными газами (Аr +O2; Ar+CO2; Ar+СO2+O2). Выбор той или иной смеси газов обуславливается маркой свариваемого металла, условиями сварки и требованиями, предъявляемыми к качеству сварных соединений.

- Углекислый газ, применяемый для сварки, должен соответствовать ГОСТ 8050, кислород - ГОСТ 5583, аргон - ГОСТ 10157. Допускается применять двуокись углерода марки "пищевая" после удаления из нее воды до норм п.3.10, раздел 3 "Методы анализа по ГОСТ 8050". Применять для сварки техническую углекислоту запрещается.

- Из смесей аргона с активными газами наилучшие технологические свойства обеспечивает тройная смесь, состоящая из аргона, углекислого газа и кислорода. Смесь 70%Ar +25%CO2+5%O2 предназначена для сварки металлоконструкций на постоянном токе обратной и прямой полярности.

4.1.18. Порошковые проволоки с дополнительной защитой углекислым газом (ПП-АН4, ПП-АЦ9, ПП-АН10) широко применяются для сварки металлоконструкций.

- Проволока ПП-АН4 (диаметром 2; 2,2; 2,5 мм) предназначена для сварки особо ответственных конструкций, эксплуатируемых при динамических нагрузках в сложных климатических условиях. Механические свойства металла, наплавленного проволокой ПП-АН4, соответствуют электродам типа Э50А.

- Проволока ПП-АН9 (диаметром 2,2 и 2,5 мм) предназначена для сварки углеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении. По сварочно-технологическим свойствам она близка к проволоке ПП-АН4, но обладает более благоприятными гигиеническими характеристиками, особенно по выделению фторсодержащих газов. По механическим свойствам соответствует электродам типа 950А.

- Проволока ПП-АН8 предназначена для сварки углеродистых и низколегированных сталей 15ХСНД, 10ХСНД и др. Механические свойства металла, наплавленного металла, соответствуют требованиям, предъявляемым к электродам типа Э50А.

- Проволока ПП-АН10 (диаметром 2 и 2,3 мм) по сварочно-технологическим свойствам аналогична проволоке ПП-АН8. В металле содержится меньше кислорода и водорода, что повышает пластичность сварных швов. Механические свойства металла шва и сварного соединения соответствуют электродам типа Э50А.

Проволока ПП-АНЮ применяется для полуавтоматической сварки особо ответственных конструкций, предназначенных для работы в условиях знакопеременных нагрузок и отрицательных температур.

4.1.23.	Для полуавтоматической сварки в СO2 несущих конструкций рекомендуется активированная проволока АП-АН4 диаметром 1,6 м для вспомогательных - диаметром 2 мм.

4.1.24. Дифференцированное применение сварочных материалов при изготовлении новых элементов и ремонте приведено в "Инструкции на производство сварочных работ при ремонте...", разработанных ЛТК и РГО ВНИИПТМАШ.

4.2. Правка проката и гибка заготовок.

4.2.1. Входной контроль качества металлопроката и приемки должны производиться в соответствии с РД 24.090.100-99, разработанными ОАО "ВНИИПТМАШ".

Вся прокатная сталь, предназначенная для изготовления и ремонта металлоконструкций, прошедшая входной контроль качества, должна быть очищена от грязи, масла, коррозии, просушена и выправлена.

4.2.2. Правка листового и профильного проката производится в холодном или горячем состоянии.

4.2.3. Правка в холодном состоянии должна производиться на правильных вальцах или прессах. Правку мелких заготовок из листовой или полосовой стали, допускается производить вручную на плите через гладилку. Критерии холодной правки приведены в таблице 4.

4.2.4.	Правка проката из низколегированной стали в горячем состоянии должна производиться при общем или местном нагреве до температуры 900...1100°С, из углеродистой стали - до 700...800°С Окончание правки должно производиться при температуре не ниже 700°С.

Скорость охлаждения деталей и полуфабрикатов после правки должна быть такой, чтобы исключалась закалка, коробление, появление трещин и надрывов.

4.2.5.	Правка проката путем наплавки валиков дуговой сварки не допускается.

- Обработка заготовок без предварительной правки допускается, если отклонения проката от геометрических форм не превышают допусков, установленных требованиями чертежей на конкретные детали металлоконструкций.

- Правка саблевидности универсального и полосового проката из низколегированной стали в холодном состоянии допускается при стреле саблевидности, равной:

,

где: f - стрела саблевидности, мм;

L - длина погнутой части, мм;

в- ширина полосы, мм.

- При стреле саблевидности

правка универсального и полосового проката из низколегированной стали должна производить при нагреве её в соответствии с п.4.2.4.

Таблица 4.3. Критерии, определяющие возможность правки проката в холодном состоянии

мм

- Выправленная сталь не должна иметь трещин, вмятин, выпучен, надрывов и расслоений.

- Гибка деталей из листового и профильного проката производится в холодном или горячем состоянии.

- Гибка в холодном состоянии должна производиться на гибочных вальцах, прессах и вручную на плитах (табл.4.4.).

Таблица 4.4. Гибка полуфабрикатов без подогрева

Где: Р - радиус изгиба;

f - стрела прогиба;

l - длина развертки;

в - ширина полки уголка,

h - швеллера или двутавра.

Прим: Заготовки деталей о меньшим радиусом выполнять с подогревом.

- Гибка в горячем состоянии производится в соответствии с п.4.2.4.

- При гибке листового проката из низколегированной стали в холодном состоянии внутренние радиусы закругления R должны быть:

R ≥ 1,6 S , при толщине листа S до 6 мм;

R ≥ 2,0 S , при толщине листа S свыше 6 до 12 мм;

R ≥ 3,2 S , при толщине листа S свыше 12 до 20 мм.

Перед гибкой в холодном состоянии кромки листовых заготовок в зоне сгиба (рис. 4.1) должны быть закруглены радиусом:

r ≥ 2 мм, при R <10 и толщине листа S ≤ 10 мм;

r ≥4 мм, при R < 10 и толщине листа S > 10 мм.

Гибка металлопроката

Рис. 4.1.

- Радиус закругления R и r для листовых деталей из углеродистой стали допускается принимать на 50% меньше, чем для низколегированной стали.

- Гибка из листового проката указана для несущих элементов металлоконструкций. Линия гиба должна быть расположена перпендикулярно к направлению проката листа. Гибку сотового проката в холодном состоянии следует производить в соответствии с таблицей 4.4.

4.3. Разметка.

4.3.1. Разметка стыков, не предусмотренных чертежами, должна производиться с соблюдением следующих требований:

а)	длина состыкованных элементов металлоконструкций должна быть не
менее 15S (S-толщина проката) при толщине проката не более 10 мм включительно, и не менее 150 мм при толщине элементов более 10 мм;

б)	в сварных двутавровых и коробчатых балках и стержнях стыки поясов должны быть смещены по отношению к стыкам стенок не менее, чем на 150 мм;

в) стыки поясов и стенок должны отстоять от диафрагмы или ребер жесткости, не менее, чем на 50 мм (рис. 4.2); стыки вертикальных стенок коробчатых балок допускается располагать в одном поперечном сечении при условии проведения контроля сварных швов гаммаграфированием или рентгенографированием;

г)	в ферменных металлоконструкциях стыки поясов, состоящие из листов и полос, допускается располагать в панелях и сборочных единицах (узлах); стыки поясов, состоящие из уголков и швеллеров и неконтролируемые рентгено- или гаммаграфированием, должны быть расположены в пределах узловых косынок и отстоять от кромок косынок не менее, чем на 150 мм, при этом стыки могут располагаться в одном поперечном сечении. Сварные стыки поясов в месте, отмеченном на рис. 4.3, долины предъявляться ОТК после разделки кромок и после сварки;

д)	в решетчатых, трубчатых конструкциях стыки поясов и элементов, составляющих пояса, должны располагаться на расстоянии не менее 150 мм от кромок узловых косынок; допускается совмещение в одном поперечном сечении не более двух стыков (в верхнем и нижнем поясах по диагонали), при этом расстояние между сечениями, в которых находятся стыки, должно быть не менее 150 мм. Взаимное расположение стыков в смежных сечениях должно соответствовать рис. 4.4.

Контроль качества стыковых соединений должен производиться рентгено- или гаммографированием;

е) стыки рельсов должны располагаться над диафрагмами и смещены по отношению к стыкам поясных листов не менее, чем на 300 мм.

Расположение стыков в металлоконструкциях грузоподъемных кранов

а) коробчатое сечение; б) двутавровое сечение

Рис. 4.2.

Стык пояса в ферменной металлоконструкции.

Рис. 4.3.

Расположение стыков в металлоконструкциях решетчатого сечения

Рис. 4.4.

4.3.2.	Разметку следует производить с применением мерительных средств (линеек, рулеток и т.д.). Линейки измерительные металлические должны соответствовать точности по ГОСТ 427, Рулетки - по ГОСТ 7502.

При разметке необходимо учитывать припуски на механическую обработку и усадку от сварки, рассчитанные и указываемые в технологической документации.

Разметку следует производить методами, обеспечивающими высокую точность работ и наиболее экономичное расходование времени и материалов.

4.3.3.	Размеры деталей металлоконструкций, не ограниченные допусками, должны быть выполнены с предельными отклонениями: охватывающие - по h 16; охватываемые по Н 16; прочие по IT-16. Как правило, размеры уточняются по месту,

Размеры деталей с механически обработанными кромками должны быть выполнены:

- охватывающие по h 14; охватываемые - по Н 14; прочие по IT 14; кроме случаев, оговоренных в чертежах.

4.4. Резка проката и обработка кромок.

4.4.1.	Резка прокатной стали, предназначенной для сварных металлоконструкций, производится:

- ножницами всех систем;

- пилой или другими механическими способами;

- термическими методами, газовой или плазменной резкой.

Допускается, как исключение, электродуговая резка стали только при условии последующей механической обработки кромок.

4.4.2.	Поверхность реза после резки ножницами не должна иметь неровностей глубиной более 1 мм, трещин и надрывов. Заусенцы на кромках, не подлежащих сварке, должны быть зачищены механическим способом.

4.4.3. Поверхность реза после газовой или плазменной, (плазменно-дуговой) резки должна быть зачищена от грязи и др. Допускается неровность кромок после резки в соответствии с действующей технической документацией.

- Кромки листов должны быть перпендикулярны к поверхности листа. Отклонение от перпендикулярности не должно превышать 10% толщины листа.

- Резка металлов из низколегированной стали, чувствительной к структурным изменениям при быстром нагреве и охлаждении, должна производиться по технологии, исключающей возможность образования трещин или ухудшения качества металла на кромках и в зоне термического влияния.

- Подготовка кромок под сварку должна выполняться механической строжкой, фрезерованием, термической (газовой) резкой, пневматическими зубилами и воздушно-дуговой строжкой, плазменно-дуговой резкой.

4.4.7. Свариваемые кромки по торцу, а также прилегающие к ним поверхности основного металла, шириной не менее 20 мм, перед сваркой должны быть зачищены до металлического блеска.

- Шероховатость поверхностей деталей без чертежа, выполняемых газовой резкой или ножницами, должна быть не ниже, механической обработкой - не ниже.

- Все заготовки ответственных деталей металлоконструкций
и сборочные единицы должны быть приняты ОТК.

4.4.10.	Предельные отклонения, форма и размеры кромок, зазор между свариваемыми деталями сварных соединений должны соответствовать ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 14771, ГОСТ 15164, ГОСТ 11533 и ГОСТ 11534. При разных толщинах элементов производить скос кромок (рис. 4.5).

4.5. Сборка и подготовка металлоконструкций к сварке.

- Сборка металлоконструкций, сборочных единиц и отдельны элементов их под сварку должна производиться на специальных стенда или в кондукторах, обеспечивающих правильное взаимное расположение частей конструкций и предохраняющих их от деформаций.

- Технологическая оснастка для сборки элементов, подлежащих сварке, должна периодически проверяться ОТК.

- Принудительная пригонка деталей и элементов, нарушающая конструктивные формы, предусмотренные чертежами или технологией, запрещается.

- Собранные на стендах или в приспособлениях детали, сборочные единицы после проверки их положения, должны закрепляться при помощи прихваток, струбцин, скоб, пневматических или гидравлических зажимов и других приспособлений.

Конструктивное оформление стыков листов разной толщины под сварку.

Рис. 4.5.

4.5.5. Прихватки в сварных соединениях должны размещаться в местах расположения сварных швов.

Допускается при сборке коробчатых конструкций производить прихватку вертикальных листов со стороны, противоположной сварному шву.

- Размеры прихваток должны быть минимально необходимыми и обеспечивать полное расплавление их при наложении первого сварного шва. Последовательность наложения прихваток и их размеры устанавливаются технологическими процессами.

- Перед наложением первого сварного шва прихватки должны быть очищены от шлака, а места сварки - от брызг. Прихватки, имеющие дефекты, должны быть удалены до чистого металла.

- Прихватки элементов сварных соединений при сборке должны выполняться сварщиками той же квалификации с использованием тех же сварочных материалов, что и при выполнении сварных швов.

4.5.9. Отклонения от геометрической формы и номинальных размеров основных сварных элементов металлоконструкций после сборки и сварки не должны превышать предельных отклонений, указанных в ГОСТ 27584, ГОСТ 7890 и в утвержденной конструкторской документации.

4.5.10. Предельные величины отклонений рельсовых путей (в плане и профиле) от проектного положения для кранов мостового типа не должны превышать величин, указанных в таблице 4.5.

Величина зазора в стыках подкрановых путей в зависимости от температуры окружающей среды, указаны в таблице 4.6.

При стыковке рельсов образующиеся при этом ступени должны быть обработаны на длине не менее 20-кратной величины ступени. Зазоры в стыках между рельсами, не свариваемыми между собой, не должны превышать 2 мм.

4.5.11. Длина подкладок под рельсы не должна быть менее 100 мм Ширина подкладки при толщине 5 мм и более должна быть 280 мм; при толщине до 4 мм - не менее ширины подошвы рельса.

Таблица 4.5. Предельные величины отклонений рельсовых путей (в плане и профиле) от проектного положения

| ## Отклонение | Графическое представление отклонения | Краны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мостовые | козловые | мостовые перегружатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разность отметок головок рельсов в одном поперечном сечении P1, мм (S - размер колеи, м) |  | 40 | 40 | 50 |
| Разность отметок рельсов на соседних колоннах Р2 мм |  | 10 | - | - |
| Сужение или уширение колеи рельсового пути (отклонение рельсов от проектного положения в плане) Р3,мм |  | 15 | 15 | 20 |
| Взаимное вмещение торцов стыкуемых рельсов в плане и. по высоте Р4, мм |  | 2 | 2 | 2 |
| Зазоры в стыках рельсов (при температуре 0°С и длине рельса 12,5 м) Р5, мм |  | 6 | 6 | 6 |
| Разность отметок головок рельсов на длине 10 м рельсового пути (общая) P6, мм |  | - | 30 | 30 |

Примечания: 1. Предельные величины отклонений должны соблюдаться в эксплуатации. Допуски на укладку должны быть указаны в проектной документации на рельсовый путь.

- Замеры отклонений P1 и Р3 выполняют на всем участке возможного движения крана через интервалы не более 5 м.

- При изменении температуры на 10°С допуск на зазор Р5 изменяют на 1,5 мм. Например, зазор при температуре +20°С должен быть уменьшен до 3 мм.

- Отклонения для рельсовых путей козловых кранов пролетом более 30 м принимают по нормам для мостовых перегружателей.

Таблица 4.6. Величина зазора в стыках подкрановых путей в зависимости от температуры окружающей среды

| Краны | Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 |
| мостового типа | Величина зазора, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,0 | 11,25 | 10,5 | 9,75 | 9,0 | 8,25 | 7,5 | 6,75 | 6,0 | 5,25 | 4,5 | 3,75 | 3,0 | 2,25 | 1,5 | 0,75 | 0 |

4.6. Сварка.

- Сварные соединения крановых металлоконструкций должны выполняться механизированной и полуавтоматической электродуговой сваркой под слоем флюса, порошковой, сплошной проволокой в среде защитных газов, а также ручной электродуговой сваркой.

- Сварка металлоконструкций должна производиться в соответствии с утвержденным технологическим процессом.

- К сварке ответственных элементов металлоконструкций, приварке перил, лестниц, площадок и кронштейнов на кране должны допускаться сварщики, выдержавшие испытания в соответствии с Правилами аттестации электросварщиков и газосварщиков, и имеющие соответствующие удостоверения на право производства сварочных работ.

- Перед началом сварки правильность разделки кромок под сварку и правильность сборки элементов конструкций должна быть проверена ОТК (БТК) завода. Заключение ОТК вносится в журнал приемки и служит разрешением на производство сварки.

- При изготовлении новых сборочных единиц прямые стыки поясов и вертикальных стенок сварных тавровых, двутавровых, коробчатых и П-образных сечений балок должны выполняться механизированной сваркой под слоем флюса или полуавтоматической сваркой в среде защитных газов, а в виде исключения - ручной дуговой сваркой.

- Выполнение стыковых швов всеми видами сварки плавлением должно производиться с применением выводных планок. Начало и окончание (кратеры) стыковых швов должны выводиться на выводные планки такой же толщины, что и свариваемые элементы.

- Места примыкания выводных планок перед сборкой должны быть очищены от краски, ржавчины, окалины, масла, влаги, грязи, льда и снега. Очистка должна производиться до чистого металла (металлического блеска).

4.6.8. Выводные планки укрепляются прихватками и удаляются после сварки газовой резкой и механическим способом. При этом инструмент следует располагать так, чтобы плоскость вращения инструмента была параллельна продольной оси соединенных сваркой элементов (риски при обработке стыков должна быть обязательно параллельны усилиям в элементах).

4.6.9.	При многослойной сварке перед наложением каждого последующего слоя предыдущий слой должен быть очищен от шлака и брызг металла.

- При ручной и полуавтоматической сварке зажигать дугу на основном металле и выводить кратер на основной металл запрещается. В стыковых соединениях дугу необходимо зажигать на выводных планках, а в угловых швах - в области наложения сварного шва (на основном шве).

- При перерыве в работе разрешается возобновлять сварку после очистки концевого участка шва длиной не менее 50 мм и кратера от шлака. Кратер должен быть полностью перекрыт швом (или вырублен).

4.6.12. Сварные соединения должны иметь клейма в начале и конце шва, позволяющие установить фамилию сварщика. Клеймение должно выполняться методами, обеспечивающими сохранность клейм в процессе эксплуатации кранов.

Допускается не клеймить сварные швы, приваривающие настилы, продольные ребра и другие вспомогательные элементы металлоконструкций.

4.6.13. По окончании сварных работ все брызги и шлак должны быть удалены.

4.6.14. Размеры предельных отклонений прямых стыковых швов, растянутых листов и растянутых стержней, одиночных и сварных со ставных сечений (нижние пояса коробчатых и двутавровых мостовых балок, нижние пояса решетчатых главных и вспомогательных ферм), должны строго соответствовать ГОСТ на швы сварных соединений, В случае превышения размеров отклонений стыковых швов от размер ров предельных отклонений по ГОСТ, валики указанных швов могут быть сняты шлифовальным камнем или другим способом до размеров по ГОСТ.

Ряд рекомендаций по сборочно-сварочным работам, контролю качества сварных соединений приведены в "Инструкции на производство сварочных работ при ремонте и изготовлении... крановых металлоконструкций", выпущенной ВНИИПТМАШ.

5. РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРАНА

5.1. Ремонт пролетных балок.

5.1.1.	Пролетные балки могут иметь коробчатое, двутавровое сечения или ферменную конструкцию. На пролетном строении наблюдаются следующие основные виды дефектов:

- трещины в сварных швах, околошовной зоне и в основном металле, в местах соединения поясов и вертикальных стенок (приложение 2);

- трещины в местах крепления кронштейнов кабины и механизмов передвижения крана (приложение 2);

- вмятины, искривления и разрывы вертикальных стенок и поясов;

- дефекты болтовых и заклепочных соединений (приложение 12),

5.1.2.	Трещины в основном металле (вертикальные стенки, нижний и верхний пояс) обработать согласно практическим рекомендациям приложения 2 и заварить. При ремонте вертикальных стенок необходимо избегать в местах установки накладок сварных швов, расположенных параллельно угловым швам поясов или стыков швов стенок ближе 50 мм относительно накладки.

5.1.3. При работе металлоконструкции балки с установкой нескользких накладок расстояние между ними должно быть не менее (5...10)S, где S - толщина накладки, но не менее 50 мм.

5.1.4. Ремонт вертикальных листов в зоне крепления кронштейнов производится с обязательной заваркой имеющихся трещин по одному из вариантов приложения 2.

5.1.5. Технология ремонта элементов с трещинами в зоне перегиба поясов показана в приложении 2.

- При обрыве элементов ферм производят замену оборванного элемента. При обрыва одной ветви пояса ее вырезают, вырубают сварные швы крепления ветви к косынке и устанавливают новый элемент. Стыки заменяемой ветви рекомендуется выполнять в середине длины элемента.

- При ремонте элемента фермы в месте расположения заклепок, заклепки удаляются, трещину ограничивают сверлением, заваривают, заклепочные отверстия развертывают под больший следующий размер, устанавливают новые заклепки большого диаметра стержня, перекрывают накладкой с отверстиями под головки заклепок.

5.2. Ремонт концевых балок.

5.2.1. На концевых балках кранов в процессе эксплуатации могут возникать дефекты следующих групп: - трещины в основном металле;

- трещины по сварным швам;

- перекос надбуксовой части концевых балок со стороны привода моста в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

5.2.2. Во всех случаях ремонта концевой балки, она должна быть разгружена от напряжения (массы моста крана) установкой домкратов в зоне соединения главной и концевой балок. .

- Отдельные появившиеся в элементах балок трещины, необходимо перекрыть накладками предварительно обработать трещины согласно технологии ремонта этого дефекта (приложение 2). Толщина накладки применяется равной толщине верхнего пояса концевой балки,
но не менее 10 мм.

- Накладка должна перекрывать заваренную трещину не менее, чем на 55 , где S - толщина элемента, но не менее, чем на 50 мм.

- При установке накладки, проходящей до вырезов под болты крепления букс, вырезы усилить окантовкой (приложение 2). Предварительно произвести округление стыковых углов вырезов радиусом округления R = 0,3В, где В -высота выреза.

- В случаях, когда наряду с дефектами вертикального листа имеются трещины и разрывы нижнего пояса буксовой зоны (приложение 2), ремонт производить установкой вторых стенок.

- Если предыдущие ремонты узла производились частичными накладками, и после этого наблюдалось вторичные появления трещин, необходимо заменить вертикальную стенку концевой балки или части балки. Толщина вновь устанавливаемой стенки (стенок) принимается равной толщине верхнего пояса.

- При перекосе или обрыве надбуксовой балки рекомендуется замена дефектной надбуксовой части вновь изготовленной (приложение 2) или замена всей секции (приложение 2). Существующий узел крепления букс целиком удаляется вместе с вертикальными стенками и частью верхнего и нижнего поясов и заменяется вновь изготовленным узлом. Изготавливаемая подбуксовая часть концевой балки должна иметь соотношение 0,3 = R/Н 0,6, где R - радиус гну-той диафрагмы - максимально возможный в зависимости от конструкции корпусов букс; Н - полная высота концевой балки.

Гнутая диафрагма должна быть приварена к вертикальным стенкам двухсторонним швом с полным приваром толщины стенки. Вертикальные стенки привариваются стыковым швом, как показано в приложении 2.

5.3. Ремонт узла сопряжения пролетной и концевой балок.

5.3.1. В узле сопряжения главной и концевой балок мостовых кранов наблюдаются следующие типы дефектов;

- трещины по компенсирующим накладками и сварным швам крепления к вертикальной стенке, пролетной и концевой балок (технология ремонта приведена в приложении 2);

- трещины в месте перегиба накладки соединения нижних поясов пролетной и концевой балок. При ремонте накладок - последние удаляются, трещины вырубаются, завариваются, накладки заменяются новыми, как показано в приложении 2.

5.4. Ремонт элементов с трещинами.

5.4.1. В случае, если трещина не выходит на кромки элементов металлоконструкции и сварка доступна с одной стороны (приложение 3) (трещина в подбуксовой части, в месте приварки кронштейна к вертикальной стенке, в месте сопряжения главной балки с концевой и т.д.), необходимо:

- отступить от видимого конца трещины на 10 мм, просверлить отверстие D 10...12 мм в основном металле, а после ремонта трещин произвести дополнительное сверление диаметром 16...25 мм в зависимости от толщины элементов;

- края трещины разделать под сварку механическим способом, начало, и конец разделки должны быть ограничены просверленными отверстиями;

- угол разделки кромок трещины под стыковой шов должен быть равен: α = 50° ± 5° по всей длине трещины;

- заварку трещины следует производить по технологии специализированной организации (имеющей лицензию) о обеспечением необходимых прочностных и пластических характеристик соединений. Для этого первый проход при наложении шва выполняют электродом D 2 или 3 мм - при ручной дуговой сварке и сварочной проволокой, D 1,2 мм - при механизированных способах сварки. Во всех случаях, если это возможно, заваренную трещину необходимо проварить с противоположной стороны, предварительно вырубив корневой шов, тщательно очистив его и прилегающие к нему зоны от шлака и брызг металла заподлицо о основным металлом;

- внешним осмотром установить отсутствие трещин в наплавленном металле;

- установить на ремонтное место накладку (если она предусмотрена документацией и если заварка производилась с одной стороны) из металла по толщине равной толщине элемента. Размеры накладки должны быть минимальными, но ее кромки должны отстоять от ближайшего расположения трещины не менее, чем на 50...100 мм;

- приварить накладку угловым швом, катет шва должен быть равен толщине листа с трещинами накладки;

- внешним осмотром произвести контроль качества сварного соединения.

5.4.2. Для кранов режимов 6К, 7К и 8К заварка трещин должна быть выполнена (в случае невозможности сварки с двух сторон) несколькими спаями. Первый шов обязательно выполняется неплавящимся электродом (вольфрамовым) с присадкой или без неё, но с обязательным сплошным проваром корня шва элемента с трещиной. В случае отсутствия аргонодуговой сварки первый шов может быть выполнен ручной сваркой электродом диаметром 2 или 3 мм.

5.4.3.	В случае если трещина не выходит на кромки элементов и сварка доступна с двух сторон, необходимо:

- выполнить операции согласно п.5.4.1, кроме установки накладки; - сварной шов подвергнуть контролю, согласно разделу 5.6.

5.4.4.	В случае, если одна сторона трещины выходит на кромку свариваемого элемента, то необходимо после выполнения всех подготовительных операций, предшествующих заварке, выполнить операцию по установке выводных планок. По окончании сварки выводные планки удалить термической, либо механической резкой. Места реза зачистить механическим способом.

- Ремонт поясных элементов решетчатой металлоконструкции проводится с обязательной заваркой трещины. В случае расположения дефектного элемента в растянутой зоне, целесообразно его усиление.

- Ремонт элементов и конструкций с трещинами показан в приложениях 2, 3 и 4.

- Одной из мер, позволяющих уменьшить величину остаточных напряжений и возможного коробления в процессе сварки элементов металлоконструкций, является предварительный местный подогрев; (температура подогрева обычно не превышает 250...260°С), поверхностный наклеп пневматическим инструментом, вибрация конструкции и другие методы.

- Если в процессе монтажа и эксплуатации возникли деформации (вмятины, искривления) металлоконструкции крана, то кран необходимо подвергнуть ремонту, соблюдая следующие требования:

- проанализировать (просчитать), возможна ли правка деформированного участка);

- если максимальное значение стрелы прогиба, при котором допускается холодная правка, больше фактической деформации, то деформация устраняется с помощью холодной правки (табл. 4.3,);

- исправление деформации вести при минимальном нагружении (без груза) с помощью домкрата, или других механических приспособлений (через прокладку);

- при правке уголка следить за тем, чтобы не получилось искривления уголка в другой плоскости;

- горячую правку применять для искривления небольшой кривизны стержней, балок и рам;

- местный нагрев производится при помощи газовых горелок до температуры красного и светло-красного каления;

- правку нагревом производить с выпуклой стороны деформированного элемента;

- местные деформации трубчатых элементов конструкции ремонтировать при помощи накладок;

- размер накладок должен перекрывать ремонтируемый участок +50 мм в обе стороны;

- накладка должна быть изогнута по наружному диаметру трубы и иметь овальную форму;

- в обоснованных случаях допускается ремонт деформированных элементов выполнять с применением вставок. При этом снижение несущей способности недопустимо;

- контроль качества сварных соединений производить согласно п.5.6 данных ТУ.

5.4.9. Заклепочные соединения имеют следующие виды дефектов:

1) дефекты, не допускающие дальнейшей эксплуатации соединения: - дрожание или перемещение головки;

- грибовидная головка;

- не плотно прижатая, головка;

- головка имеет трещину или рябину; - зарубка поверхности металла обжимкой;

2) дефекты, при которых возможна дальнейшая эксплуатация заклепочных соединений, если отклонение не превышает допустимое:

- венчик (заусенец) вокруг головки;

- зарубка головки;

- смещение головки с оси заклепки;

- косая заклепка.

5.4.10. Ремонт заклепочных соединений состоит в полной или частичной замене заклепок на болтовые соединения, создавая при этом либо болтоклепаные соединения, либо болтовые с использованием высокопрочных болтов и болтов повышенной точности.

5.4.11. Ремонт заклепочных и болтовых соединений производить согласно "Рекомендациям..." ВНИИПТМАШ (приложение 12 к ТУ).

5.5. Допуски на отремонтированные металлоконструкции,

5.5.1. Допускаемые отклонения действительных размеров отремонтированных элементов и узлов металлоконструкций не должны превышать величин, указанных в заводских чертежах, технических условиях и других проектных документах соответствующих узлов крановых металлоконструкций в соответствии с ГОСТ на краны и данных ТУ (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Допустимые отклонения от номинальных размеров и форм металлоконструкций кранов в соответствии с ГОСТ 27584 , мм.

| ## Наименование отклонения | Схема | Значение предельного отклонения |
| --- | --- | --- |
| Отклонения стенок пролетных балок от вертикали в местах расположения больших диафрагм по высоте |  |  |
| Отклонение от горизонтали верхнего пояса |  |  |
| Отклонение от плоскостности (вогнутость или выпуклость) в коробчатых балках на участке между соседними диафрагмами верхнего пояса , нижнего пояса на длине 2000мм |  |  |
| Скручивание коробчатых и двутавровых пролетных балок в мосту, измеренное по крайним большим диафрагмам |  |  |
| Изогнутость стоек опор козловых кранов в обеих плоскостях |  |  |
| Отклонение от прямолинейности элементов решетки крана и поясов |  |  |
| Отклонений от прямолинейности пролетной балки в мосту в горизонтальной плоскости, измеренное по стенке балки в сжатой зоне над диафрагмами |  |  |
| Разность уровней подтележечных рельсов в любом сечении моста Отклонение оси подтележечного рельса от проектного положения Отклонение колви подтележечных рельсов в любом сечении моста | • |  |
| Отклонение от плоскостности . (вогнутость или выпуклость) вертикальных стенок коробчатых пролетных балок на участке между соседними большими диафрагмами в сжатой зоне , в растянутой зоне |  |  |

5.5.2. Отклонение свободных размеров отремонтированных и вновь изготовленных элементов и узлов не должны превышать для размеров:

до 100 мм вкл.	±1 мм;

101 до 350 вкл.	±2 мм;

251 до 630 вкл. 	±3 мм;

631 до 1000 вкл. 	±4 мм;

1001 до 1600 вкл. 	±5 мм;

1601 до 2500 мм вкл. 	±6 мм;

2501 до 4000 мм вкл. 	±7 мм;

4001 до 5300 мм вкл. 	±8 мм;

5301 до 10000 мм вкл. 	±9 мм;

10001 до 16000 мм вкл. 	±10 мм;

16001 до 25000 мм вкл. 	±12 мм.

5.6. Контроль качества изготовления металлоконструкций.

5.6.1.	Контроль качества должен включать в себя:

- контроль квалификации сварщиков;

- контроль состояния сборочно-сварочных приспособлений, оборудования и аппаратуры;

- контроль качества сварочных материалов;

- контроль качества подготовки и сборки деталей и сборочных

- единиц под сварку;

- контроль качества сварных соединений.

5.6.2.	Контроль качества подготовки и сборки деталей под сварку должен выполняться производственными мастерами и работниками ОТК в соответствии с требованиями чертежей, технических условий и технологического процесса. При этом должно быть проверено: зазоры в соединениях, смещение кромок, правильность сборки деталей и их крепление в сборочных приспособлениях; качество прихваток и правильность их положения; соответствие сварочных материалов и квалификации сварщиков требованиям технологического процесса.

5.6.3. В процессе сварки должны контролироваться:

- применяемые сварочные материалы, качество которых должно быть подтверждено сертификатом предприятия-поставщика материала и входным контролем пп.3.3.2; 3.4.4 "Правил устройства и безопасной эксплуатации...";

- режим сварки;

- исправность сварочного оборудования;

- очередность наложения швов, соответствие клеймения.

5.6.4. Контроль качества сварных соединений должен осуществляться следующими методами:

- внешним осмотром и замером швов;

- радиографическим по ГОСТ 7512;

- ультразвуковым по ГОСТ 14782;

- испытанием механических свойств образцов из контрольных пластин (в дальнейшем образцов-спутников).

5.6.5. Внешнему осмотру должны подвергаться 100% сварных соединений швов металлоконструкции крана для выявления наружных трещин, наплывов, пор, незаваренных кратеров, соответствия форм и размеров швов требованиям соответствующих стандартов и чертежей. При этом в сварных соединениях не допускается:

- трещины всех размеров и направлений;

- местные наплывы общей длиной более 100 мм на участке шва 1000мм подрезы глубиной 0,5 мм на металле толщиной до 20 мм, но не более 3% от толщины металла;

- поры диаметром более 1 мм при толщине металла до 20 мм и более 1,5 мм при толщине металла свыше 20 мм в количестве более 4-х штук на длине шва 400 мм с расстоянием между дефектами менее 50 мм;

- незаваренные кратеры;

- прожоги и свищи;

- поры, расположенные в виде сплошной сетки.

- Проверка соответствия размеров швов заданным размерам на чертежах должна производиться путем замера шаблоном.

- Радиографическим и ультразвуковым методами контроля подвергаются стыковые сварные соединения несущих и расчетных элементов металлоконструкций после устранения дефектов, выявленных внешним осмотром, при этом: обязательному контролю подвергаются начало и окончание сварных швов стыковых соединений поясов и вертикальных стенок коробчатых и ферменных конструкций.

- На каждом стыке растянутого пояса суммарная длина контролируемых участков должна быть не менее 50% длины шва. На стыках сжатых поясов и вертикальных стенок суммарная длина контролируемых участков должна быть не менее 25% длины шва.

- Работы по контролю радиографическим и ультразвуковым методами должны производиться в соответствии с требованиями по технике безопасности.

- Переварку дефектных мест разрешается производить не более 2-х раз. Вопрос о возможности 3-ей переварки решает главный инженер предприятия с обязательным оформлением карты разрешения.

- Периодически, не реже одного раза в полугодие, должны производиться испытания механических свойств контрольных образцов для каждого сварщика, выполняющего сварку несущих элементов металлоконструкций.

- Порядок испытаний образцов-спутников должен удовлетворять требованиям ГОСТ 6996.

- Результаты механических испытаний образцов-спутников считаются удовлетворительными, если:

- предел прочности металла шва не ниже предела прочности основного металла, установленного для данной марки стали соответствующими стандартами или техническими условиями;

- угол изгиба образца - не менее 120° для углеродистой стали; не менее 80° - для низколегированной стали при толщине элемента до 20 мм; не менее 60° - при толщине более 20 мм.

5.6.14. При получении неудовлетворительных результатов испытаний, должно быть проведено повторное испытание на удвоенном количестве образцов. В случае получения неудовлетворительных результатов и повторных испытаний сварные швы, сваренные данным сварщиком, должны быть удалены и переварены.

Ряд рекомендаций и указаний по контролю качества сварных конструкций см. в "Инструкции на производство сварочных работ при ремонте, изготовлении, реконструкции и монтаже крановых металлоконструкций".

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕДЕННОГО РЕМОНТА

6.1.	Отремонтированные металлоконструкции должны предъявляться для приемки ОТК до их грунтовки и окраски.

6.2.	При приемке металлоконструкций службе ОТК должны быть представлены следующие документы:

- заводские или ремонтные чертежи (эскизы);

- документы, которыми были разрешены отступления от заводских и ремонтных чертежей;

- сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество металла;

- акты лабораторных испытаний стали;

- сертификаты на электроды;

- заключение по дефектоскопии;

- список удостоверений сварщиков, производящих сварку металлоконструкций с указанием присвоенных сварщикам клейм;

- акты испытаний контрольных образцов.

При приемке металлоконструкций должно быть проверено:

- соответствие выполненных конструкций заводским или ремонтным чертежам;

- соответствие фактических отклонений допускам, указанным в чертежах и настоящих ТУ;

- качество сборки целых конструкций и отдельных элементов;

- качество сварных соединений в узлах и элементах;

- качество клепаных и болтовых соединений;

- наличие документов на конструкционные и сварные материалы.

6.3. Соответствие металлоконструкций её заводским и ремонтным чертежам определяется взаимностью положения деталей, проверкой толщин листов, размеров сечений профильной стали, размеров элементов и всей металлоконструкции, проверкой качества сборки . и соответствия допускам, указанных в чертежах и в настоящих ТУ. Обмеры должны производиться исправным и поверенным измерительным инструментом.

6.4. Приемка оформляется "Удостоверением о качестве ремонта металлоконструкций" в 2-х экземплярах, из которых один хранится в службе ОТК, а другой - у производителя ремонта.

6.5. Сведения о ремонте при замене любого элемента крановой металлоконструкции (включая заклепки и болты) должны быть зафиксированы в паспорте крана, согласно "Правил..." Госгортехнадзора

Разрешение № _________от " " ___________ _____г

на ремонт металлоконструкций кранов

с применением сварки выдано_______

_____________________________РГТИ

____________________________округа

Госгортехнадзора России

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РЕМОНТА МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ № _______от " " ____________ _____г.

________________________________________________________________________________

(тип крана, инв. №, per. №, владелец)

________________________________________________________________________________

(наименование элемента, узла кран)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Черт. на ремонт № _______________________________________________________________

Тех. процесс на сварку №__________________________________________________________

1. Сведения о материалах, применяемых при ремонте:

| № № п/п | Наименование элемента | Профиль | Марка стали | НТД на материал | Номер сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |  |  |

2. Данные о сварке	(вид, ГОСТ).

2.1. Сведения о сварщиках:

| № № п/п | Ф.И.О. сварщика | № удостоверения | Номер клейма | № и дата протокола аттестации сварщика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сварка производилась электродами типа ___________________________________________,

марки ______________________ по ГОСТ_______________________, соответствие которому

подтверждено:___________________________________________________________________

(наименование, № и дата документа на электроды)

Качество сборочных и сварочных работ проверено:

а) внешним осмотром и обмеров сварных соединений;

б) механическим испытанием контрольных образцов:

| № № п/п | ## Толщина пластины | Предел прочности | Угол загиба | Заключение: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

в) просвечиванием стыковых сварных швов проникающими излучениями, заключение ЦЗЛ от

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Металлоконструкция

выполнена в полном соответствии с рабочими чертежами, технологической документацией, ТУ и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ГОСГОРТЕХНАДЗОРА России и признана годной к работе.

" "_________________ _______г.

М.П.

Главный инженер________________

Начальник ОТК

(БТК) РМЦ______________________

7. ГРУНТОВКА, ОКРАСКИ И МАРКИРОВКА

- Грунтовка металлоконструкций производится только после их окончательной приемки службой ОТК. Приемку грунтовки следует производить дополнительно после ее выполнения.

- Все стальные конструкции должны быть огрунтованы на месте их изготовления или ремонта. При нанесении грунтовки должны быть строго соблюдены следующие правила,

- Перед грунтовкой покрываемые поверхности стальных конструкций должны быть тщательно очищены от ржавчины, окалины, грязи, жирных пятен и других загрязнений, а также от влаги, снега и льда.

- Грунтовка может производиться только после проверки качества стальных конструкций.

- Соприкасающиеся плоскости монтажных соединений (узлов) все плоскости узлов и соединений на высокопрочных болтах и поверхности, оговоренные в чертежах, не грунтуются.

- Грунтовку следует производить при положительной температуре окружающего воздуха и грунтуемых конструкций (не ниже 4-5°С); нанесение грунтовки при отрицательной температуре допускается при применении специальных грунтовочных материалов и осуществлении методов, обеспечивающих надлежащее качество грунтовки в этих условиях.

- Грунтовка металлоконструкций производится свинцовым или железным суриком на натуральной олифе, а также грунтами 138 ГФ-020; ФЛ-03-К; ФЛ-03-КК; ФЛ-013 или аналогичными по качеству, грунт должен быть нанесен сплошным слоем, без пропусков, подтеков, оспин, пятен, пузырей.

- Все недоступные для окраски щели и углубления, в которые может проникнуть влага, зашпаклевывается мастикой, приготовленной из железного сурика с добавлением мела на олифе или другой, аналогичной по качеству.

7.9.	Конструкции после сборки недоступные или малодоступные для покраски должны быть окрашены до сборки.

- Окончательная окраска металлоконструкций (красками для наружных работ) производится после окончания ремонта или монтажа на месте эксплуатации.

- Отремонтированные металлоконструкции должны быть замаркированы в соответствии с заводскими и ремонтными чертежами, если для ремонта они демонтировались.

8. ХРАНЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

- Хранение металлоконструкций, до их сборки, должно производиться на складе или специально приспособленных для этого местах.

- Металлоконструкции должны располагаться на металлических или деревянных стеллажах. При кратковременном хранении допускается стеллажи заменить на земле шпалами, брусьями или бревнами. Хранение конструкций непосредственно на земле не допускается.

- Хранение незагрунтованных конструкций без защиты от атмосферных осадков запрещается.

- При хранении на стеллажах или накладках конструкций, они должны располагаться в один ярус. В виде исключения, допускается укладка в 2 яруса. При этом вниз должны укладываться такие тяжелые и громоздкие конструкции. Сверху укладываются подкладки и на них легкие конструкции.

- При хранении крупных конструкций надлежит следить за тем, чтобы эти конструкции не были сильно напряжены от своего собственного веса, для чего необходимо обеспечить достаточное количество опорных точек.

- Поверхности металлоконструкций, обработанные под сборку с механизмами или с другими конструкциями, должны быть смазаны бескислотной консистентной смазкой. Отверстия для осей шарниров необходимо защищать деревянными пробками.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Погрузка габаритных и негабаритных конструкций на транспортные средства, закрепление их и перевозка должны производиться в соответствии с действующими инструкциями транспортных министерств и ведомств, а также чертежами погрузки.

- Состояние конструкций после их нагрузки на транспортные средства и транспортировка проверяется службой ОТК. При этом исправность конструкции проверяется внешним осмотром: конструкции не должны иметь повреждений от погрузки, вмятин от строп, неокрашенных мест и т.д.

10. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

10.1.	Испытания отремонтированных крановых металлоконструкций производится после установки на кран в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора России.

- Краны, металлоконструкции которых были подвергнуты ремонту (в т.ч. капитальному), реконструкции, монтажу (с установкой г/п машины на новое место), подлежат внеочередному полному техническому освидетельствованию (ТО).

- При полном ТО г/п машины подвергаются:

- осмотру, согласно п.9.3.9 Правил Госгортехнадзора России;

- статическим испытаниям с нагрузкой 1,25 Он в течение 10 мин., на высоте не более 
100 мм, согласно п.9.3.11 "Правил..." Госгортехнадзора России. Скорость ветра при испытании не должна превышать 5 м/с.

10.4.	Кран считается выдержавшим:

- статические испытания, если за время испытаний в металлоконструкции г/п машины не будет обнаружено остаточных деформаций, дефектов, ослабления соединений и других повреждений;

- динамические испытания с нагрузкой 1,1 Он в течение 15 мин., согласно п. 9.3.14 "Правил..." Госгортехнадзора России. Скорость ветра при испытании не должна превышать 5 м/с.

10.5. Кран считается выдержавшим динамические испытания, если после испытаний механизмы г/п машины находятся в исправном состоянии.

При обнаружении во время испытаний каких-либо дефектов, деформаций и неисправностей, последние должны быть устранены, после чего испытания г/л машины должны быть повторены.

10.6. По окончании испытаний составляется акт, в котором приводятся выводы и результаты испытаний. В акте указывают заводской номер испытываемого крана, дату, месте испытаний и фамилию руководителя испытаний.

11. МОНТАЖ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА

- Монтаж кранов мостового типа производится специализированной организацией, имеющей право (лицензию) на данный вид работ.

- Работы по монтажу кранов должны производиться в соответствии с требованиями настоящих технических условий, "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора России, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, СНиП и документацией завода-изготовителя.

11.3. Техническая документация завода-изготовителя должна включать в себя:

- паспорт крана;

- техническое описание крана;

- инструкцию по эксплуатации крана;

- инструкцию, по монтажу крана;

- другую документацию, предусмотренную соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление.

- Вся техническая документация должна быть согласована и утверждена главным инженером предприятия-заказчика.

- Монтаж крана производится по специальному проекту, который составляется в зависимости от имеющегося на месте монтажного оборудования.

11.6.	Для монтажа мостовых и козловых кранов используется следующий перечень грузоподъемных средств;

- стреловые, самоходные, автомобильные, пневмоколесные и гусеничные краны грузоподъемностью 6,3 тс; 16 тс; 25 тс; 40 тс; 60 тс; 90 тс; 120 тс;

- грузовые, ручные и электрические лебедки; - монтажные мосты;

- падающие стрелы;

- инвентарные якорные устройства.

11.7.	Располагать металлоконструкции в зоне монтажа следует таким образом, чтобы при последующей сборке к установке на место необходимость их перемещений и разборов была сведена до минимума.

Металлоконструкции могут собираться на болтах, электросварке и заклепках в соответствии с указаниями инструкций завода-изготовителя и требованиями настоящих технических условий.

11.8. Элементы и узлы металлоконструкций должны быть очищены от ржавчины, грязи, противокоррозийной краски в стыковых соединениях. Удаление краски производить с помощью газовой горелки или паяльной лампы с последующим удалением краски скребком или при помощи растворителя.

Требования к обработке поверхностей, соединяемых высокопрочными болтами, изложены в Приложении 12 настоящего ТУ.

11.9. При сборке стыков не допускается их подгонка путем натяжки при помощи конических оправок во избежание создания дополнительных (нерасчетных) напряжений в стыке (узле). После выверки собранной конструкции отверстия прочищают разверткой с целью достижения их максимального совпадения.

- При обнаружении местных деформаций различных видов элементов металлоконструкции, они должны быть выправлены согласно данных ТУ (раздел 4) до начала монтажа.

- При обнаружении трещин в сварных швах или в основном металле металлоконструкций, необходимо их вырубить и заварить, согласно данных ТУ (раздел 5).

- При монтаже механизмов необходимо снять временные защитные покрытия, осмотреть механизмы и убедиться в их исправном состоянии, затем установить на рабочее место.

- Подкрановые пути для монтажа мостовых кранов должны иметь: выверенный участок длиной не менее трех баз крана с тупиковыми упорами по концам.

Подкрановые пути козловых кранов должны иметь выверенный участок не менее 50 м.

- Допустимые отклонения от проектных размеров подвеса путей приведены в таблице 11.1.

- Допустимые отклонения от проектного положения рельсовых путей приведены в таблице 4.5.

- Величина зазора в стыках рельсов подкрановых путей должна соответствовать размерам, приведенным в таблице 4.6.

- Крановые пути всех типов кранов должны быть заземлены. Заземления должны быть выполнены в соответствии с требованиями главы 1.7 Правил устройства электроустановок и гл. Э2-13 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- После монтажа отклонения от номинальных размеров и взаимного расположения ходовых колес не должны превышать значений, указанных в таблице 11.2.

Таблица 11.1. Допустимые отклонения размеров подвесных путей,

мм

| ## Заменяемые отклонения | Величина допустимого отклонения |  |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальное смещение оси нижней полки относительно разбивочной оси пути | ± 3 |  |
| Разность отметок нижнего (ездового) пояса на соседних опорах (вдоль пути) при расстоянии между опорами | 11500 |  |
|  | в опорах | в пролете |
| Разность отметок нижних (ездовых) поясов соседних балок (в пролетах) в одном поперечном сечении для двух и многоопорных балок | 6 | 10 |
| То же, со стыковыми замками | 2 | 2 |

Таблица 11.2. Отклонение от номинальных размеров и взаимного расположения ходовых колес и от номинальных пролетов кранов в соответствии с ГОСТ 27584.

| ## Краны и их элементы | Наименование отклонения, схема | Значение отклонения |
| --- | --- | --- |
| Мостовые краны, грузовые тележки мостовых и козловых кранов | Отклонение от вертикальной плоскости - наклон |  |
| Козловые краны |  |  |
| Грузовая опорная тележка | Отклонение в вертикальном направлении любого из колес от общей плоскости, проходящей через при других колеса Отклонение базы тележки Отклонение колеи тележки | 0,001A, где А - база тележки 5мм 5мм |
| Балансиры тележки мостовых кранов группы режима 7К Концевые балки мостовых кранов, ходовые балки козловых кранов, грузоподъемностью 20т и более, грузовые тележки Ходовые тележки козловых кранов при соединении стоек опор стяжками, ходовые балки козловых кранов грузоподъемностью до 20т | Отклонение от теоретической линии, проходящей через серединыколес | К=0,0004 К=0,0006 К=0,0010 |
| Балансиры мостовых и козловых кранов, опорные грузовые тележки | Относительное смещение колес в осевом направлении | 3 мм |
| Мостовые краны | Отклонения пролета при номинальном пролете |  |
| Козловые краны грузоподъемностью свыше 20т с обеими жесткими опорами |  |  |

Примечания:

1. Значения отклонений относятся к ненагруженным кранам и грузовым тележкам,

2. Значения отклонений К от теоретической линии, проходящей через середины колес, относятся, к кранам с отъемными концевыми балками; для кранов с приварными концевыми балками их допускается увеличить на 100%.

12. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

- Требования по технике безопасности включают комплекс мер, обеспечивающих безопасность труда при проведении слесарно-сборочных монтажных, такелажных, сварочных работ и работ по контролю качества сварных соединений, а также подготовительно-заключительных работ, выполняемых при ремонте.

- Для обеспечения безопасности персонала при выполнении вышеперечисленных работ, необходимо руководствоваться требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации г/п кранов" и следующих нормативных документов:

- Правил техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах;

- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

- СНиП III-4-80;

- ГОСТами 12.0.001; 12.2.007.8; 12.2.010; 12.2,013; 12.3.003;

- Настоящими техническими условиями.

- Перед началом ремонта необходимо тщательно ознакомиться с ремонтной документацией на ремонт металлоконструкций и механической части крана, безопасными методами проведения ремонтных работ, указанными в документации,

- Рабочие ремонтных бригад должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и необходимыми для работы предохранительными приспособлениями и оснасткой,

- Весь ремонтный персонал должен быть обеспечен исправными защитными касками по ГОСТ 12.4.087. Работа без касок запрещается.

12.6. При выполнении работ на высоте рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами по ГССТ 12.4.089.

Предохранительный пояс должен быть подвергнут внешнему профилактическому осмотру не. реже 1 раза в 10 дней руководством производителя работ.

На поясе должен быть штамп или бирка с указанием даты испытания. Использовать предохранительный пояс с просроченным сроком испытания запрещается.

12.7. Требования в части обеспечения безопасности труда при проведении сварочных ремонтных работ изложены в "Инструкции на производство сварочных работ при ремонте, изготовлении, реконструкции крановых металлоконструкций" (Приложение 5 к ТУ).

- Требования в части обеспечения безопасности труда при проведении слесарно-сборочных и такелажных работ должны быть изложены в инструкции по технике безопасности, действующей на предприятии.

- Кран после ремонта должен соответствовать требованиям данных ТУ.

13. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТУ

| Обозначение документа | Название документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утверждены Госгортехнадзором России 3l.I2.99г. |
| ПУЭ-86 | Правила устройства электроустановок, утверждены Главгосэнергонадзором, Министерства энергетики и электрификации. |
| ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Главгосэнергонадзором 31.03.92г. и 21Л2.84г. соответственно Инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные краны, утверждены Госгортехнадзором. |
| ГОСТ 2.314-68 ЕСКД | Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий. |
| ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ | Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. |
| ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ | Оборудование производственное. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ | Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ | Работы электросварочные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ | Работы окрасочные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ | Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ | Цвета сигнальные и знаки безопасности. |
| ГОСТ 12.4.040-78 ССБТ | Органы управления производственным оборудованием. Обозначения. |
| ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ | Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 535-88 | Прокат сортовой и фасонный из углеродистой стали обыкновенного качества. Общие технические условия. |
| ГОСТ 1050-88 | Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия. |
| ГОСТ 2246-70 | Проволока стальная сварочная. Технические условия. |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 5583-78 | Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия. |
| ГОСТ 6713-91 | Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия. |
| ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств. |
| ГОСТ 7512-82 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод. |
| ГОСТ 7565-81 | Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для химического состава. |
| ГОСТ 7890-93 | Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия. |
| ГОСТ 8050-85 | Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия. |
| ГОСТ 8568-77 | Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия. |
| ГОСТ 8713-79 | Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 8731-74 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. |
| ГОСТ 9087-81 | Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. |
| ГОСТ 9454-78 | Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатных и повышенных температурах. |
| ГОСТ 9466-75 | Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. |
| ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. |
| ГОСТ 10157-79 | Аргон газообразный и жидкий. Технические условия. |
| ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные. Технические условия. |
| ГОСТ 11533-75 | Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 14637-89 | Прокат толстолистовой и широкополосный универсальный из углеродистой стали общего назначения. Технические условия. |
| ГОСТ 14771-76 | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные, Методы ультразвуковые. |
| ГОСТ I479&-80 | Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза. |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
| ГОСТ 15164-78 | Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 16350-80 | Климат СССР. Районирование и статические параметры климатических факторов для технических целей. |
| ГОСТ 19281-69 | Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия. |
| ГОСТ 22536.0-87 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа. |
| ГОСТ 22536.1-88 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита |
| ГОСТ 22536.2-87 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы. |
| ГОСТ 22536.3-88 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора. |
| ГОСТ 22536.4-88 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния. |
| ГОСТ 22536.5-87 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца. |
| ГОСТ 22536.6-88 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка. |
| ГОСТ 22536.7-88 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома. |
| ГОСТ 22536.8-87 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди. |
| ГОСТ 22536.9-88 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля. |
| ГОСТ 22536.10-88 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия. |
| ГОСТ 22536.11-87 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана. |
| ГОСТ 22536.12-88 | Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия. |
| ГОСТ 22827-85 | Краны стреловые самоходные общего назначения Технические условия. |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 24599-87 | Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия. |
| ГОСТ 25546-82 | Краны грузоподъемные. Режимы работы. |
| ГОСТ 27584-88 | Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия. |
| ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| РД 10-08-92 | Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений. |
| РД 24.090.52-90 | Подъемно-транспортные машины. Материалы для сварных металлических конструкций. |
| РД 24.090.97-98 | Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов. |
| РД 24.090.100-99 | Оборудование подъемно-транспортное. Указания по проведению входного контроля качества конструкционных сталей и сварочных материалов для изготовления, ремонта, реконструкции и монтажа металлоконструкций грузоподъемных кранов. |
| СНиП III-4-80 | Техника безопасности в строительстве |
| ТУ 14-1-3023-80 | Прокат листовой, широкополосный универсальный и фасонный из углеродистой и низколегированной стали с гарантированным уровнем механических свойств, дифференцированным по группам прочности. Технические условия. |
| ТУ 14-15-146-85 | Прокат фасонный термически упрочненный повышенной хладостойкости для металлических конструкций. Технические условия. |
| ТУ 14-3-Ц28-82 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений. |