ТУ 5264 - 002 - 00211642 – 01

Конструкции стальные

сооружений грузовых и пассажирских канатных дорог

# Технические условия

(взамен ТУ 24.09.446-82)

Настоящие технические условия распространяются на изготовление сварных стальных конструкций сооружений грузовых и пассажирских канатных дорог, в том числе: опор, предохранительных мостов, станций (стационарных и передвижных).

Сварные стальные конструкции (в дальнейшем - металлоконструкции) должны изготовляться в климатическом исполнении V категории размещения I по ГОСТ 15150-69.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Металлоконструкции грузовых и пассажирских канатных дорог должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог», «Правилам устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог» и изготовляться в соответствии с чертежами КМД, разработанными по чертежам КМ.

1.2. Основные параметры и размеры.

1.2.1. Основные параметры и размеры должны соответствовать:

– опор - рис.1, 2 и табл. 1;

– предохранительных мостов - рис. 3, 4 и табл. 2;

– станции - рис. 5, 6, 7 и табл. 3.

Таблица 1.

| Опора |  | Колея, м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 6,0 и более |
| Башенного типа | Высота Н, м | от3 до 25 | от3 до 30 | от3 до 30 | от 5 до 80 |
| Мачтового типа |  | — | — | от 35 до 100 | от 35 до 100 |
| Башенного типа | Масса не более, Т | 8,0 | 13,0 | 16,0 | 45,0 |
| Мачтового типа |  | — | — | 30,0 | 80,0 |

Рис 3.	Рис 4.

Предохранительный мост с	Предохранительный мост

линейной опорой	без линейной опоры

Таблица 2.

| Предохранительный мост |  | Колея, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,0 | 6,0 |
| С опорой | Высота Н, м | до 25 | до 25 |
| Без опоры |  | до 20 | до 20 |
| С опорой | Масса не более, т | до 40 | до 45 |
| Без опоры |  | до 30 | до 40 |

Таблица 3.

| Станция |  | Колея, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 6,0 и более |
| Стационарная | Высота Н, м | от 4,5до 40,0 |  |  |  |
| Мачтовая |  | — |  |  | от 70 до 150 |
| Передвижная |  | — |  |  | 60 |
| Стационарная | Масса не более, т | до 250 |  |  |  |
| Мачтовая |  | — |  |  | 150 |
| Передвижная |  | — |  |  | 250 |

1.3. Материалы.

1.3.1. Марки сталей и всех материалов, применяемых для изготовления конструкций должны соответствовать указаниям СНиП II-23-81, глава 2 и требованиям стандартов или технических условий.

1.3.2. Применение стали, электродов, сварной проволоки, флюсов и метизов, не имеющих сертификатов или паспортов, разрешается только после проведения испытаний, необходимых для установления полного соответствия материала требованиям стандарта.

1.3.3. Вся сталь, на основании документов, должна быть проверена на соответствие действующим ГОСТам или ТУ, рассортирована по профилям, маркам и замаркирована.

1.3.4. Сталь следует, как правило, хранить в закрытых помещениях. При хранении стали на открытом воздухе ей следует придавать уклон, обеспечивающий сток воды.

1.3.5. Сварочные материалы (электроды, флюс, проволока) должны храниться отдельно по маркам и партиям в теплом, сухом помещении. Флюс следует хранить в закрытой таре. Электроды и флюсы перед употреблением должны просушиваться или прокаливаться по режимам, указанным в паспортах, и храниться отдельно от непросушенных. Сварочная проволока должна быть очищена от ржавчины, жиров и других загрязнений.

1.3.6. На поверхности проката не допускаются трещины, плены, закаты и включения. Дефекты могут быть удалены пологой вырубкой или зачисткой. Ширина вырубки или зачистки должна быть не менее пятикратной глубины, которая не должна превышать минусового допуска профиля. Заварка или заделка дефектов не допускается.

1.3.7. Допускаются на поверхности проката: тонкий слой окалины и ржавчины, не препятствующие выявлению поверхностных дефектов, а также отдельные волосовины, раковины, вмятины, риски и рябины, не выводящие размеры профиля за пределы минусового допускаемого отклонения.

1.4. Изготовление деталей и элементов металлоконструкций.

1.4.1. Металл должен подаваться на обработку очищенным и выпрямленным.

1.4.2. Разметку следует производить с помощью рулеток соответствующих точности второго класса по ГОСТ 7502-89 и линеек измерительных металлических по ГОСТ 427-75.

1.4.3. Правка стали в холодном состоянии на вальцах и прессах допускается при величине искривлений, не превышающих указанных в таблице №4. Правку мелких деталей можно производить на плите через правилку. При искривлениях металла превышающих величины, указанные в табл. 4, правка должна производиться только в горячем состоянии при общем нагреве металла до температуры 900-10000С с окончанием правки при температуре не ниже 700°С. Поверхность стали после правки не должна иметь вмятин, трещин, надрывов и других повреждений.

1.4.4. Ударные воздействия на углеродистую и низколегированную сталь, а также резка её на ножницах и продавливание отверстий при температуре ниже 20°С запрещается.

1.4.5. Правка стали путем наплавки валиков дуговой сваркой запрещается.

1.4.6. Резка деталей с входящим углом должна выполняться со сверлением в вершине угла отверстия диаметром не менее 25 мм.

Таблица 4.

| Профиль металла | Характеристика деформации | Эскиз | Радиус кривизны R min | Стрелка кривизны f max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист, универсальная полоса | Волнистость |  | 50δ |  |
| Лист, универсальная полоса | Саблевидность |  |  |  |
| Уголок | Прогнутостъ относительно оси х-х у-у |  | 90в1 90в2 |  |
| Швеллер | Прогнутостъ относительно оси х-х у-у |  | 50h 90 в |  |
| Двутавр | Прогнутостъ относительно оси х-х у-у |  | 50h 50 в |  |
| Труба | Прогнутость |  | 60 d |  |

Размеры, мм: 	L -длина прогнутой части δ- толщина элемента В- толщина листа

в- ширина полки уголка, швеллера, двутавра R - радиус кривизны

f - стрелка прогиба

h - высота швеллера, двутавра

d- диаметр трубы

1.4.7. При изготовлении деталей гнутой формы холодную гибку разрешается производить в том случае, если кривизна деталей не будет превышать величин приведенных в табл. 5.

Заготовка деталей с меньшим радиусом кривизны должна производиться горячей гибкой. Режим нагрева и охлаждения при горячей гибке должен быть такой же, как и при горячей правке 900 -1000°С.

Таблица 5.

| Профиль металла | Гибка относительно оси | ##### Эскиз | Радиус кривизны Rmin | Стрелка кривизны f max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист, универсальная полоса | Х-х |  | 25 δ |  |
| Уголок | х-х у-у |  | 45 в1 45 в2 |  |
| Швеллер | х-х у-у |  | 25 h 45 в |  |
| Двутавр | х-х у-у |  | 25h 25в |  |
| Труба |  |  | 30d |  |

Размеры, мм: 	R - радиус кривизны f - стрелка прогиба 8 - толщина металла

в - ширина полки уголка, швеллера, двутавра h - высота швеллера, двутавра

L - длина изогнутой части

d - диаметр трубы

1.4.8. Допускаемые отклонения от проектных линейных размеров элементов приведены в таблице 6.

## Таблица 6.

| Размеры и технология выполнения операции | Допускаемые отклонения от проектных линейных размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интервалы размеров, м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До15 включительно | Свыше 1,5 до 25 | Свыше 25 до 45 | Свыше 45 до 9 | Свыше 9 лр 15 | Свыше 15 до 21 | Свыше 21 до 27 | Свыше 27 |
| Детали отправляемые на сборку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Длина и ширина детали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отрезанной кислородом вручную по наметке. | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |  |  |
| 2. Отрезанной кислородом полуавтоматами автоматом по шаблону, либо на ножницах или пилой по наметке | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |  |  |
| 3.Отрезанной на ножницах или пилой по упору. | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |  |  |
| 4. Обработка на кромкострогальном или фрезерном станке | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  |  |
| Б. Разность длин диагоналей листовых деталей , подлежащих сварке : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Встык |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 6. Внахлёстку |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |
| В. Расстояние между центрами отверстий образованных по наметке: 7. Крайних 8. Смежных | 2 1,5 | 2 | 25 | 3 | 3,5 | 4 |  |  |
| Образованных по шаблону с втулками: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Крайних | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Смежных | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  |  |

1.5. Сборка, подготовка к сварке

1.5.1. Сборка конструкций должна производиться только из проверенных и выправленных деталей и элементов, очищенных от заусенцев, грязи, масла, ржавчины, влаги, льда и снега.

1.5.2. Сборка конструкций должна производиться в сборочно-сварочных кондукторах и приспособлениях.

1.5.3. Прихватки, предназначенные для соединения собираемых деталей, должны размещаться в местах расположения сварных швов. Длина прихваток должна быть не менее 
50 мм, а расстояние между прихватками не более 500 мм.

1.5.4.Прихватка элементов сварных соединений при сборке должна выполняться с использованием тех же материалов, что и при выполнении самих швов.

1.5.5.По окончании сборочных работ швы прихваток и места под сварку должны быть очищены от шлака, окалины, брызг, и других загрязнений. Некачественные прихватки должны быть удалены и выполнены вновь.

1.5.6. При сборке деталей под сварку допускаются следующие отклонения от проектного взаимного расположения собираемых деталей:

– смещение сварных кромок относительно друг друга при толщине стыкуемых деталей до 4 мм - 0,5 мм; при толщине 4-10 мм - 1 мм; при толщине более 10 мм - 0,1 мм толщины стыкуемых деталей, но не более 3 мм;

– в тавровых соединениях отклонение полки от заданного проектом положения не более 1:100;

– зазор между деталями в соединениях, для которых проектом предусмотрена плотная пригонка, не должен превышать 0,3 мм, при этом щуп такой толщины не должен проходить между приторцованными поверхностями деталей;

– обушки парных уголков, лежащих в одной плоскости, не должны быть смещены один относительно другого в пределах узлов, более чем на 0,5 мм и более чем на 1 мм на других участках.

1.5.7.Общая сборка конструкций должна производиться путем последовательной сборки всей конструкции или отдельных её частей, при этом должна быть произведена подгонка всех соединений, включая рассверливание монтажных отверстий, и установлены фиксирующие устройства. После общей сборки на всех отправочных элементах должна быть проставлена индивидуальная маркировка и нанесены риски.

1.5.8.В собранных конструкциях допускаемые отклонения не должны превышать указанных в таблицах 7,8.

1.5.9. Конструкции опор и станций башенного или мачтового типа должны проходить последовательную контрольную сборку всех секций (панелей). Допускаемые отклонения действительных размеров изготовленных конструкций от проектных не должны превышать предусмотренных в таблице 9. Контрольную сборку других сооружений канатных дорог следует проводить по указаниям проекта.

Таблица 7.

| Размеры и технология выполнения операции | Допускаемые отклонения от проектных линейных размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интервалы размеров, м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До15 включительно | Свыше 1,5 до 25 | Свыше 25 до 45 | Свыше 45 до 9 | Свыше 9 лр 15 | Свыше 15 до 21 | Свыше 21 до 27 | Свыше 27 |
| А. Габариты отправочных элементов конструкций после изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собираемых на стеллажах по разметке на болтах | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 2. Собираемых в кондукторах и других приспособлениях с укреплёнными фиксаторами, а также по копиру с фиксаторами | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Размеры (длина, ширина) между фрезерованными поверхностями | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 4. Ширина полотнища листовых конструкций изготовленных рулонным способом, свариваемых на монтаже встык |  |  |  | 7 | 10 | 12 |  |  |
| 5. То же внахлестку |  |  |  | 11 | 16 | 19 |  |  |
| 6. Длина полотнища листовых конструкций изготовленных рулонным способом, свариваемых на монтаже в стык |  |  |  |  |  |  | +10 -0 | +20 -0 |
| 7. То же внахлестку (не зависимо от длины) |  |  |  |  |  |  |  | +50 -0 |
| Б. Расстояние между группами монтажных отверстий (в готовых элементах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Образованных при обработке в отдельных деталях, устанавливаемых на сборке по разметке | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 9. Образованных при обработке в отдельных деталях, устанавливаемых на сборке с помощью фиксаторов | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.Просверленных по кондукторам в законченных изготовлением элементах | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |

### Таблица 8.

| Наименование отклонения | Допускаемое отклонение от проектной геометрической формы отправочных элементов |
| --- | --- |
| А. Искривление деталей |  |
| 1. Зазор между листом и стальной линейкой длиной 1 метр | 1,5 мм |
| 2. Зазор между натянутой струной и обушком уголка, полкой или стенкой швеллера и двутавра (длина элемента L) | 0,001 L, но не более 10мм |
| Б. Отклонение линий кромок листовых деталей от проектного очертания |  |
| 3. При сварке встык | 2 мм |
| 4. При сварке внахлёстку, в тавр и в угол | 5 мм |
| В. Отклонение при гибке. Просвет между шаблоном и поверхностью свальцованного листа, полкой или обушком профиля, согнутого: |  |
| 5. В холодном состоянии | 2 мм |
| 6. В горячем состоянии | 5мм |
| Г. Эллиптичность (разность диаметров). Окружности в габаритных листовых конструкциях (диаметр окружности D): |  |
| 7. Вне стыков | 0,005D |
| 8. В монтажных стыках | 0,003D |
| Д. Деформация отправочных элементов |  |
| 9. Перекос полок (Δ) элементов таврового и двутаврового сечения в стыках и местах примыкания | 0,005в |
| 10. Перекос полок. (Δ) в прочих местах |  |
| 11. Грибовидность полок (Δ) элементов таврового и двутаврового сечения в стыках и в местах примыкания | 0,01в |
| 12. Грибовидность полок (Δ) в прочих местах | 0,01 в |
| 13. Перекос или грибовидность полок (Δ) поясов балок натяжных устройств | 0,005в |
| 14. Винтообразность элементов ( длина элемента L) | 0.001L, но не более 10 мм |
| 15. Выпучивание стенки балок с вертикальными ребрами жесткости (высота стенки h) | 0,006h |
| 16. Выпучивание стенки балок без вертикальных ребер жесткости ( высота стенки Ь) | 0,003h |
| 17. Стрела прогиба элементов (длина элемента L) | (1/750) L, но не более 15 мм |
| Е. Разные: |  |
| 18. Смещение разбивочных осей стержней в элементах решётчатых конструкций от проектных | 3 мм |
| 19. Тангенс угла отклонения от проектного положения фрезерованной поверхности | 1/1500 |

## Таблица 9.

| Наименование отклонения | Допускаемое отклонение |
| --- | --- |
| Конструкции мачтового и башенного типа |  |
| 1. Разность длин отдельных поясов в одной секции | (1/1000) базы, но не более 2 мм |
| #### 2. Тангенс угла между фактическим и проектным положениями фланцев поясов | 1/1500 |
| #### 3. Зазоры между фланцами двух смежных секций: в пределах кольца шириной 20 мм вокруг трубы у наружных кромок между фланцами | 0,5 мм 3 мм |
| #### Мачты решётчатые и листовые |  |
| #### 4. Стрела прогиба оси ствола мачты при общей контрольной сборке ( длина собираемой части не менее расстояния между ярусами расчалок) | (1/750) расстояние между ярусами расчалок |
| #### 5. Местные искривления образующих трубчатой листовой мачты, измеряемые прямолинейным шаблоном длиной 1 м (искривления и вмятины глубиной до 2 мм не учитываются) | 1/50 длины искривлённого участка, но не более 0,5 толщины стенки трубы |
| #### 6. Чернота отверстий для болтов во фланцевых соединениях при общей или контрольной сборке | 1,5 мм |
| #### 7. Угол между фактическим и проектным положениями фасонки для крепления оттяжек решетчатых и трубчатых мачт | 1° |
| #### 8. Разность в толщине фасонок в одном фланцевом соединении | 1мм |
| #### 9. Отклонение расстояния между центром узла и первым отверстием на фасонке для крепления раскосов, распорок и элементов диафрагм | 3мм |
| #### 10. Угол между фактическим и проектным положениями фасонок для крепления раскосов и распорок | 1° |
| #### Прочие конструкции и детали |  |
| #### Отклонение в размерах: |  |
| #### 11. Опорных столиков, служащих для установки монтажных механизмов и в привязке их размеров | ±2мм |
| #### 12. Других деталей, предназначенных для производства монтажных работ (для подвески подмостей и др.) | ±4 мм |

1.6. Образование отверстий для болтовых соединений.

1.6.1. Отверстия под болты должны быть образованы сверлением. Диаметры отверстий должны соответствовать проектным значениям.

1.6.2. Номинальные диаметры болтов нормальной точности, а также высокопрочных и соответствующие им номинальные диаметры отверстий приведены в таб. 10.

Таблиц 10.

| Метизы и отверстия | Номинальный диаметр, мм |
| --- | --- |
| Стержни болтов нормальной точности и высокопрочных | 12 14 16 20 24 30 36 |
| Отверстия для болтов нормальной точности | 13 15 17 21 25 31 39 |
| высокопрочных | 15 17 19 23 27 33 - - - 21 25 31 - - - 23 28 33 - - - 25 30 35 |

1.6.3. Качество и допускаемые отклонения в размерах отверстий для болтов нормальной точности и высокопрочных указаны в табл. 11.

1.6.3. Номинальные диаметры отверстий для болтов повышенной точности принимаются равными номинальным диаметрам стержней болтов. Отклонения величин диаметров отверстий для болтов повышенной точности не должны превышать приведенных в табл. 12.

Таблица 11.

| Наименование отклонения | Диаметр отверстий, мм | Допускаемое отклонение, мм | Допускаемое количество отклонений в каждой группе отверстий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для углеродистой стали | Для низколегированной стали |  |
| Отклонение диаметра отверстий под болты | До17 | 0 + 0,6 | Не ограничиваются |  |  |
| Овальность (разность) между наибольшим и наименьшим диаметром | Более 17 | 0 +1,5 | Не ограничиваются |  |  |
| Завалы размером более 1 мм и трещины в краях отверстий | До 17 | 0 +0,6 | Не допускаются |  |  |
| Чернота (несовпадение отверстий в отдельных деталях собранного пакета) до 1мм | Более 17 | 0 +1,5 | До 50% | До 50% |  |
| свыше 1 до 1,5 мм | - | - |  |  |  |
|  |  |  | До 10% | До 10% |  |

Таблица 12.

| Номинальный диаметр отверстий, мм | Допускаемое отклонение, мм |
| --- | --- |
| ###### Свыше 10 до 18 | + 0,24; 0 |
| Свыше 18 до 30 | + 0,28; 0 |
| Свыше 30 до 48 | + 0,34; 0 |

1.6.5.В решетчатых конструкциях, элементы которых соединяются болтами, допускаемые отклонения размеров между отверстиями не должны превышать:

±0,7 мм между смежными отверстиями в отдельных элементах;

± 1,0 мм между центрами групп отверстий (для стыков с другими элементами);

±1,0 мм сдвиг групп отверстий для стыков поясов в смежных поясах сварных секций вдоль оси секции.

1.6.6. Сверление монтажных отверстий должно производиться после окончания сварки элементов. Допускается сверление монтажных отверстий в сборочных деталях при условии сборки элементов в кондукторе.

1.6.7. Заводские отверстия выполненные на проектный диаметр для болтов нормальной точности и высокопрочных должны проверяться в собранной конструкции калибром диаметром на 1,5 мм меньше номинального диаметра отверстия. Калибр должен пройти не менее чем в 
75 % отверстий каждой группы, в противном случае следует провести повторную сборку и проверку отверстий. Если при повторной сборке калибр пройдет в менее 75% отверстий в группе, допускается рассверливание отверстий на следующий больший диаметр.

1.6.8. Контроль качества и расположения монтажных отверстий, просверленных в элементах конструкций по кондукторам, производится после контрольной сборки калибром диаметром на 1 мм меньше проектного диаметра отверстия, при этом калибр должен пройти не менее чем в 85% отверстий каждой группы.

1.6.9. Заусенцы на краях отверстий должны быть удалены без снятия фасок.

1.7. Сварка.

1.7.1. Сварочные работы, при изготовлении конструкции, должны производить сварщики аттестованные в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков» Госгортехнадзора РФ и имеющими удостоверения.

Около шва сварного соединения должно быть поставлено клеймо сборщика. Если все швы сварной конструкции выполнял один сварщик, то клеймо ставится один раз рядом с маркировкой элемента.

1.7.2. Конструктивные элементы швов сварочных соединений должны соответствовать ГОСТ 5264-80, ГОСТ 8713-79, ГОСТ 14771-76.

1.7.3. Сварка стальных конструкций должна производиться после проверки правильности их сборки.

Прихватки должны быть очищены от шлака.

1.7.4. Режим сварки следует подбирать так, чтобы коэффициент формы провара составлял для углового шва в/h ≥1,3 , а для стыкового однопроходного шва в/h ≥1,5 (см. рис. 8 и 9).

1.7.5. Во избежание создания в металлоконструкциях при сварке реактивных напряжений в первую очередь следует выполнять стыковые швы, расположенные перпендикулярно силовому потоку. Затем основные стыковые швы и в последнюю очередь угловые и товарные швы.

1.7.6. Для сварки в среде углекислого газа рекомендуется использовать сварочную углекислоту 1 и 2 сортов по ГОСТ 8050-85. Допускается использовать пищевую кислоту. Применение технической углекислоты запрещается. При отстаивания её в баллоне в течение не менее 15 мин. и выпуска первой порции газа в атмосферу в течение 20 - 30 сек.

1.7.7. Поверхность проволоки, применяемой для сварки в среде углекислого газа, должна быть очищена от грязи, ржавчины, масла и не должна иметь изгибов.

1.7.8. Ручную электродуговую сварку вертикальных швов следует производить электродами диаметром не более 5 мм, потолочных - диаметром не более 4 мм. Полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа следует производить проволокой диаметром до 2 мм, а вертикальные и потолочные швы проволокой диаметром 0,8 - 1,2 мм. Сварку вертикальных и потолочных швов порошковой проволокой следует производить проволокой диаметром 1,8-2,2 мм.

1.7.9. Начало и конец шва стыкового сварного соединения, а также швы углового и таврового сварного соединения, выполняемого автоматом, должны выводиться за пределы свариваемых деталей на выводные планки. Эти планки, после окончания сварки, удаляются кислородной резкой, а места, где были установлены планки, следует зачищать. Удалять планки ударами молотка запрещается. Полуавтоматическую и ручную сварку разрешается выполнять без выводных планок с условием обязательной заделки кратеров. Зажигать дугу вне пределов шва и выводить кратер на основной металл конструкции за пределы шва запрещается.

1.7.10. Ручную и полуавтоматическую сварку конструкций при температурах стали ниже указанных в таблице 13 следует производить с предварительным подогревом стали в зоне выполнения сварки до 120-160°С на ширине 100 мм с каждой стороны соединения. Сварку при отрицательной температуре следует выполнять теми же электродами и сварочной проволокой, что и при положительной температуре.

Таблица 13.

| Толщина стали, мм | Минимально допустимая температура стали, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металлоконструкции из углеродистой стали |  | Металлоконструкции из низколегированной стали |  |
|  | Решётчатые | Листовые, объемные сплошностенчатые | Решётчатые | Листовые, объемные сплошностенчатые |
| До 16 | -30 | -30 | -20 | -20 |
| Свыше 16 до 30 | -30 | -20 | -10 | 0 |
| Свыше 30 до 40 | -10 | -10 | 0 | + 5 |
| Свыше 40 | 0 | 0 | + 5 | + 10 |

1.7.11. Сварка листовых объемных конструкций из стали толщиной более 20мм должна производиться способами обеспечивающими уменьшение скорости охлаждения: каскадом, горкой, двухсторонней сваркой секциями.

1.7.12. Автоматическуго сварку конструкций разрешается производить без подогрева:

– из углеродистой стали толщиной до 30 мм, если температура стали не ниже минус 30 °С, а при больших толщинах не ниже минус 20°С;

– из низколегированной стали толщиной до 30 мм, если температура стали не ниже 20°С, а при больших температурах не ниже минус 10°С.

Сварка при температурах менее вышеуказанных может производиться только на повышенных режимах, обеспечивающих увеличение тепловложения и снижение скорости охлаждения.

1.7.13. При температуре стали ниже минус 5°С сварку следует производить от начала до конца шва без перерыва, за исключением времени необходимого на смену электрода или электродной проволоки. Прекращать сварку до выполнения шва проектного размера и оставлять незавершёнными отдельные участки шва не допускается. В случае вынужденного прекращения сварки процесс следует возобновлять после подогрева стали, а также очистки концевого участка шва длиной 50 мм и кратера. Этот участок и кратер следует полностью перекрыть швом.

1.7.14. Сварка стыковых швов при отрицательной температуре многослойных и двухсторонних, симметричных и несимметричных при толщине металла до 16мм не отличается от техники сварки при плюсовой температуре. При толщине стали более 16 мм и температуре стали ниже минус 15°С сварка первых двух слоев ведется с подогревом металла до 180-200°С. При сварке соединений с подваркой, подварку следует вести после сварки основного шва, а при сварке металла толщиной более 36 мм обязательно после сварки первых 4-5 слоев следует кантовать элемент для наложения подварочного слоя и после этого заканчивать заварку основного шва.

Зачистку корня шва, если она предусматривается технологическим процессом, следует производить путем вырубки или шлифовки. Вырубка зубилом может производиться только после подогрева металла до 100- 120°С.

1.7.15.Сварка тавровых и угловых швов, если сечение шва равно или больше значений приведённых в таблице 14, а коэффициент провара более 1,3 (см. 1.7.4.), и сварка однослойных и многослойных швов без раздела кромок для всех марок сталей производится без подогрева основного металла. В том случае если сечение шва менее рекомендуемого табл. 14 и коэффициент нормы провара менее 1,3, сварку при температуре минус 15°С и ниже необходимо проводить с подогревом металла до температуры 200-220°С.

Сварка многослойных швов с разделкой кромок производится при соблюдении тех же условий, что и для многослойных стыковых швов.

Таблица 14.

| Толщина наиболее толстого из свариваемых элементов, мм | Минимальный катет, мм |
| --- | --- |
| 7-10 | 6 |
| 11-22 | 8 |
| 23-40 | 9 |
| 41 и более | 10 |

1.7.16. По внешнему виду швы сварных соединений должны удовлетворять следующим требованиям:

– иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность и плавный переход к основному металлу (без наплывов, прожогов, сужений и перерывов). Неровность поверхности шва не должна превышать 0,5 мм для легкодоступных швов и 1 мм для труднодоступных;

– иметь форму и размеры в соответствии с указаниями чертежей КМД с учётом допусков, приведённых в настоящем ТУ;

– наплавленный металл должен быть плотным по всей длине шва, не иметь скоплений и цепочек поверхностных пор и шлаковых включений;

– все кратеры должны быть заварены.

1.7.17. В сварных соединениях не допускаются следующие дефекты:

– трещины всех видов и направлений, расположенных в швах и околошовной зоне;

– подрезы более 0,5 мм при толщине металла до 12 мм и 1 мм при толщине металла более 12 мм;

– непровары по сечению швов в соединениях доступных сварке с двух сторон, глубиной, более 5% при толщине основного металла до 40 мм и более 2 мм при толщине более 40 мм при длине непровара более 50 мм с расстоянии между ними менее 250 мм и общей длине участков непровара более 200 мм на 1 м шва;

– непровары в корне шва, доступных сварке только с одной стороны, глубиной более 15% при толщине металла до 20 мм и 3 мм при толщине более 20 мм;

– отдельные шлаковые включения или поры либо скопления их размером по
диаметру больше 10% толщины свариваемого металла, или более 3 мм;

– шлаковые включения или поры, расположенные цепочкой вдоль шва при
суммарной их длине превышающей 200 мм на 1 м шва;

– скопления газовых пор и шлаковых включений в отдельных участках шва в количестве более 5 шт. на 1 см2 площади шва при диаметре одного дефекта более 1,5мм;

– суммарная величина непроваров, шлаковых включений и пор расположенных отдельно или цепочкой, превышающая в рассматриваемом сечении при двухсторонней сварке 10% толщины свариваемого металла или более 2 мм и при односторонней сварке без подкладок -15% или более 3 мм;

– не заваренные кратеры, прожога, свищи, наплывы.

1.7.18. Для конструкций возводимых в районах с расчётной температурой ниже минус 40°С не допускаются, кроме выше указанных дефектов, в стыковых и угловых швах конструкций воспринимающих динамические нагрузки, а также в статически нагруженных, растянутых элементах единичные поры или шлаковые включения диаметром более 1 мм для стали толщиной до 25 мм и более 4% толщины для стали толщиной более 25 мм, в количестве более четырех дефектов на участке шва длиной 400 мм с расстоянием между дефектами менее 50 мм.

В стыковых и угловых швах статически нагруженных сжатых элементах не допускаются единичные поры и шлаковые включения диаметром более 2 мм в количестве более шести на участке шва длиной 400 мм или более одной группы этих дефектов на той же длине с расстоянием между дефектами менее 10 мм.

1.7.19. Дефекты сварных соединений должны устраняться следующими способами: по границам трещины плюс 15 мм засверливаются отверстия диаметром 5-8 мм с каждой стороны, после чего края трещины и отверстия раззенковываются и завариваются вместе с отверстиями; обнаружены перерывы швов и кратеры завариваются; швы с другими дефектами превышающими допускаемые, удаляются на длину дефектного места плюс по 15 мм с каждой стороны и завариваются вновь; подрезы основного металла, превышающие допускаемые, зачищаются и завариваются с последующей зачисткой, обеспечивающей плавный переход наплавленного металла к основному.

Исправление негерметичных швов сварных соединений путём зачеканки запрещается.

Исправленные дефектные швы или части их должны быть вновь освидетельствованы,

1.7.20. Швы сварных соединений и конструкций по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг и натёков металла. Привариваемые сборочные приспособления следует удалять без применения ударных воздействий и повреждения основного металла, а места их приварки зачищать до основного металла.

1.8. Контроль качества сварных соединений.

1.8.1. Контроль качества сварных соединений стальных конструкций должен осуществляться следующими методами:

– систематической проверкой выполнения заданного технологического процесса сборки и сварки;

– наружным осмотром 100% швов с проверкой размеров;

– механическому испытанию контрольных образцов по ГОСТ 6996-66;

– физическими методами без нарушения контролируемых соединений (ультразвуковой или радиографический).

1.8.2. Проверка механических свойств сварного соединения на контрольных образцах производится независимо от вида сварного соединения изделия путём испытаний на статическое растяжение и статический изгиб образцов сваренных встык.

Образцы изготавливаются по ГОСТ 6996-66 и испытываются после снятия усилий шва. Шов должен быть расположен поперёк образца.

1.8.3. Пластины для механических испытаний контрольных образцов должны изготавливаться из той же стали, что и основное изделие. Пластины прихватываются к изделию таким образом, чтобы шов пластин выполнялся в том же пространственном положении, что и шов свариваемого изделия и являлся его продолжением. Пластины свариваются тем же сварщиком, с применением тех же режимов сварки, материалов и оборудования, что и при сварке изделия.

1.8.4.Результаты механических испытаний считаются удовлетворительными если:

– предел прочности металла шва не ниже нижнего предела прочности основного металла, установленного Государственным стандартом или техническими условиями для марки стали;

– угол загиба для углеродистой стали не менее 100°С, а для низколегированных сталей толщиной 25мм -75°С и свыше 20 мм - 55°С.

Указанные показатели механических свойств принимаются средние. Для отдельных образцов допускается снижение механических свойств, но не более чем на 10%.

- При неудовлетворительных результатах испытаний должны быть проведены испытания на удвоенном количестве образцов. Если результаты повторных испытаний будут также неудовлетворительными, выявляются причины брака: качество сварочных материалов, режим сварки и квалификация сварщика.

- Контроль качества швов радиографическим методом по ГОСТ 7512- 82 применяются для выявления трещин, непроваров, пор, неметаллических и металлических включений. Контролю подлежит 100% прямых стыков швов балок и колонн при длине просвечивания не менее 25% длины каждого шва, если в проекте не оговорены величины количества швов и их длин.

- Контроль качества стыковых, нахлесточных, угловых и тавровых соединений методом ультразвукового контроля по ГОСТ 14782-86 применяются для выявления трещин, непроваров, пор, неметаллических и металлических включений. Контролю подлежат 100% прямых стыковых швов, балок и колонн при длине проверки не менее 25% длины каждого шва; не менее 20% суммарной длины швов в местах их пересечений; не менее 10% суммарной длины швов в узлах примыкания стоек и стержней к основанию и швы выявленные неудовлетворительным механическим испытанием контрольных образцов, если в проекте не оговорены величины в количестве швов и их длины.

1.8.8. В том случае если в проекте при выборочном контроле будут обнаружены недопустимые дефекты, то необходимо выявить границы дефектного участка дополнительным контролем вблизи мест с выявленными дефектами. Если при дополнительном контроле также будут обнаружены недопустимые дефекты, контролю подвергается весь шов.

1.9. Правила приемки.

- Для проверки соответствия конструкций требованиям настоящих технических условий предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные испытания.

- При приемочных испытаниях сплошному контролю подвергаются все детали и сборочные единицы, при этом производится наружный осмотр, измерения и проверка соответствия марок сталей и сварочных материалов, указанным в рабочих чертежах, по документам заводов-поставщиков.

1.9.3. Соответствие материалов применённых при изготовлении конструкций, требованиям СНиП II 23-81 и действующим стандартам удостоверяется сертификатами предприятий-поставщиков и должно быть подтверждено входным контролем предприятия -изготовителя.

1.9.4. Проверку допустимых отклонений формы поверхности и номинальных размеров деталей и отправочных марок производят внешним осмотром и измерениями. Перечень инструментов и оборудования для контроля качества изделий указаны в приложении 2.

Допустимые отклонения от проектных размеров отправочных марок и геометрических форм отдельных элементов и деталей приведены в таблицах 7 и 8.

1.9.5. Все принятые отправочные марки должны иметь клеймо ОТК предприятия-изготовителя в местах указанных на рабочих чертежах (см. п. 1.11.2.). При отсутствии указаний место, способ склеймения и размер шрифта устанавливаются заводом-изготовителем.

1.10. Грунтовка конструкций.

1.10.1. Все стальные конструкции должны быть огрунтованы на предприятии-изготовителе в соответствии с указаниями проекта.

1.10.2. Перед грунтовкой отправочные марки должны быть приняты ОТК предприятия.

1.10.3. Перед грунтовкой покрываемые поверхности конструкций должны быть тщательно очищены от ржавчины, грязи, жирных пятен и других загрязнений, а также от влаги, снега и льда. Грунтование может выполняться только после проверки качества очистки.

1.10.4. Не подлежат грунтовке зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва, а также соприкасающиеся поверхности монтажных болтовых соединений.

1.10.5. Грунтовку следует производить при положительной температуре окружающего воздуха и конструкций (не ниже плюс 5°С). Нанесение грунтовки при отрицательной температуре допускается при применении материалов и методов, обеспечивающих надежное качество грунтовки.

1.11. Маркировка.

1.11.1. Отправочные марки должны иметь маркировку в соответствии с рабочими чертежами и монтажными схемами.

1.11.2. Наименование марки наносится несмываемой краской белого цвета со стороны, соответствующей рабочему положению марки указанной на монтажной схеме. Там же наносится клеймо ОТК и сварщика.

1.11.3. На грузовые места должна быть нанесена или прикреплена транспортная маркировка, содержащая основные, дополнительные и информационные надписи. Транспортная маркировка должна быть выполнена на фанерных ярлыках, надежно прикреплена на видных местах груза. На ящиках транспортная маркировка наносится на одной из боковых сторон несмываемой краской.

1.11.4. Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192-77.

1.12. Комплектность.

1.12.1. В комплект поставки входят:

– грузовые места - отправочные марки, выполненные в соответствии со спецификацией сборочного чертежа, в котором должны быть указаны масса и габаритные размеры каждого грузового места с учётом грузоподъемности вагонов и установленного габарита погрузки (количество и наименование марок должно соответствовать монтажной схеме);

– метизы;

– паспорт-сертификат по форме, приведённой в приложении 1;

– маркировка и схема общей сборки, если таковая производилась.

2. Транспортирование и хранение.

2.1. Транспортирование конструкций производить на открытых площадках, хранение под навесом по условиям 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

2.2. Конструкции могут транспортироваться любым видом транспорта.

Размещение и крепление конструкций на транспортном средстве должно производиться в соответствии с правилами перевозки грузов для конкретного вида транспорта.

2.3. Конструкции отправляются заказчику без упаковки. Погрузка готовых изделий на транспортные средства и строповка их должны выполняться приёмами, исключающими образование остаточных деформаций и вмятин. Строповка цепями непосредственно касающимися поверхности элементов запрещается.

Погрузка мелких элементов (распорок, связей и т.п.) следует производить увязывая их в пакеты в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов». Масса пакета до 1 т.

2.4. Метизы и документация должны упаковываться в транспортные деревянные ящики по ГОСТ 2991-85 тип II—I; II-2; III-I. Документация дополнительно упаковывается в пакеты из полиэтиленовой плёнки. Допускается отправка документации почтой.

2.5. Части конструкций, подлежащих обетонированию, должны быть покрыты цементным раствором (тестом).

2.6. Обработанные торцы, передающие усилия и трущиеся поверхности шарниров и других деталей, а также поверхности катания опорных частей должны быть смазаны техническим вазелином, тавотом или солидолом. Отверстия для шарниров должны быть защищены деревянными заглушками.

2.7. Консервацию метизов производить в соответствии с ГОСТ9.014-78.

2.8. При укладке конструкций при хранении должны соблюдаться следующие требования:

– конструкции должны быть уложены устойчиво на подкладки (в многоярусных штабелях между элементами должны быть уложены прокладки по одной вертикали с подкладками);

– фермы и балки следует хранить в вертикальном положении;

– конструкции не должны соприкасаться с грунтом;

– на конструкциях не должна застаиваться вода.

3. Требования безопасности

3.1. Требования безопасности к конструкциям подвесных канатных дорог должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог» и «Правилам устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог».

3.2. Технологический процесс и работы по изготовлению конструкций грузовых и пассажирских канатных дорог должны проводиться в соответствии с «Санитарными правилами при сварке, наплавке и резке металлов» № 1009-73; «Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» № 1042-73.

4. Показатели надежности и гарантии поставщика

4.1. Срок службы металлоконструкций канатных дорог не менее 25 лет. Ресурс до первого капремонта не менее 8 лет.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации металлоконструкций 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 2,5 года со дня изготовления конструкций.

4.3. Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие металлических конструкций требованиям настоящих условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения установленных техническими условиями.

5. Указания по монтажу и эксплуатации

5.1. Монтаж стальных конструкций следует производить по «Проекту производства монтажных работ» разработанному монтирующей организацией.

5.2. Монтаж производится на болтах нормальной и повышенной точности, а также монтажной сварке.

5.3. Все работы на монтаже по резке, правке, гибке, сварке и образованию отверстий должны производиться в соответствии с требованиями настоящих ТУ.

5.4. Монтирующая организация производит защитное покрытие металлических конструкций эмалями или лаками согласно указаниям проекта.

5.5. Эксплуатация металлоконструкций производится согласно утвержденным Госгортехнадзором «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог» и «Правилам устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог».

Приложение 1

ПАСПОРТ- СЕРТИФИКАТ

Завод - изготовитель	Разрешение на изготовление

№	от_______2001г.

Выдано Управлением округа Госгортехнадзора РФ

Заказчик

1. Наименование объекта

2. Масса по чертежам КДМ

3. Окончательная масса

4. Начало изготовления

5. Конец изготовления

6. Организация, выполнявшая чертежи КМ, индекс и № чертежей

7. Организация, выполнявшая чертежи КМД, индекс и № чертежей

8. Стальные конструкции изготовлены в соответствии с

9. Конструкции изготовлены из стали марок:

| Профиль | Марка стали | ГОСТ или ТУ | № сертификата |
| --- | --- | --- | --- |

Соответствуют требованиям проекта, технических условий на изготовление стальных конструкций и ГОСТов.

10. Метизы по ГОСТ

11. Для сварки применены:

1) электроды

(тип, марка, ГОСТ или ТУ)

2) сварочная проволока

3) флюс

4) защитные газы

12. Сварщики аттестованные согласно

13. Результаты контроля сварочных швов:

1) внешний осмотр измерения

2) мех. испытания контрольных образцов

3) физический метод контроля

Примечание

1. Сертификаты на сталь, электроды, сварочную проволоку, флюс, защитные газы, болты, материалы для грунтовки хранятся на заводе.

2. Протоколы аттестации электросварщиков, испытаний контрольных образцов и физического метода контроля хранятся на заводе.

Начальник ОТК

«	»	200 г.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

1. Линейка измерительная металлическая			ГОСТ 427-75

2. Рулетка измерительная металлическая			ГОСТ 7502-89

3. Угольник поверочный 90°					ГОСТ 3749-77

4. Штангенциркуль ШЦ II-160				ГОСТ 166-89

ШЦ П-250 ШЦ П-500

5. Угломер с нониусом					ГОСТ 5378-88

6. Щупы L = 100 мм						ТУ2-034-225-87

7. Шаблоны резьбовые 					ТУ2-034-288-88

8. Лупа десятикратного увеличения				ГОСТ25706-83

9. Нивелир							ГОСТ 10528-90

10. Рейки нивелирные						ГОСТ 11158-83
И. Бинокль Б06х30						ГОСТ 7048-81

12. Шаблоны для контроля форм и геометрических размеров сварных швов.

13. Импульсный ультразвуковой эхо-дефектоскоп типа УДМ-1М ГОСТ23049-84, или гамма-дефектоскоп РИД-II, или переносная рентгеновская установка РУП-120-5-1.

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЗУЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог»

2. «Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог».

3. СНиПП-23-81 «Нормы проектирования. Стальные конструкции».

4. СНиП III-18-75 «Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции.»

5. ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные».

6. ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные».

7. ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные»

8. ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»

9. ГОСТ 3242-79 « Соединения сварные. Методы контроля качества»

10. ГОСТ14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»

11. ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»

12. ГОСТ8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия»

13. ГОСТ 9.014-78 «Временная противокоррозионная защита изделий»

14. ГОСТ 15150-69 «Машины приборы и другие технические изделия. Климатические условия хранения»

15. ГОСТ 14192-77 « Маркировка грузов»

16. ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов до 500 кг»

17. ГОСТ 21929-76 «Транспортирование грузов пакетами. Общие требования»

18. «Технические условия погрузки и крепление грузов», МПС, издательство «Транспорт» 1988 г.

19. СТ СЭВ 1726-79 «Техника безопасности. Дороги подвесные канатные пассажирские»

20. «Санитарные правила при сварке, наплавке и резки металлов» №1009-73

21. «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию» №1042-73

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов |  |  |  | Bсего листов в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | изъятых |  |  |  |  |  |